TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1890-76

BULÔNG ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ (NỬA TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon reduced headvolts (Standard precision) - Dimensions

TCVN 1890-76 được ban hành để thay thế cho TCVN 86-63

1. Kết cấu và kích thước của bulông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren d |  |  | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước ren |  | Lớn | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  |  | Nhỏ | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| d1 (Sai lệch giới hạn theo B8) |  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| S (Sai lệch giới hạn theo B8 khi S≤ 30 mm, theo B9 khi S ≥ 30 mm) |  |  | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 |
| H (Sai lệch giới hạn theo ĐX9) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| H1 (Sai lệch giới hạn theo ĐX9) |  |  | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| D, không nhỏ hơn |  |  | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 24,3 | 26,5 | 29,9 | 33,3 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 77,7 |
| Bán kính góc lượn r | không nhỏ hơn |  | 0,4 |  | 0,6 |  |  |  | 0,8 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
|  | không lớn hơn |  | 1,1 |  | 1,6 |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,1 |  | 3,2 | 3,3 | 4,5 |
| d3 (sai lệch giới hạn theo A8) |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,2 |  | 4,0 |  |  | 5,0 |  |  | 6,3 |  | 8,0 |  |
| Độ lệch trục giới hạn của lỗ ở thân so với trục của ren |  |  | 0,20 |  | 0,25 |  | 0,30 |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| d4 (sai lệch giới hạn theo A9) |  |  | 2,5 |  | 3,2 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| l2 (sai lệch giới hạn theo ĐX9) |  |  | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,8 | 13,0 | 15 |
| Độ lệch trục giới hạn của đầu bulông so với đường trục của thân |  |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,6 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,8 |  |

Chú thích. Không nên dùng những bulông có kích thước trong dấu ngoặc.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông kiểu 1, đường kính ren d = 12mm, chiều dài l = 60mm, ren bước lớn có miền dung sai 6g cấp bền 5.8, không lớp phủ:

Bulông M12 x 60. 5.8 TCVN 1890-76

Tương tự cho bulông kiểu 2, ren bước nhỏ có miền dung sai 6g, cấp bền 10.9, làm bằng thép 40X, có lớp phủ 01 dày 6m:

Bulông 2M12 x 1,25 . 6g x 60,109. 40x . 0,16 TCVN 1890-76

2. Ren theo TCVN 2248-77 miền dung sai 8g hay 6g theo TCVN 1917-76.

3. Theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất cho phép chế tạo:

a) Bulông có miền dung sai 4h, 6e và 6d.

b) Bulông kiểu 1 và 2 có chiều cao đầu bulông bằng H1.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916-76.

5. Khối lượng của bulông cho trong phụ lục.

Bảng 2

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG BULÔNG THÉP (KIỂU 1) CÓ REN BƯỚC LỚN

| l, mm | Khối lượng 1000 chiếc bulông kg , khi đường kính danh nghĩa của ren, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 | 7,732 8,458 9,184 9,910 10,640 11,360 12,090 12,810 13,900 15,150 15,940 16,720 17,910 19,090 19,880 21,860 23,830 25,810 27,780 29,760 31,730 33,710 35,680 37,650 39,630 41,600 43,580 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 13,57 14,71 15,85 16,99 18,12 19,26 20,40 22,11 23,81 24,85 26,32 28,17 30,02 31,25 34,34 37,42 40,51 43,59 46,68 49,76 52,85 55,93 56,02 62,10 65,19 68,27 71,36 74,44 77,52 80,61 83,70 86,78 92,94 99,11 105,30 111,40 117,60 123,80 130,00 - - - - - | - - - 25,09 26,73 28,37 30,01 31,65 34,11 36,57 38,21 39,85 42,59 45,26 47,03 51,48 55,92 60,36 64,80 69,25 73,69 78,13 82,57 87,02 91,46 95,90 100,30 104,80 109,20 113,70 118,10 122,60 127,00 135,90 141,80 153,60 162,50 171,40 180,30 189,20 207,00 224,70 245,50 - - | - - - - 35,04 37,28 39,52 41,76 45,11 48,47 50,71 52,95 56,30 59,66 64,56 70,60 76,65 82,70 88,74 94,79 100,80 106,90 112,90 119,00 125,00 131,10 137,10 143,20 149,20 155,30 161,30 167,40 173,40 185,50 197,60 207,70 221,80 233,90 246,00 258,00 282,20 306,40 330,60 354,80 378,00 | - - - - - 55,80 58,75 61,70 66,12 70,54 73,49 76,44 80,86 85,28 88,23 96,26 104,20 112,10 120,00 127,80 135,80 143,70 151,60 159,40 167,40 175,20 183,10 191,00 198,90 206,80 214,70 222,60 230,50 246,30 262,10 277,90 293,70 309,50 325,30 341,10 372,70 404,30 435,90 467,50 499,00 | - - - - - - 75,63 79,39 84,95 90,51 94,21 97,92 103,50 109,00 112,70 122,00 132,20 142,20 152,20 162,20 172,20 182,20 192,20 202,20 212,20 222,20 232,20 242,10 252,10 262,10 272,10 282,10 292,10 312,10 332,10 352,10 372,10 392,10 412,10 432,10 472,00 512,00 552,00 592,00 632,00 | - - - - - - - - 111,5 118,4 123,0 127,6 134,6 141,5 146,1 157,7 169,2 181,9 194,3 206,6 218,9 231,3 243,6 256,0 268,3 280,6 293,0 305,3 317,7 330,0 342,3 354,7 367,0 391,7 416,4 441,4 465,7 490,4 515,1 539,8 589,1 638,5 687,6 737,2 786,6 | - - - - - - - - - - 156,5 162,1 170,5 178,9 184,5 198,5 212,6 226,6 242,6 257,5 272,4 287,4 302,3 317,2 332,2 347,1 362,0 377,0 391,9 406,8 421,8 436,7 451,6 481,5 511,3 541,2 571,0 600,9 630,8 660,7 720,4 780,1 839,9 899,5 959,3 | - - - -- - - - - - - - 195,6 205,6 215,6 222,2 238,8 255,4 272,0 288,6 307,4 325,2 342,9 360,7 378,5 396,2 414,0 431,8 449,6 467,3 485,1 502,9 520,6 538,4 574,0 609,5 645,0 680,6 716,1 751,6 787,2 858,2 929,4 1000,0 1072,0 1143,0 | - - - - - - - - - - - - 279,0 291,7 300,2 321,3 342,5 363,7 384,9 406,0 429,5 452,0 474,4 496,0 519,4 541,9 564,4 596,9 609,4 631,9 654,4 676,8 699,3 744,3 789,3 854,3 879,3 924,3 969,2 1014,0 1104,0 1194,0 1284,0 1374,0 1464,0 | - - - - - - - - - - - - - - 400,7 426,8 452,8 478,9 504,9 531,0 557,0 585,6 613,4 641,1 668,9 696,7 724,4 752,2 780,0 807,7 835,5 863,3 881,0 946,6 1002,0 1058,0 1113,0 1169,0 1224 1280 1391 1502 1613 1724 1835 | - - - - - - - - - - - - - - - - 712,6 750,3 787,9 825,5 863,2 900,8 938,4 976,0 1018,0 1059,0 1098,0 1138,0 1178,0 1218,0 1258,0 1298,0 1338,0 1418,0 1498 1578 1658 1738 1818 1898 2058 2218 2378 2538 2698 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 1124 1175 1226 1278 1329 1380 1432 1483 1534 1586 1645 1699 1753 1808 1863 1917 2026 2135 2244 2353 2461 2570 2679 2887 3115 3332 3550 3768 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1729 1796 1863 1930 1998 2065 2132 2199 2266 2332 2409 2480 2550 2623 2765 2907 3049 3191 3333 3475 3618 3902 4186 4471 4755 5039 |