TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1868 – 76

GIẤY VÀ CACTÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỤI

Method for the determination of dusting

1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bụi trong giấy và cactông.

Việc áp dụng tiêu chuẩn phải được quy định trong các văn bản kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn áp dụng cho từng sản phẩm giấy hoặc cactông.

2. Nguyên tắc

Dùng kính lúp hoặc mắt thường đếm số bụi có trên giấy hoặc cactông.

3. Dụng cụ thử

Bảng mẫu kích thước các hạt bụi

Đèn chiếu sáng loại thường công suất 60W

Hộp xác định bụi có kích thước mặt kính 250 x 250 mm.

4. Tiến hành thử

Dùng kéo cắt 5 mẫu, mỗi mẫu có kích thước 250 x 250 mm. Đặt mẫu giấy hoặc cactông vừa cắt lên hộp xác định bụi. Bật đèn chiếu và dùng mắt thường (hoặc dùng kính) đếm số bụi trên cả tờ giấy. Khi đếm phải chú ý phân biệt kích thước bụi và phân loại theo kích thước như quy định trong các tài liệu kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn áp dụng cho từng sản phẩm giấy và cactông và ghi theo biểu dưới đây:

| Kích thước bụi (mm) | Lượng bụi (hạt) |
| --- | --- |
| Từ . . . . đến . . . . Từ . . . . đến . . . . |  |

Sau khi đếm được số bụi, dựa vào kết quả thu được đem đối chiếu với mức quy định để phân loại giấy. Khi xác định độ bụi của giấy cho phép dùng đèn có công suất lớn hơn hoặc nhỏ hơn 60W tùy thuộc vào độ dày của giấy. Khi đếm những hạt bụi nhìn thấy ở cả hai mặt tờ giấy thì chỉ tính một lần.

4. Tính kết quả

Độ bụi có trên 1m2 giấy (X), tính bằng hạt, xác định theo công thức:

X = a . 16

Trong đó:

a – số bụi đếm được của mẫu thử, tính bằng hạt;

16 – hệ số tính chuyển ra 1m2