TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2055 – 77

ỐNG THÉP KHÔNG HÀN CÁN NÓNG

CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

Seamless

Hot-rolled stell tubes Measurements

1. Ống thép cung cấp theo đường kính ngoài, chiều dày thành ống và chiều dài.

2. Kích thước và khối lượng 1 m ống thép phải phù hợp với bảng 1.

3. Ống thép cung cấp theo:

a) Chiều dài không quy ước – từ 4 đến 12,5 m;

b) Chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dày không quy ước;

c) Bội số chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dài không quy ước, lượng dư để lại cho mỗi lần cắt là 5 mm (nếu trong hợp đồng không quy định cụ thể)

Chú thích:

1. Theo thoả thuận của hai bên, được phép cung cấp những ống có chiều dài ngoài giới hạn trong mục 3a.

2. Những ống có chiều dày thành ống lớn hơn 25 mm, chiều dài quy ước do hai bên quy định.

3. Theo thoả thuận của người tiêu thụ, được phép sản xuất ống có chiều dài đến 22 m bằng máy cán chu kỳ, cắt bằng cưa ở trạng thái nóng với sai lệch cho phép của chiều dài đến + 100 mm, khi đó độ cong và độ ô van do hai bên quy định.

4. Sai lệch cho phép của chiều dài quy ước và bội số chiều dài quy ước không được vượt quá:

+ 10 mm với ống dài đến 6 m;

+ 15 mm với ống dài hơn 6 m hoặc đường kính ngoài lớn hơn 152 mm.

5. Sai lệch cho phép của đường kính ngoài và chiều dày thành ống không được vượt quá quy định ở Bảng 2.

Bảng 1

| Đường kính ngoài, mm | Chiều dày của thành ống, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 |
|  | Khối lượng lý thuyết của 1 m ống, kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 28 32 38 42 45 50 54 57 60 63,5 68 70 73 76 86 89 95 102 108 114 121 127 133 140 146 152 159 168 180 194 203 219 245 273 299 325 351 377 402 426 450 430 500 530 | 1,39 1,57 1,76 2,19 2,44 2,62 2,93 | 1,53 1,74 2,02 2,43 2,70 2,91 3,25 | 1,63 1,85 2,15 2,59 2,89 3,11 3,48 3,77 4,00 4,22 4,48 4,81 4,96 5,18 5,40 | 1,86 2,11 2,46 2,98 3,32 3,58 4,01 4,36 4,62 4,88 5,18 5,57 5,74 6,00 6,26 6,86 7,38 7,90 8,50 | 2,07 2,37 2,76 3,35 3,75 4,04 4,54 4,93 5,23 5,52 5,87 6,31 6,51 6,81 7,10 7,79 8,38 8,98 9,67 10,26 10,85 11,54 12,13 12,73 | 4,19 5,05 5,49 5,83 6,16 6,55 7,05 7,27 7,60 7,93 8,71 9,38 10,04 10,82 11,49 12,15 12,93 13,59 14,26 15,04 15,70 16,37 17,15 | 4,93 5,55 6,04 6,41 6,78 7,21 7,77 8,01 8,38 8,75 9,62 10,36 11,10 11,96 12,70 13,44 11,30 15,04 15,78 16,65 17,39 18,13 18,99 20,10 21,59 23,31 | 6,04 6,58 6,99 7,39 7,87 8,48 8,75 9,16 9,50 10,51 11,33 12,14 13,09 13,90 11,72 15,07 16,48 17,29 18,24 19,06 19,87 20,82 22,04 23,70 25,60 | 7,10 7,55 7,99 8,51 9,17 9,47 9,91 10,36 11,39 12,28 13,17 14,21 15,09 15,98 17,02 17,90 18,79 19,85 20,72 21,60 22,64 23,97 25,75 27,82 29,14 31,52 | 8,11 8,63 9,15 9,75 10,53 10,88 11,39 11,91 13,12 14,16 15,19 16,40 17,44 18,47 19,68 20,72 21,75 22,96 24,00 25,03 26,24 27,79 29,87 31,28 33,83 36,60 41,09 45,92 | 9,08 9,67 10,26 10,95 11,84 12,23 12,82 13,42 14,80 15,98 17,16 18,55 19,73 20,91 22,29 23,43 24,66 26,04 27,23 28,41 29,79 31,57 33,93 36,70 38,47 41,63 46,76 52,28 57,41 62,54 67,67 | 9,99 10,65 11,32 12,10 13,10 13,54 14,21 14,87 16,42 17,76 19,09 20,64 21,97 23,31 21,86 26,19 27,52 29,08 30,41 31,74 33,29 35,29 37,95 41,06 43,05 46,61 52,38 58,60 64,37 70,14 75,91 81,68 87,21 92,55 | 10,85 11,59 12,33 13,19 14,30 14,80 15,54 16,28 18,00 19,48 20,96 22,69 24,17 25,65 27,37 28,85 30,33 32,06 33,54 35,62 36,75 38,97 41,92 45,38 47,59 51,54 57,95 64,86 71,27 77,68 84,10 90,51 96,67 102,59 | 11,67 12,48 13,29 14,24 15,46 16,01 16,82 17,63 19,53 21,16 22,79 21,69 26,31 27,91 29,84 31,17 33,10 34,91 36,62 38,25 40,15 42,59 45,85 49,64 52,08 56,46 63,18 71,07 78,13 85,18 92,23 99,29 106,06 112,58 | 13,32 14,21 15,24 16,57 17,16 18,05 18,94 21,01 22,79 24,56 26,63 28,41 30,19 32,16 34,03 35,81 37,80 39,66 41,43 43,50 46,17 49,72 53,86 56,52 61,26 68,95 77,24 81,93 92,63 100,32 108,02 115,41 122,58 | 15,88 17,09 18,64 19,33 20,37 21,41 28,82 25,89 27,97 30,38 32,45 34,53 36,94 39,01 41,00 43,50 45,57 47,65 50,06 53,17 57,31 62,14 65,94 70,78 79,76 89,42 99,49 107,38 116,36 125,33 133,94 112,25 | 20,52 21,31 22,49 25,68 26,44 28,80 31,17 33,93 36,30 38,67 41,43 43,80 46,17 48,93 51,30 53,66 56,43 59,98 64,71 70,24 73,78 80,10 90,36 101,41 111,67 121,93 132,19 142,44 152,30 161,78 171,24 | 24,41 25,75 28,85 31,51 34,18 37,29 39,95 42,62 45,72 48,39 51,65 54,16 56,82 59,48 62,59 66,59 71,91 78,13 82,12 89,23 100,77 113,20 124,74 136,28 147,82 159,36 170,45 181,11 191,76 | 34,03 36,99 40,44 43,40 46,36 49,82 52,78 55,73 59,19 62,15 65,11 68,56 73,00 78,92 85,28 90,26 98,15 110,98 124,79 137,61 150,44 163,26 176,08 188,40 200,25 212,08 | 36,35 39,61 43,40 46,66 49,91 53,71 56,97 60,22 61,02 64,28 71,59 74,33 79,21 85,72 93,32 98,20 106,88 120,99 136,18 150,29 164,39 178,50 192,61 206,16 219,19 232,20 | 51,17 54,87 59,19 62,89 60,59 70,90 74,60 78,30 82,62 88,16 95,56 104,19 109,74 119,61 135,64 152,90 168,93 184,96 200,99 217,02 232,42 247,23 262,01 280,51 292,84 317,50 | 55,24 59,38 64,22 68,36 72,50 77,36 81,48 85,62 90,46 96,67 104,96 114,63 120,83 131,89 149,84 169,18 187,13 205,00 223,04 240,99 258,24 271,83 291,38 312,10 325,91 346,62 | 71,76 76,20 81,38 85,82 90,26 95,44 102,10 110,98 121,33 127,99 139,83 159,67 179,78 199,02 218,25 237,49 256,73 275,21 292,98 310,72 332,91 347,71 369,90 | 79,71 85,23 89,77 94,70 100,22 107,33 116,80 127,85 134,94 147,57 168,09 190,19 210,71 231,23 251,74 272,26 291,18 310,93 329,84 353,52 369,30 392,97 | 92,33 97,66 102,99 109,22 117,19 127,85 140,27 148,26 162,47 185,55 210,41 233,50 256,53 279,66 302,77 324,92 346,27 367,53 394,17 411,92 438,55 |

Chú thích:

1. Theo thoả thuận của hai bên, được phép cung cấp những ống có kích thước trung gian.

2. Công thức tính toán khối lượng lý thuyết của ống thép:

P = 0,02466 x S (D – S)

Trong đó:

D – đường kính ngoài tính bằng mm;

S – Chiều dày của thành ống tính bằng mm;

Khối lượng riêng của thép 7,850 g/cm3

Bảng 2

| Kích thước ống thép | Sai lệch cho phép |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp chính xác |  |
|  | Thông thường (B) | Cao (A) |
| Theo đường kính ngoài |  |  |
| Đường kính ngoài đến 219 mm Đường kính ngoài lớn hơn 219 mm | +1,25 % - 1 % + 1,25 % - 1,5 % | ± 1 % ± 1,25 % |
| Theo chiều dày của thành ống |  |  |
| Chiều dày thành ống đến 20 mm Chiều dày thành ống lớn hơn 20 mm | + 12,5 % - 15 % ± 12,5 % | ± 12,5 % ± 10 % |

6. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, ống có thể được cung cấp theo đường kính trong và chiều dày của thành ống, hoặc đường kính ngoài đường kính trong và độ chênh lệch chiều dày của thành ống. Sai lệch cho phép của đường kính trong không được vượt quá sai lệch cho phép của đường kính ngoài tương đương trong Bảng 2.

Chú thích: Theo sự thỏa thuận của người tiêu thụ, được phép cung cấp những ống với sai lệch cho phép của đường kính trong lớn hơn sai lệch cho phép của đường kính ngoài tương đương trong bảng 2 đến 25 %.

7. Độ ô van và độ chênh lệch chiều dày thành ống không làm cho kích thước ống vượt ra khỏi sai lệch cho phép của đường kính và của chiều dày thành ống.

Theo yêu cầu của người tiêu thụ, độ ô van và độ chênh lệch chiều dày thành ống không được vượt quá 0,8 sai lệch cho phép của đường kính và chiều dày thành ống.

8. Độ cong của ống thép trên 1 m chiều dài không được vượt quá:

1,5 mm với ống có chiều dày thành ống đến 20 mm;

3,0 mm với ống có chiều dày thành ống lớn hơn 20 đến 30 mm;

5,0 mm với ống có chiều dày thành ống lớn hơn 30 mm.

9. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, chênh lệch giữa khối lượng thực tế với khối lượng lý thuyết (ghi trong bảng 1) không được vượt quá:

± 12 % với một ống thép;

± 8 % với một lô ống khối lượng không nhỏ hơn 10 t.

10. Ký hiệu quy ước ống thép không hàn cán nóng.

Ví dụ: ống thép đường kính ngoài 70 mm, chiều dày thành ống 3,5 mm, từ mác thép CT 33 TCVN 1765 – 75, có cấp chính xác thông thường B với:

- Chiều dài ống là bội số của 1250 mm

ống 70 x 3,5 x 1250 – B.TCVN 2055 – 77 CT33 TCVN 1765 – 75;

- Chiều dài quy ước 6000 mm

ống 70 x 3,5 x 6000 – B.TCVN 2055 – 77 CT33 TCVN 1765 – 75;

- Chiều dài không quy ước

ống 70 x 3,5 – B.TCVN 2055 – 77 CT33 TCVN 1765 – 75.

Nếu ống thép cung cấp theo đường kính trong, khi đó ghi thêm chữ “T” sau từ ống, còn lại đều tương tự với cách ký hiệu trên.