TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2278-78

MỰC IN ROTATY-TYPO (IN BÁO)

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ink for print rotati tipo

Requirement technical

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực in rotaty - typo sản xuất từ các loại bột màu và dung môi.

2. Các chỉ tiêu chất lượng của mực in rotaty -  typo phải theo đúng những quy định trong bảng.

| Tên gọi các chỉ tiêu | Mức |  |
| --- | --- | --- |
|  | Màu đen | Các màu khác |
| 1. Màu sắc | Theo mẫu | Theo mẫu |
| 2. Độ mịn tính bằng micrômét không được lớn hơn | 15 | 16 |
| 3. Độ nhớt xác định trên nhớt kế Bz - 4, tính bằng giây, đo ở 25 ± 2oC khi pha mực trong dầu diêzen với tỷ lệ 7 : 3 | 50 – 55 | 50 – 55 |
| 4. Thời gian khô trên giấy thử theo TCVN 2087 – 77 tính bằng giờ không được lớn hơn | 6 | 6 |
| 5. Độ thấm đều mặt sau trên giấy in typo số 1 | Theo mẫu | Theo mẫu |

3. Cách lấy mẫu, phương pháp thử, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản phải theo đúng các TCVN 2081-77 ÷ TCVN 2089-77.