### TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

### TCVN 2373:1987

# TƠ TẰM DÂU

# PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ GAI GÚT LỚN

Raw silk - Method for determination of defect

Cơ quan biên soạn: Liên hiệp các xí nghiệp Dâu tằm tơ Việt Nam. Bộ Nông nghiệp

Cơ quan đề nghị ban hành : Bộ nông nghiệp

Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn -Đo lường-Chất lượng . Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan xét duyệt và ban hành: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số: 287/QĐ ngày 9 tháng 6 năm 1987

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2373-78 quy định phương pháp xác định độ gai gút lớn trên sợ tơ bằng cách đếm số lượng những gai gút lớn trên các băng tơ rồi trừ điểm theo quy định.

Những gai gút thuộc độ gai gút lớn được quy định trong bảng.

| Tên các loại gút | Đặc trưng | Kích thước các gút mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vừa | Lớn | Rất lớn |
| Gút tơ rối | Trên sợi tơ sống có dính sợ tơ rối và xù ra, làm cho đường kính sợi tơ lớn lên đột ngột | Dưới 2mm | Dưới 10mm | Có kích thước lớn hơn 10 lần |
| Gút bông | Trên sợi tơ sống có đoạn nở to, làm cho đường kính sợi tơ lớn hơn bình thường | 2 ¸7mm | Trên | các gút cỡ lớn |
| Gút đầu mối nối Gút xoắn ốc | Do khi nối không cắn cụt còn thừa đầu mối quá dài Tơ kén kết dính với nhau không đều, một phần tơ kén xoắn ốc xung quanh tơ sống | 9¸17mm Dưới 50mm | Trên 17mm Dưới 100mm |  |
| Cát vòng tơ tách ra | Tơ đơn tiếp mối không miết vào sợi tơ sống, đầu thừa ra gập vòng lại hoặc lờm xờm (tách ra) | 20¸100mm | Trên 100mm |  |

1. Lấy mẫu

Sử dụng các bảng đã kiểm tra độ đều để xác định độ gai gút lớn.

2. Buồng kiểm nghiệm và dụng cụ.

- Theo TCVN 2372-87

- ảnh mẫu tiêu chuẩn và kích thước các loaị gút

- Hệ thống chiếu sáng phía trên bảng đen.

3. Phương pháp xác định.

3.1. Người kiểm nghiệm đứng cách bảng đen từ 0,5 đến 0,6m. Tiến hành phân loại gai gút và tính tổng số của mỗi loại.

3.2. Độ gai gút lớn được đánh giá ở cả hai mặt của bảng đen, trừ hai cạnh trên và dưới của bảng.

3.3. Khi trên một sợ tơ có 2 hoặc 3 gút lớn hơn nhau thì tính gộp thành một gút rất lớn. Néu có 3-4 gút vừa thì tính thành một gút lớn.

4. Quy trình trừ điểm

Gút rất lớn, mỗi gút trừ 2 điểm

Gút lớn, mỗi gút trừ 0,8 điểm

Gút vừa, mỗi gút trừ 0,2 điểm

Tổng số từng loại gút tính chung cho 50 băng tơ, không tính riêng cho từng băng.

5. Tính kết quả.

Độ gai gút lớn của lô tơ (K) được tính theo công thức sau :

K = 100 - (a + b + c)

Trong đó :

a : Số điểm phải trừ do các gút rất lớn

b : Số điểm phải trừ do các gút lớn

c : Số điểm phải trừ do các gút vừa

a = 2x1 ; b = 0,8x2; c = 0,25x3;

Trong đó :

x1 : Số lượng gút rất lớn

x2 : Số lượng gút lớn

x3 : Số lượng gút vừa

Độ gai gút lớn được tính bằng điểm kết quả được lấy chính xác đến hàng đơn vị.

6. Nguyên tắc làm tròn số

6.1. Nếu con số sau dấu phẩy lớn hơn 5 thì được làm tăng lên 1 đơn vị.

6.2. Nếu con số sau dấu phẩy bằng 5 thì được tính tăng lên một đơn vị khi con số phía trước nó là số chẵn, hoặc số 0.

Nếu con số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì không tính đến.