TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4734 - 89

GIẤY IN - DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Printing paper - Nomenclature of quality indices

Danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các nhóm, loại giấy in được qui định trong bảng.

| Tên chỉ tiêu | Giấy in typo |  |  |  | Giấy in opxet |  |  |  | Giấy in lõm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giấy in typo thông dụng | Giấy in báo | Giấy in nhãn | Giấy in tranh ảnh | Giấy in opxet thông dụng | Giấy in báo | Giấy in nhãn | Giấy in tranh ảnh |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Độ dày, mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Khối lượng riêng, g/cm3 | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 3. Độ dài đứt, m | + | + | + | - | + | - | - | - | + |
| 4. Độ chịu gấp, số lần gấp đôi | + | - | - | + | + | - | - | + | + |
| 5. Độ chịu xé, N | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 6. Độ bền chắc bề mặt, m/s | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 7. Độ dãn dài, % | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
| 8. Góc quăn khi thấm ướt 1 mặt | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 9. Độ gia nhựa, mm | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| 10. Độ nhẵn, s | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11. Độ trắng, % | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 12. Độ đục, % | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| 13. Độ trắng khác nhau giữa 2 mặt, % | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 14. Độ bụi, hạt/m2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Độ rỗ, số lỗ/m2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 16. Hàm lượng tro, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17. Độ ẩm, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18. Độ hút mực, m | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 19. Khổ giấy, mm | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20. Khổ rộng cuộn, mm | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 21. Đường kính cuộn, mm | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 22. Khuyết tật trong cuộn, % | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 23. Thành phần xơ, % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24. Khối lượng 1m2, g/m2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25. Yêu cầu nhãn | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26. Yêu cầu bao gói | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 27. Kích thước đơn vị vận chuyển | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Chú thích:

Ký hiệu "+" có sử dụng

Ký hiệu "-" không sử dụng.