TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5045-90

HỢP KIM CỨNG KHÔNG CHỨA VONFRAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Hardmetals non-wolfram

Technical requirements and methods for testing

| Cơ quan biên soạn: Vụ Tổng hợp kế hoạch |
| --- |
| Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước |
| Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng |
|  | Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước |
| Cơ quan xét duyệt và ban hành: |  |
| Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. |
| Quyết định ban hành số 287/QĐ ngày 22 tháng 05 năm 1990. |

HỢP KIM CỨNG KHÔNG CHỨA VONFRAM

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Hardmetals non-wolfram

Technical requirements and methods for testing

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hợp kim cứng không chứa vonfram dùng để chế tạo dụng cụ và quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Tiêu chuẩn này phù hợp ST SEV 4658-84

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Cơ tính của hợp kim cứng không chứa vonfram phù hợp các yêu cầu trong bảng.

| Nhóm sử dụng | Độ bền uốn Rtz, N/m2 (MPa) không nhỏ hơn | Cỡ mẫu, không ít hơn |
| --- | --- | --- |
| P01 | 650 | 90 |
| P10 | 1050 | 90 |
| P20 | 1200 | 89 |

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu theo TCVN 5044-90

2.2. Xác định độ cứng Rocven theo TCVN 5046-90

2.3. Xác định độ bền uốn TCVN 5048-90