TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5584-1991

(ST SEV 5275-85)

MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Lời nói đầu

TCVN 5584-1991 phù hợp với ST SEV 5275-85.

TCVN 5584-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 834/QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1991.

MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Edges for welded joints in steel welding under flux.

Form and size

Tiêu chuẩn này qui định các hình dạng và kích thước cơ bản của các mép mối hàn khi hàn sản phẩm cán phẳng từ thép thường và thép hợp kim thấp có chất trợ dung.

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 5275-85.

Hình dạng mặt cắt ngang của các mép và các kích thước phải phù hợp với hình dạng và kích thước cho trong bảng

| Tên gọi của mối hàn | Ký hiệu mối hàn | Hình dạng mặt cắt ngang của mép | a | b | c | R, h, h1, h2 | ,,, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Dạng một phía |  |  | Từ 2 đến 12 | Đến 4 | - | - | - |
| Dạng hai phía |  |  | Từ 3 đến 25 | Đến 4 | - | - | - |
| Nửa hình chữ một phía |  |  | Từ 6 đến 30 | Đến 3 | Đến 5 | - | - 600 |
| Hình chữ V |  |  | Từ 8 đến 30 | Đến 5 | Đến 3 | - | -130 |
| Hình chữ Y |  |  | Từ 12 đến 50 | Đến 3 | Từ 4 đến 12 | - | -130 |
| Hình chữ V hai phía |  |  | 14 và lớn hơn | Đến 4 | Đến 10 | - | - 300 |
| Nửa hình chữ V hai phía |  |  | 14 và lớn hơn | Đến 4 | Đến 10 | - | - 600 |
| Hình chữ U |  |  | 24 và lớn hơn | Đến 4 | Từ 3 đến 10 | R=5-10 | - 120 |
| Hình chữ U hai phía |  |  | 30 và lớn hơn | Đến 4 | Từ 4 đến 12 | R=5-10 | - 120 |
| Nửa hình chữ U |  |  | Từ 16 đến 50 | Đến 4 | Từ 3 đến 8 | R=5-10 | - 240 |
| Nửa hình chữ U hai phía |  |  | 30 và lớn hơn | Đến 4 | Từ 4 đến 12 | R=5-10 | - 240 |
| Góc trong mối ghép hình chữ T |  |  | 3 và lớn hơn | Đến 2 | - | - |  = 60 - 1200 |
| Hình chữ gãy hai phía |  |  | Lớn hơn 30 | Đến 1 | Từ 4 đến 6 | h = 8 | 0 0 |
|  |  |  | Lớn hơn 30 | Từ 2 đến 3 | Từ 2 đến 4 | h1=5+10 | 0 0 0 |
| Nửa chữ V gãy một phía |  |  | Lớn hơn 20 | Đến 1 | Từ 4 đến 6 | h=5+10 | 0 0 |
| Nửa chữ V gãy hai phía |  |  | Lớn hơn 40 | Đến 1 | Từ 4 đến 6 | h=5+10 | 0 0 |