| BỘ XÂY DỰNG ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 18/2005/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 350 : 2005 "GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN"

BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam:

TCXDVN 350: 2005 "Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 - VP Chính Phủ - Công báo - Bộ Tư pháp - Vụ Pháp chế - Lưu VP&Vụ KHCN | K/T BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Liên |
| --- | --- |

TCXD VN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXD VN...350...2005

Xuất bản lần 1

GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY  - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

REFRACTORY BRICKS FOR USE IN ROTARY KILNS – DIMENSIONS

HÀ NỘI-2005

Lời nói đầu

TCXD Việt Nam 350 : 2005   "Gạch chịu lửa cho lò quay- Kích thước cơ bản" được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số..18/2005../QĐ-BXD  ngày  .20.tháng  6  năm 2005.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định  kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay.

2.Kích thước

Kích thước cơ bản của gạch kiềm tính,  samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay được thể hiện ở bảng 1, 2 ,3 ,4 và hình 1

Nếu yêu cầu gạch dài hơn thì  nên dùng gạch có chiều dài L=250mm

3.Sai số

Sai số về kích thước sẽ được thoả thuận giữa nhà sử dụng và nhà cung cấp

Chú thích: Trong thực tế khi xây gạch trong lò quay, sai số kích thước chiều dài L là đặc biệt quan trọng

Bảng 1- Kích thước các loại  gạch chịu lửa dùng cho lò quay .Theo hệ chiều dày mặt nguội không đổi

| Ký hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H | L |
| 216 316 416 516 716 | 103 | 86,0 92,0 94,5 96,5 98,3 | 160 | 198 |
| 218 318 418 518 618 718 | 103 | 84,0 90,5 93,5 96,5 97,0 97,7 | 180 | 198 |
| 220 320 420 520 620 720 820 | 103 | 82,0 89,o 92,5 94,7 96,2 97,0 97.8 | 200 | 198 |
| 322 422 522 622 722 822 | 103 | 88,0 91,5 94,0 95,5 96,5 97,3 | 220 | 198 |
| 425 525 625 725 825 | 103 | 90,0 92,7 94,5 95,5 96,5 | 250 | 198 |

Bảng 2- Kích thước các loại  gạch chịu lửa dùng cho lò quay .Theo hệ chiều dày trung bình không đổi

| Ký hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H | L |
| B 216 B 416 | 78 75 | 65 68 | 160 | 198 |
| B 218 B 318 B 418 B 518 B 618 | 78 76,5 75 74,5 74 | 65 66,5 68 68,5 69 | 180 | 198 |
| B 220 B 320 B 420 B 520 B 620 | 78 76,5 75 74,5 74 | 65 66,5 68 68,5 69 | 200 | 198 |
| B 222 B 322 B 422 B 522 B 622 | 78 76,5 75 74,5 74 | 65 66,5 68 68,5 69 | 220 | 198 |
| B 325 B 425 B 525 B 625 B 725 | 78 76,5 75 74,5 74 | 65 66,5 68 68,5 69 | 250 | 198 |

Bảng 3    Kích thước gạch khoá theo hệ chiều dày mặt nguội không đổi

| Ký hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H | L |
| P 16 P+16 P 18 P+18 P 20 P+20 P 22 P+22 P 25 P+25 | 83,0 93,0 83,0 93,0 83,0 93,0 83,0 93,0 83,0 93,0 | 77.5 87,5 77,0 87,0 76,2 86,2 75,5 85,5 74,5 84,5 | 160 180 200 220 250 | 198 |

Bảng 4 - Kích thước gạch khoá theo hệ chiều dày trung bình không đổi

| Ký hiệu | Kích thước( mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | H | L |
| BP 16 BP+16 BP 18 BP+18 BP 20 BP+20 BP 22 BP+22 BP 25 BP+25 | 64,0 83,0 64,0 83,0 64,0 83,0 64,0 83,0 64,0 83,0 | 59,0 77,5 59,0 77,0 59,0 76,2 59,0 75,5 59,0 74,5 | 160 180 200 220 225 | 198 |