TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7571-15:2006

THÉP HÌNH CÁN NÓNG

PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-rolled steel sections – Part 15: Sloping flange beam sections (Metric series) – Dimensions and sectional properties

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ I cán nóng.

2. Ký hiệu

Thép chữ I được ký hiệu bằng chữ I, chiều cao thân và khối lượng trên 1 m dài.

Ví dụ: I 160 x 18

3. Kích thước và đặc tính mặt cắt

Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ I cho trong Bảng 1 và Hình 1.

Hình 1

Bảng 1 – Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ I cán nóng

| Ký hiệu | Khối lượng | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước |  |  |  |  |  | Đặc tính mặt cắt theo trục |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x-x |  |  | y-y |  |  |
|  | M | A | H | B | T | t | R* | r* | lx | Zx | rx | ly | Zy | ry |
|  | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| I 80 x 6 | 6,03 | 7,69 | 80 | 40 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 77,7 | 19,4 | 3,18 | 5,65 | 2,82 | 0,857 |
| I 100 x 8 | 8,57 | 10,9 | 100 | 50 | 6,8 | 4,5 | 7,0 | 3,5 | 175 | 35,0 | 4,01 | 12,3 | 4,93 | 1,06 |
| I 120 x 12 | 11,5 | 14,7 | 120 | 60 | 7,6 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 342 | 57,0 | 4,83 | 23,5 | 7,84 | 1,27 |
| I 140 x 15 | 14,8 | 18,8 | 140 | 70 | 8,4 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | 603 | 86,2 | 5,66 | 41,2 | 11,8 | 1,48 |
| I 160 x 18 | 18,5 | 23,6 | 160 | 80 | 9,2 | 6,0 | 9,0 | 4,5 | 993 | 124 | 6,49 | 66,7 | 16,7 | 1,68 |
| I 180 x 23 | 22,7 | 28,9 | 180 | 90 | 10,0 | 6,5 | 10,0 | 5,0 | 1540 | 172 | 7,31 | 103 | 22,8 | 1,89 |
| I 200 x 27 | 27,2 | 34,6 | 200 | 100 | 10,8 | 7,0 | 11,0 | 5,5 | 2300 | 230 | 8,14 | 151 | 30,2 | 2,09 |
| I 220 x 32 | 32,1 | 40,8 | 220 | 110 | 11,6 | 7,5 | 11,0 | 5,5 | 3290 | 299 | 8,77 | 216 | 39,2 | 2,30 |
| I 240 x 36 | 36,4 | 46,3 | 240 | 120 | 12,0 | 7,8 | 12,0 | 6,0 | 4450 | 371 | 9,81 | 286 | 47,7 | 2,49 |
| I 250 x 38 | 38,4 | 49,0 | 250 | 125 | 12,2 | 7,9 | 12,0 | 6,0 | 5130 | 410 | 10,2 | 328 | 52,4 | 2,56 |
| I 270 x 41 | 41,3 | 52,6 | 270 | 125 | 12,7 | 8,2 | 13,0 | 6,5 | 6340 | 470 | 11,0 | 343 | 54,9 | 2,55 |
| I 300 x 46 | 45,8 | 58,4 | 300 | 130 | 13,2 | 8,5 | 13,0 | 6,5 | 8620 | 574 | 12,2 | 402 | 61,8 | 2,62 |
| I 350 x 56 | 58,8 | 71,1 | 350 | 140 | 14,6 | 9,1 | 15,0 | 7,5 | 14200 | 812 | 14,1 | 556 | 79,5 | 2,80 |
| I 400 x 66 | 65,5 | 83,5 | 400 | 150 | 15,5 | 9,7 | 16,0 | 8,0 | 21000 | 1080 | 16,1 | 725 | 96,7 | 2,95 |
| I 450 x 76 | 76,1 | 96,9 | 450 | 160 | 16,5 | 10,3 | 16,0 | 8,0 | 31400 | 1400 | 18,0 | 940 | 117 | 3,11 |
| I 500 x 91 | 91,2 | 116,0 | 500 | 170 | 18,7 | 11,0 | 19,0 | 9,5 | 46600 | 1870 | 20,0 | 1290 | 151 | 3,33 |
| I 550 x 107 | 10,7 | 136,0 | 550 | 180 | 20,4 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 65700 | 2390 | 21,9 | 1680 | 186 | 3,51 |
| I 600 x 131 | 13,1 | 167,0 | 600 | 210 | 22,1 | 13,0 | 22,0 | 11,0 | 97500 | 3250 | 24,1 | 2850 | 271 | 4,13 |

* Bán kính lượn trong R và bán kính lượn chân r chỉ có tính chất tham khảo và dùng cho tính toán đặc tính mặt cắt.