| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- |
| --- | --- |
| Số: 3241/QĐ-BKHCN | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

| 1. | TCVN 5670 : 2007 (ISO 1514 : 2004) | Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử |
| --- | --- | --- |
| 2. | TCVN 2090 : 2007 (ISO 15528 : 2000) | Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu |
| 3. | TCVN 2100-1 : 2007 (ISO 6272-1 : 2002) | Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (Độ bền va đập) - Phần 1: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích lớn |
| 4. | TCVN 2100-2 : 2007 (ISO 6272-2 : 2002) | Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (Độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ |
| 5. | TCVN 2099 : 2007 (ISO 1519 : 2002) | Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình trụ) |
| 6. | TCVN 2098 : 2007 (ISO 1522 : 2006) | Sơn và vecni - Phép thử dao động tắt dần của con lắc |
| 7. | TCVN 5669 : 2007 (ISO 1513 : 1992) | Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng |
| --- | --- |