| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1690/QĐ-BKHCN | Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 21 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

| 1. TCVN 9171 : 2012 | Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh - Quy định chung trong phân tích hóa học |
| --- | --- |
| 2. TCVN 9172 : 2012 | Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Silic Dioxit |
| 3. TCVN 9173 : 2012 | Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua Trioxit |
| 4. TCVN 9174 : 2012 | Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt Oxit |
| 5. TCVN 9175 : 2012 | Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm Oxit |
| 6. TCVN 9176 : 2012 | Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Canxi Oxit và Magiê Oxit |
| 7. TCVN 9177 : 2012 | Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Natri Oxit và Kali Oxit |
| 8. TCVN 9178 : 2012 | Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt Oxit |
| 9. TCVN 9179 : 2012 | Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Titan Dioxit |
| 10. TCVN 9180 : 2012 | Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Đồng Oxit |
| 11. TCVN 9181 : 2012 | Thủy tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Coban Oxit |
| 12. TCVN 9182 : 2012 | Thủy tinh màu - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng Niken Oxit |
| 13. TCVN 9183 : 2012 | Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Silic Dioxit |
| 14. TCVN 9184 : 2012 | Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt Oxit |
| 15. TCVN 9185 : 2012 | Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm Oxit |
| 16. TCVN 9186 : 2012 | Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Titan Dioxit |
| 17. TCVN 9187 : 2012 | Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp xác định độ ẩm |
| 18. TCVN 9188 : 2012 | Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng |
| 19. TCVN 9189 : 2012 | Định lượng các khoáng cơ bản trong Clanhke xi măng Poóc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn trong |
| 20. TCVN 9190 : 2012 | Vật liệu Cacbua Silic - Phương pháp phân tích hóa học |
| 21. TCVN 9191 : 2012 | Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Vụ PC; - Lưu VT, TĐC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Việt Thanh |
| --- | --- |