| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 06/SXD-KTXDTH | Điện Biên, ngày 04 tháng 01 năm 2013 |

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM XI MĂNG ĐIỆN BIÊN PCB30, PCB40 VÀ PC40 PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Sở Xây dựng xác nhận đã nhận Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy của: Công ty cổ phần xi măng Điện Biên theo Bản Công bố hợp chuẩn/hợp quy số 01/2013/CB-XMĐB ngày 01/01/2013 và Bản mô tả chung về sản phẩm hàng hóa xi măng Điện Biên PCB30, PCB40 và PC40.

Địa chỉ doanh nghiệp: Số nhà 15 - phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

1. Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (mô tả sản phẩm, hàng hóa).

- Xi măng Điện Biên: PCB30, PCB40, PC40.

- Nhãn hiệu: Hình mặt con hổ.

- Nơi sản xuất: Nhà máy xi măng Điện Biên thuộc Công ty cổ phần xi măng Điện Biên tại bản Na Thìn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đặc trưng kỹ thuật:

+ Các chỉ tiêu chất lượng của Xi măng PCB30, PCB40:

| STT | Tên chỉ tiêu | Mức đạt | Mức đạt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PCB30 | PCB40 |
| 1 | Giới hạn bền nén (N/mm2): - Sau 72 giờ ± 45 phút, không nhỏ hơn - Sau 28 ngày ± 2 giờ, không nhỏ hơn | 18 35 | 20 45 |
| 2 | Độ nghiền mịn: - Phần còn lại trên sàng 0,09mm không lớn hơn (%) - Bề mặt riêng (theo phương pháp Blaine) - không nhỏ hơn cm2/g | 10 3200 | 10 3200 |
| 3 | Thời gian đông kết: - Bắt đầu: Không sớm hơn (phút) - Kết thúc: Không muộn hơn (phút) | 45 420 | 45 420 |
| 4 | Độ ổn định: Phương pháp Lechatelier (độ nở càng cua) không lớn hơn (mm) | 10 | 10 |
| 5 | Hàm lượng SO3: không lớn hơn (%) | 3.5 | 3.5 |
| 6 | Độ nở Autoclave %, không lớn hơn | 0.8 | 0.8 |

+ Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng PC40:

| STT | Tên chỉ tiêu | Mức đạt PC40 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giới hạn bền nén (N/mm2): - Sau 72 giờ ± 45 phút, không nhỏ hơn - Sau 28 ngày ± 8 giờ, không nhỏ hơn | 25 45 |
| 2 | Độ nghiền mịn: - Phần còn lại trên sàng 0,09mm không lớn hơn (%) - Bề mặt riêng (theo phương pháp Blaine) - không nhỏ hơn cm2/g | 10 3200 |
| 3 | Thời gian đông kết: - Bắt đầu: Không sớm hơn (phút) - Kết thúc: Không muộn hơn (phút) | 45 375 |
| 4 | Độ ổn định: Phương pháp Lechatelier (độ nở càng cua) không lớn hơn (mm) | 10 |
| 5 | Hàm lượng SO3, % không lớn hơn | 3.5 |
| 6 | Hàm lượng MgO, % không lớn hơn. | 5.0 |
| 7 | Hàm lượng mất khi nung (MKN), % không lớn hơn. | 3.0 |
| 8 | Hàm lượng cặn không tan (CKT), % không lớn hơn. | 1.5 |
| 9 | Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ), % không lớn hơn % Na2Oqđ - %Na2O + 0.658K2O (%). | 0.6 |

2. Phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu tiêu chuẩn)/ quy chuẩn kỹ thuật: (số hiệu tiêu chuẩn kỹ thuật)

- Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

+ Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30 và PCB40 phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 6260:2009.

+ Xi măng Poóc lăng PC 40 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 16-1:2011/BXD.

+ Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30 và PCB40 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 16-1:2011/BXD.

- Căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...

Căn cứ Quyết định số 6413/QĐ-QUACERT ngày 08/11/2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

Căn cứ Quyết định số 6414/QĐ-QUACERT ngày 08/11/2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 6729/QĐ-QUACERT ngày 22/11/2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 6128/QĐ-QUACERT ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần xi măng Điện Biên, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công ty cổ phần xi măng Điện Biên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm xi măng Điện Biên PCB30; PCB40, PC40 do mình sản xuất, kinh doanh./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (thay B/c); - Công ty CP xi măng Điện Biên; - Lưu: VT + KTXDTH. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Sỹ Cương |
| --- | --- |