TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5899 - 1995/SĐ 1 : 2000

GIẤY VIẾT

Writing papers

1. Phạm vi áp dụng

Sửa đổi 1 này qui định việc sửa đổi chỉ tiêu độ hút nước của giấy viết trong TCVN 5899 - 1995.

2. Nội dung sửa đổi

Trang 3, bảng 1, chỉ tiêu thứ 3 sửa lại như sau:

| Tên các chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 3. Độ hút nước cobb60,g/m2, không lớn hơn | 30 | ISO 535 - 1991 |