TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11228-2:2015

ISO 12633-2:1991

THÉP KẾT CẤU RỖNG ĐƯỢC GIA CÔNG NÓNG HOÀN THIỆN TỪ THÉP KHÔNG HỢP KIM VÀ THÉP HẠT MỊN - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Dimensions and sectional properties

Lời nói đầu

TCVN 11228-2:2015 hoàn toàn tương đương ISO 12633-2:2011.

TCVN 11228-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5, Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11228 (ISO 12633), Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn bao gồm 2 phần:

- Phần 1: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp.

- Phần 2: Kích thước và đặc tính mặt cắt

THÉP KẾT CẤU RỖNG ĐƯỢC GIA CÔNG NÓNG HOÀN THIỆN TỪ THÉP KHÔNG HỢP KIM VÀ THÉP HẠT MỊN - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Dimensions and sectional properties

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định dung sai cho thép hình kết cấu rỗng tròn, vuông và chữ nhật được gia công hoàn thiện nóng, và đưa ra các thông số kích thước và đặc tính mặt cắt cho phạm vi các kích cỡ tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH: về yêu cầu kỹ thuật cho cung cấp, xem TCVN 11228-1.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 11228-1 (ISO 12633-1), Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11228-1.

4. Ký hiệu

Tiêu chuẩn này áp dụng các ký hiệu được cho trong Bảng 1.

Bảng 1 - Ký hiệu

| Ký hiệu | Đơn vị | Định nghĩa |
| --- | --- | --- |
| A | cm2 | Diện tích mặt cắt ngang |
| As | m2/m | Diện tích bề mặt trên một mét dài |
| B | mm | Chiều dài danh nghĩa của cạnh thép hình vuông rỗng Chiều dài danh nghĩa của cạnh ngắn hơn của thép hình chữ nhật rỗng |
| C1; C2 | mm | Chiều dài của profin góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng |
| Ct | cm3 | Môđun chống xoắn của tiết diện |
| D | mm | Đường kính ngoài danh nghĩa của thép hình tròn rỗng |
| Dmax; Dmin | mm | Đường kính ngoài lớn nhất và nhỏ nhất của thép hình tròn rỗng, được đo trên cùng mặt phẳng |
| e | mm | Sai lệch độ thẳng |
| H | mm | Chiều dài danh nghĩa của cạnh dài hơn của thép hình chữ nhật rỗng |
| I | cm4 | Mômen quán tính của tiết diện |
| It | cm4 | Hằng số quán tính xoắn của tiết diện (Mômen quán tính độc cực chỉ đối với thép hình tròn rỗng) |
| i | cm | Bán kính quán tính |
| L | mm | Chiều dài |
| M | kg/m | Khối lượng trên một mét dài |
| O | % | Độ (không) tròn |
| R | mm | Bán kích góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng |
| T | mm | Chiều dày danh nghĩa |
| V | mm | Tổng độ xoắn |
| V1 | mm | Độ xoắn đo được tại một đầu của thép hình |
| Wel | cm3 | Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện |
| Wpl | cm3 | Môđun chống uốn dẻo của tiết diện |
| x1 | mm | Độ lõm của một cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng |
| x2 | mm | Độ lồi của một cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng |
| XX | - | Đường trục của mặt cắt ngang: đường trục chính của thép hình chữ nhật rỗng |
| YY | - | Đường trục của mặt cắt ngang: đường trục phụ của thép hình chữ nhật rỗng |
| θ | Độ | Góc giữa các cạnh liền kề của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng |

5. Thông tin do khách hàng cung cấp

5.1. Thông tin bắt buộc

Khách hàng phải cung cấp thông tin bắt buộc sau cho trong tiêu chuẩn này tại thời điểm yêu cầu đặt hàng và đặt hàng:

a) Loại chiều dài, và chiều dài hoặc phạm vi chiều dài (xem Bảng 3);

b) Các kích thước (xem Điều 8).

CHÚ THÍCH: Thông tin này được ghi trong danh mục thông tin do khách hàng cung cấp nằm trong Điều 5.1 của TCVN 11228-1:2015.

5.2. Lựa chọn

Tiêu chuẩn này quy định một lựa chọn. Trong trường hợp khách hàng không chỉ rõ mong muốn để thực hiện lựa chọn này tại thời điểm yêu cầu đặt hàng và đặt hàng, các sản phẩm phải được cung cấp phù hợp với các đặc tính kỹ thuật cơ bản (xem 5.1).

Lựa chọn 1: Dung sai trên chiều dài thích hợp phải đạt 0+150mm (xem Bảng 3).

6. Dung sai

6.1. Dung sai cho các kích thước và khối lượng của thép hình rỗng được gia công hoàn thiện nóng không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 2 về hình dạng và khối lượng, Bảng 3 về chiều dài, và trong trường hợp thép hình rỗng được hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn, Bảng 4 về chiều cao của đường hàn trong và ngoài.

6.2  Các góc lượn trong của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải lượn tròn.

CHÚ THÍCH: Không quy định profin góc lượn trong.

Bảng 2 - Dung sai

| Đặc tính | Thép hình tròn rỗng | Thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng |
| --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài (D, B và H) | ± 1 % với nhỏ nhất ± 0,5 mm và lớn nhất ± 10 mm. | ± 1 % với nhỏ nhất ± 0,5 mm |
| Chiều dày, T | -10%ab |  |
| Độ (không) tròn, O | 2% đối với các thép hình rỗng có tỷ số giữa đường kính và chiều dày không vượt quá 100a | - |
| Độ lõm, độ lồi | - | 1 % |
| Độ vuông góc của các cạnh | - | 90° ± 1° |
| Profin của góc lượn ngoài (C1, C2 hoặc R)e | - | Lớn nhất là 3T tại mỗi góc |
| Độ xoắn, V | - | 2 mm cộng 0,5 mm/m chiều dài |
| Độ thẳng | 0,2 % tổng chiều dài |  |
| Khối lượng, M, trên một mét dài | ± 0,6 % trên các chiều dài riêngf |  |
| a Sai lệch dương được giới hạn bởi dung sai về khối lượng. b Đối với các thép hình không hàn, chiều dày nhỏ hơn 10%, nhưng không quá 12,5%, chiều dày danh nghĩa có thể xuất hiện trên các vùng chuyển tiếp nhẵn, nhưng không lớn hơn quá 25 % chu vi. c Khi tỷ số giữa đường kính và chiều dày vượt quá 100, dung sai độ (không) tròn phải được thỏa thuận. d Dung sai độ lõm và độ lồi không phụ thuộc vào dung sai đường kính ngoài. e Các cạnh không cần phải tiếp tuyến với đường cong góc lượn. f Dung sai dương của khối lượng trên một đơn vị chiều dài của thép hình rỗng không hàn phải là 8%. |  |  |

Bảng 3 - Dung sai chiều dàia

| Loai chiều dài | Phạm vi mm | Dung sai |
| --- | --- | --- |
| Chiều dài ngẫu nhiên | 4000 đến 16000 với khoảng 2000 chiều dài cho mỗi sản phẩm đặt hàng | 10 % thép hình được cung cấp có thể dưới giá trị nhỏ nhất cho phạm vi đặt hàng, nhưng không nhỏ hơn 75 % giá trị nhỏ nhất của phạm vi |
| Chiều dài gần đúng | 4000 đến 16000 | ± 500 mmb |
| Chiều dài chính xác | ≥ 2000 đến 6000 | 0+10 mm |
|  | ≥ 6000 | 0+15 mm |
| a Khách hàng phải chỉ rõ trong đơn yêu cầu đặt hàng và đặt hàng loại chiều dài yêu cầu và chiều dài hoặc phạm vi chiều dài khi thích hợp. b Lựa chọn 1 (xem 5.2): dung sai trên chiều dài tương đối phải là 0+150 mm. |  |  |

Bảng 4 - Dung sai cho chiều cao của đường hàn trong và ngoài đối với thép hình rỗng hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn

| Chiều dày T mm | Chiều cao lớn nhất của đường hàn a mm |
| --- | --- |
| ≤ 14,2 | 3,5 |
| > 14,2 | 4,8 |

7  Đo kích thước và hình dạng

7.1  Yêu cầu chung

Tất cả các kích thước bên ngoài kể cả độ (không) tròn phải được đo cách đầu mút của thép hình rỗng một khoảng không nhỏ hơn D đối với thép hình tròn, B đối với thép hình vuông hoặc H đối với thép hình chữ nhật, với khoảng cách nhỏ nhất là 100 mm.

7.2  Kích thước ngoài

Đối với thép hình tròn rỗng phải đo, đường kính, D. Có thể sử dụng thước cặp, thước cuộn hoặc thiết bị thích hợp tùy theo nhà sản xuất.

Các kích thước B và H phải được đo tại vị trí cách điểm bắt đầu của profin góc lượn ngoài khoảng 5 mm như được chỉ ra trong Hình 1.

a Kích thước này là lớn nhất khi đo B hoặc H và là nhỏ nhất khi đo T.

Hình 1 - Vị trí giới hạn mặt cắt ngang để đo các kích thước B, H và T cho thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.3. Chiều dày

Chiều dày, T, của thép hình rỗng phải được đo tại điểm cách mối hàn một khoảng không nhỏ hơn 2T. Vị trí giới hạn mặt cắt ngang để đo chiều dày của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng được chỉ ra trong Hình 1.

CHÚ THÍCH: Chiều dày thường được đo trong khoảng cách một nửa đường kính ngoài hoặc một nửa chiều dài của cạnh dài hơn tính từ đầu mút của thép hình.

7.4. Độ (không) tròn

Độ (không) tròn, O, của thép hình tròn rỗng, bằng phần trăm, phải được tính toán từ công thức sau:

O=Dmax−DminD×100

7.5. Độ lõm và độ lồi

Độ lõm, x1, hoặc độ lồi, x2 của các cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải được đo như Hình 2.

Độ lõm hoặc độ lồi theo phần trăm phải được tính toán theo công thức sau:

x1B×100;x2B×100;x1H×100;x2H×100

Trong đó B và H là các chiều dài của các cạnh có chứa độ lõm, x1, hoặc độ lồi, x2.

Hình 2 - Đo độ lõm/lồi của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.6  Độ vuông góc của các cạnh

Sai lệch của độ vuông góc của các cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng được xác định bằng hiệu số giữa 90° và θ như Hình 3.

Sai lệch độ vuông góc = 90° - θ

Hình 3 - Độ vuông góc các mặt của tiết diện vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.7  Profin góc lượn ngoài

7.7.1  Profin góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải được đo dựa theo 7.7.2 hoặc 7.7.3 theo tùy chọn của nhà sản xuất.

7.7.2  Đo bán kính góc lượn ngoài, R. Sử dụng dưỡng đo bán kính hoặc dụng cụ thích hợp khác.

7.7.3  Đo chiều dài của profin góc lượn ngoài (C1 và C2 trong Hình 4).

Hình 4 - Profin góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.8. Độ xoắn

7.8.1. Tổng độ xoắn, V, ở thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải được xác định phù hợp với 7.8.2 hoặc 7.8.3 tùy thuộc nhà sản xuất.

7.8.2. Đặt thép hình rỗng trên mặt nằm ngang với một cạnh tại một đầu mút được ép phẳng vào bề mặt. Tại đầu mút đối diện của thép hình rỗng, xác định độ chênh lệch, V, tính bằng chiều cao của hai góc thấp hơn từ bề mặt nằm ngang.

7.8.3. Đo V với nivô nước và panme (dạng vít) hoặc dụng cụ thích hợp khác. Chiều dài chuẩn của nivô nước phải là khoảng cách giữa đường giao của cạnh phẳng và profin góc lượn ngoài (xem Hình 6). V là độ sai lệch giữa các giá trị, V1 (xem Hình 6), được đo tại mỗi đầu mút cuối của thép hình.

Hình 5 - Tổng độ xoắn của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

CHÚ DẪN:

1 nivô nước

2 panme

a H đối với các thép hình chữ nhật, B đối với các thép hình vuông

Hình 6 - Đo độ xoắn

7.9. Độ thẳng

Sai lệch độ thẳng, e, của tổng chiều dài của thép hình rỗng phải được đo tại điểm có sai lệch lớn nhất của thép hình tính từ một đường thẳng nối hai đầu mút như được chỉ ra trên Hình 7. Sai lệch độ thẳng theo phần trăm phải được tính toán bằng công thức sau:

eL×100%

Hình 7 - Đo sai lệch độ thẳng

8. Thông số kích thước và đặc tính mặt cắt

Các kích thước danh nghĩa của mặt cắt và đặc tính mặt cắt đối với một phạm vi các cỡ thép hình kết cấu rỗng tạo hình nguội được cho trong Bảng 6 cho các thép hình tròn (xem Hình 8), Bảng 7 cho các thép hình vuông và Bảng 8 cho các thép hình chữ nhật. Đặc tính mặt cắt được tính toán từ công thức được cho trong Phụ lục A. Có thể có các kích cỡ và chiều dày khác.

CHÚ THÍCH: Xem Bảng 5.

Hình 8 - Thép hình tròn rỗng

Bảng 5 - Thông số kích thước danh nghĩa và đặc tính mặt cắt của thép hình tròn rỗng

| Đường kính ngoài | Chiều dày danh nghĩa | Khối lượng trên một mét dài | Diện tích mặt cắt ngang | Mô men quán tính của tiết diện | Bán kính quán kính | Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện | Môđun chống uốn dẻo của tiết diện | Mô men quán tính xoắn của tiết diện | Môđun chống xoắn của tiết diện | Diện tích về mặt trên của một mét dài | Chiều dài danh nghĩa trên một tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | T | M | A | l | i | Wel | Wpl | It | Ct | As |  |
| mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m | m |
| 21,3 | 2,3 | 1,08 | 1,37 | 0,629 | 0,677 | 0,590 | 0,834 | 1,26 | 1,18 | 0,066 9 | 928 |
| 21,3 | 2,6 | 1,20 | 1,53 | 0,681 | 0,668 | 0,639 | 0,915 | 1,36 | 1,28 | 0,066 9 | 834 |
| 21,3 | 3,2 | 1,43 | 1,82 | 0,768 | 0,650 | 0,722 | 1,06 | 1,54 | 1,44 | 0,066 9 | 700 |
| 26,9 | 2,3 | 1,40 | 1,78 | 1,36 | 0,874 | 1,01 | 1,40 | 2,71 | 2,02 | 0,084 5 | 717 |
| 26,9 | 2,6 | 1,56 | 1,98 | 1,48 | 0,864 | 1,10 | 1,54 | 2,96 | 2,20 | 0,084 5 | 642 |
| 28,9 | 3,2 | 1,87 | 2,38 | 1,70 | 0,846 | 1,27 | 1,81 | 3,41 | 2,53 | 0,084 5 | 535 |
| 33,7 | 2,6 | 1,99 | 2,54 | 3,09 | 1,10 | 1,84 | 2,52 | 6,19 | 3,67 | 0,106 | 501 |
| 33,7 | 3,2 | 2,41 | 3,07 | 3,60 | 1,08 | 2,14 | 2,99 | 7,21 | 4,28 | 0,106 | 415 |
| 33,7 | 4,0 | 2,93 | 3,73 | 4,19 | 1,06 | 2,49 | 3,55 | 8,38 | 4,97 | 0,106 | 341 |
| 42,4 | 2,6 | 2,55 | 3,25 | 6,46 | 1,41 | 3,05 | 4,12 | 12,9 | 6,10 | 0,133 | 392 |
| 42,4 | 3,2 | 3,09 | 3,94 | 7,62 | 1,39 | 3,59 | 4,93 | 15,2 | 7,19 | 0,133 | 323 |
| 42,4 | 4,0 | 3,79 | 4,83 | 8,99 | 1,36 | 4,24 | 5,92 | 18,0 | 8,48 | 0,133 | 264 |
| 48,3 | 2,6 | 2,93 | 3,73 | 9,78 | 1,62 | 4,05 | 5,44 | 19,6 | 8,10 | 0,152 | 341 |
| 48,3 | 3,2 | 3,56 | 4,53 | 11,6 | 1,60 | 4,80 | 6,52 | 23,2 | 9,59 | 0,152 | 281 |
| 48,3 | 4,0 | 4,37 | 5,57 | 13,8 | 1,57 | 5,70 | 7,87 | 27,5 | 11,4 | 0,152 | 229 |
| 48,3 | 5,0 | 5,34 | 6,80 | 16,2 | 1,54 | 6,69 | 9,42 | 32,3 | 13,4 | 0,152 | 187 |
| 60,3 | 2,6 | 3,70 | 4,71 | 19,7 | 2,04 | 6,52 | 8,66 | 39,3 | 13,0 | 0,189 | 270 |
| 60,3 | 3,2 | 4,51 | 5,74 | 23,5 | 2,02 | 7,78 | 10,4 | 46,9 | 15,6 | 0,189 | 222 |
| 60,3 | 4,0 | 5,55 | 7,07 | 28,2 | 2,00 | 9,34 | 12,7 | 56,3 | 18,7 | 0,189 | 180 |
| 60,3 | 5,0 | 6,82 | 8,69 | 33,5 | 1,96 | 11,1 | 15,3 | 67,0 | 22,2 | 0,189 | 147 |
| 76,1 | 2,6 | 4,71 | 6,00 | 40,6 | 2,60 | 10,7 | 14,1 | 81,2 | 21,3 | 0,239 | 212 |
| 76,1 | 3,2 | 5,75 | 7,33 | 48,8 | 2,58 | 12,8 | 17,0 | 97,6 | 25,6 | 0,239 | 174 |
| 76,1 | 4,0 | 7,11 | 9,06 | 59,1 | 2,55 | 15,5 | 20,8 | 118 | 31,0 | 0,239 | 141 |
| 76,1 | 5,0 | 8,77 | 11,2 | 70,9 | 2,52 | 18,6 | 25,3 | 142 | 37,3 | 0,239 | 114 |
| 88,9 | 3,2 | 6,76 | 8,62 | 79,2 | 3,03 | 17,8 | 23,5 | 158 | 35,6 | 0,279 | 148 |
| 88,9 | 4,0 | 8,38 | 10,7 | 96,3 | 3,00 | 21,7 | 28,9 | 193 | 43,3 | 0,279 | 119 |
| 88,9 | 5,0 | 10,3 | 13,2 | 116 | 2,97 | 26,2 | 35,2 | 233 | 52,4 | 0,279 | 96,7 |
| 88,9 | 6,0 | 12,3 | 15,6 | 135 | 2,94 | 30,4 | 41,3 | 270 | 60,7 | 0,279 | 81,5 |
| 88,9 | 6,3 | 12,8 | 16,3 | 140 | 2,93 | 31,5 | 43,1 | 280 | 63,1 | 0,279 | 77,9 |
| 101,6 | 3,2 | 7,77 | 9,89 | 120 | 3,48 | 23,6 | 31,0 | 240 | 47,2 | 0,319 | 129 |
| 101,6 | 4,0 | 9,63 | 12,3 | 146 | 3,45 | 28,8 | 38,1 | 293 | 57,6 | 0,319 | 104 |
| 101,6 | 5,0 | 11,9 | 15,2 | 177 | 3,42 | 34,9 | 46,7 | 355 | 69,9 | 0,319 | 84,0 |
| 101,6 | 6,0 | 14,1 | 18,0 | 207 | 3,39 | 40,7 | 54,9 | 413 | 81,4 | 0,319 | 70,7 |
| 101,6 | 6,3 | 14,8 | 18,9 | 215 | 3,38 | 42,3 | 57,3 | 430 | 84,7 | 0,319 | 67,5 |
| 101,6 | 8,0 | 18,5 | 23,5 | 260 | 3,32 | 51,1 | 70,3 | 519 | 102 | 0,319 | 54,2 |
| 101,6 | 10,0 | 22,6 | 28,8 | 305 | 3,26 | 60,1 | 84,2 | 611 | 120 | 0,319 | 44,3 |
| 114,3 | 3,2 | 8,77 | 11,2 | 172 | 3,93 | 30,2 | 39,5 | 345 | 60,4 | 0,359 | 114 |
| 114,3 | 4,0 | 10,9 | 13,9 | 211 | 3,90 | 36,9 | 48,7 | 422 | 73,9 | 0,359 | 91,9 |
| 114,3 | 5,0 | 13,5 | 17,2 | 257 | 3,87 | 45,0 | 59,8 | 514 | 89,9 | 0,359 | 74,2 |
| 114,3 | 6,0 | 16,0 | 20,4 | 300 | 3,83 | 52,5 | 70,4 | 600 | 105 | 0,359 | 62,4 |
| 114,3 | 6,3 | 16,8 | 21,4 | 313 | 3,82 | 54,7 | 73,6 | 625 | 109 | 0,359 | 59,6 |
| 114,3 | 8,0 | 21,0 | 26,7 | 379 | 3,77 | 66,4 | 90,6 | 759 | 133 | 0,359 | 47,7 |
| 114,3 | 10,0 | 25,7 | 32,8 | 450 | 3,70 | 78,7 | 109 | 899 | 157 | 0,359 | 38,9 |
| 139,7 | 4,0 | 13,4 | 17,1 | 393 | 4,80 | 56,2 | 73,7 | 786 | 112 | 0,439 | 74,7 |
| 139,7 | 5,0 | 16,6 | 21,2 | 481 | 4,77 | 68,8 | 90,8 | 961 | 138 | 0,439 | 60,2 |
| 139,7 | 6,0 | 19,8 | 25,2 | 564 | 4,73 | 80,8 | 107 | 1 129 | 162 | 0,439 | 50,5 |
| 139,7 | 6,3 | 20,7 | 26,4 | 589 | 4,72 | 84,3 | 112 | 1 177 | 169 | 0,439 | 48,2 |
| 139,7 | 8,0 | 26,0 | 33,1 | 720 | 4,66 | 103 | 139 | 1 441 | 206 | 0,439 | 38,5 |
| 139,7 | 10,0 | 32,0 | 40,7 | 862 | 4,60 | 123 | 169 | 1 724 | 247 | 0,439 | 31,3 |
| 139,7 | 12,0 | 37,8 | 48,1 | 990 | 4,53 | 142 | 196 | 1 980 | 283 | 0,439 | 26,5 |
| 139,7 | 12,5 | 39,2 | 50,0 | 1 020 | 4,52 | 146 | 203 | 2 040 | 292 | 0,439 | 25,5 |
| 168,3 | 4,0 | 16,2 | 20,6 | 697 | 5,81 | 82,8 | 108 | 1 394 | 166 | 0,529 | 61,7 |
| 168,3 | 5,0 | 20,1 | 25,7 | 856 | 5,78 | 102 | 133 | 1 712 | 203 | 0,529 | 49,7 |
| 168,3 | 6,0 | 24,0 | 30,6 | 1 009 | 5,74 | 120 | 158 | 2 017 | 240 | 0,529 | 41,6 |
| 168,3 | 6,3 | 25,2 | 32,1 | 1 053 | 5,73 | 125 | 165 | 2 107 | 250 | 0,529 | 39,7 |
| 168,3 | 8,0 | 31,6 | 40,3 | 1 297 | 5,67 | 154 | 206 | 2 595 | 308 | 0,529 | 31,6 |
| 168,3 | 10,0 | 39,0 | 49,7 | 1 564 | 5,61 | 186 | 251 | 3 128 | 372 | 0,529 | 25,6 |
| 168,3 | 12,0 | 46,3 | 58,9 | 1 810 | 5,54 | 215 | 294 | 3 620 | 430 | 0,529 | 21,6 |
| 168,3 | 12,5 | 48,0 | 61,2 | 1 868 | 5,53 | 222 | 304 | 3 737 | 444 | 0,529 | 20,8 |
| 177,8 | 5,0 | 21,3 | 27,1 | 1 014 | 6,11 | 114 | 149 | 2 028 | 228 | 0,559 | 46,9 |
| 177,8 | 6,0 | 25,4 | 32,4 | 1 196 | 6,08 | 135 | 177 | 2 392 | 269 | 0,559 | 39,3 |
| 177,8 | 6,3 | 26,6 | 33,9 | 1 250 | 6,07 | 141 | 185 | 2 499 | 281 | 0,559 | 37,5 |
| 177,8 | 8,0 | 33,5 | 42,7 | 1 541 | 6,01 | 173 | 231 | 3 083 | 347 | 0,559 | 29,9 |
| 177,8 | 10,0 | 41,4 | 52,7 | 1 862 | 5,94 | 209 | 282 | 3 724 | 419 | 0,559 | 24,2 |
| 177,8 | 12,0 | 49,1 | 62,5 | 2159 | 5,88 | 243 | 330 | 4 318 | 486 | 0,559 | 20,4 |
| 177,8 | 12,5 | 51,0 | 64,9 | 2 230 | 5,86 | 251 | 342 | 4 460 | 502 | 0,559 | 19,6 |
| 193,7 | 5,0 | 23,3 | 29,6 | 1 320 | 6,67 | 136 | 178 | 2 640 | 273 | 0,609 | 43,0 |
| 193,7 | 6,0 | 27,8 | 35,4 | 1 560 | 6,64 | 161 | 211 | 3 119 | 322 | 0,609 | 36,0 |
| 193,7 | 6,3 | 29,1 | 37,1 | 1 630 | 6,63 | 168 | 221 | 3 260 | 337 | 0,609 | 34,3 |
| 193,7 | 8,0 | 36,6 | 46,7 | 2016 | 6,57 | 208 | 276 | 4 031 | 416 | 0,609 | 27,3 |
| 193,7 | 10,0 | 45,3 | 57,7 | 2 442 | 6,50 | 252 | 338 | 4 883 | 504 | 0,609 | 22,1 |
| 193,7 | 12,0 | 53,8 | 68,5 | 2 839 | 6,44 | 293 | 397 | 5 678 | 586 | 0,609 | 18,6 |
| 193,7 | 12,5 | 55,9 | 71,2 | 2 934 | 6,42 | 303 | 411 | 5 869 | 606 | 0,609 | 17,9 |
| 193,7 | 16,0 | 70,1 | 89,3 | 3554 | 6,31 | 367 | 507 | 7 109 | 734 | 0,609 | 14,3 |
| 219,1 | 5,0 | 26,4 | 33,6 | 1 928 | 7,57 | 176 | 229 | 3 856 | 352 | 0,688 | 37,9 |
| 219,1 | 6,0 | 31,5 | 40,2 | 2 282 | 7,54 | 208 | 273 | 4 564 | 417 | 0,688 | 31,7 |
| 219,1 | 6,3 | 33,1 | 42,1 | 2 386 | 7,53 | 218 | 285 | 4 772 | 436 | 0,688 | 30,2 |
| 219,1 | 8,0 | 41,6 | 53,1 | 2 960 | 7,47 | 270 | 357 | 5 919 | 540 | 0,688 | 24,0 |
| 219,1 | 10,0 | 51,6 | 65,7 | 3598 | 7,40 | 328 | 438 | 7 197 | 657 | 0,688 | 19,4 |
| 219,1 | 12,0 | 61,3 | 78,1 | 4200 | 7,33 | 383 | 515 | 8 400 | 767 | 0,688 | 16,3 |
| 219,1 | 12,5 | 63,7 | 81,1 | 4 345 | 7,32 | 397 | 534 | 8 689 | 793 | 0,688 | 15,7 |
| 219,1 | 16,0 | 80,1 | 102 | 5 297 | 7,20 | 483 | 661 | 10 590 | 967 | 0,688 | 12,5 |
| 219,1 | 20,0 | 98,2 | 125 | 6 261 | 7,07 | 572 | 795 | 12 520 | 1 143 | 0,688 | 10,2 |
| 244,5 | 5,0 | 29,5 | 37,6 | 2 699 | 8,47 | 221 | 287 | 5 397 | 441 | 0,768 | 33,9 |
| 244,5 | 6,0 | 35,3 | 45,0 | 3 199 | 8,43 | 262 | 341 | 6 397 | 523 | 0,768 | 28,3 |
| 244,5 | 6,3 | 37,0 | 47,1 | 3 346 | 8,42 | 274 | 358 | 6 692 | 547 | 0,768 | 27,0 |
| 244,5 | 8,0 | 46,7 | 59,4 | 4 160 | 8,37 | 340 | 448 | 8 321 | 681 | 0,768 | 21,4 |
| 244,5 | 10,0 | 57,8 | 73,7 | 5 073 | 8,30 | 415 | 550 | 10 146 | 830 | 0,768 | 17,3 |
| 244,5 | 12,0 | 68,8 | 87,7 | 5 938 | 8,23 | 486 | 649 | 11 877 | 972 | 0,768 | 14,5 |
| 244,5 | 12,5 | 71,5 | 91,1 | 6 147 | 8,21 | 503 | 673 | 12 295 | 1 006 | 0,768 | 14,0 |
| 244,5 | 16,0 | 90,2 | 115 | 7 533 | 8,10 | 616 | 837 | 15 066 | 1 232 | 0,768 | 11,1 |
| 244,5 | 20,0 | 111 | 141 | 8 957 | 7,97 | 733 | 1 011 | 17 914 | 1 465 | 0,768 | 9,03 |
| 244,5 | 25,0 | 135 | 172 | 10 517 | 7,81 | 860 | 1 210 | 21 034 | 1 721 | 0,768 | 7,39 |
| 273,0 | 5,0 | 33,0 | 42,1 | 3 781 | 9,48 | 277 | 359 | 7 562 | 554 | 0,858 | 30,3 |
| 273,0 | 6,0 | 39,5 | 50,3 | 4 487 | 9,44 | 329 | 428 | 8 974 | 657 | 0,858 | 25,3 |
| 273,0 | 6,3 | 41,4 | 52,8 | 4 696 | 9,43 | 344 | 448 | 9 392 | 688 | 0,858 | 24,1 |
| 273,0 | 8,0 | 52,3 | 66,6 | 5 852 | 9,37 | 429 | 562 | 11 703 | 857 | 0,858 | 19,1 |
| 273,0 | 10,0 | 64,9 | 82,6 | 7 154 | 9,31 | 524 | 692 | 14 308 | 1 048 | 0,858 | 15,4 |
| 273,0 | 12,0 | 77,2 | 98,4 | 8 396 | 9,24 | 615 | 818 | 16 792 | 1 230 | 0,858 | 12,9 |
| 273,0 | 12,5 | 80,3 | 102 | 8 697 | 9,22 | 637 | 849 | 17 395 | 1 274 | 0,858 | 12,5 |
| 273,0 | 16,0 | 101 | 129 | 10 707 | 9,10 | 784 | 1 058 | 21 414 | 1 569 | 0,858 | 9,86 |
| 273,0 | 20,0 | 125 | 159 | 12 798 | 8,97 | 938 | 1 283 | 25 597 | 1 875 | 0,858 | 8,01 |
| 273,0 | 25,0 | 153 | 195 | 15 127 | 8,81 | 1 108 | 1 543 | 30 254 | 2 216 | 0,858 | 6,54 |
| 323,9 | 5,0 | 39,3 | 50,1 | 6 369 | 11,3 | 393 | 509 | 12 739 | 787 | 1,02 | 25,4 |
| 323,9 | 6,0 | 47,0 | 59,9 | 7 572 | 11,2 | 468 | 606 | 15 145 | 935 | 1,02 | 21,3 |
| 323,9 | 6,3 | 49,3 | 62,9 | 7 929 | 11,2 | 490 | 636 | 15 858 | 979 | 1,02 | 20,3 |
| 323,9 | 8,0 | 62,3 | 79,4 | 9 910 | 11,2 | 612 | 799 | 19 820 | 1 224 | 1,02 | 16,0 |
| 323,9 | 10,0 | 77,4 | 98,6 | 12 158 | 11,1 | 751 | 986 | 24 317 | 1 501 | 1,02 | 12,9 |
| 323,9 | 12,0 | 92,3 | 118 | 14 320 | 11,0 | 884 | 1 168 | 28 639 | 1 768 | 1,02 | 10,8 |
| 323,9 | 12,5 | 96,0 | 122 | 14 847 | 11,0 | 917 | 1 213 | 29 693 | 1 833 | 1,02 | 10,4 |
| 323,9 | 16,0 | 121 | 155 | 18 390 | 10,9 | 1 136 | 1 518 | 36 780 | 2 271 | 1,02 | 8,23 |
| 323,9 | 20,0 | 150 | 191 | 22 139 | 10,8 | 1 367 | 1 850 | 44 278 | 2 734 | 1,02 | 6,67 |
| 323,9 | 25,0 | 184 | 235 | 26 400 | 10,6 | 1 630 | 2 239 | 52 800 | 3 260 | 1,02 | 5,43 |
| 355,6 | 6,0 | 51,7 | 65,9 | 10 071 | 12,4 | 566 | 733 | 20 141 | 1 133 | 1,12 | 19,3 |
| 355,6 | 6,3 | 54,3 | 69,1 | 10 547 | 12,4 | 593 | 769 | 21 094 | 1 186 | 1,12 | 18,4 |
| 355,6 | 8,0 | 68,6 | 87,4 | 13 201 | 12,3 | 742 | 967 | 26 403 | 1 485 | 1,12 | 14,6 |
| 355,6 | 10,0 | 85,2 | 109 | 16 223 | 12,2 | 912 | 1 195 | 32 447 | 1 825 | 1,12 | 11,7 |
| 355,6 | 12,0 | 102 | 130 | 19 139 | 12,2 | 1 076 | 1 417 | 38 279 | 2 153 | 1,12 | 9,83 |
| 355,6 | 12,5 | 106 | 135 | 19 852 | 12,1 | 1 117 | 1 472 | 39 704 | 2 233 | 1,12 | 9,45 |
| 355,6 | 16,0 | 134 | 171 | 24 663 | 12,0 | 1 387 | 1 847 | 49 326 | 2 774 | 1,12 | 7,46 |
| 355,6 | 20,0 | 166 | 211 | 29 792 | 11,9 | 1 676 | 2 255 | 59 583 | 3351 | 1,12 | 6,04 |
| 355,6 | 25,0 | 204 | 260 | 35 677 | 11,7 | 2 007 | 2 738 | 71 353 | 4013 | 1,12 | 4,91 |
| 406,4 | 6,0 | 59,2 | 75,5 | 15 128 | 14,2 | 745 | 962 | 30 257 | 1 489 | 1,28 | 16,9 |
| 406,4 | 6,3 | 62,2 | 79,2 | 15 849 | 14,1 | 780 | 1 009 | 31 699 | 1 560 | 1,28 | 16,1 |
| 406,4 | 8,0 | 78,6 | 100 | 19 874 | 14,1 | 978 | 1 270 | 39 748 | 1 956 | 1,28 | 12,7 |
| 406,4 | 10,0 | 97,8 | 125 | 24476 | 14,0 | 1 205 | 1 572 | 48 952 | 2 409 | 1,28 | 10,2 |
| 406,4 | 12,0 | 117 | 149 | 28 937 | 14,0 | 1 424 | 1 867 | 57 874 | 2 848 | 1,28 | 8,57 |
| 406,4 | 12,5 | 121 | 155 | 30 031 | 13,9 | 1 478 | 1 940 | 60 061 | 2 956 | 1,28 | 8,24 |
| 406,4 | 16,0 | 154 | 196 | 37 449 | 13,8 | 1 843 | 2 440 | 74 898 | 3686 | 1,28 | 6,49 |
| 406,4 | 20,0 | 191 | 243 | 45 432 | 13,7 | 2 236 | 2 989 | 90 864 | 4472 | 1,28 | 5,25 |
| 406,4 | 25,0 | 235 | 300 | 54 702 | 13,5 | 2 692 | 3 642 | 109404 | 5384 | 1,28 | 4,25 |
| 406,4 | 30,0 | 278 | 355 | 63 224 | 13,3 | 3 111 | 4 259 | 126447 | 6223 | 1,28 | 3,59 |
| 406,4 | 40,0 | 361 | 460 | 78 186 | 13,0 | 3 848 | 5 391 | 156373 | 7696 | 1,28 | 2,77 |
| 457,0 | 6,0 | 66,7 | 85,0 | 21 618 | 15,9 | 946 | 1 220 | 43 236 | 1 892 | 1,44 | 15,0 |
| 457,0 | 6,3 | 70,0 | 89,2 | 22 654 | 15,9 | 991 | 1 280 | 45 308 | 1 983 | 1,44 | 14,3 |
| 457,0 | 8,0 | 88,6 | 113 | 28 446 | 15,9 | 1 245 | 1 613 | 56 893 | 2 490 | 1,44 | 11,3 |
| 457,0 | 10,0 | 110 | 140 | 35 091 | 15,8 | 1 536 | 1 998 | 70 183 | 3071 | 1,44 | 9,07 |
| 457,0 | 12,0 | 132 | 168 | 41 556 | 15,7 | 1 819 | 2 377 | 83 113 | 3637 | 1,44 | 7,59 |
| 457,0 | 12,5 | 137 | 175 | 43 145 | 15,7 | 1 888 | 2 470 | 86 290 | 3 776 | 1,44 | 7,30 |
| 457,0 | 16,0 | 174 | 222 | 53 959 | 15,6 | 2 361 | 3 113 | 107919 | 4 723 | 1,44 | 5,75 |
| 457,0 | 20,0 | 216 | 275 | 65 681 | 15,5 | 2 874 | 3 822 | 131 363 | 5 749 | 1,44 | 4,64 |
| 457,0 | 25,0 | 266 | 339 | 79 415 | 15,3 | 3 475 | 4 671 | 158830 | 6951 | 1,44 | 3,75 |
| 457,0 | 30,0 | 316 | 402 | 92 173 | 15,1 | 4 034 | 5 479 | 184346 | 8068 | 1,44 | 3,17 |
| 457,0 | 40,0 | 411 | 524 | 114949 | 14,8 | 5 031 | 6 977 | 229898 | 10061 | 1,44 | 2,43 |
| 508,0 | 6,0 | 74,3 | 94,6 | 29 812 | 17,7 | 1 174 | 1 512 | 59 623 | 2 347 | 1,60 | 13,5 |
| 508,0 | 6,3 | 77,9 | 99,3 | 31 246 | 17,7 | 1 230 | 1 586 | 62 493 | 2 460 | 1,60 | 12,8 |
| 508,0 | 8,0 | 98,6 | 126 | 39 280 | 17,7 | 1 546 | 2 000 | 78 560 | 3093 | 1,60 | 10,1 |
| 508,0 | 10,0 | 123 | 156 | 48 520 | 17,6 | 1 910 | 2 480 | 97 040 | 3820 | 1,60 | 8,14 |
| 508,0 | 12,0 | 147 | 187 | 57 536 | 17,5 | 2 265 | 2 953 | 115072 | 4530 | 1,60 | 6,81 |
| 508,0 | 12,5 | 153 | 195 | 59 755 | 17,5 | 2 353 | 3 070 | 119511 | 4 705 | 1,60 | 6,55 |
| 508,0 | 16,0 | 194 | 247 | 74 909 | 17,4 | 2 949 | 3 874 | 149818 | 5898 | 1,60 | 5,15 |
| 508,0 | 20,0 | 241 | 307 | 91 428 | 17,3 | 3 600 | 4 766 | 182 856 | 7199 | 1,60 | 4,15 |
| 508,0 | 25,0 | 298 | 379 | 110918 | 17,1 | 4 367 | 5 837 | 221 837 | 8 734 | 1,60 | 3,36 |
| 508,0 | 30,0 | 354 | 451 | 129173 | 16,9 | 5 086 | 6 864 | 258346 | 10171 | 1,60 | 2,83 |
| 508,0 | 40,0 | 462 | 588 | 162188 | 16,6 | 6 385 | 8 782 | 324376 | 12771 | 1,60 | 2,17 |
| 508,0 | 50,0 | 565 | 719 | 190885 | 16,3 | 7 515 | 10 530 | 381 770 | 15030 | 1,60 | 1,77 |
| 610,0 | 6,0 | 89,4 | 114 | 51 924 | 21,4 | 1 702 | 2 189 | 103847 | 3405 | 1,92 | 11,2 |
| 610,0 | 6,3 | 93,8 | 119 | 54 439 | 21,3 | 1 785 | 2 296 | 108878 | 3570 | 1,92 | 10,7 |
| 610,0 | 8,0 | 119 | 151 | 68 551 | 21,3 | 2 248 | 2 899 | 137103 | 4495 | 1,92 | 8,42 |
| 610,0 | 10,0 | 148 | 188 | 84 847 | 21,2 | 2 782 | 3 600 | 169693 | 5564 | 1,92 | 6,76 |
| 610,0 | 12,0 | 177 | 225 | 100814 | 21,1 | 3 305 | 4292 | 201 627 | 6 611 | 1,92 | 5,65 |
| 610,0 | 12,5 | 184 | 235 | 104 755 | 21,1 | 3 435 | 4463 | 209 509 | 6 869 | 1,92 | 5,43 |
| 610,0 | 16,0 | 234 | 299 | 131 781 | 21,0 | 4 321 | 5647 | 263 563 | 8 641 | 1,92 | 4,27 |
| 610,0 | 20,0 | 291 | 371 | 161 490 | 20,9 | 5 295 | 6965 | 322 979 | 10 589 | 1,92 | 3,44 |
| 610,0 | 25,0 | 361 | 459 | 196 906 | 20,7 | 6 456 | 8561 | 393 813 | 12 912 | 1,92 | 2,77 |
| 610,0 | 30,0 | 429 | 547 | 230 476 | 20,5 | 7 557 | 10 101 | 460 952 | 15 113 | 1,92 | 2,33 |
| 610,0 | 40,0 | 562 | 716 | 292 333 | 20,2 | 9 585 | 13 017 | 584 666 | 19 169 | 1,92 | 1,78 |
| 610,0 | 50,0 | 691 | 880 | 347 570 | 19,9 | 11 396 | 15 722 | 695140 | 22 791 | 1,92 | 1,45 |
| 711,0 | 6,0 | 104 | 133 | 82 568 | 24,9 | 2 323 | 2 982 | 165 135 | 4 645 | 2,23 | 9,59 |
| 711,0 | 6,3 | 109 | 139 | 86 586 | 24,9 | 2 436 | 3129 | 173172 | 4 871 | 2,23 | 9,13 |
| 711,0 | 8,0 | 139 | 177 | 109 162 | 24,9 | 3 071 | 3954 | 218 324 | 6 141 | 2,23 | 7,21 |
| 711,0 | 10,0 | 173 | 220 | 135 301 | 24,8 | 3 806 | 4914 | 270 603 | 7 612 | 2,23 | 5,78 |
| 711,0 | 12,0 | 207 | 264 | 160 991 | 24,7 | 4 529 | 5864 | 321 981 | 9 057 | 2,23 | 4,83 |
| 711,0 | 12,5 | 215 | 274 | 167343 | 24,7 | 4 707 | 6099 | 334 686 | 9 415 | 2,23 | 4,64 |
| 711,0 | 16,0 | 274 | 349 | 211 040 | 24,6 | 5 936 | 7 730 | 422 080 | 11 873 | 2,23 | 3,65 |
| 711,0 | 20,0 | 341 | 434 | 259 351 | 24,4 | 7 295 | 9552 | 518 702 | 14 591 | 2,23 | 2,93 |
| 711,0 | 25,0 | 423 | 539 | 317357 | 24,3 | 8 927 | 11 770 | 634 715 | 17 854 | 2,23 | 2,36 |
| 711,0 | 30,0 | 504 | 642 | 372 790 | 24,1 | 10 486 | 13 922 | 745 580 | 20 973 | 2,23 | 1,98 |
| 711,0 | 40,0 | 662 | 843 | 476 242 | 23,8 | 13 396 | 18 031 | 952 485 | 26 793 | 2,23 | 1,51 |
| 711,0 | 50,0 | 815 | 1 038 | 570 312 | 23,4 | 16 043 | 21 888 | 1140623 | 32 085 | 2,23 | 1,23 |
| 711,0 | 60,0 | 963 | 1 227 | 655 583 | 23,1 | 18 441 | 25 500 | 1 311166 | 36 882 | 2,23 | 1,04 |
| 762,0 | 6,0 | 112 | 143 | 101 813 | 26,7 | 2 672 | 3429 | 203 626 | 5 345 | 2,39 | 8,94 |
| 762,0 | 6,3 | 117 | 150 | 106 777 | 26,7 | 2 803 | 3598 | 213 555 | 5 605 | 2,39 | 8,52 |
| 762,0 | 8,0 | 149 | 190 | 134 683 | 26,7 | 3 535 | 4548 | 269 366 | 7 070 | 2,39 | 6,72 |
| 762,0 | 10,0 | 185 | 236 | 167 028 | 26,6 | 4 384 | 5655 | 334 057 | 8 768 | 2,39 | 5,39 |
| 762,0 | 12,0 | 222 | 283 | 198 855 | 26,5 | 5 219 | 6 751 | 397710 | 10 439 | 2,39 | 4,51 |
| 762,0 | 12,5 | 231 | 294 | 206 731 | 26,5 | 5 426 | 7023 | 413 462 | 10 852 | 2,39 | 4,33 |
| 762,0 | 16,0 | 294 | 375 | 260 973 | 26,4 | 6 850 | 8906 | 521 947 | 13 699 | 2,39 | 3,40 |
| 762,0 | 20,0 | 366 | 466 | 321 083 | 26,2 | 8 427 | 11 014 | 642166 | 16 855 | 2,39 | 2,73 |
| 762,0 | 25,0 | 454 | 579 | 393 461 | 26,1 | 10 327 | 13 584 | 786 922 | 20 654 | 2,39 | 2,20 |
| 762,0 | 30,0 | 542 | 690 | 462 853 | 25,9 | 12 148 | 16 084 | 925 706 | 24 297 | 2,39 | 1,85 |
| 762,0 | 40,0 | 712 | 907 | 593 011 | 25,6 | 15 565 | 20 873 | 1 186021 | 31 129 | 2,39 | 1,40 |
| 762,0 | 50,0 | 878 | 1 118 | 712 207 | 25,2 | 18 693 | 25 389 | 1 424414 | 37 386 | 2,39 | 1,14 |
| 813,0 | 8,0 | 159 | 202 | 163 901 | 28,5 | 4 032 | 5184 | 327801 | 8 064 | 2,55 | 6,30 |
| 813,0 | 10,0 | 198 | 252 | 203 364 | 28,4 | 5 003 | 6448 | 406 728 | 10 006 | 2,55 | 5,05 |
| 813,0 | 12,0 | 237 | 302 | 242 235 | 28,3 | 5 959 | 7 700 | 484 469 | 11 918 | 2,55 | 4,22 |
| 813,0 | 12,5 | 247 | 314 | 251 860 | 28,3 | 6 196 | 8011 | 503 721 | 12 392 | 2,55 | 4,05 |
| 813,0 | 16,0 | 314 | 401 | 318222 | 28,2 | 7 828 | 10165 | 636 443 | 15 657 | 2,55 | 3,18 |
| 813,0 | 20,0 | 391 | 498 | 391 909 | 28,0 | 9 641 | 12 580 | 783 819 | 19 282 | 2,55 | 2,56 |
| 813,0 | 25,0 | 486 | 619 | 480 856 | 27,9 | 11 829 | 15 529 | 961 713 | 23 658 | 2,55 | 2,06 |
| 813,0 | 30,0 | 579 | 738 | 566374 | 27,7 | 13933 | 18 402 | 1 132 748 | 27866 | 2,55 | 1,73 |
| 914,0 | 8,0 | 179 | 228 | 233651 | 32,0 | 5 113 | 6 567 | 467303 | 10225 | 2,87 | 5,59 |
| 914,0 | 10,0 | 223 | 284 | 290147 | 32,0 | 6 349 | 8 172 | 580294 | 12 698 | 2,87 | 4,49 |
| 914,0 | 12,0 | 267 | 340 | 345890 | 31,9 | 7 569 | 9 764 | 691 779 | 15137 | 2,87 | 3,75 |
| 914,0 | 12,5 | 278 | 354 | 359 708 | 31,9 | 7 871 | 10 159 | 719417 | 15 742 | 2,87 | 3,60 |
| 914,0 | 16,0 | 354 | 451 | 455142 | 31,8 | 9 959 | 12 904 | 910284 | 19919 | 2,87 | 2,82 |
| 914,0 | 20,0 | 441 | 562 | 561461 | 31,6 | 12 286 | 15 987 | 1 122 922 | 24572 | 2,87 | 2,27 |
| 914,0 | 25,0 | 548 | 698 | 690317 | 31,4 | 15105 | 19 763 | 1 380 634 | 30211 | 2,87 | 1,82 |
| 914,0 | 30,0 | 654 | 833 | 814 775 | 31,3 | 17829 | 23 453 | 1 629 550 | 35658 | 2,87 | 1,53 |
| 1 016,0 | 8,0 | 199 | 253 | 321 780 | 35,6 | 6 334 | 8 129 | 643560 | 12 668 | 3,19 | 5,03 |
| 1 016,0 | 10,0 | 248 | 316 | 399850 | 35,6 | 7 871 | 10 121 | 799699 | 15 742 | 3,19 | 4,03 |
| 1 016,0 | 12,0 | 297 | 378 | 476985 | 35,5 | 9 389 | 12 097 | 953969 | 18 779 | 3,19 | 3,37 |
| 1 016,0 | 12,5 | 309 | 394 | 496123 | 35,5 | 9 766 | 12 588 | 992 246 | 19532 | 3,19 | 3,23 |
| 1 016,0 | 16,0 | 395 | 503 | 628479 | 35,4 | 12 372 | 16 001 | 1 256 959 | 24 743 | 3,19 | 2,53 |
| 1 016,0 | 20,0 | 491 | 626 | 776324 | 35,2 | 15282 | 19 843 | 1 552 648 | 30564 | 3,19 | 2,04 |
| 1 016,0 | 25,0 | 611 | 778 | 956086 | 35,0 | 18821 | 24 557 | 1912173 | 37641 | 3,19 | 1,64 |
| 1 016,0 | 30,0 | 729 | 929 | 1 130 352 | 34,9 | 22 251 | 29 175 | 2 260 704 | 44502 | 3,19 | 1,37 |
| 1 067,0 | 10,0 | 261 | 332 | 463792 | 37,4 | 8 693 | 11 173 | 927585 | 17387 | 3,35 | 3,84 |
| 1 067,0 | 12,0 | 312 | 398 | 553420 | 37,3 | 10373 | 13 357 | 1 106840 | 20 747 | 3,35 | 3,20 |
| 1 067,0 | 12,5 | 325 | 414 | 575666 | 37,3 | 10 790 | 13 900 | 1 151 332 | 21 581 | 3,35 | 3,08 |
| 1 067,0 | 16,0 | 415 | 528 | 729606 | 37,2 | 13676 | 17 675 | 1 459213 | 27352 | 3,35 | 2,41 |
| 1 067,0 | 20,0 | 516 | 658 | 901 755 | 37,0 | 16903 | 21 927 | 1 803 509 | 33805 | 3,35 | 1,94 |
| 1 067,0 | 25,0 | 642 | 818 | 1111 355 | 36,9 | 20831 | 27 149 | 2 222 711 | 41 663 | 3,35 | 1,56 |
| 1 067,0 | 30,0 | 767 | 977 | 1314 864 | 36,7 | 24646 | 32 270 | 2 629 727 | 49292 | 3,35 | 1,30 |
| 1 168,0 | 10,0 | 286 | 364 | 609843 | 40,9 | 10443 | 13 410 | 1 219 686 | 20885 | 3,67 | 3,50 |
| 1 168,0 | 12,0 | 342 | 436 | 728050 | 40,9 | 12 467 | 16 037 | 1 456101 | 24933 | 3,67 | 2,92 |
| 1 168,0 | 12,5 | 356 | 454 | 757409 | 40,9 | 12 969 | 16 690 | 1 514 818 | 25939 | 3,67 | 2,81 |
| 1 168,0 | 16,0 | 455 | 579 | 960774 | 40,7 | 16452 | 21 235 | 1 921 547 | 32 903 | 3,67 | 2,20 |
| 1 168,0 | 20,0 | 566 | 721 | 1 188 632 | 40,6 | 20353 | 26 361 | 2 377 264 | 40 707 | 3,67 | 1,77 |
| 1 168,0 | 25,0 | 705 | 898 | 1466 717 | 40,4 | 25115 | 32 666 | 2 933 434 | 50230 | 3,67 | 1,42 |
| 1 219,0 | 10,0 | 298 | 380 | 694014 | 42,7 | 11 387 | 14 617 | 1 388 029 | 22 773 | 3,83 | 3,35 |
| 1 219,0 | 12,0 | 357 | 455 | 828716 | 42,7 | 13597 | 17 483 | 1 657 433 | 27193 | 3,83 | 2,80 |
| 1 219,0 | 12,5 | 372 | 474 | 862181 | 42,7 | 14146 | 18196 | 1 724 362 | 28291 | 3,83 | 2,69 |
| 1 219,0 | 16,0 | 475 | 605 | 1094 091 | 42,5 | 17951 | 23 157 | 2188183 | 35901 | 3,83 | 2,11 |
| 1 219,0 | 20,0 | 591 | 753 | 1354 155 | 42,4 | 22217 | 28 755 | 2 708 309 | 44435 | 3,83 | 1,69 |
| 1 219,0 | 25,0 | 736 | 938 | 1 671 873 | 42,2 | 27430 | 35 646 | 3343 746 | 54860 | 3,83 | 1,36 |
| CHÚ THÍCH: Xem hình 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHÚ THÍCH: Xem Bảng 6

Hình 9 - Thép hình vuông rỗng

Bảng 6 - Thông số kích thước danh nghĩa và đặc tính mặt cắt của tiết diện vuông rỗng

| Cỡ | Chiều dày danh nghĩa | Khối lượng trên một mét dài | Diện tích mặt cắt ngang | Mô men quán tính của tiết diện | Bán kính quán kính | Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện | Môđun chống uốn dẻo của tiết diện | Mô men quán tính xoắn của tiết diện | Môđun chống xoắn của tiết diện | Diện tích về mặt trên của một mét dài | Chiều dài danh nghĩa trên một tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | T | M | A | l | i | Wel | Wpl | It | Ct | As |  |
| mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m | m |
| 20 | 2,0 | 1,10 | 1,40 | 0,739 | 0,727 | 0,739 | 0,930 | 1,22 | 1,07 | 0,074 8 | 912 |
| 20 | 2,5 | 1,32 | 1,68 | 0,835 | 0,705 | 0,835 | 1,08 | 1,41 | 1,20 | 0,073 6 | 757 |
| 25 | 2,0 | 1,41 | 1,80 | 1,56 | 0,932 | 1,25 | 1,53 | 2,52 | 1,81 | 0,094 8 | 709 |
| 25 | 2,5 | 1,71 | 2,18 | 1,81 | 0,909 | 1,44 | 1,82 | 2,97 | 2,08 | 0,093 6 | 584 |
| 25 | 3,0 | 2,00 | 2,54 | 2,00 | 0,886 | 1,60 | 2,06 | 3,35 | 2,30 | 0,092 3 | 501 |
| 30 | 2,0 | 1,72 | 2,20 | 2,84 | 1,14 | 1,89 | 2,29 | 4,53 | 2,75 | 0,115 | 580 |
| 30 | 2,5 | 2,11 | 2,68 | 3,33 | 1,11 | 2,22 | 2,74 | 5,40 | 3,22 | 0,114 | 475 |
| 30 | 3,0 | 2,47 | 3,14 | 3,74 | 1,09 | 2,50 | 3,14 | 6,16 | 3,60 | 0,112 | 405 |
| 40 | 2,5 | 2,89 | 3,68 | 8,54 | 1,52 | 4,27 | 5,14 | 13,6 | 6,22 | 0,154 | 346 |
| 40 | 3,0 | 3,41 | 4,34 | 9,78 | 1,50 | 4,89 | 5,97 | 15,7 | 7,10 | 0,152 | 293 |
| 40 | 4,0 | 4,39 | 5,59 | 11,8 | 1,45 | 5,91 | 7,44 | 19,5 | 8,54 | 0,150 | 228 |
| 40 | 5,0 | 5,28 | 6,73 | 13,4 | 1,41 | 6,68 | 8,66 | 22,5 | 9,60 | 0,147 | 189 |
| 50 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | 17,5 | 1,93 | 6,99 | 8,29 | 27,5 | 10,2 | 0,194 | 272 |
| 50 | 3,0 | 4,35 | 5,54 | 20,2 | 1,91 | 8,08 | 9,70 | 32,1 | 11,8 | 0,192 | 230 |
| 50 | 4,0 | 5,64 | 7,19 | 25,0 | 1,86 | 9,99 | 12,3 | 40,4 | 14,5 | 0,190 | 177 |
| 50 | 5,0 | 6,85 | 8,73 | 28,9 | 1,82 | 11,6 | 14,5 | 47,6 | 16,7 | 0,187 | 146 |
| 50 | 6,0 | 7,99 | 10,2 | 32,0 | 1,77 | 12,8 | 16,5 | 53,6 | 18,4 | 0,185 | 125 |
| 50 | 6,3 | 8,31 | 10,6 | 32,8 | 1,76 | 13,1 | 17,0 | 55,2 | 18,8 | 0,184 | 120 |
| 60 | 2,5 | 4,46 | 5,68 | 31,1 | 2,34 | 10,4 | 12,2 | 48,5 | 15,2 | 0,234 | 224 |
| 60 | 3,0 | 5,29 | 6,74 | 36,2 | 2,32 | 12,1 | 14,3 | 56,9 | 17,7 | 0,232 | 189 |
| 60 | 4,0 | 6,90 | 8,79 | 45,4 | 2,27 | 15,1 | 18,3 | 72,5 | 22,0 | 0,230 | 145 |
| 60 | 5,0 | 8,42 | 10,7 | 53,3 | 2,23 | 17,8 | 21,9 | 86,4 | 25,7 | 0,227 | 119 |
| 60 | 6,0 | 9,87 | 12,6 | 59,9 | 2,18 | 20,0 | 25,1 | 98,6 | 28,8 | 0,225 | 101 |
| 60 | 6,3 | 10,3 | 13,1 | 61,6 | 2,17 | 20,5 | 26,0 | 102 | 29,6 | 0,224 | 97,2 |
| 60 | 8,0 | 12,5 | 16,0 | 69,7 | 2,09 | 23,2 | 30,4 | 118 | 33,4 | 0,219 | 79,9 |
| 70 | 3,0 | 6,24 | 7,94 | 59,0 | 2,73 | 16,9 | 19,9 | 92,2 | 24,8 | 0,272 | 160 |
| 70 | 4,0 | 8,15 | 10,4 | 74,7 | 2,68 | 21,3 | 25,5 | 118 | 31,2 | 0,270 | 123 |
| 70 | 5,0 | 9,99 | 12,7 | 88,5 | 2,64 | 25,3 | 30,8 | 142 | 36,8 | 0,267 | 100 |
| 70 | 6,0 | 11,8 | 15,0 | 101 | 2,59 | 28,7 | 35,5 | 163 | 41,6 | 0,265 | 85,1 |
| 70 | 6,3 | 12,3 | 15,6 | 104 | 2,58 | 29,7 | 36,9 | 169 | 42,9 | 0,264 | 81,5 |
| 70 | 8,0 | 15,0 | 19,2 | 120 | 2,50 | 34,2 | 43,8 | 200 | 49,2 | 0,259 | 66,5 |
| 80 | 3,0 | 7,18 | 9,14 | 89,8 | 3,13 | 22,5 | 26,3 | 140 | 33,0 | 0,312 | 139 |
| 80 | 4,0 | 9,41 | 12,0 | 114 | 3,09 | 28,6 | 34,0 | 180 | 41,9 | 0,310 | 106 |
| 80 | 5,0 | 11,6 | 14,7 | 137 | 3,05 | 34,2 | 41,1 | 217 | 49,8 | 0,307 | 86,5 |
| 80 | 6,0 | 13,6 | 17,4 | 156 | 3,00 | 39,1 | 47,8 | 252 | 56,8 | 0,305 | 73,3 |
| 80 | 6,3 | 14,2 | 18,1 | 162 | 2,99 | 40,5 | 49,7 | 262 | 58,7 | 0,304 | 70,2 |
| 80 | 8,0 | 17,5 | 22,4 | 189 | 2,91 | 47,3 | 59,5 | 312 | 68,3 | 0,299 | 57,0 |
| 90 | 4,0 | 10,7 | 13,6 | 166 | 3,50 | 37,0 | 43,6 | 260 | 54,2 | 0,350 | 93,7 |
| 90 | 5,0 | 13,1 | 16,7 | 200 | 3,45 | 44,4 | 53,0 | 316 | 64,8 | 0,347 | 76,1 |
| 90 | 6,0 | 15,5 | 19,8 | 230 | 3,41 | 51,1 | 61,8 | 367 | 74,3 | 0,345 | 64,4 |
| 90 | 6,3 | 16,2 | 20,7 | 238 | 3,40 | 53,0 | 64,3 | 382 | 77,0 | 0,344 | 61,6 |
| 90 | 8,0 | 20,1 | 25,6 | 281 | 3,32 | 62,6 | 77,6 | 459 | 90,5 | 0,339 | 49,9 |
| 100 | 4,0 | 11,9 | 15,2 | 232 | 3,91 | 46,4 | 54,4 | 361 | 68,2 | 0,390 | 83,9 |
| 100 | 5,0 | 14,7 | 18,7 | 279 | 3,86 | 55,9 | 66,4 | 439 | 81,8 | 0,387 | 68,0 |
| 100 | 6,0 | 17,4 | 22,2 | 323 | 3,82 | 64,6 | 77,6 | 513 | 94,3 | 0,385 | 57,5 |
| 100 | 6,3 | 18,2 | 23,2 | 336 | 3,80 | 67,1 | 80,9 | 534 | 97,8 | 0,384 | 54,9 |
| 100 | 8,0 | 22,6 | 28,8 | 400 | 3,73 | 79,9 | 98,2 | 646 | 116 | 0,379 | 44,3 |
| 100 | 10,0 | 27,4 | 34,9 | 462 | 3,64 | 92,4 | 116 | 761 | 133 | 0,374 | 36,5 |
| 120 | 5,0 | 17,8 | 22,7 | 498 | 4,68 | 83,0 | 97,6 | 777 | 122 | 0,467 | 56,0 |
| 120 | 6,0 | 21,2 | 27,0 | 579 | 4,63 | 96,6 | 115 | 911 | 141 | 0,465 | 47,2 |
| 120 | 6,3 | 22,2 | 28,2 | 603 | 4,62 | 100 | 120 | 950 | 147 | 0,464 | 45,1 |
| 120 | 8,0 | 27,6 | 35,2 | 726 | 4,55 | 121 | 146 | 1 160 | 176 | 0,459 | 38,2 |
| 120 | 10,0 | 33,7 | 42,9 | 852 | 4,46 | 142 | 175 | 1 382 | 208 | 0,454 | 29,7 |
| 120 | 12,0 | 39,5 | 50,3 | 958 | 4,36 | 160 | 201 | 1 578 | 230 | 0,449 | 25,3 |
| 120 | 12,5 | 40,9 | 52,1 | 982 | 4,34 | 164 | 207 | 1 623 | 236 | 0,448 | 24,5 |
| 140 | 5,0 | 21,0 | 26,7 | 807 | 5,50 | 115 | 135 | 1 253 | 170 | 0,547 | 47,7 |
| 140 | 6,0 | 24,9 | 31,8 | 944 | 5,45 | 135 | 159 | 1 475 | 198 | 0,545 | 40,1 |
| 140 | 6,3 | 26,1 | 33,3 | 984 | 5,44 | 141 | 166 | 1 540 | 206 | 0,544 | 38,3 |
| 140 | 8,0 | 32,6 | 41,6 | 1 195 | 5,36 | 171 | 204 | 1 892 | 249 | 0,539 | 30,7 |
| 140 | 10,0 | 40,0 | 50,9 | 1 416 | 5,27 | 202 | 246 | 2 272 | 294 | 0,534 | 25,0 |
| 140 | 12,0 | 47,0 | 59,9 | 1 609 | 5,18 | 230 | 284 | 2 616 | 333 | 0,529 | 21,3 |
| 140 | 12,5 | 48,7 | 62,1 | 1 653 | 5,16 | 236 | 293 | 2 696 | 342 | 0,528 | 20,5 |
| 150 | 5,0 | 22,6 | 28,7 | 1 002 | 5,90 | 134 | 156 | 1 550 | 197 | 0,587 | 44,3 |
| 150 | 6,0 | 26,8 | 34,2 | 1 174 | 5,86 | 156 | 184 | 1 828 | 230 | 0,585 | 37,3 |
| 150 | 6,3 | 28,1 | 35,8 | 1 223 | 5,85 | 163 | 192 | 1 909 | 240 | 0,584 | 35,6 |
| 150 | 8,0 | 35,1 | 44,8 | 1 491 | 5,77 | 199 | 237 | 2 351 | 291 | 0,579 | 28,5 |
| 150 | 10,0 | 43,1 | 54,9 | 1 773 | 5,68 | 236 | 286 | 2 832 | 344 | 0,574 | 23,2 |
| 150 | 12,0 | 50,8 | 64,7 | 2 023 | 5,59 | 270 | 331 | 3 272 | 391 | 0,569 | 19,7 |
| 150 | 12,5 | 52,7 | 67,1 | 2 080 | 5,57 | 277 | 342 | 3 375 | 402 | 0,568 | 19,0 |
| 150 | 16,0 | 65,2 | 83,0 | 2 430 | 5,41 | 324 | 411 | 4 026 | 467 | 0,559 | 15,3 |
| 160 | 5,0 | 24,1 | 30,7 | 1 225 | 6,31 | 153 | 178 | 1 892 | 226 | 0,627 | 41,5 |
| 160 | 6,0 | 28,7 | 36,6 | 1 437 | 6,27 | 180 | 210 | 2 233 | 264 | 0,625 | 34,8 |
| 160 | 6,3 | 30,1 | 38,3 | 1 499 | 6,26 | 187 | 220 | 2 333 | 275 | 0,624 | 33,3 |
| 160 | 8,0 | 37,6 | 48,0 | 1 831 | 6,18 | 229 | 272 | 2 880 | 335 | 0,619 | 26,6 |
| 160 | 10,0 | 46,3 | 58,9 | 2 186 | 6,09 | 273 | 329 | 3478 | 398 | 0,614 | 21,6 |
| 160 | 12,0 | 54,6 | 69,5 | 2 502 | 6,00 | 313 | 382 | 4 028 | 454 | 0,609 | 18,3 |
| 160 | 12,5 | 56,6 | 72,1 | 2 576 | 5,98 | 32 2 | 395 | 4 158 | 467 | 0,608 | 17,7 |
| 160 | 16,0 | 70,2 | 89,4 | 3 028 | 5,82 | 379 | 476 | 4 988 | 546 | 0,599 | 14,2 |
| 180 | 5,0 | 27,3 | 34,7 | 1 765 | 7,13 | 196 | 227 | 2 718 | 290 | 0,707 | 36,7 |
| 180 | 6,0 | 32,5 | 41,4 | 2 077 | 7,09 | 231 | 269 | 3 215 | 340 | 0,705 | 30,8 |
| 180 | 6,3 | 34,0 | 43,3 | 2 168 | 7,07 | 241 | 281 | 3 361 | 355 | 0,704 | 29,4 |
| 180 | 8,0 | 42,7 | 54,4 | 2 661 | 7,00 | 296 | 349 | 4 162 | 434 | 0,699 | 23,4 |
| 180 | 10,0 | 52,5 | 66,9 | 3 193 | 6,91 | 355 | 424 | 5 048 | 518 | 0,694 | 19,0 |
| 180 | 12,0 | 62,1 | 79,1 | 3 677 | 6,82 | 409 | 494 | 5 873 | 595 | 0,689 | 16,1 |
| 180 | 12,5 | 64,4 | 82,1 | 3 790 | 6,80 | 421 | 511 | 6 070 | 613 | 0,688 | 15,5 |
| 180 | 16,0 | 80,2 | 102 | 4 504 | 6,64 | 500 | 621 | 7 343 | 724 | 0,679 | 12,5 |
| 200 | 5,0 | 30,4 | 38,7 | 2 445 | 7,95 | 245 | 283 | 3 756 | 362 | 0,787 | 32,9 |
| 200 | 6,0 | 36,2 | 46,2 | 2 883 | 7,90 | 288 | 335 | 4 449 | 426 | 0,785 | 27,6 |
| 200 | 6,3 | 38,0 | 48,4 | 3 011 | 7,89 | 301 | 350 | 4 653 | 444 | 0,784 | 26,3 |
| 200 | 8,0 | 47,7 | 60,8 | 3 709 | 7,81 | 371 | 436 | 5 778 | 545 | 0,779 | 21,0 |
| 200 | 10,0 | 58,8 | 74,9 | 4 471 | 7,72 | 447 | 531 | 7 031 | 655 | 0,774 | 17,0 |
| 200 | 12,0 | 69,6 | 88,7 | 5 171 | 7,64 | 517 | 621 | 8 208 | 754 | 0,769 | 14,4 |
| 200 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | 5 336 | 7,61 | 534 | 643 | 8 491 | 778 | 0,768 | 13,8 |
| 200 | 16,0 | 90,3 | 115 | 6 394 | 7,46 | 639 | 785 | 10 340 | 927 | 0,759 | 11,1 |
| 220 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 3 875 | 8,72 | 352 | 408 | 5 963 | 521 | 0,865 | 25,0 |
| 220 | 6,3 | 41,9 | 53,4 | 4 049 | 8,71 | 368 | 427 | 6 240 | 544 | 0,864 | 23,8 |
| 220 | 8,0 | 52,7 | 67,2 | 5 002 | 8,63 | 455 | 532 | 7 765 | 669 | 0,859 | 19,0 |
| 220 | 10,0 | 65,1 | 82,9 | 6 050 | 8,54 | 550 | 650 | 9 473 | 807 | 0,854 | 15,4 |
| 220 | 12,0 | 77,2 | 98,3 | 7 023 | 8,45 | 638 | 762 | 11 091 | 933 | 0,849 | 13,0 |
| 220 | 12,5 | 80,1 | 102 | 7 254 | 8,43 | 659 | 789 | 11 481 | 963 | 0,848 | 12,5 |
| 220 | 16,0 | 100 | 128 | 8 749 | 8,27 | 795 | 969 | 14 054 | 1 156 | 0,839 | 10,0 |
| 250 | 6,0 | 45,7 | 58,2 | 5 752 | 9,94 | 460 | 531 | 8 825 | 681 | 0,985 | 21,9 |
| 250 | 6,3 | 47,9 | 61,0 | 6 014 | 9,93 | 481 | 556 | 9 238 | 712 | 0,984 | 20,9 |
| 250 | 8,0 | 60,3 | 76,8 | 7 455 | 9,86 | 596 | 694 | 11 525 | 880 | 0,979 | 16,6 |
| 250 | 10,0 | 74,5 | 94,9 | 9 055 | 9,77 | 724 | 851 | 14 106 | 1 065 | 0,974 | 13,4 |
| 250 | 12,0 | 88,5 | 113 | 10 556 | 9,68 | 844 | 1 000 | 16 567 | 1 237 | 0,969 | 11,3 |
| 250 | 12,5 | 91,9 | 117 | 10 915 | 9,66 | 873 | 1 037 | 17 164 | 1 279 | 0,968 | 10,9 |
| 250 | 16,0 | 115 | 147 | 13 267 | 9,50 | 1061 | 1280 | 21 138 | 1 546 | 0,959 | 8,67 |
| 260 | 6,0 | 47,6 | 60,6 | 6 491 | 10,4 | 499 | 576 | 9 951 | 740 | 1,02 | 21,0 |
| 260 | 6,3 | 49,9 | 63,5 | 6 788 | 10,3 | 522 | 603 | 10 417 | 773 | 1,02 | 20,1 |
| 260 | 8,0 | 62,8 | 80,0 | 8 423 | 10,3 | 648 | 753 | 13 006 | 956 | 1,02 | 15,9 |
| 260 | 10,0 | 77,7 | 98,9 | 10 242 | 10,2 | 788 | 924 | 15 932 | 1 159 | 1,01 | 12,9 |
| 260 | 12,0 | 92,2 | 117 | 11 954 | 10,1 | 920 | 1 087 | 18 729 | 1 348 | 1,01 | 10,8 |
| 260 | 12,5 | 95,8 | 122 | 12 365 | 10,1 | 951 | 1 127 | 19 409 | 1,394 | 1,01 | 10,4 |
| 260 | 16,0 | 120 | 153 | 15 061 | 9,91 | 1 159 | 1 394 | 23 942 | 1 689 | 0,999 | 8,30 |
| 300 | 6,0 | 55,1 | 70,2 | 10 080 | 12,0 | 672 | 772 | 15 407 | 997 | 1,18 | 18,2 |
| 300 | 6,3 | 57,8 | 73,6 | 10 547 | 12,0 | 703 | 809 | 16 136 | 1 043 | 1,18 | 17,3 |
| 300 | 8,0 | 72,8 | 92,8 | 13 128 | 11,9 | 875 | 1 013 | 20 194 | 1 294 | 1,18 | 13,7 |
| 300 | 10,0 | 90,2 | 115 | 16 026 | 11,8 | 1 068 | 1 246 | 24 807 | 1 575 | 1,17 | 11,1 |
| 300 | 12,0 | 107 | 137 | 18 777 | 11,7 | 1 252 | 1 470 | 29 249 | 1 840 | 1,17 | 9,32 |
| 300 | 12,5 | 112 | 142 | 19 442 | 11,7 | 1 296 | 1 525 | 30 333 | 1 904 | 1,17 | 8,97 |
| 300 | 16,0 | 141 | 179 | 23 850 | 11,5 | 1 590 | 1 895 | 37 622 | 2 325 | 1,16 | 7,12 |
| 350 | 8,0 | 85,4 | 109 | 21 129 | 13,9 | 1 207 | 1 392 | 32 384 | 1 789 | 1,38 | 11,7 |
| 350 | 10,0 | 106 | 135 | 25 884 | 13,9 | 1 479 | 1 715 | 39 886 | 2 185 | 1,37 | 9,44 |
| 350 | 12,0 | 126 | 161 | 30 435 | 13,8 | 1 739 | 2 030 | 47 154 | 2 563 | 1,37 | 7,93 |
| 350 | 12,5 | 131 | 167 | 31 541 | 13,7 | 1 802 | 2107 | 48 934 | 2 654 | 1,37 | 7,62 |
| 350 | 16,0 | 166 | 211 | 38 942 | 13,6 | 2 225 | 2 630 | 60 990 | 3 264 | 1,36 | 6,04 |
| 400 | 10,0 | 122 | 155 | 39 128 | 15,9 | 1 956 | 2 260 | 60 092 | 2 895 | 4,57 | 8,22 |
| 400 | 12,0 | 145 | 185 | 46 130 | 15,8 | 2 306 | 2 679 | 71 181 | 3 405 | 1,57 | 6,90 |
| 400 | 12,5 | 151 | 192 | 47 839 | 15,8 | 2 392 | 2 782 | 73 906 | 3 530 | 1,57 | 6,63 |
| 400 | 16,0 | 191 | 243 | 59 344 | 15,6 | 2 967 | 3484 | 92 442 | 4 362 | 1,56 | 5,24 |
| 400 | 20,0 | 235 | 300 | 71 535 | 15,4 | 3 577 | 4247 | 112 489 | 5 237 | 1,55 | 4,25 |
| CHÚ THÍCH: Xem hình 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHÚ THÍCH: Xem Bảng 7.

Hình 10 - Thép hình chữ nhật rỗng

Bảng 7 - Thông số kích thước danh nghĩa và đặc tính mặt cắt của tiết diện chữ nhật rỗng

| Cỡ |  | Chiều dày danh nghĩa | Khối lượng trên một mét dài | Diện tích mặt cắt ngang | Mô men quán tính của tiết diện |  | Bán kính quán kính |  | Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện |  | Môđun chống uốn dẻo của tiết diện |  | Mô men quán tính xoắn của tiết diện | Môđun chống xoắn của tiết diện | Diện tích về mặt trên của một mét dài | Chiều dài danh nghĩa trên một tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H x B |  | T | M | A | Ixx | lyy | ixx | iyy | Wel,XX | Wel,YY | Wpl,XX | Wpl,YY | It | Ct | As |  |
| mm | mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m | m |
| 50 | 25 | 2,5 | 2,69 | 3,43 | 10,4 | 3,39 | 1,74 | 0,994 | 4,16 | 2,71 | 5,33 | 3,22 | 8,42 | 4,61 | 0,144 | 371 |
| 50 | 25 | 3,0 | 3,17 | 4,04 | 11,9 | 3,83 | 1,72 | 0,973 | 4,76 | 3,06 | 6,18 | 3,71 | 9,64 | 5,20 | 0,142 | 315 |
| 50 | 30 | 2,5 | 2,89 | 3,68 | 11,8 | 5,22 | 1,79 | 1,19 | 4,73 | 3,48 | 5,92 | 4,11 | 11,7 | 5,73 | 0,154 | 346 |
| 50 | 30 | 3,0 | 3,41 | 4,34 | 13,6 | 5,94 | 1,77 | 1,17 | 5,43 | 3,96 | 6,88 | 4,76 | 13,5 | 6,51 | 0,152 | 293 |
| 50 | 30 | 4,0 | 4,39 | 5,59 | 16,5 | 7,08 | 1,72 | 1,13 | 6,60 | 4,72 | 8,59 | 5,88 | 16,6 | 7,77 | 0,150 | 228 |
| 50 | 30 | 5,0 | 5,28 | 6,73 | 18,7 | 7,89 | 1,67 | 1,08 | 7,49 | 5,26 | 10,0 | 6,80 | 19,0 | 8,67 | 0,147 | 189 |
| 60 | 40 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | 22,8 | 12,1 | 2,21 | 1,60 | 7,61 | 6,03 | 9,32 | 7,02 | 25,1 | 9,73 | 0,194 | 272 |
| 60 | 40 | 3,0 | 4,35 | 5,54 | 26,5 | 13,9 | 2,18 | 1,58 | 8,82 | 6,95 | 10,9 | 8,19 | 29,2 | 11,2 | 0,192 | 230 |
| 60 | 40 | 4,0 | 5,64 | 7,19 | 32,8 | 17,0 | 2,14 | 1,54 | 10,9 | 8,52 | 13,8 | 10,3 | 36,7 | 13,7 | 0,190 | 177 |
| 60 | 40 | 5,0 | 6,85 | 8,73 | 38,1 | 19,5 | 2,09 | 1,50 | 12,7 | 9,77 | 16,4 | 12,2 | 43,0 | 15,7 | 0,187 | 146 |
| 60 | 40 | 6,0 | 7,99 | 10,2 | 42,3 | 21,4 | 2,04 | 1,45 | 14,1 | 10,7 | 18,6 | 13,7 | 48,2 | 17,3 | 0,185 | 125 |
| 60 | 40 | 6,3 | 8,31 | 10,6 | 43,4 | 21,9 | 2,02 | 1,44 | 14,5 | 11,0 | 19,2 | 14,2 | 49,5 | 17,6 | 0,184 | 120 |
| 80 | 40 | 3,0 | 5,29 | 6,74 | 54,2 | 18,0 | 2,84 | 1,63 | 13,6 | 9,00 | 17,1 | 10,4 | 43,8 | 15,3 | 0,232 | 189 |
| 80 | 40 | 4,0 | 6,90 | 8,79 | 68,2 | 22,2 | 2,79 | 1,59 | 17,1 | 11,1 | 21,8 | 13,2 | 55,2 | 18,9 | 0,230 | 145 |
| 80 | 40 | 5,0 | 8,42 | 10,7 | 80,3 | 25,7 | 2,74 | 1,55 | 20,1 | 12,9 | 26,1 | 15,7 | 65,1 | 21,9 | 0,227 | 119 |
| 80 | 40 | 6,0 | 9,87 | 12,6 | 90,5 | 28,5 | 2,68 | 1,50 | 22,6 | 14,2 | 30,0 | 17,8 | 73,4 | 24,2 | 0,225 | 101 |
| 80 | 40 | 6,3 | 10,3 | 13,1 | 93,3 | 29,2 | 2,67 | 1,49 | 23,3 | 14,6 | 31,1 | 18,4 | 75,6 | 24,8 | 0,224 | 97,2 |
| 80 | 40 | 8,0 | 12,5 | 16,0 | 106 | 32,1 | 2,58 | 1,42 | 26,5 | 16,1 | 36,5 | 21,2 | 85,8 | 27,4 | 0,219 | 79,9 |
| 90 | 50 | 3,0 | 6,24 | 7,94 | 84,4 | 33,5 | 3,26 | 2,05 | 18,8 | 13,4 | 23,2 | 15,3 | 76,5 | 22,4 | 0,272 | 160 |
| 90 | 50 | 4,0 | 8,15 | 10,4 | 107 | 41,9 | 3,21 | 2,01 | 23,8 | 16,8 | 29,8 | 19,6 | 97,5 | 28,0 | 0,270 | 123 |
| 90 | 50 | 5,0 | 9,99 | 12,7 | 127 | 49,2 | 3,16 | 1,97 | 28,3 | 19,7 | 36,0 | 23,5 | 116 | 32,9 | 0,267 | 100 |
| 90 | 50 | 6,0 | 11,8 | 15,0 | 145 | 55,4 | 3,11 | 1,92 | 32,2 | 22,1 | 41,6 | 27,0 | 133 | 37,0 | 0,265 | 85,1 |
| 90 | 50 | 6,3 | 12,3 | 15,6 | 150 | 57,0 | 3,10 | 1,91 | 33,3 | 22,8 | 43,2 | 28,0 | 138 | 38,1 | 0,264 | 81,5 |
| 90 | 50 | 8,0 | 15,0 | 19,2 | 174 | 64,6 | 3,01 | 1,84 | 38,6 | 25,8 | 51,4 | 32,9 | 160 | 43,2 | 0,259 | 66,5 |
| 100 | 50 | 3,0 | 6,71 | 8,54 | 110 | 36,8 | 3,58 | 2,08 | 21,9 | 14,7 | 27,3 | 16,8 | 88,4 | 25,0 | 0,292 | 149 |
| 100 | 50 | 4,0 | 8,78 | 11,2 | 140 | 46,2 | 3,53 | 2,03 | 27,9 | 18,5 | 35,2 | 21,5 | 113 | 31,4 | 0,290 | 114 |
| 100 | 50 | 5,0 | 10,8 | 13,7 | 167 | 54,3 | 3,48 | 1,99 | 33,3 | 21,7 | 42,6 | 25,8 | 135 | 36,9 | 0,287 | 92,8 |
| 100 | 50 | 6,0 | 12,7 | 16,2 | 190 | 61,2 | 3,43 | 1,95 | 38,1 | 24,5 | 49,4 | 29,7 | 154 | 41,6 | 0,285 | 78,8 |
| 100 | 50 | 6,3 | 13,3 | 16,9 | 197 | 63,0 | 3,42 | 1,93 | 39,4 | 25,2 | 51,3 | 30,8 | 160 | 42,9 | 0,284 | 75,4 |
| 100 | 50 | 8,0 | 16,3 | 20,8 | 230 | 71,7 | 3,33 | 1,86 | 46,0 | 28,7 | 61,4 | 36,3 | 186 | 48,9 | 0,279 | 61,4 |
| 100 | 60 | 3,0 | 7,18 | 9,14 | 124 | 55,7 | 3,68 | 2,47 | 24,7 | 18,6 | 30,2 | 21,2 | 121 | 30,7 | 0,312 | 139 |
| 100 | 60 | 4,0 | 9,41 | 12,0 | 158 | 70,5 | 3,63 | 2,43 | 31,6 | 23,5 | 39,1 | 27,3 | 156 | 38,7 | 0,310 | 106 |
| 100 | 60 | 5,0 | 11,6 | 14,7 | 189 | 83,6 | 3,58 | 2,38 | 37,8 | 27,9 | 47,4 | 32,9 | 188 | 45,9 | 0,307 | 86,5 |
| 100 | 60 | 6,0 | 13,6 | 17,4 | 217 | 95,0 | 3,53 | 2,34 | 43,4 | 31,7 | 55,1 | 38,1 | 216 | 52,1 | 0,305 | 73,3 |
| 100 | 60 | 6,3 | 14,2 | 18,1 | 225 | 98,1 | 3,52 | 2,33 | 45,0 | 32,7 | 57,3 | 39,5 | 224 | 53,8 | 0,304 | 70,2 |
| 100 | 60 | 8,0 | 17,5 | 22,4 | 264 | 113 | 3,44 | 2,25 | 52,8 | 37,8 | 68,7 | 47,1 | 265 | 62,2 | 0,299 | 57,0 |
| 120 | 60 | 4,0 | 10,7 | 13,6 | 249 | 83,1 | 4,28 | 2,47 | 41,5 | 27,7 | 51,9 | 31,7 | 201 | 47,1 | 0,350 | 93,7 |
| 120 | 60 | 5,0 | 13,1 | 16,7 | 299 | 98,8 | 4,23 | 2,43 | 49,9 | 32,9 | 63,1 | 38,4 | 242 | 56,0 | 0,347 | 76,1 |
| 120 | 60 | 6,0 | 15,5 | 19,8 | 345 | 113 | 4,18 | 2,39 | 57,5 | 37,5 | 73,6 | 44,5 | 279 | 63,8 | 0,345 | 64,4 |
| 120 | 60 | 6,3 | 16,2 | 20,7 | 358 | 116 | 4,16 | 2,37 | 59,7 | 38,8 | 76,7 | 46,3 | 290 | 65,9 | 0,344 | 61,6 |
| 120 | 60 | 8,0 | 20,1 | 25,6 | 425 | 135 | 4,08 | 2,30 | 70,8 | 45,0 | 92,7 | 55,4 | 344 | 76,6 | 0,399 | 49,9 |
| 120 | 60 | 10,0 | 24,3 | 30,9 | 488 | 152 | 3,97 | 2,21 | 81,4 | 50,5 | 109 | 64,4 | 396 | 86,1 | 0,334 | 41,2 |
| 120 | 80 | 4,0 | 11,9 | 15,2 | 303 | 161 | 4,46 | 3,25 | 50,4 | 40,2 | 61,2 | 46,1 | 330 | 65,0 | 0,390 | 83,9 |
| 120 | 80 | 5,0 | 14,7 | 18,7 | 365 | 193 | 4,42 | 3,21 | 60,9 | 48,2 | 74,6 | 56,1 | 401 | 77,9 | 0,387 | 68,0 |
| 120 | 80 | 6,0 | 17,4 | 22,2 | 423 | 222 | 4,37 | 3,17 | 70,6 | 55,6 | 87,3 | 65,5 | 468 | 89,6 | 0,385 | 57,5 |
| 120 | 80 | 6,3 | 18,2 | 23,2 | 440 | 230 | 4,36 | 3,15 | 73,3 | 57,6 | 91,0 | 68,2 | 487 | 92,9 | 0,384 | 54,9 |
| 120 | 80 | 8,0 | 22,6 | 28,6 | 525 | 273 | 4,27 | 3,08 | 87,5 | 68,1 | 111 | 82,6 | 587 | 110 | 0,379 | 44,3 |
| 120 | 80 | 10,0 | 27,4 | 34,9 | 609 | 313 | 4,18 | 2,99 | 102 | 78,1 | 131 | 97,3 | 688 | 126 | 0,374 | 36,5 |
| 140 | 80 | 4,0 | 13,2 | 16,8 | 441 | 184 | 5,12 | 3,31 | 62,9 | 46,0 | 77,1 | 52,2 | 411 | 76,5 | 0,430 | 75,9 |
| 140 | 80 | 5,0 | 16,3 | 20,7 | 534 | 221 | 5,08 | 3,27 | 76,3 | 55,3 | 94,3 | 63,6 | 499 | 91,9 | 0,427 | 61,4 |
| 140 | 80 | 6,0 | 19,3 | 24,6 | 621 | 255 | 5,03 | 3,22 | 88,7 | 63,8 | 111 | 74,4 | 583 | 106 | 0,425 | 51,8 |
| 140 | 80 | 6,3 | 20,2 | 25,7 | 646 | 265 | 5,01 | 3,21 | 92,3 | 66,2 | 115 | 77,5 | 607 | 110 | 0,424 | 49,6 |
| 140 | 80 | 8,0 | 25,1 | 32,0 | 776 | 314 | 4,93 | 3,14 | 111 | 78,5 | 141 | 94,1 | 733 | 130 | 0,419 | 39,9 |
| 140 | 80 | 10,0 | 30,6 | 38,9 | 908 | 362 | 4,83 | 3,05 | 130 | 90,5 | 168 | 111 | 862 | 150 | 0,414 | 32,7 |
| 150 | 100 | 4,0 | 15,1 | 19,2 | 607 | 324 | 5,63 | 4,11 | 81,0 | 64,8 | 97,4 | 73,6 | 660 | 105 | 0,490 | 66,4 |
| 150 | 100 | 5,0 | 18,6 | 23,7 | 739 | 392 | 5,58 | 4,07 | 98,5 | 78,5 | 119 | 90,1 | 807 | 127 | 0,487 | 53,7 |
| 150 | 100 | 6,0 | 22,1 | 28,2 | 862 | 456 | 5,53 | 4,02 | 115 | 91,2 | 141 | 106 | 946 | 147 | 0,485 | 45,2 |
| 150 | 100 | 6,3 | 23,1 | 29,5 | 898 | 474 | 5,52 | 4,01 | 120 | 94,8 | 147 | 110 | 986 | 153 | 0,484 | 43,2 |
| 150 | 100 | 8,0 | 28,9 | 36,8 | 1 087 | 569 | 5,44 | 3,94 | 145 | 114 | 180 | 135 | 1203 | 183 | 0,479 | 34,7 |
| 150 | 100 | 10,0 | 35,3 | 44,9 | 1 282 | 665 | 5,34 | 3,85 | 171 | 133 | 216 | 161 | 1432 | 214 | 0,474 | 28,4 |
| 150 | 100 | 12,0 | 41,4 | 52,7 | 1 450 | 745 | 5,25 | 3,76 | 193 | 149 | 249 | 185 | 1633 | 240 | 0,469 | 24,2 |
| 150 | 100 | 12,5 | 42,8 | 54.6 | 1 488 | 763 | 5,22 | 3,74 | 198 | 153 | 256 | 190 | 1679 | 246 | 0,468 | 23,3 |
| 160 | 80 | 4,0 | 14,4 | 18,4 | 612 | 207 | 5,77 | 3,35 | 76,5 | 51,7 | 94,7 | 58,3 | 493 | 88,1 | 0,470 | 69,3 |
| 160 | 80 | 5,0 | 17,8 | 22,7 | 744 | 249 | 5,72 | 3,31 | 93,0 | 62,3 | 116 | 71,1 | 600 | 106 | 0,467 | 56,0 |
| 160 | 80 | 6,0 | 21,2 | 27,0 | 868 | 288 | 5,67 | 3,27 | 108 | 72,0 | 136 | 83,3 | 701 | 123 | 0,465 | 47,2 |
| 160 | 80 | 6,3 | 22,2 | 28,2 | 903 | 299 | 5,66 | 3,26 | 113 | 74,8 | 142 | 86,8 | 730 | 127 | 0,464 | 45,1 |
| 160 | 80 | 8,0 | 27,6 | 35,2 | 1 091 | 356 | 5,57 | 3,18 | 136 | 89,0 | 175 | 106 | 883 | 151 | 0,459 | 36,2 |
| 160 | 80 | 10,0 | 33,7 | 42,9 | 1 284 | 411 | 5,47 | 3,10 | 161 | 103 | 209 | 125 | 1 041 | 175 | 0,4 54 | 29,7 |
| 160 | 80 | 12,0 | 39,5 | 50,3 | 1 449 | 455 | 5,37 | 3,01 | 181 | 114 | 240 | 142 | 1 175 | 194 | 0,499 | 25,3 |
| 160 | 80 | 12,5 | 40,9 | 52,1 | 1 485 | 465 | 5,34 | 2,99 | 186 | 116 | 247 | 146 | 1 204 | 198 | 0,448 | 24,5 |
| 180 | 100 | 4,0 | 16,9 | 21,6 | 945 | 379 | 6,61 | 4,19 | 105 | 75,9 | 128 | 85,2 | 852 | 127 | 0,550 | 59,0 |
| 180 | 100 | 5,0 | 21,0 | 26,7 | 1 153 | 460 | 6,57 | 4,15 | 128 | 92,0 | 157 | 104 | 1 042 | 154 | 0,547 | 47,7 |
| 180 | 100 | 6,0 | 24,9 | 31,8 | 1 350 | 536 | 6,52 | 4,11 | 150 | 107 | 186 | 123 | 1 224 | 179 | 0,545 | 40,1 |
| 180 | 100 | 6,3 | 26,1 | 33,3 | 1 407 | 557 | 6,50 | 4,09 | 156 | 111 | 194 | 128 | 1277 | 186 | 0,544 | 38,3 |
| 180 | 100 | 8,0 | 32,6 | 41,6 | 1 713 | 671 | 6,42 | 4,02 | 190 | 134 | 239 | 157 | 1 560 | 224 | 0,539 | 30,7 |
| 180 | 100 | 10,0 | 40,0 | 50,9 | 2 036 | 787 | 6,32 | 3,93 | 226 | 157 | 288 | 188 | 1 862 | 263 | 0,534 | 25,0 |
| 180 | 100 | 12,0 | 47,0 | 59,9 | 2 320 | 886 | 6,22 | 3,85 | 258 | 177 | 333 | 216 | 2130 | 296 | 0,529 | 21,3 |
| 180 | 100 | 12,5 | 48,7 | 62,1 | 2 385 | 908 | 6,20 | 3,82 | 265 | 182 | 344 | 223 | 2191 | 303 | 0,528 | 20,5 |
| 200 | 100 | 4,0 | 18,2 | 23,2 | 1 223 | 416 | 7,26 | 4,24 | 122 | 83,2 | 150 | 92,8 | 983 | 142 | 0,590 | 54,9 |
| 200 | 100 | 5,0 | 22,6 | 28,7 | 1495 | 505 | 7,21 | 4,19 | 149 | 101 | 185 | 114 | 1 204 | 172 | 0,587 | 44,3 |
| 200 | 100 | 6,0 | 26,8 | 34,2 | 1 754 | 589 | 7,16 | 4,15 | 175 | 118 | 218 | 134 | 1 414 | 200 | 0,585 | 37,3 |
| 200 | 100 | 6,3 | 28,1 | 35,8 | 1 829 | 613 | 7,15 | 4,14 | 183 | 123 | 228 | 140 | 1475 | 208 | 0,584 | 35,6 |
| 200 | 100 | 8,0 | 35,1 | 44,8 | 2 234 | 739 | 7,06 | 4,06 | 223 | 148 | 282 | 172 | 1804 | 251 | 0,579 | 28,5 |
| 200 | 100 | 10,0 | 43,1 | 54,9 | 2 664 | 869 | 6,96 | 3,98 | 266 | 174 | 341 | 206 | 2 156 | 295 | 0,574 | 23,2 |
| 200 | 100 | 12,0 | 50,8 | 64,7 | 3 047 | 979 | 6,86 | 3,89 | 305 | 196 | 395 | 237 | 2 469 | 333 | 0,569 | 19,7 |
| 200 | 100 | 12,5 | 52,7 | 67,1 | 3 136 | 1 004 | 6,84 | 3,87 | 314 | 201 | 408 | 245 | 2 541 | 341 | 0,568 | 19,0 |
| 200 | 100 | 16,0 | 65,2 | 83,0 | 3 678 | 1 147 | 6,66 | 3,72 | 368 | 229 | 491 | 290 | 2 982 | 391 | 0,559 | 15,3 |
| 200 | 120 | 6,0 | 28,7 | 36,6 | 1 980 | 892 | 7,36 | 4,94 | 198 | 149 | 242 | 169 | 1 942 | 245 | 0,625 | 34,8 |
| 200 | 120 | 6,3 | 30,1 | 38,3 | 2 065 | 929 | 7,34 | 4,92 | 207 | 155 | 253 | 177 | 2 028 | 255 | 0,624 | 33,3 |
| 200 | 120 | 8,0 | 37,6 | 48,0 | 2 529 | 1 128 | 7,26 | 4,85 | 253 | 188 | 313 | 218 | 2 495 | 310 | 0,619 | 26,6 |
| 200 | 120 | 10,0 | 46,3 | 58,9 | 3 026 | 1337 | 7,17 | 4,76 | 303 | 223 | 379 | 263 | 3 001 | 367 | 0,614 | 21,6 |
| 200 | 120 | 12,0 | 54,6 | 69,5 | 3 472 | 1 520 | 7,07 | 4,68 | 347 | 253 | 440 | 305 | 3 461 | 417 | 0,609 | 18,3 |
| 200 | 120 | 12,5 | 56,6 | 72,1 | 3 576 | 1 562 | 7,04 | 4,66 | 358 | 260 | 455 | 314 | 3 569 | 428 | 0,608 | 17,7 |
| 250 | 150 | 6,0 | 36,2 | 46,2 | 3 965 | 1 796 | 9,27 | 6,24 | 317 | 239 | 385 | 270 | 3 877 | 396 | 0,785 | 27,6 |
| 250 | 150 | 6,3 | 38,0 | 48,4 | 4 143 | 1 874 | 9,25 | 6,22 | 331 | 250 | 402 | 283 | 4 054 | 413 | 0,784 | 26,3 |
| 250 | 150 | 8,0 | 47,7 | 60,8 | 5 111 | 2 298 | 9,17 | 6,15 | 409 | 306 | 501 | 350 | 5 021 | 506 | 0,779 | 21,0 |
| 250 | 150 | 10,0 | 58,8 | 74,9 | 6 174 | 2 755 | 9,08 | 6,06 | 494 | 367 | 611 | 426 | 6 090 | 605 | 0,774 | 17,0 |
| 250 | 150 | 12,0 | 69,6 | 88,7 | 7 154 | 3168 | 8,98 | 5,98 | 572 | 422 | 715 | 497 | 7 088 | 695 | 0,769 | 14,4 |
| 250 | 150 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | 7 387 | 3265 | 8,96 | 5,96 | 591 | 435 | 740 | 514 | 7 326 | 717 | 0,768 | 13,8 |
| 250 | 150 | 16,0 | 90,3 | 115 | 8 879 | 3873 | 8,79 | 5,80 | 710 | 516 | 906 | 625 | 8 868 | 849 | 0,759 | 11,1 |
| 260 | 180 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 4 942 | 2 804 | 9,85 | 7,42 | 380 | 312 | 454 | 353 | 5 554 | 502 | 0,865 | 25,0 |
| 260 | 180 | 6,3 | 41,9 | 53,4 | 5 166 | 2 929 | 9,83 | 7,40 | 397 | 325 | 475 | 369 | 5 810 | 524 | 0,864 | 23,8 |
| 260 | 180 | 8,0 | 52,7 | 67,2 | 6 390 | 3608 | 9,75 | 7,33 | 492 | 401 | 592 | 459 | 7 221 | 644 | 0,859 | 19,0 |
| 260 | 180 | 10,0 | 65,1 | 82,9 | 7 741 | 4351 | 9,66 | 7,24 | 595 | 483 | 724 | 560 | 8 798 | 775 | 0,854 | 15,4 |
| 260 | 180 | 12,0 | 77,2 | 98,3 | 8 999 | 5034 | 9,57 | 7,16 | 692 | 559 | 849 | 656 | 10 285 | 895 | 0,849 | 13,0 |
| 260 | 180 | 12,5 | 80,1 | 102 | 9 299 | 5196 | 9,54 | 7,13 | 715 | 577 | 879 | 679 | 10 643 | 924 | 0,848 | 12,5 |
| 260 | 180 | 16,0 | 100 | 128 | 11 245 | 6231 | 9,38 | 6,98 | 865 | 692 | 1 081 | 831 | 12 993 | 1 106 | 0,839 | 10,0 |
| 300 | 200 | 6,0 | 45,7 | 58,2 | 7 486 | 4013 | 11,3 | 8,31 | 499 | 401 | 596 | 451 | 8 100 | 651 | 0,985 | 21,9 |
| 300 | 200 | 6,3 | 47,9 | 61,0 | 7 829 | 4193 | 11,3 | 8,29 | 522 | 419 | 624 | 472 | 8 476 | 681 | 0,984 | 20,9 |
| 300 | 200 | 8,0 | 60,3 | 76,8 | 9 717 | 5184 | 11,3 | 8,22 | 648 | 518 | 779 | 589 | 10 562 | 840 | 0,979 | 16,6 |
| 300 | 200 | 10,0 | 74,5 | 94,9 | 11 819 | 6278 | 11,2 | 8,13 | 788 | 628 | 956 | 721 | 12 908 | 1 015 | 0,974 | 13,4 |
| 300 | 200 | 12,0 | 88,5 | 113 | 13 797 | 7294 | 11,1 | 8,05 | 920 | 729 | 1124 | 847 | 15 137 | 1 178 | 0,969 | 11,3 |
| 300 | 200 | 12,5 | 91,9 | 117 | 14273 | 7537 | 11,0 | 8,02 | 952 | 754 | 1 165 | 877 | 15 677 | 1 217 | 0,968 | 10,9 |
| 300 | 200 | 16,0 | 115 | 147 | 17390 | 9109 | 10,9 | 7,87 | 1 159 | 911 | 1 441 | 1 080 | 19 252 | 1 468 | 0,959 | 8,67 |
| 350 | 250 | 6,0 | 55,1 | 70,2 | 12616 | 7538 | 13,4 | 10,4 | 721 | 603 | 852 | 677 | 14 529 | 967 | 1,18 | 18,2 |
| 350 | 250 | 6,3 | 57,8 | 73,6 | 13203 | 7885 | 13,4 | 10,4 | 754 | 631 | 892 | 709 | 15 215 | 1 011 | 1,18 | 17,3 |
| 350 | 250 | 8,0 | 72,8 | 92,8 | 16449 | 9 798 | 13,3 | 10,3 | 940 | 784 | 1 118 | 888 | 19 027 | 1 254 | 1,18 | 13,7 |
| 350 | 250 | 10,0 | 90,2 | 115 | 20102 | 11937 | 13,2 | 10,2 | 1 149 | 955 | 1 375 | 1091 | 23 354 | 1 525 | 1,17 | 11,1 |
| 350 | 250 | 12,0 | 107 | 137 | 23577 | 13 957 | 13,1 | 10,1 | 1 347 | 1 117 | 1 624 | 1 286 | 27 513 | 1 781 | 1,17 | 9,32 |
| 350 | 250 | 12,5 | 112 | 142 | 24419 | 14 444 | 13,1 | 10,1 | 1 395 | 1 156 | 1 685 | 1 334 | 28 526 | 1 842 | 1,17 | 8,97 |
| 350 | 250 | 16,0 | 141 | 179 | 30 011 | 17 654 | 12,9 | 9,93 | 1 715 | 1 412 | 2 095 | 1 655 | 35 325 | 2 246 | 1,16 | 7,12 |
| 400 | 200 | 8,0 | 72,8 | 92,8 | 19 562 | 6 660 | 14,5 | 8,47 | 978 | 666 | 1 203 | 743 | 15 735 | 1 135 | 1,18 | 13,7 |
| 400 | 200 | 10,0 | 90,2 | 115 | 23 914 | 8 084 | 14,4 | 8,39 | 1 196 | 808 | 1 480 | 911 | 19 259 | 1 376 | 1,17 | 11,1 |
| 400 | 200 | 12,0 | 107 | 137 | 28 059 | 9 418 | 14,3 | 8,30 | 1 403 | 942 | 1 748 | 1 072 | 22 622 | 1 602 | 1,17 | 9,32 |
| 400 | 200 | 12,5 | 112 | 142 | 29 063 | 9 738 | 14,3 | 8,28 | 1 453 | 974 | 1 813 | 1 111 | 23 438 | 1 656 | 1,17 | 8,97 |
| 400 | 200 | 16,0 | 141 | 179 | 35 738 | 11 824 | 14,1 | 8,13 | 1 787 | 1 182 | 2 256 | 1 374 | 28 871 | 2 010 | 1,16 | 7,12 |
| 450 | 250 | 8,0 | 85,4 | 109 | 30 082 | 12 142 | 16,6 | 10,6 | 1 337 | 971 | 1 622 | 1 081 | 27 083 | 1 629 | 1,38 | 11,7 |
| 450 | 250 | 10,0 | 106 | 135 | 36 895 | 14 819 | 16,5 | 10,5 | 1 640 | 1 185 | 2 000 | 1 331 | 33 284 | 1 986 | 1,37 | 9,44 |
| 450 | 250 | 12,0 | 126 | 161 | 43 434 | 17 359 | 16,4 | 10,4 | 1 930 | 1 389 | 2 367 | 1 572 | 39 260 | 2 324 | 1,37 | 7,93 |
| 450 | 250 | 12,5 | 131 | 167 | 45 026 | 17 973 | 16,4 | 10,4 | 2 001 | 1 438 | 2458 | 1 631 | 40 719 | 2406 | 1,37 | 7,62 |
| 450 | 250 | 16,0 | 166 | 211 | 55 705 | 22 041 | 16,2 | 10,2 | 2 476 | 1 763 | 3070 | 2 029 | 50 545 | 2 947 | 1,36 | 6,04 |
| 500 | 300 | 10,0 | 122 | 155 | 53 762 | 24 439 | 18,6 | 12,6 | 2150 | 1 629 | 2 595 | 1 826 | 52 450 | 2 696 | 1,57 | 8,22 |
| 500 | 300 | 12,0 | 145 | 185 | 63 446 | 28 736 | 18,5 | 12,5 | 2 538 | 1 916 | 3077 | 2 161 | 62 039 | 3 167 | 1,57 | 6,90 |
| 500 | 300 | 12,5 | 151 | 192 | 65 813 | 29 780 | 18,5 | 12,5 | 2 633 | 1 985 | 3196 | 2 244 | 64 389 | 3 281 | 1,57 | 6,63 |
| 500 | 300 | 16,0 | 191 | 243 | 81 783 | 36 768 | 18,3 | 12,3 | 3271 | 2 451 | 4005 | 2 804 | 80 329 | 4 044 | 1,56 | 5,24 |
| 500 | 300 | 20,0 | 235 | 300 | 98 777 | 44 078 | 18,2 | 12,1 | 3951 | 2 939 | 4885 | 3 408 | 97 447 | 4 842 | 1,55 | 4,25 |
| CHÚ THÍCH: Xem Hình 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC A

(Quy định)

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

A.1. Yêu cầu chung

Các bảng 5, 6 và 7 đưa ra đặc tính danh nghĩa của mặt cắt cho phạm vi các cỡ tiêu chuẩn của thép hình rỗng được gia công hoàn thiện nóng. Các đặc tính danh nghĩa mặt cắt của thép hình kết cấu rỗng có các kích cỡ và chiều dày khác được cung cấp theo các yêu của tiêu chuẩn này phải được tính toán bằng các công thức được cho trong Phụ lục này.

A.2. Thép hình tròn rỗng

Các đặc tính mặt cắt cho thép hình tròn rỗng trong Bảng 5 được tính toán từ các đặc tính hình học sau khi sử dụng công thức được cho trong điều này

Đường kính ngoài danh nghĩa	D	[mm]

Chiều dày danh nghĩa	T	[mm]

Đường kính trong danh nghĩa	d = D - 2T	[mm]

Các giá trị, mà đặc trưng cho hình dạng của thép hình tròn rỗng, có thể thay đổi trong khoảng các dung sai được cho phép bởi tiêu chuẩn này và đặc tính mặt cắt còn hiệu lực

Diện tích mặt ngoài trên một mét đài	As=πD103	[m2/m]

Diện tích mặt cắt ngang	A=π(D2−d2)4×102	[cm2]

Khối lượng trên một mét dài:	M = 0,785 x 4	[kg/m]

Mô men quán tính của tiết diện	I=πD4−d464×104	[cm4]

Bán kích quán tính	i=IA	[cm]

Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện	Wel=2I×10D	[cm3]

Môđun chống dẻo của tiết diện	Wpl=D3−d36×103	[cm3]

Hằng số quán tính xoắn của tiết diện	It = 2l	[cm4]

Môđun chống xoắn của tiết diện	Ct = 2Wel	[cm3]

A.3. Thép hình chữ nhật, bao gồm thép hình vuông

Các đặc tính mặt cắt cho thép hình vuông rỗng trong Bảng 6 và cho thép hình chữ nhật rỗng trong Bảng 7 được tính toán từ những đặc tính hình học sau đây sử dụng các công thức được cho trong điều này.

Chiều dài danh nghĩa của mặt của thép hình vuông hoặc cạnh ngắn hơn của thép hình chữ nhật rỗng

a	B	[mm]

Chiều dài danh nghĩa của cạnh dài hơn của thép hình chữ nhật rỗng	H	[mm]

Chiều dày danh nghĩa	T	[mm]

Bán kính góc lượn ngoài danh nghĩa để tính toán cho bởi	r0 = 1,5T	[mm]

Bán kính góc lượn ngoài danh nghĩa để tính toán cho bởi	ri = 1,0T	[mm]

Các giá trị, đặc trưng cho hình dạng của thép hình chữ nhật rỗng, bao gồm cả thép hình vuông có thể thay đổi trong phạm vi các dung sai được cho phép bởi tiêu chuẩn này và đặc tính mặt cắt còn hiệu lực

Diện tích mặt ngoài trên một mét dài

As=2103H+B−4R0+πR0	[m2/m]

Diện tích mặt cắt ngang

A=11022TB+H−2T−4−πR02−Ri2	[cm2]

Khối lượng trên một mét dài

M = 0,785 A	[kg/m]

Mômen quán tính của tiết diện

Trục chính

Ix=1104BH312−B−2TH−2T312−4Izz+Azhz2+4Iξξ+Aξhξ2	[cm4]

Trục phụ

Iy=1104HB312−H−2TB−2T312−4Izz+Azhz2+4Iξξ+Aξhξ2	[cm4]

Bán kính quán tính

Trục chính

ix=IxA	[cm]

Trục phụ

iy=IyA	[cm]

Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện

Trục chính

Wel,x=2IxH×10	[cm3]

Trục phụ

Wel,y=2IyH×10	[cm3]

Môđun chống uốn dẻo của tiết diện

Trục chính

Wpl,x=1103BH24−B−2TH−2T24−4Azhz+4Aξhξ	[cm3]

Trục phụ

Wpl,y=1103HB24−H−2TB−2T24−4Azhz+4Aξhξ	[cm3]

Hằng số quán tính xoắn của tiết diện:

It=1104T3h3+2KAh	[cm4]

Môđun chống xoắn của tiết diện

Ct=10ItT+KT	[cm3]

Trong đó

Az=1−π4R02	[mm2]

Aξ=1−π4Ri2	[mm2]

hz=H2=10−3π12−3πR0	[mm]

Đối với trục chính (với trục phụ thay B bằng H)

hξ=H−2T2−10−3π12−3πRi	[mm]

Đối với trục chính (với trục phụ thay B bằng H)

Izz=13−π16−1312−3πR04	[mm4]

Iξξ=13−π16−1312−3πRi4	[mm4]

h = 2[(B - T) + (H - T)] - 2Rc(4 - )	[mm]

Ah=B−TH−T−Rc24−π	[mm2]

K=2AhTh	[mm2]

Rc=R0+Ri2	[mm]