TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8291 : 2009

ISO 7944:1998

QUANG HỌC VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC - BƯỚC SÓNG QUY CHIẾU

Optics and optical instruments - Reference wavelengths

Lời nói đầu

TCVN 8291 : 2009 được chuyển đổi từ 52TCN-TTB 0036 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8291 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7944 : 1998 và đính chính kỹ thuật 1: 2009.

TCVN 8291 : 2009 do Viện trang thiết bị và công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

QUANG HỌC VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC - BƯỚC SÓNG QUY CHIẾU

Optics and optical instruments - Reference wavelengths

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hai bước sóng quy chiếu được sử dụng để mô tả đặc điểm của vật liệu quang học, hệ thống và dụng cụ quang học, cũng như kính mắt. Tiêu chuẩn này định rõ các chỉ số khúc xạ chính được kết hợp và độ tán sắc chính, cũng như chỉ số Abbe đối với bước sóng quy chiếu và độ tán sắc chính.

2. Bước sóng quy chiếu, độ tán sắc chính và chỉ số Abbe

2.1. Quy định chung

Bước sóng quy chiếu là vạch e thủy ngân 546,07 nm (xem 2.2) và vạch d heli 587,56 nm (xem 2.3).

Đối với những áp dụng không phải là nhãn khoa, vạch e thủy ngân là bước sóng quy chiếu.

Những bước sóng khác có thể được sử dụng bổ sung cho các bước sóng quy chiếu này được nêu trong Bảng 1, 2 và 3.

CHÚ THÍCH Trong tương lai, dự định chỉ quy định một bước sóng quy chiếu, ngay cả để sử dụng trong nhãn khoa.

2.2. Vạch e thủy ngân 546,07 nm

Chỉ số khúc xạ chính được kết hợp ne là chỉ số khúc xạ tại vạch e thủy ngân màu lục, và độ tán sắc chính được kết hợp là nF' - nC'

trong đó:

nF' là chỉ số khúc xạ tại vạch F' cadimi màu xanh;

nC' là chỉ số khúc xạ tại vạch C' cadimi màu đỏ.

Chỉ số Abbe (e đối với bước sóng quy chiếu này và độ tán sắc chính này được xác định như sau:

2.3. Vạch d heli 587,56 nm

Chỉ số khúc xạ chính được kết hợp nd là số khúc xạ tại vạch vàng d heli và độ tán sắc chính được kết hợp là nF - nC,

trong đó:

nF là chỉ số khúc xạ tại vạch F hydro màu xanh;

nC là chỉ số khúc xạ tại vạch C hydro màu đỏ.

Chỉ số Abbe (d đối với bước sóng quy chiếu này và độ tán sắc chính này được xác định như sau:

Bảng 1 - Bước sóng quy chiếu và bước sóng khuyến cáo trong dải phổ khả kiến và tử ngoại

| Vạch phổ | Vạch i thủy ngân cực tim | Vạch h thủy ngân màu tím | Vạch g thủy ngân màu xanh | Vạch F’ cadimi màu xanh | Vạch F hidro màu xanh | Vạch e thủy ngân màu lục | Vạch d heli màu váng | Vạch C' cadimi màu đỏ | Vạch C hidro màu đỏ | Vạch r heli màu đỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyên tố | Hg | Hg | Hg | Cd | H | Hg | He | Cd | H | He |
| Bước sóng nm | 365,01 1) | 404,66 | 435,83 | 479,99 | 486,13 | 546,07 | 587,56 | 643,85 | 656,27 | 706,52 |
| Bước sóng quy chiếu nm | - | - | - | - | - | 546,07 | 587,56 | - | - | - |
| Chỉ số khúc xạ chính | - | - | - | - | - | ne | nd | - | - | - |
| 1) Vạch đơn này của vạch kép ba của thủy ngân được sử dụng. |

Bảng 2 - Bước sóng khuyến cáo trong dải phổ hồng ngoại

| Nguyên tố | Rb | Cs | Hg | Hg | Hg | Hg | Hg | Hg | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước sóng nm | 780,0 | 852,111) | 1013,982) | 1128,66 | 1395,1 | 1529,6 | 1813,1 | 1970,1 | 2325,4 |
| 1) Vạch - s xesi 2) Vạch - t thủy ngân |

Bảng 3 - Bước sóng lade được khuyến cáo

| Môi trường hoạt động | He - Ne | He - Ne | Nd: YAG |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước sóng, nm | 543,5 | 632,8 | 1064,1 |