TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 258-4 : 2007

ISO 6507-4 : 2005

VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS - PHẦN 4 : BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG

Metallic materials – Vickers hardness test - Part 4 : Tables of hardness values

Lời nói đầu

TCVN 258 - 4 : 2007 thay thế cho Phục lục B, C, D của

TCVN 258 - 1: 2002 (ISO 6507-1 : 1997).

TCVN 258-4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6507-4 : 2005.

TCVN 258 - 4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 258 : 2007 (ISO 6507 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers bao gồm bốn phần sau:

- Phần 1 : Phương pháp thử;

- Phần 2 : Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử;

- Phần 3 : Hiệu chuẩn tấm chuẩn;

- Phần 4 : Bảng các giá trị độ cứng.

VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS - PHẦN 4 : BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG

Metallic materials - Vickers hardness test - Part 4 :Tables of hardness values

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các giá trị độ cứng Vickers để sử dụng khi thử trên bề mặt phẳng

2. Bảng các giá trị độ cứng dùng cho phép thử trên bề mặt phẳng

Xem Bảng 1 đối với phạm vi < HV 0,2

Xem Bảng 2 đối với phạm vi HV 0,2 đến HV 3

Xem Bảng 3 đối với phạm vi HV 5 đến HV 100.

Bảng 1 - Phạm vi < HV 0,2

| Đường chéo trung bình của vết lõm d mm | Lực thử, F N |
| --- | --- |
|  | 0,009 807 | 0,019 61 | 0,049 03 | 0,098 07 | 0,196 12 | 0,245 2 | 0,490 3 | 0,980 7 |
|  | Độ cứng Vickers |
|  | HV 0,001 | HV 0,002 | HV 0,005 | HV 0,01 | HV 0,02 | HV 0,025 | HV 0,05 | HV 0,1 |
| 0,020 0 0,020 2 0,020 4 0,020 6 0,020 8 | 4,64 4,54 4,46 4,37 4,29 | 9,27 9,09 8,91 8,74 8,57 | 23,18 22,72 22,28 21,85 21,43 | 46,36 45,45 44,56 43,70 42,86 | 92,72 90,89 89,12 87,39 85,72 | 115,9 113,6 111,4 109,3 107,2 | 231,8 227,2 222,8 218,5 214,3 | 463,6 454,5 445,6 437,0 428,6 |
| 0,021 0 0,021 2 0,021 4 0,021 6 0,021 8 | 4,21 4,13 4,05 3,97 3,90 | 8,41 8,25 8,10 7,95 7,80 | 21,02 20,63 20,25 19,87 19,51 | 42,05 41,26 40,49 39,75 39,02 | 84,10 82,52 80,98 79,49 78,04 | 105,1 103,2 101,2 99,38 97,57 | 210,2 206,3 202,5 198,7 195,1 | 420,5 412,6 404,9 397,5 390,2 |
| 0,022 0 0,022 2 0,022 4 0,022 6 0,022 8 | 3,83 3,76 3,70 3,63 3,57 | 7,66 7,52 7,39 7,26 7,13 | 19,16 18,81 18,48 18,15 17,84 | 38,32 37,63 36,96 36,31 35,67 | 76,62 75,25 73,91 72,61 71,34 | 95,80 94,08 92,41 90,78 89,20 | 191,6 188,1 184,8 181,5 178,4 | 383,2 376,3 369,6 363,1 356,7 |
| 0,023 0 0,023 2 0,023 4 0,023 6 0,023 8 | 3,51 3,45 3,39 3,33 3,27 | 7,01 6,89 6,77 6,66 6,55 | 17,53 17,23 16,93 16,65 16,37 | 35,06 34,45 33,87 33,30 32,74 | 70,11 68,90 67,73 66,59 65,47 | 87,65 86,15 84,68 83,25 81,86 | 175,3 172,3 169,3 166,5 163,7 | 350,6 344,5 338,7 333,0 327,4 |
| 0,024 0 0,024 2 0,024 4 0,024 6 0,024 8 | 3,22 3,17 3,11 3,06 3,02 | 6,44 6,33 6,23 6,13 6,03 | 16,10 15,83 15,57 15,32 15,07 | 32,20 31,67 31,15 30,64 30,15 | 64,39 63,33 62,29 61,28 60,30 | 80,50 79,17 77,88 76,62 75,39 | 161,0 158,3 155,7 153,2 150,7 | 322,0 316,7 311,5 306,4 301,5 |
| 0,025 0 0,025 2 0,025 4 0,025 6 0,025 8 | 2,97 2,92 2,87 2,83 2,79 | 5,93 5,84 5,75 5,66 5,57 | 14,83 14,60 14,37 14,15 13,93 | 29,67 29,20 28,74 28,30 27,86 | 59,34 58,40 57,48 56,59 55,72 | 74,19 73,01 71,87 70,75 69,66 | 148,3 146,0 143,7 141,5 139,3 | 296,7 292,0 287,4 283,0 278,6 |
| 0,026 0 0,026 2 0,026 4 0,026 6 0,026 8 | 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 | 5,49 5,40 5,32 5,24 5,16 | 13,72 13,51 13,30 13,10 12,91 | 27,43 27,02 26,61 26,21 25,82 | 54,86 54,03 53,21 52,41 51,63 | 68,59 67,55 66,53 65,53 64,56 | 137,2 135,1 133,0 131,0 129,1 | 274,3 270,2 266,1 262,1 258,2 |
| 0,027 0 0,027 2 0,027 4 0,027 6 0,027 8 | 2,54 2,51 2,47 2,43 2,40 | 5,09 5,01 4,94 4,87 4,80 | 12,72 12,53 12,35 12,17 12,00 | 25,44 25,07 24,70 24,34 24,00 | 50,87 50,13 49,40 48,69 47,99 | 63,60 62,67 61,76 60,87 60,00 | 127,2 125,3 123,5 121,7 120,0 | 254,4 250,7 247,0 243,4 240,0 |
| 0,028 0 0,028 2 0,028 4 0,028 6 0,028 8 | 2,37 2,33 2,30 2,27 2,24 | 4,73 4,66 4,60 4,53 4,47 | 11,83 11,66 11,50 11,33 11,18 | 23,65 23,32 22,99 22,67 22,36 | 47,30 46,64 45,98 45,34 44,71 | 59,14 58,31 57,49 56,69 55,90 | 118,3 116,6 115,0 113,3 111,8 | 236,5 233,2 229,9 226,7 223,6 |
| 0,029 0 0,029 2 0,029 4 0,029 6 0,029 8 | 2,21 2,18 2,15 2,12 2,09 | 4,41 4,35 4,29 4,23 4,18 | 11,02 10,87 10,73 10,58 10,44 | 22,05 21,75 21,46 21,17 20,88 | 44,10 43,50 42,91 42,33 41,76 | 55,13 54,38 53,64 52,92 52,21 | 110,2 108,7 107,3 105,8 104,4 | 220,5 217,5 214,6 211,7 208,8 |
| 0,030 0 0,030 2 0,030 4 0,030 6 0,030 8 | 2,06 2,03 2,01 1,98 1,95 | 4,12 4,07 4,01 3,96 3,91 | 10,30 10,17 10,03 9,90 9,77 | 20,61 20,33 20,07 19,81 19,55 | 41,21 40,66 40,13 39,61 39,09 | 51,52 50,84 50,17 49,52 48,88 | 103,0 101,7 100,3 99,02 97,74 | 206,1 203,3 200,7 198,1 195,5 |
| 0,031 0 0,031 2 0,031 4 0,031 6 0,031 8 | 1,93 1,91 1,88 1,86 1,83 | 3,86 3,81 3,76 3,71 3,67 | 9,65 9,52 9,40 9,28 9,17 | 19,30 19,05 18,81 18,57 18,34 | 38,59 38,10 37,61 37,14 36,67 | 48,25 47,63 47,03 46,43 45,85 | 96,48 95,25 94,04 92,85 91,69 | 193,0 190,5 188,1 185,7 183,4 |
| 0,032 0 0,032 2 0,032 4 0,032 6 0,032 8 | 1,81 1,79 1,77 1,74 1,72 | 3,62 3,58 3,53 3,49 3,45 | 9,05 8,94 8,83 8,72 8,62 | 18,11 17,89 17,67 17,45 17,24 | 36,22 35,77 35,33 34,90 34,47 | 45,28 44,72 44,17 43,63 43,10 | 90,54 89,42 88,32 87,24 86,18 | 181,1 178,9 176,7 174,5 172,4 |
| 0,033 0 0,033 2 0,033 4 0,033 6 0,033 8 | 1,70 1,68 1,66 1,64 1,62 | 3,41 3,36 3,32 3,28 3,25 | 8,51 8,41 8,31 8,21 8,12 | 17,03 16,82 16,62 16,43 16,23 | 34,06 33,65 33,24 32,85 32,46 | 42,58 42,07 41,56 41,07 40,59 | 85,14 84,12 83,11 82,12 81,16 | 170,3 168,2 166,2 164,3 162,3 |
| 0,034 0 0,034 2 0,034 4 0,034 6 0,034 8 | 1,60 1,59 1,57 1,55 1,53 | 3,21 3,17 3,13 3,10 3,06 | 8,02 7,93 7,83 7,74 7,66 | 16,04 15,86 15,67 15,49 15,31 | 32,08 31,71 31,34 30,98 30,62 | 40,11 39,64 39,18 38,73 38,29 | 80,20 79,27 78,35 77,45 76,56 | 160,4 158,6 156,7 154,9 153,1 |
| 0,035 0 0,035 2 0,035 4 0,035 6 0,035 8 | 1,51 1,50 1,48 1,46 1,45 | 3,03 2,99 2,96 2,93 2,89 | 7,57 7,48 7,40 7,32 7,23 | 15,14 14,97 14,80 14,63 14,47 | 30,27 29,93 29,59 29,26 28,94 | 37,85 37,42 37,00 36,59 36,18 | 75,69 74,83 73,99 73,16 72,34 | 151,4 149,7 148,0 146,3 144,7 |
| 0,036 0 0,036 2 0,036 4 0,036 6 0,036 8 | 1,43 1,42 1,40 1,38 1,37 | 2,86 2,83 2,80 2,77 2,74 | 7,15 7,08 7,00 6,92 6,85 | 14,31 14,15 14,00 13,84 13,69 | 28,62 28,30 27,99 27,69 27,39 | 35,78 35,38 35,00 34,61 34,24 | 71,54 70,75 69,98 69,21 68,46 | 143,1 141,5 140,0 138,4 136,9 |
| 0,037 0 0,037 2 0,037 4 0,037 6 0,037 8 | 1,35 1,34 1,33 1,31 1,30 | 2,71 2,68 2,65 2,62 2,60 | 6,77 6,70 6,63 6,56 6,49 | 13,55 13,40 13,26 13,12 12,98 | 27,09 26,80 26,51 26,23 25,96 | 33,87 33,51 33,15 32,80 32,45 | 67,73 67,00 66,28 65,58 64,89 | 135,5 134,0 132,6 131,2 129,8 |
| 0,038 0 0,038 2 0,038 4 0,038 6 0,038 8 | 1,28 1,27 1,26 1,24 1,23 | 2,57 2,54 2,51 2,49 2,46 | 6,42 6,35 6,29 6,22 6,16 | 12,84 12,71 12,58 12,45 12,32 | 25,68 25,41 25,15 24,89 24,63 | 32,11 31,77 31,44 31,12 30,80 | 64,21 63,54 62,88 62,23 61,59 | 128,4 127,1 125,8 124,5 123,2 |
| 0,039 0 0,039 2 0,039 4 0,039 6 0,039 8 | 1,22 1,21 1,19 1,18 1,17 | 2,44 2,41 2,39 2,36 2,34 | 6,10 6,03 5,97 5,91 5,85 | 12,19 12,07 11,95 11,83 11,71 | 24,38 24,13 23,89 23,65 23,41 | 30,48 30,17 29,87 29,57 29,27 | 60,96 60,34 59,73 59,12 58,53 | 121,9 120,7 119,5 118,3 117,1 |
| 0,040 0 0,040 2 0,040 4 0,040 6 0,040 8 | 1,16 1,15 1,14 1,13 1,11 | 2,32 2,29 2,27 2,25 2,23 | 5,79 5,74 5,68 5,62 5,57 | 11,59 11,48 11,36 11,25 11,14 | 23,18 22,95 22,72 22,50 22,28 | 28,98 28,69 28,41 28,13 27,85 | 57,95 57,37 56,81 56,25 55,70 | 115,9 114,8 113,6 112,5 111,4 |
| 0,041 0 0,041 2 0,041 4 0,041 6 0,041 8 | 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 | 2,21 2,18 2,16 2,14 2,12 | 5,52 5,46 5,41 5,36 5,31 | 11,03 10,93 10,82 10,72 10,61 | 22,06 21,85 21,64 21,43 21,23 | 27,58 27,32 27,05 26,79 26,54 | 55,16 54,62 54,09 53,58 53,06 | 110,3 109,3 108,2 107,2 106,1 |
| 0,042 0 0,042 2 0,042 4 0,042 6 0,042 8 | 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 | 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 | 5,26 5,21 5,16 5,11 5,06 | 10,51 10,41 10,32 10,22 10,12 | 21,02 20,83 20,63 20,44 20,25 | 26,29 26,04 25,79 25,55 25,31 | 52,56 52,06 51,57 51,09 50,61 | 105,1 104,1 103,2 102,2 101,2 |
| 0,043 0 0,043 2 0,043 4 0,043 6 0,043 8 | 1,00 - - - - | 2,01 1,99 1,97 1,95 1,93 | 5,01 4,97 4,92 4,88 4,83 | 10,03 9,94 9,85 9,76 9,67 | 20,06 19,87 19,69 19,51 19,33 | 25,08 24,85 24,62 24,39 24,17 | 50,14 49,68 49,22 48,77 48,33 | 100,3 99,37 98,46 97,56 96,67 |
| 0,044 0 0,044 2 0,044 4 0,044 6 0,044 8 | - - - - - | 1,92 1,90 1,88 1,86 1,85 | 4,79 4,75 4,70 4,66 4,62 | 9,58 9,49 9,41 9,32 9,24 | 19,16 18,98 18,81 18,64 18,48 | 23,95 23,73 23,52 23,31 23,10 | 47,89 47,46 47,03 46,61 46,20 | 95,79 94,93 94,07 93,23 92,40 |
| 0,045 0 0,045 2 0,045 4 0,045 6 0,045 8 | - - - - - | 1,83 1,82 1,80 1,78 1,77 | 4,58 4,54 4,50 4,46 4,42 | 9,16 9,08 9,00 8,92 8,84 | 18,31 18,15 17,99 17,84 17,68 | 22,90 22,70 22,50 22,30 22,10 | 45,79 45,38 44,98 44,59 44,20 | 91,58 90,77 89,97 89,19 88,41 |
| 0,046 0 0,046 2 0,046 4 0,046 6 0,046 8 | - - - - - | 1,75 1,74 1,72 1,71 1,69 | 4,38 4,34 4,31 4,27 4,23 | 8,76 8,69 8,61 8,54 8,47 | 17,53 17,38 17,23 17,08 16,93 | 21,91 21,72 21,54 21,35 21,17 | 43,82 43,44 43,06 42,70 42,33 | 87,64 86,88 86,14 85,40 84,67 |
| 0,047 0 0,047 2 0,047 4 0,047 6 0,047 8 | - - - - - | 1,68 1,66 1,65 1,64 1,62 | 4,20 4,16 4,13 4,09 4,06 | 8,40 8,32 8,25 8,18 8,12 | 16,79 16,65 16,51 16,37 16,23 | 20,99 20,81 20,64 20,46 20,29 | 41,97 41,62 41,27 40,92 40,58 | 83,95 83,24 82,54 81,85 81,17 |
| 0,048 0 0,048 2 0,048 4 0,048 6 0,048 8 | - - - - - | 1,61 1,60 1,58 1,57 1,56 | 4,02 3,99 3,96 3,93 3,89 | 8,05 7,98 7,92 7,85 7,79 | 16,10 15,96 15,83 15,70 15,57 | 20,12 19,96 19,79 19,63 19,47 | 40,24 39,91 39,58 39,25 38,93 | 80,49 79,82 79,17 78,52 77,87 |
| 0,049 0 0,049 2 0,049 4 0,049 6 0,049 8 | - - - - - | 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 | 3,86 3,83 3,80 3,77 3,74 | 7,72 7,66 7,60 7,54 7,48 | 15,45 15,32 15,20 15,07 14,95 | 19,31 19,15 19,00 18,85 18,70 | 38,62 38,30 37,99 37,69 37,38 | 77,24 76,61 75,99 75,38 74,78 |
| 0,050 0 0,050 2 0,050 4 0,050 6 0,050 8 | - - - - - | 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 | 3,71 3,68 3,65 3,62 3,59 | 7,42 7,36 7,30 7,24 7,19 | 14,83 14,72 14,60 14,48 14,37 | 18,55 18,40 18,25 18,11 17,97 | 37,09 36,79 36,50 36,21 35,93 | 74,18 73,59 73,01 72,43 71,86 |
| 0,051 0 0,051 2 0,051 4 0,051 6 0,051 8 | - - - - - | 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 | 3,56 3,54 3,51 3,48 3,46 | 7,13 7,07 7,02 6,97 6,91 | 14,26 14,15 14,04 13,93 13,82 | 17,83 17,69 17,55 17,41 17,28 | 35,65 35,37 35,09 34,82 34,55 | 71,30 70,74 70,19 69,65 69,11 |
| 0,052 0 0,052 2 0,052 4 0,052 6 0,052 8 | - - - - - | 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 | 3,43 3,40 3,38 3,35 3,33 | 6,86 6,81 6,75 6,70 6,65 | 13,72 13,61 13,51 13,40 13,30 | 17,15 17,02 16,89 16,76 16,63 | 34,29 34,03 33,77 33,51 33,26 | 68,58 68,06 67,54 67,03 66,52 |
| 0,053 0 0,053 2 0,053 4 0,053 6 0,053 8 | - - - - - | 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 | 3,30 3,28 3,25 3,23 3,20 | 6,60 6,55 6,50 6,46 6,41 | 13,20 13,10 13,01 12,91 12,81 | 16,51 16,38 16,26 16,14 16,02 | 33,01 32,76 32,51 32,27 32,03 | 66,02 65,52 65,03 64,55 64,07 |
| 0,054 0 0,054 2 0,054 4 0,054 6 0,054 8 | - - - - - | 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 | 3,18 3,16 3,13 3,11 3,09 | 6,36 6,31 6,27 6,22 6,18 | 12,72 12,62 12,53 12,44 12,35 | 15,90 15,78 15,67 15,55 15,44 | 31,80 31,56 31,33 31,10 30,87 | 63,60 63,13 62,67 62,21 61,75 |
| 0,055 0 0,055 2 0,055 4 0,055 6 0,055 8 | - - - - - | 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 | 3,06 3,04 3,02 3,00 2,98 | 6,13 6,09 6,04 6,00 5,96 | 12,26 12,17 12,08 12,00 11,91 | 15,33 15,22 15,11 15,00 14,89 | 30,65 30,43 30,21 29,99 29,78 | 61,31 60,86 60,42 59,99 59,56 |
| 0,056 0 0,056 2 0,056 4 0,056 6 0,056 8 | - - - - - | 1,18 1,17 1,17 1,16 1,15 | 2,96 2,94 2,91 2,89 2,87 | 5,91 5,87 5,83 5,79 5,75 | 11,83 11,74 11,66 11,58 11,50 | 14,79 14,68 14,58 14,47 14,37 | 29,56 29,35 29,15 28,94 28,74 | 59,14 58,72 58,30 57,89 57,48 |
| 0,057 0 0,057 2 0,057 4 0,057 6 0,057 8 | - - - - - | 1,14 1,13 1,13 1,12 1,11 | 2,85 2,83 2,81 2,79 2,78 | 5,71 5,67 5,63 5,59 5,55 | 11,41 11,33 11,26 11,18 11,10 | 14,27 14,17 14,07 13,98 13,88 | 28,54 28,34 28,14 27,95 27,75 | 57,08 56,68 56,29 55,90 55,51 |
| 0,058 0 0,058 2 0,058 4 0,058 6 0,058 8 | - - - - - | 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 | 2,76 2,74 2,72 2,70 2,68 | 5,51 5,47 5,44 5,40 5,36 | 11,02 10,95 10,87 10,80 10,73 | 13,78 13,69 13,60 13,50 13,41 | 27,56 27,37 27,18 27,00 26,82 | 55,13 54,75 54,38 54,00 53,64 |
| 0,059 0 0,059 2 0,059 4 0,059 6 0,059 8 | - - - - - | 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 | 2,66 2,65 2,63 2,61 2,59 | 5,33 5,29 5,26 5,22 5,19 | 10,65 10,58 10,51 10,44 10,37 | 13,32 13,23 13,14 13,05 12,97 | 26,63 26,46 26,28 26,10 25,93 | 53,28 52,92 52,56 52,21 51,86 |
| 0,060 0 0,060 2 0,060 4 0,060 6 0,060 8 | - - - - - | 1,03 1,02 1,02 1,01 1,00 | 2,58 2,56 2,54 2,52 2,51 | 5,15 5,12 5,08 5,05 5,02 | 10,30 10,23 10,17 10,10 10,03 | 12,88 12,79 12,71 12,63 12,54 | 25,75 25,58 25,41 25,25 25,08 | 51,51 51,17 50,83 50,50 50,17 |
| 0,061 0 0,061 2 0,061 4 0,061 6 0,061 8 | - - - - - | - - - - - | 2,49 2,48 2,46 2,44 2,43 | 4,98 4,95 4,92 4,89 4,86 | 9,97 9,90 9,84 9,77 9,71 | 12,46 12,38 12,30 12,22 12,14 | 24,92 24,75 24,59 24,43 24,28 | 49,84 49,51 49,19 48,87 48,56 |
| 0,062 0 0,062 2 0,062 4 0,062 6 0,062 8 | - - - - - | - - - - - | 2,41 2,40 2,38 2,37 2,35 | 4,82 4,79 4,76 4,73 4,70 | 9,65 9,59 9,52 9,46 9,40 | 12,06 11,98 11,91 11,83 11,76 | 24,12 23,96 23,81 23,66 23,51 | 48,24 47,93 47,63 47,32 47,02 |
| 0,063 0 0,063 2 0,063 4 0,063 6 0,063 8 | - - - - - | - - - - - | 2,34 2,32 2,31 2,29 2,28 | 4,67 4,64 4,61 4,58 4,56 | 9,34 9,28 9,23 9,17 9,11 | 11,68 11,61 11,54 11,46 11,39 | 23,36 23,21 23,07 22,92 22,78 | 46,72 46,43 46,14 45,85 45,56 |
| 0,064 0 0,064 2 0,064 4 0,064 6 0,064 8 | - - - - - | - - - - - | 2,26 2,25 2,24 2,22 2,21 | 4,53 4,50 4,47 4,44 4,42 | 9,05 9,00 8,94 8,89 8,83 | 11,32 11,25 11,18 11,11 11,04 | 22,64 22,49 22,36 22,22 22,08 | 45,28 44,99 44,72 44,44 44,16 |
| 0,065 0 0,065 2 0,065 4 0,065 6 0,065 8 | - - - - - | - - - - - | 2,19 2,18 2,17 2,15 2,14 | 4,39 4,36 4,34 4,31 4,28 | 8,78 8,72 8,67 8,62 8,57 | 10,97 10,91 10,84 10,77 10,71 | 21,94 21,81 21,68 21,54 21,41 | 43,89 43,62 43,36 43,09 42,83 |
| 0,066 0 0,066 2 0,066 4 0,066 6 0,066 8 | - - - - - | - - - - - | 2,13 2,12 2,10 2,09 2,08 | 4,26 4,23 4,21 4,18 4,16 | 8,51 8,46 8,41 8,36 8,31 | 10,64 10,58 10,52 10,45 10,39 | 21,28 21,16 21,03 20,90 20,78 | 42,57 42,32 42,06 41,81 41,56 |
| 0,067 0 0,067 2 0,067 4 0,067 6 0,067 8 | - - - - - | - - - - - | 2,07 2,05 2,04 2,03 2,02 | 4,13 4,11 4,08 4,06 4,03 | 8,26 8,21 8,16 8,12 8,07 | 10,33 10,27 10,21 10,15 10,09 | 20,65 20,53 20,41 20,29 20,17 | 41,31 41,07 40,82 40,58 40,34 |
| 0,068 0 0,068 2 0,068 4 0,068 6 0,068 8 | - - - - - | - - - - - | 2,01 1,99 1,98 1,97 1,96 | 4,01 3,99 3,96 3,94 3,92 | 8,02 7,97 7,93 7,88 7,83 | 10,03 9,97 9,91 9,85 9,80 | 20,05 19,93 19,82 19,70 19,59 | 40,11 39,87 39,64 39,41 39,18 |
| 0,069 0 0,069 2 0,069 4 0,069 6 0,069 8 | - - - - - | - - - - - | 1,95 1,94 1,93 1,91 1,90 | 3,90 3,87 3,85 3,83 3,81 | 7,79 7,74 7,70 7,66 7,61 | 9,74 9,68 9,63 9,57 9,52 | 19,47 19,36 19,25 19,14 19,03 | 38,95 38,73 38,50 38,28 38,06 |
| 0,070 0 0,070 2 0,070 4 0,070 6 0,070 8 | - - - - - | - - - - - | 1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 | 3,78 3,76 3,74 3,72 3,70 | 7,57 7,53 7,48 7,44 7,40 | 9,46 9,41 9,36 9,30 9,25 | 18,92 18,81 18,71 18,60 18,50 | 37,85 37,63 37,42 37,21 37,00 |
| 0,071 0 0,071 2 0,071 4 0,071 6 0,071 8 | - - - - - | - - - - - | 1,84 1,83 1,82 1,81 1,80 | 3,68 3,66 3,64 3,62 3,60 | 7,36 7,32 7,27 7,23 7,19 | 9,20 9,15 9,10 9,04 8,99 | 18,39 18,29 18,19 18,09 17,98 | 36,79 36,58 36,38 36,17 35,97 |
| 0,072 0 0,072 2 0,072 4 0,072 6 0,072 8 | - - - - - | - - - - - | 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 | 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 | 7,15 7,11 7,08 7,04 7,00 | 8,94 8,89 8,85 8,80 8,75 | 17,88 17,79 17,69 17,59 17,49 | 35,77 35,58 35,38 35,18 34,99 |
| 0,073 0 0,073 2 0,073 4 0,073 6 0,073 8 | - - - - - | - - - - - | 1,74 1,73 1,72 1,71 1,70 | 3,48 3,46 3,44 3,42 3,40 | 6,96 6,92 6,88 6,85 6,81 | 8,70 8,65 8,61 8,56 8,51 | 17,40 17,30 17,21 17,12 17,02 | 34,80 34,61 34,42 34,24 34,05 |
| 0,074 0 0,074 2 0,074 4 0,074 6 0,074 8 | - - - - - | - - - - - | 1,69 1,68 1,67 1,67 1,66 | 3,39 3,37 3,35 3,33 3,31 | 6,77 6,74 6,70 6,66 6,63 | 8,47 8,42 8,38 8,33 8,29 | 16,93 16,84 16,75 16,66 16,57 | 33,87 33,68 33,50 33,32 33,15 |
| 0,075 0 0,075 2 0,075 4 0,075 6 0,075 8 | - - - - - | - - - - - | 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 | 3,30 3,28 3,26 3,24 3,23 | 6,59 6,56 6,52 6,49 6,45 | 8,24 8,20 8,16 8,11 8,07 | 16,48 16,40 16,31 16,22 16,14 | 32,97 32,79 32,62 32,45 32,28 |
| 0,076 0 0,076 2 0,076 4 0,076 6 0,076 8 | - - - - - | - - - - - | 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 | 3,21 3,19 3,18 3,16 3,14 | 6,42 6,39 6,35 6,32 6,29 | 8,03 7,99 7,94 7,90 7,86 | 16,05 15,97 15,88 15,80 15,72 | 32,11 31,94 31,77 31,61 31,44 |
| 0,077 0 0,077 2 0,077 4 0,077 6 0,077 8 | - - - - - | - - - - - | 1,56 1,56 1,55 1,54 1,53 | 3,13 3,11 3,10 3,08 3,06 | 6,26 6,22 6,19 6,16 6,13 | 7,82 7,78 7,74 7,70 7,66 | 15,64 15,56 15,48 15,40 15,32 | 31,28 31,12 30,96 30,80 30,64 |
| 0,078 0 0,078 2 0,078 4 0,078 6 0,078 8 | - - - - - | - - - - - | 1,52 1,52 1,51 1,50 1,49 | 3,05 3,03 3,02 3,00 2,99 | 6,10 6,06 6,03 6,00 5,97 | 7,62 7,58 7,54 7,51 7,47 | 15,24 15,16 15,08 15,01 14,93 | 30,48 30,33 30,17 30,02 29,87 |
| 0,079 0 0,079 2 0,079 4 0,079 6 0,079 8 | - - - - - | - - - - - | 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 | 2,97 2,96 2,94 2,93 2,91 | 5,94 5,91 5,88 5,85 5,82 | 7,43 7,39 7,35 7,32 7,28 | 14,86 14,78 14,71 14,63 14,56 | 29,71 29,56 29,42 29,27 29,12 |
| 0,080 0 0,080 2 0,080 4 0,080 6 0,080 8 | - - - - - | - - - - - | 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 | 2,90 2,88 2,87 2,85 2,84 | 5,79 5,77 5,74 5,71 5,68 | 7,24 7,21 7,17 7,14 7,10 | 14,49 14,41 14,34 14,27 14,20 | 28,98 28,83 28,69 28,55 28,41 |
| 0,081 0 0,081 2 0,081 4 0,081 6 0,081 8 | - - - - - | - - - - - | 1,41 1,41 1,40 1,39 1,39 | 2,83 2,81 2,80 2,79 2,77 | 5,65 5,62 5,60 5,57 5,54 | 7,07 7,03 7,00 6,96 6,93 | 14,13 14,06 13,99 13,92 13,86 | 28,27 28,13 27,99 27,85 27,72 |
| 0,082 0 0,082 2 0,082 4 0,082 6 0,082 8 | - - - - - | - - - - - | 1,38 1,37 1,37 1,36 1,35 | 2,76 2,74 2,73 2,72 2,70 | 5,52 5,49 5,46 5,44 5,41 | 6,90 6,86 6,83 6,80 6,76 | 13,79 13,72 13,66 13,59 13,52 | 27,58 27,45 27,31 27,18 27,05 |
| 0,083 0 0,083 2 0,083 4 0,083 6 0,083 8 | - - - - - | - - - - - | 1,35 1,34 1,33 1,33 1,32 | 2,69 2,68 2,67 2,65 2,64 | 5,38 5,36 5,33 5,31 5,28 | 6,73 6,70 6,67 6,63 6,60 | 13,46 13,39 13,33 13,27 13,20 | 26,92 26,79 26,66 26,53 26,41 |
| 0,084 0 0,084 2 0,084 4 0,084 6 0,084 8 | - - - - - | - - - - - | 1,31 1,31 1,30 1,30 1,29 | 2,63 2,62 2,60 2,59 2,58 | 5,26 5,23 5,21 5,18 5,16 | 6,57 6,54 6,51 6,48 6,45 | 13,14 13,08 13,02 12,95 12,89 | 26,28 26,16 26,03 25,91 25,79 |
| 0,085 0 0,085 2 0,085 4 0,085 6 0,085 8 | - - - - - | - - - - - | 1,28 1,28 1,27 1,27 1,26 | 2,57 2,55 2,54 2,53 2,52 | 5,13 5,11 5,09 5,06 5,04 | 6,42 6,39 6,36 6,33 6,30 | 12,83 12,77 12,71 12,65 12,59 | 25,67 25,55 25,43 25,31 25,19 |
| 0,086 0 0,086 2 0,086 4 0,086 6 0,086 8 | - - - - - | - - - - - | 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 | 2,51 2,50 2,48 2,47 2,46 | 5,01 4,99 4,97 4,95 4,92 | 6,27 6,24 6,21 6,18 6,15 | 12,54 12,48 12,42 12,36 12,31 | 25,07 24,96 24,84 24,73 24,61 |
| 0,087 0 0,087 2 0,087 4 0,087 6 0,087 8 | - - - - - | - - - - - | 1,22 1,22 1,21 1,21 1,20 | 2,45 2,44 2,43 2,42 2,41 | 4,90 4,88 4,86 4,83 4,81 | 6,13 6,10 6,07 6,04 6,01 | 12,25 12,19 12,14 12,08 12,03 | 24,50 24,39 24,28 24,17 24,06 |
| 0,088 0 0,088 2 0,088 4 0,088 6 0,088 8 | - - - - - | - - - - - | 1,20 1,19 1,19 1,18 1,18 | 2,39 2,38 2,37 2,36 2,35 | 4,79 4,77 4,75 4,72 4,70 | 5,99 5,96 5,93 5,91 5,88 | 11,97 11,92 11,86 11,81 11,76 | 23,95 23,84 23,73 23,62 23,52 |
| 0,089 0 0,089 2 0,089 4 0,089 6 0,089 8 | - - - - - | - - - - - | 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15 | 2,34 2,33 2,32 2,31 2,30 | 4,68 4,66 4,64 4,62 4,60 | 5,85 5,83 5,80 5,78 5,75 | 11,71 11,65 11,60 11,55 11,50 | 23,41 23,31 23,20 23,10 23,00 |
| 0,090 0 0,090 2 0,090 4 0,090 6 0,090 8 | - - - - - | - - - - - | 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12 | 2,29 2,28 2,27 2,26 2,25 | 4,58 4,56 4,54 4,52 4,50 | 5,72 5,70 5,67 5,65 5,62 | 11,45 11,40 11,35 11,30 11,25 | 22,90 22,79 22,69 22,59 22,49 |
| 0,091 0 0,091 2 0,091 4 0,091 6 0,091 8 | - - - - - | - - - - - | 1,12 1,11 1,11 1,11 1,10 | 2,24 2,23 2,22 2,21 2,20 | 4,48 4,46 4,44 4,42 4,40 | 5,60 5,57 5,55 5,53 5,50 | 11,20 11,15 11,10 11,05 11,00 | 22,39 22,30 22,20 22,10 22,01 |
| 0,092 0 0,092 2 0,092 4 0,092 6 0,092 8 | - - - - - | - - - - - | 1,10 1,09 1,09 1,08 1,08 | 2,19 2,18 2,17 2,16 2,15 | 4,38 4,36 4,34 4,33 4,31 | 5,48 5,45 5,43 5,41 5,38 | 10,95 10,91 10,86 10,81 10,77 | 21,91 21,82 21,72 21,63 21,53 |
| 0,093 0 0,093 2 0,093 4 0,093 6 0,093 8 | - - - - - | - - - - - | 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 | 2,14 2,13 2,13 2,12 2,11 | 4,29 4,27 4,25 4,23 4,22 | 5,36 5,34 5,32 5,29 5,27 | 10,72 10,67 10,63 10,58 10,54 | 21,44 21,35 21,26 21,17 21,08 |
| 0,094 0 0,094 2 0,094 4 0,094 6 0,094 8 | - - - - - | - - - - - | 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 | 2,10 2,09 2,08 2,07 2,06 | 4,20 4,18 4,16 4,14 4,13 | 5,25 5,23 5,20 5,18 5,16 | 10,49 10,45 10,40 10,36 10,32 | 20,99 20,90 20,81 20,72 20,64 |
| 0,095 0 0,095 2 0,095 4 0,095 6 0,095 8 | - - - - - | - - - - - | 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 | 2,05 2,05 2,04 2,03 2,02 | 4,11 4,09 4,07 4,06 4,04 | 5,14 5,12 5,09 5,07 5,05 | 10,27 10,23 10,19 10,14 10,10 | 20,55 20,46 20,38 20,29 20,21 |
| 0,096 0 0,096 2 0,096 4 0,096 6 0,096 8 | - - - - - | - - - - - | 1,01 1,00 - - - | 2,01 2,00 2,00 1,99 1,98 | 4,02 4,01 3,99 3,97 3,96 | 5,03 5,01 4,99 4,97 4,95 | 10,06 10,02 9,98 9,94 9,89 | 20,12 20,04 19,96 19,87 19,79 |
| 0,097 0 0,097 2 0,097 4 0,097 6 0,097 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,97 1,96 1,95 1,95 1,94 | 3,94 3,93 3,91 3,89 3,88 | 4,93 4,91 4,89 4,87 4,85 | 9,85 9,81 9,77 9,73 9,69 | 19,71 19,63 19,55 19,47 19,39 |
| 0,098 0 0,098 2 0,098 4 0,098 6 0,098 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,93 1,92 1,92 1,91 1,90 | 3,86 3,85 3,83 3,81 3,80 | 4,83 4,81 4,79 4,77 4,75 | 9,65 9,61 9,58 9,54 9,50 | 19,31 19,23 19,15 19,08 19,00 |
| 0,099 0 0,099 2 0,099 4 0,099 6 0,099 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,89 1,88 1,88 1,87 1,86 | 3,78 3,77 3,75 3,74 3,72 | 4,73 4,71 4,69 4,67 4,66 | 9,46 9,42 9,38 9,35 9,31 | 18,92 18,85 18,77 18,69 18,62 |
| 0,100 0 0,100 2 0,100 4 0,100 6 0,100 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,85 1,85 1,84 1,83 1,83 | 3,71 3,69 3,68 3,66 3,65 | 4,64 4,62 4,60 4,58 4,56 | 9,27 9,23 9,20 9,16 9,12 | 18,55 18,47 18,40 18,32 18,25 |
| 0,101 0 0,101 2 0,101 4 0,101 6 0,101 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,82 1,81 1,80 1,80 1,79 | 3,64 3,62 3,61 3,59 3,58 | 4,55 4,53 4,51 4,49 4,47 | 9,09 9,05 9,02 8,98 8,95 | 18,18 18,11 18,04 17,97 17,90 |
| 0,102 0 0,102 2 0,102 4 0,102 6 0,102 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 | 3,56 3,55 3,54 3,52 3,51 | 4,46 4,44 4,42 4,40 4,39 | 8,91 8,88 8,84 8,81 8,77 | 17,82 17,76 17,69 17,62 17,55 |
| 0,103 0 0,103 2 0,103 4 0,103 6 0,103 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,75 1,74 1,73 1,73 1,72 | 3,50 3,48 3,47 3,46 3,44 | 4,37 4,35 4,34 4,32 4,30 | 8,74 8,71 8,67 8,64 8,61 | 17,48 17,41 17,35 17,28 17,21 |
| 0,104 0 0,104 2 0,104 4 0,104 6 0,104 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,71 1,71 1,70 1,69 1,69 | 3,43 3,42 3,40 3,39 3,38 | 4,29 4,27 4,25 4,24 4,22 | 8,57 8,54 8,51 8,47 8,44 | 17,15 17,08 17,01 16,95 16,89 |
| 0,105 0 0,105 2 0,105 4 0,105 6 0,105 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,68 1,68 1,67 1,66 1,66 | 3,36 3,35 3,34 3,33 3,31 | 4,21 4,19 4,17 4,16 4,14 | 8,41 8,38 8,35 8,31 8,28 | 16,82 16,76 16,69 16,63 16,57 |
| 0,106 0 0,106 2 0,106 4 0,106 6 0,106 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,65 1,64 1,64 1,63 1,63 | 3,30 3,29 3,28 3,26 3,25 | 4,13 4,11 4,10 4,08 4,07 | 8,25 8,22 8,19 8,16 8,13 | 16,51 16,44 16,38 16,32 16,26 |
| 0,107 0 0,107 2 0,107 4 0,107 6 0,107 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,62 1,61 1,61 1,60 1,60 | 3,24 3,23 3,22 3,20 3,19 | 4,05 4,03 4,02 4,00 3,99 | 8,10 8,07 8,04 8,01 7,98 | 16,20 16,14 16,08 16,02 15,96 |
| 0,108 0 0,108 2 0,108 4 0,108 6 0,108 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,59 1,58 1,58 1,57 1,57 | 3,18 3,17 3,16 3,14 3,13 | 3,98 3,96 3,95 3,93 3,92 | 7,95 7,92 7,89 7,86 7,83 | 15,90 15,84 15,78 15,72 15,67 |
| 0,109 0 0,109 2 0,109 4 0,109 6 0,109 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,56 1,56 1,55 1,54 1,54 | 3,12 3,11 3,10 3,09 3,08 | 3,90 3,89 3,87 3,86 3,85 | 7,80 7,78 7,75 7,72 7,69 | 15,61 15,55 15,50 15,44 15,38 |
| 0,110 0 0,110 2 0,110 4 0,110 6 0,110 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 | 3,06 3,05 3,04 3,03 3,02 | 3,83 3,82 3,80 3,79 3,78 | 7,66 7,63 7,61 7,58 7,55 | 15,33 15,27 15,22 15,16 15,11 |
| 0,111 0 0,111 2 0,111 4 0,111 6 0,111 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,51 1,50 1,49 1,49 1,48 | 3,01 3,00 2,99 2,98 2,97 | 3,76 3,75 3,74 3,72 3,71 | 7,53 7,50 7,47 7,44 7,42 | 15,05 15,00 14,94 14,89 14,84 |
| 0,112 0 0,112 2 0,112 4 0,112 6 0,112 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,48 1,47 1,47 1,46 1,46 | 2,96 2,95 2,94 2,93 2,91 | 3,70 3,68 3,67 3,66 3,64 | 7,39 7,36 7,34 7,31 7,29 | 14,78 14,73 14,68 14,63 14,58 |
| 0,113 0 0,113 2 0,113 4 0,113 6 0,113 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 | 2,90 2,89 2,88 2,87 2,86 | 3,63 3,62 3,61 3,59 3,58 | 7,26 7,24 7,21 7,18 7,16 | 14,52 14,47 14,42 14,37 14,32 |
| 0,114 0 0,114 2 0,114 4 0,114 6 0,114 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 | 2,85 2,84 2,83 2,82 2,81 | 3,57 3,56 3,54 3,53 3,52 | 7,13 7,11 7,08 7,06 7,04 | 14,27 14,22 14,17 14,12 14,07 |
| 0,115 0 0,115 2 0,115 4 0,115 6 0,115 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 | 2,80 2,79 2,78 2,78 2,77 | 3,51 3,49 3,48 3,47 3,46 | 7,01 6,99 6,96 6,94 6,91 | 14,02 13,97 13,93 13,88 13,83 |
| 0,116 0 0,116 2 0,116 4 0,116 6 0,116 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 | 2,76 2,75 2,74 2,73 2,72 | 3,45 3,43 3,42 3,41 3,40 | 6,89 6,87 6,84 6,82 6,80 | 13,78 13,73 13,69 13,64 13,59 |
| 0,117 0 0,117 2 0,117 4 0,117 6 0,117 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 | 2,71 2,70 2,69 2,68 2,67 | 3,39 3,38 3,36 3,35 3,34 | 6,77 6,75 6,73 6,70 6,68 | 13,55 13,50 13,46 13,41 13,36 |
| 0,118 0 0,118 2 0,118 4 0,118 6 0,118 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,33 1,33 1,32 1,32 1,31 | 2,66 2,65 2,65 2,64 2,63 | 3,33 3,32 3,31 3,30 3,29 | 6,66 6,64 6,61 6,59 6,57 | 13,32 13,27 13,23 13,18 13,14 |
| 0,119 0 0,119 2 0,119 4 0,119 6 0,119 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,31 1,31 1,30 1,30 1,29 | 2,62 2,61 2,60 2,59 2,58 | 3,27 3,26 3,25 3,24 3,23 | 6,55 6,53 6,50 6,48 6,46 | 13,10 13,05 13,01 12,96 12,92 |
| 0,120 0 0,120 2 0,120 4 0,120 6 0,120 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,29 1,28 1,28 1,28 1,27 | 2,58 2,57 2,56 2,55 2,54 | 3,22 3,21 3,20 3,19 3,18 | 6,44 6,42 6,40 6,37 6,35 | 12,88 12,84 12,79 12,75 12,71 |
| 0,121 0 0,121 2 0,121 4 0,121 6 0,121 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25 | 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 | 3,17 3,16 3,15 3,14 3,13 | 6,33 6,31 6,29 6,27 6,25 | 12,67 12,62 12,58 12,54 12,50 |
| 0,122 0 0,122 2 0,122 4 0,122 6 0,122 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 | 2,49 2,48 2,48 2,47 2,46 | 3,12 3,11 3,09 3,08 3,07 | 6,23 6,21 6,19 6,17 6,15 | 12,46 12,42 12,38 12,34 12,30 |
| 0,123 0 0,123 2 0,123 4 0,123 6 0,123 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,23 1,22 1,22 1,21 1,21 | 2,45 2,44 2,44 2,43 2,42 | 3,06 3,05 3,04 3,04 3,03 | 6,13 6,11 6,09 6,07 6,05 | 12,26 12,22 12,18 12,14 12,10 |
| 0,124 0 0,124 2 0,124 4 0,124 6 0,124 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,21 1,20 1,20 1,19 1,19 | 2,41 2,40 2,40 2,39 2,38 | 3,02 3,01 3,00 2,99 2,98 | 6,03 6,01 5,99 5,97 5,95 | 12,06 12,02 11,98 11,95 11,91 |
| 0,125 0 0,125 2 0,125 4 0,125 6 0,125 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,19 1,18 1,18 1,18 1,17 | 2,37 2,37 2,36 2,35 2,34 | 2,97 2,96 2,95 2,94 2,93 | 5,93 5,91 5,90 5,88 5,86 | 11,87 11,83 11,79 11,76 11,72 |
| 0,126 0 0,126 2 0,126 4 0,126 6 0,126 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15 | 2,34 2,33 2,32 2,31 2,31 | 2,92 2,91 2,90 2,89 2,88 | 5,84 5,82 5,80 5,78 5,77 | 11,68 11,64 11,61 11,57 11,53 |
| 0,127 0 0,127 2 0,127 4 0,127 6 0,127 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 | 2,30 2,29 2,28 2,28 2,27 | 2,87 2,87 2,86 2,85 2,84 | 5,75 5,73 5,71 5,69 5,68 | 11,50 11,46 11,43 11,39 11,35 |
| 0,128 0 0,128 2 0,128 4 0,128 6 0,128 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 | 2,26 2,26 2,25 2,24 2,24 | 2,83 2,82 2,81 2,80 2,79 | 5,66 5,64 5,62 5,61 5,59 | 11,32 11,28 11,25 11,21 11,18 |
| 0,129 0 0,129 2 0,129 4 0,129 6 0,129 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 | 2,23 2,22 2,21 2,21 2,20 | 2,79 2,78 2,77 2,76 2,75 | 5,57 5,55 5,54 5,52 5,50 | 11,14 11,11 11,08 11,04 11,01 |
| 0,130 0 0,130 2 0,130 4 0,130 6 0,130 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 | 2,19 2,19 2,18 2,17 2,17 | 2,74 2,74 2,73 2,72 2,71 | 5,49 5,47 5,45 5,44 5,42 | 10,97 10,94 10,91 10,87 10,84 |
| 0,131 0 0,131 2 0,131 4 0,131 6 0,131 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 | 2,16 2,15 2,15 2,14 2,13 | 2,70 2,69 2,69 2,68 2,67 | 5,40 5,39 5,37 5,35 5,34 | 10,81 10,77 10,74 10,71 10,68 |
| 0,132 0 0,132 2 0,132 4 0,132 6 0,132 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 | 2,13 2,12 2,12 2,11 2,10 | 2,66 2,65 2,65 2,64 2,63 | 5,32 5,31 5,29 5,27 5,26 | 10,64 10,61 10,58 10,55 10,52 |
| 0,133 0 0,133 2 0,133 4 0,133 6 0,133 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 | 2,10 2,09 2,08 2,08 2,07 | 2,62 2,61 2,61 2,60 2,59 | 5,24 5,23 5,21 5,19 5,18 | 10,48 10,45 10,42 10,39 10,36 |
| 0,134 0 0,134 2 0,134 4 0,134 6 0,134 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 | 2,07 2,06 2,05 2,05 2,04 | 2,58 2,57 2,57 2,56 2,55 | 5,16 5,15 5,13 5,12 5,10 | 10,33 10,30 10,27 10,24 10,21 |
| 0,135 0 0,135 2 0,135 4 0,135 6 0,135 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 | 2,03 2,03 2,02 2,02 2,01 | 2,54 2,54 2,53 2,52 2,51 | 5,09 5,07 5,06 5,04 5,03 | 10,18 10,15 10,12 10,09 10,06 |
| 0,136 0 0,136 2 0,136 4 0,136 6 0,136 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,00 - - - - | 2,01 2,00 1,99 1,99 1,98 | 2,51 2,50 2,49 2,48 2,48 | 5,01 5,00 4,98 4,97 4,95 | 10,03 10,00 9,97 9,94 9,91 |
| 0,137 0 0,137 2 0,137 4 0,137 6 0,137 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,98 1,97 1,96 1,96 1,95 | 2,47 2,46 2,46 2,45 2,44 | 4,94 4,93 4,91 4,90 4,88 | 9,88 9,85 9,82 9,79 9,77 |
| 0,138 0 0,138 2 0,138 4 0,138 6 0,138 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,95 1,94 1,94 1,93 1,93 | 2,43 2,43 2,42 2,41 2,41 | 4,87 4,85 4,84 4,83 4,81 | 9,74 9,71 9,68 9,65 9,63 |
| 0,139 0 0,139 2 0,139 4 0,139 6 0,139 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,92 1,91 1,91 1,90 1,90 | 2,40 2,39 2,39 2,38 2,37 | 4,80 4,78 4,77 4,76 4,74 | 9,60 9,57 9,54 9,52 9,49 |
| 0,140 0 0,140 2 0,140 4 0,140 6 0,140 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,89 1,89 1,88 1,88 1,87 | 2,37 2,36 2,35 2,35 2,34 | 4,73 4,72 4,70 4,69 4,68 | 9,46 9,43 9,41 9,38 9,35 |
| 0,141 0 0,141 2 0,141 4 0,141 6 0,141 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,87 1,86 1,85 1,85 1,84 | 2,33 2,33 2,32 2,31 2,31 | 4,66 4,65 4,64 4,62 4,61 | 9,33 9,30 9,28 9,25 9,22 |
| 0,142 0 0,142 2 0,142 4 0,142 6 0,142 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,84 1,83 1,83 1,82 1,82 | 2,30 2,29 2,29 2,28 2,27 | 4,60 4,59 4,57 4,56 4,55 | 9,20 9,17 9,15 9,12 9,09 |
| 0,143 0 0,143 2 0,143 4 0,143 6 0,143 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,81 1,81 1,80 1,80 1,79 | 2,27 2,26 2,25 2,25 2,24 | 4,53 4,52 4,51 4,50 4,48 | 9,07 9,04 9,02 8,99 8,97 |
| 0,144 0 0,144 2 0,144 4 0,144 6 0,144 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,79 1,78 1,78 1,77 1,77 | 2,24 2,23 2,22 2,22 2,21 | 4,47 4,46 4,45 4,43 4,42 | 8,94 8,92 8,89 8,87 8,84 |
| 0,145 0 0,145 2 0,145 4 0,145 6 0,145 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,76 1,76 1,75 1,75 1,74 | 2,21 2,20 2,19 2,19 2,18 | 4,41 4,40 4,39 4,37 4,36 | 8,82 8,80 8,77 8,75 8,72 |
| 0,146 0 0,146 2 0,146 4 0,146 6 0,146 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,74 1,74 1,73 1,73 1,72 | 2,18 2,17 2,16 2,16 2,15 | 4,35 4,34 4,33 4,31 4,30 | 8,70 8,68 8,65 8,63 8,61 |
| 0,147 0 0,147 2 0,147 4 0,147 6 0,147 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,72 1,71 1,71 1,70 1,70 | 2,15 2,14 2,13 2,13 2,12 | 4,29 4,28 4,27 4,26 4,24 | 8,58 8,56 8,54 8,51 8,49 |
| 0,148 0 0,148 2 0,148 4 0,148 6 0,148 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,69 1,69 1,68 1,68 1,67 | 2,12 2,11 2,11 2,10 2,09 | 4,23 4,22 4,21 4,20 4,19 | 8,47 8,44 8,42 8,40 8,38 |
| 0,149 0 0,149 2 0,149 4 0,149 6 0,149 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,67 1,67 1,66 1,66 1,65 | 2,09 2,08 2,08 2,07 2,07 | 4,18 4,17 4,15 4,14 4,13 | 8,35 8,33 8,31 8,29 8,26 |
| 0,150 0 0,150 2 0,150 4 0,150 6 0,150 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,65 1,64 1,64 1,64 1,63 | 2,06 2,06 2,05 2,04 2,04 | 4,12 4,11 4,10 4,09 4,08 | 8,24 8,22 8,20 8,18 8,16 |
| 0,151 0 0,151 2 0,151 4 0,151 6 0,151 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,63 1,62 1,62 1,61 1,61 | 2,03 2,03 2,02 2,02 2,01 | 4,07 4,06 4,04 4,03 4,02 | 8,13 8,11 8,09 8,07 8,05 |
| 0,152 0 0,152 2 0,152 4 0,152 6 0,152 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,61 1,60 1,60 1,59 1,59 | 2,01 2,00 2,00 1,99 1,99 | 4,01 4,00 3,99 3,98 3,97 | 8,03 8,01 7,98 7,96 7,94 |
| 0,153 0 0,153 2 0,153 4 0,153 6 0,153 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,58 1,58 1,58 1,57 1,57 | 1,98 1,98 1,97 1,97 1,96 | 3,96 3,95 3,94 3,93 3,92 | 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 |
| 0,154 0 0,154 2 0,154 4 0,154 6 0,154 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,56 1,56 1,56 1,55 1,55 | 1,96 1,95 1,94 1,94 1,93 | 3,91 3,90 3,89 3,88 3,87 | 7,82 7,80 7,78 7,76 7,74 |
| 0,155 0 0,155 2 0,155 4 0,155 6 0,155 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 | 1,93 1,92 1,92 1,92 1,91 | 3,86 3,85 3,84 3,83 3,82 | 7,72 7,70 7,68 7,66 7,64 |
| 0,156 0 0,156 2 0,156 4 0,156 6 0,156 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,52 1,52 1,52 1,51 1,51 | 1,91 1,90 1,90 1,89 1,89 | 3,81 3,80 3,79 3,78 3,77 | 7,62 7,60 7,58 7,56 7,54 |
| 0,157 0 0,157 2 0,157 4 0,157 6 0,157 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 | 1,88 1,88 1,87 1,87 1,86 | 3,76 3,75 3,74 3,73 3,72 | 7,52 7,50 7,49 7,47 7,45 |
| 0,158 0 0,158 2 0,158 4 0,158 6 0,158 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,49 1,48 1,48 1,47 1,47 | 1,86 1,85 1,85 1,84 1,84 | 3,71 3,70 3,70 3,69 3,68 | 7,43 7,41 7,39 7,37 7,35 |
| 0,159 0 0,159 2 0,159 4 0,159 6 0,159 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,47 1,46 1,46 1,46 1,45 | 1,83 1,83 1,82 1,82 1,82 | 3,67 3,66 3,65 3,64 3,63 | 7,34 7,32 7,30 7,28 7,26 |
| 0,160 0 0,160 2 0,160 4 0,160 6 0,160 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 | 1,81 1,81 1,80 1,80 1,79 | 3,62 3,61 3,60 3,59 3,59 | 7,24 7,23 7,21 7,19 7,17 |
| 0,161 0 0,161 2 0,161 4 0,161 6 0,161 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 | 1,79 1,78 1,78 1,78 1,77 | 3,58 3,57 3,56 3,55 3,54 | 7,15 7,14 7,12 7,10 7,08 |
| 0,162 0 0,162 2 0,162 4 0,162 6 0,162 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 | 1,77 1,76 1,76 1,75 1,75 | 3,53 3,52 3,52 3,51 3,50 | 7,07 7,05 7,03 7,01 7,00 |
| 0,163 0 0,163 2 0,163 4 0,163 6 0,163 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,40 1,39 1,39 1,39 1,38 | 1,75 1,74 1,74 1,73 1,73 | 3,49 3,48 3,47 3,46 3,46 | 6,98 6,96 6,95 6,93 6,91 |
| 0,164 0 0,164 2 0,164 4 0,164 6 0,164 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,38 1,38 1,37 1,37 1,37 | 1,72 1,72 1,72 1,71 1,71 | 3,45 3,44 3,43 3,42 3,41 | 6,90 6,88 6,86 6,84 6,83 |
| 0,165 0 0,165 2 0,165 4 0,165 6 0,165 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,36 1,36 1,36 1,35 1,35 | 1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 | 3,41 3,40 3,39 3,38 3,37 | 6,81 6,80 6,78 6,76 6,75 |
| 0,166 0 0,166 2 0,166 4 0,166 6 0,166 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,35 1,34 1,34 1,34 1,33 | 1,68 1,68 1,67 1,67 1,67 | 3,36 3,36 3,35 3,34 3,33 | 6,73 6,71 6,70 6,68 6,67 |
| 0,167 0 0,167 2 0,167 4 0,167 6 0,167 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 | 1,66 1,66 1,65 1,65 1,65 | 3,32 3,32 3,31 3,30 3,29 | 6,65 6,63 6,62 6,60 6,59 |
| 0,168 0 0,168 2 0,168 4 0,168 6 0,168 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 | 1,64 1,64 1,64 1,63 1,63 | 3,28 3,28 3,27 3,26 3,25 | 6,57 6,56 6,54 6,52 6,51 |
| 0,169 0 0,169 2 0,169 4 0,169 6 0,169 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 | 1,62 1,62 1,62 1,61 1,61 | 3,25 3,24 3,23 3,22 3,22 | 6,49 6,48 6,46 6,45 6,43 |
| 0,170 0 0,170 2 0,170 4 0,170 6 0,170 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,28 1,28 1,28 1,27 1,27 | 1,60 1,60 1,60 1,59 1,59 | 3,21 3,20 3,19 3,19 3,18 | 6,42 6,40 6,39 6,37 6,36 |
| 0,171 0 0,171 2 0,171 4 0,171 6 0,171 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 | 1,59 1,58 1,58 1,57 1,57 | 3,17 3,16 3,16 3,15 3,14 | 6,34 6,33 6,31 6,30 6,28 |
| 0,172 0 0,172 2 0,172 4 0,172 6 0,172 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 | 1,57 1,56 1,56 1,56 1,55 | 3,13 3,13 3,12 3,11 3,11 | 6,27 6,25 6,24 6,23 6,21 |
| 0,173 0 0,173 2 0,173 4 0,173 6 0,173 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 | 1,55 1,55 1,54 1,54 1,54 | 3,10 3,09 3,08 3,08 3,07 | 6,20 6,18 6,17 6,15 6,14 |
| 0,174 0 0,174 2 0,174 4 0,174 6 0,174 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,22 1,22 1,22 1,22 1,21 | 1,53 1,53 1,52 1,52 1,52 | 3,06 3,06 3,05 3,04 3,03 | 6,13 6,11 6,10 6,08 6,07 |
| 0,175 0 0,175 2 0,175 4 0,175 6 0,175 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 | 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 | 3,03 3,02 3,01 3,01 3,00 | 6,06 6,04 6,03 6,01 6,00 |
| 0,176 0 0,176 2 0,176 4 0,176 6 0,176 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 | 1,50 1,49 1,49 1,49 1,48 | 2,99 2,99 2,98 2,97 2,97 | 5,99 5,97 5,96 5,95 5,93 |
| 0,177 0 0,177 2 0,177 4 0,177 6 0,177 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 | 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 | 2,96 2,95 2,95 2,94 2,93 | 5,92 5,91 5,89 5,88 5,87 |
| 0,178 0 0,178 2 0,178 4 0,178 6 0,178 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 | 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 | 2,93 2,92 2,91 2,91 2,90 | 5,85 5,84 5,83 5,81 5,80 |
| 0,179 0 0,179 2 0,179 4 0,179 6 0,179 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 | 1,45 1,44 1,44 1,44 1,43 | 2,89 2,89 2,88 2,87 2,87 | 5,79 5,77 5,76 5,75 5,74 |
| 0,180 0 0,180 2 0,180 4 0,180 6 0,180 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 | 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 | 2,86 2,86 2,85 2,84 2,84 | 5,72 5,71 5,70 5,69 5,67 |
| 0,181 0 0,181 2 0,181 4 0,181 6 0,181 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 | 1,42 1,41 1,41 1,41 1,40 | 2,83 2,82 2,82 2,81 2,81 | 5,66 5,65 5,64 5,62 5,61 |
| 0,182 0 0,182 2 0,182 4 0,182 6 0,182 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 | 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 | 2,80 2,79 2,79 2,78 2,77 | 5,60 5,59 5,57 5,56 5,55 |
| 0,183 0 0,183 2 0,183 4 0,183 6 0,183 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 | 1,38 1,38 1,38 1,38 1,37 | 2,77 2,76 2,76 2,75 2,74 | 5,54 5,53 5,51 5,50 5,49 |
| 0,184 0 0,184 2 0,184 4 0,184 6 0,184 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 | 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 | 2,74 2,73 2,73 2,72 2,71 | 5,48 5,47 5,45 5,44 5,43 |
| 0,185 0 0,185 2 0,185 4 0,185 6 0,185 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 | 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 | 2,71 2,70 2,70 2,69 2,69 | 5,42 5,41 5,40 5,38 5,37 |
| 0,186 0 0,186 2 0,186 4 0,186 6 0,186 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 | 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 | 2,68 2,67 2,67 2,66 2,66 | 5,36 5,35 5,34 5,33 5,31 |
| 0,187 0 0,187 2 0,187 4 0,187 6 0,187 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 | 1,33 1,32 1,32 1,32 1,31 | 2,65 2,65 2,64 2,63 2,63 | 5,30 5,29 5,28 5,27 5,26 |
| 0,188 0 0,188 2 0,188 4 0,188 6 0,188 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 | 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 | 2,62 2,62 2,61 2,61 2,60 | 5,25 5,24 5,22 5,21 5,20 |
| 0,189 0 0,189 2 0,189 4 0,189 6 0,189 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 | 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 | 2,60 2,59 2,58 2,58 2,57 | 5,19 5,18 5,17 5,16 5,15 |
| 0,190 0 0,190 2 0,190 4 0,190 6 0,190 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 | 1,28 1,28 1,28 1,28 1,27 | 2,57 2,56 2,56 2,55 2,55 | 5,14 5,13 5,12 5,10 5,09 |
| 0,191 0 0,191 2 0,191 4 0,191 6 0,191 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 | 1,27 1,27 1,27 1,26 1,26 | 2,54 2,54 2,53 2,53 2,52 | 5,08 5,07 5,06 5,05 5,04 |
| 0,192 0 0,192 2 0,192 4 0,192 6 0,192 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,01 1,00 1,00 - - | 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 | 2,52 2,51 2,50 2,50 2,49 | 5,03 5,02 5,01 5,00 4,99 |
| 0,193 0 0,193 2 0,193 4 0,193 6 0,193 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,24 1,24 1,24 1,24 1,23 | 2,49 2,48 2,48 2,47 2,47 | 4,98 4,97 4,96 4,95 4,94 |
| 0,194 0 0,194 2 0,194 4 0,194 6 0,194 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 | 2,46 2,46 2,45 2,45 2,44 | 4,93 4,92 4,91 4,90 4,89 |
| 0,195 0 0,195 2 0,195 4 0,195 6 0,195 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21 | 2,44 2,43 2,43 2,42 2,42 | 4,88 4,87 4,86 4,85 4,84 |
| 0,196 0 0,196 2 0,196 4 0,196 6 0,196 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 | 2,41 2,41 2,40 2,40 2,39 | 4,83 4,82 4,81 4,80 4,79 |
| 0,197 0 0,197 2 0,197 4 0,197 6 0,197 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 | 2,39 2,38 2,38 2,37 2,37 | 4,78 4,77 4,76 4,75 4,74 |
| 0,198 0 0,198 2 0,198 4 0,198 6 0,198 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 | 2,36 2,36 2,36 2,35 2,35 | 4,73 4,72 4,71 4,70 4,69 |
| 0,199 0 0,199 2 0,199 4 0,199 6 0,199 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 | 2,34 2,34 2,33 2,33 2,32 | 4,68 4,67 4,66 4,65 4,65 |
| 0,200 0 0,200 2 0,200 4 0,200 6 0,200 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 | 2,32 2,31 2,31 2,30 2,30 | 4,64 4,63 4,62 4,61 4,60 |
| 0,201 0 0,201 2 0,201 4 0,201 6 0,201 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 | 2,29 2,29 2,29 2,28 2,28 | 4,59 4,58 4,57 4,56 4,55 |
| 0,202 0 0,202 2 0,202 4 0,202 6 0,202 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 | 2,27 2,27 2,26 2,26 2,25 | 4,54 4,54 4,53 4,52 4,51 |
| 0,203 0 0,203 2 0,203 4 0,203 6 0,203 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 | 2,25 2,25 2,24 2,24 2,23 | 4,50 4,49 4,48 4,47 4,46 |
| 0,204 0 0,204 2 0,204 4 0,204 6 0,204 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 | 2,23 2,22 2,22 2,21 2,21 | 4,46 4,45 4,44 4,43 4,42 |
| 0,205 0 0,205 2 0,205 4 0,205 6 0,205 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 | 2,21 2,20 2,20 2,19 2,19 | 4,41 4,40 4,40 4,39 4,38 |
| 0,206 0 0,206 2 0,206 4 0,206 6 0,206 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 | 2,18 2,18 2,18 2,17 2,17 | 4,37 4,36 4,35 4,34 4,34 |
| 0,207 0 0,207 2 0,207 4 0,207 6 0,207 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 | 2,16 2,16 2,16 2,15 2,15 | 4,33 4,32 4,31 4,30 4,29 |
| 0,208 0 0,208 2 0,208 4 0,208 6 0,208 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 | 2,14 2,14 2,13 2,13 2,13 | 4,29 4,28 4,27 4,26 4,25 |
| 0,209 0 0,209 2 0,209 4 0,209 6 0,209 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 | 2,12 2,12 2,11 2,11 2,11 | 4,25 4,24 4,23 4,22 4,21 |
| 0,210 0 0,210 2 0,210 4 0,210 6 0,210 8 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 | 2,10 2,10 2,09 2,09 2,09 | 4,21 4,20 4,19 4,18 4,17 |
| 0,211 0 | - | - | - | - | - | 1,04 | 2,08 | 4,17 |

Bảng 2 - Khoảng HV 0,2 đến HV 3

| Đường chéo trung bình của vết lõm d mm | Lực thử, F N |
| --- | --- |
|  | 1,961 | 2,942 | 4,903 | 9,807 | 19,61 | 24,52 | 29,42 |
|  | Độ cứng Vickers |
|  | HV 0,2 | HV 0,3 | HV 0,5 | HV 1 | HV 2 | HV 2,5 | HV 3 |
| 0,011 0 0,011 2 0,011 4 0,011 6 0,011 8 | 3 065 2 956 2 853 2 756 2 663 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,012 0 0,012 2 0,012 4 0,012 6 0,012 8 | 2 575 2 491 2 412 2 336 2 263 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,013 0 0,013 2 0,013 4 0,013 6 0,013 8 | 2 194 2 128 2 065 2 005 1 947 | - - - - 2 921 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,014 0 0,014 2 0,014 4 0,014 6 0,014 8 | 1 892 1 839 1 788 1 740 1 693 | 2 838 2 759 2 683 2 610 2 540 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,015 0 0,015 2 0,015 4 0,015 6 0,015 8 | 1 648 1 605 1 564 1 524 1 485 | 2 473 2 408 2 346 2 286 2 229 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,016 0 0,016 2 0,016 4 0,016 6 0,016 8 | 1 449 1 413 1 379 1 346 1 314 | 2 173 2 120 2 068 2 019 1 971 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,017 0 0,017 2 0,017 4 0,017 6 0,017 8 | 1 283 1 253 1 225 1 197 1 170 | 1 925 1 881 1 838 1 796 1 756 | - - - 2 993 2 926 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,018 0 0,018 2 0,018 4 0,018 6 0,018 8 | 1 145 1 120 1 095 1 072 1 049 | 1 717 1 680 1 643 1 608 1 574 | 2 862 2 799 2 739 2 680 2 623 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,019 0 0,019 2 0,019 4 0,019 6 0,019 8 | 1 027 1 006 985 965 946 | 1 541 1 509 1 478 1 448 1 419 | 2 568 2 515 2 463 2 413 2 365 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,020 0 0,020 2 0,020 4 0,020 6 0,020 8 | 927 909 891 874 857 | 1 391 1 363 1 337 1 311 1 286 | 2 318 2 272 2 228 2 185 2 143 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,021 0 0,021 2 0,021 4 0,021 6 0,021 8 | 841 825 810 795 780 | 1 262 1 238 1 215 1 192 1 171 | 2 102 2 063 2 025 1 987 1 951 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,022 0 0,022 2 0,022 4 0,022 6 0,022 8 | 766 752 739 726 713 | 1 149 1 129 1 109 1 089 1 070 | 1 916 1 881 1 848 1 815 1 784 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,023 0 0,023 2 0,023 4 0,023 6 0,023 8 | 701 689 677 666 655 | 1 052 1 034 1 016 999 982 | 1 753 1 723 1 693 1 665 1 637 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,024 0 0,024 2 0,024 4 0,024 6 0,024 8 | 644 633 623 613 603 | 966 950 934 919 905 | 1 610 1 583 1 557 1 532 1 507 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,025 0 0,025 2 0,025 4 0,025 6 0,025 8 | 593 584 575 566 557 | 890 876 862 849 836 | 1 483 1 460 1 437 1 415 1 393 | 2 967 2 920 2 874 2 830 2 786 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,026 0 0,026 2 0,026 4 0,026 6 0,026 8 | 549 540 532 524 516 | 823 810 798 786 775 | 1 372 1 351 1 330 1 310 1 291 | 2 743 2 702 2 661 2 621 2 582 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,027 0 0,027 2 0,027 4 0,027 6 0,027 8 | 509 501 494 487 480 | 763 752 741 730 720 | 1 272 1 253 1 235 1 217 1 200 | 2 544 2 507 2 470 2 434 2 400 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,028 0 0,028 2 0,028 4 0,028 6 0,028 8 | 473 466 460 453 447 | 710 700 690 680 671 | 1 183 1 166 1 150 1 133 1 118 | 2 365 2 332 2 299 2 267 2 236 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,029 0 0,029 2 0,029 4 0,029 6 0,029 8 | 441 435 429 423 418 | 662 652 644 635 626 | 1 102 1 087 1 073 1 058 1 044 | 2 205 2 175 2 146 2 117 2 088 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,030 0 0,030 2 0,030 4 0,030 6 0,030 8 | 412 407 401 396 391 | 618 610 602 594 586 | 1 030 1 017 1 003 990 977 | 2 061 2 033 2 007 1 981 1 955 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,031 0 0,031 2 0,031 4 0,031 6 0,031 8 | 386 381 376 371 367 | 579 572 564 557 550 | 965 952 940 928 917 | 1 930 1 905 1 881 1 857 1 834 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,032 0 0,032 2 0,032 4 0,032 6 0,032 8 | 362 358 353 349 345 | 543 537 530 523 517 | 905 894 883 872 862 | 1 811 1 789 1 767 1 745 1 724 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,033 0 0,033 2 0,033 4 0,033 6 0,033 8 | 341 336 332 328 325 | 511 505 499 493 487 | 851 841 831 821 812 | 1 703 1 682 1 662 1 643 1 623 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,034 0 0,034 2 0,034 4 0,034 6 0,034 8 | 321 317 313 310 306 | 481 476 470 465 459 | 802 793 783 774 766 | 1 604 1 586 1 567 1 549 1 531 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,035 0 0,035 2 0,035 4 0,035 6 0,035 8 | 303 299 296 293 289 | 454 449 444 439 434 | 757 748 740 732 723 | 1 514 1 497 1 480 1 463 1 447 | - 2 993 2 959 2 926 2 893 | - - - - - | - - - - - |
| 0,036 0 0,036 2 0,036 4 0,036 6 0,036 8 | 286 283 280 277 274 | 429 425 420 415 411 | 715 708 700 692 685 | 1 431 1 415 1 400 1 384 1 369 | 2 861 2 830 2 799 2 768 2 738 | - - - - - | - - - - - |
| 0,037 0 0,037 2 0,037 4 0,037 6 0,037 8 | 271 268 265 262 260 | 406 402 398 394 389 | 677 670 663 656 649 | 1 355 1 340 1 326 1 312 1 298 | 2 709 2 680 2 651 2 623 2 595 | - - - - - | - - - - - |
| 0,038 0 0,038 2 0,038 4 0,038 6 0,038 8 | 257 254 251 249 246 | 385 381 377 373 370 | 642 635 629 622 616 | 1 284 1 271 1 258 1 245 1 232 | 2 568 2 541 2 515 2 489 2 463 | - - - - - | - - - - - |
| 0,039 0 0,039 2 0,039 4 0,039 6 0,039 8 | 244 241 239 236 234 | 366 362 358 355 351 | 610 603 597 591 585 | 1 219 1 207 1 195 1 183 1 171 | 2 438 2 413 2 389 2 365 2 341 | - - 2 987 2 957 2 927 | - - - - - |
| 0,040 0 0,040 2 0,040 4 0,040 6 0,040 8 | 232 229 227 225 223 | 348 344 341 338 334 | 579 574 568 562 557 | 1 159 1 148 1 136 1 125 1 114 | 2 318 2 295 2 272 2 250 2 228 | 2 898 2 869 2 841 2 813 2 785 | - - - - - |
| 0,041 0 0,041 2 0,041 4 0,041 6 0,041 8 | 221 218 216 214 212 | 331 328 325 321 318 | 552 546 541 536 531 | 1 103 1 093 1 082 1 072 1 061 | 2 206 2 185 2 164 2 143 2 122 | 2 758 2 732 2 705 2 679 2 654 | - - - - - |
| 0,042 0 0,042 2 0,042 4 0,042 6 0,042 8 | 210 208 206 204 202 | 315 312 309 307 304 | 526 521 516 511 506 | 1 051 1 041 1 032 1 022 1 012 | 2 102 2 082 2 063 2 043 2 024 | 2 629 2 604 2 579 2 555 2 531 | - - - - - |
| 0,043 0 0,043 2 0,0434 0,043 6 0,043 8 | 201 199 197 195 193 | 301 298 295 293 290 | 501 497 492 488 483 | 1 003 994 985 976 967 | 2 006 1 987 1 969 1 951 1 933 | 2 508 2 485 2 462 2 439 2 417 | - 2 981 2 954 2 927 2 900 |
| 0,044 0 0,044 2 0,044 4 0,044 6 0,044 8 | 192 190 188 186 185 | 287 285 282 280 277 | 479 475 470 466 462 | 958 949 941 932 924 | 1 915 1 898 1 881 1 864 1 848 | 2 395 2 373 2 352 2 331 2 310 | 2 874 2 848 2 822 2 797 2 772 |
| 0,045 0 0,045 2 0,045 4 0,045 6 0,045 8 | 183 182 180 178 177 | 275 272 270 268 265 | 458 454 450 446 442 | 916 908 900 892 884 | 1 831 1 815 1 799 1 783 1 768 | 2 290 2 270 2 250 2 230 2 210 | 2 747 2 723 2 699 2 675 2 652 |
| 0,046 0 0,046 2 0,046 4 0,046 6 0,046 8 | 175 174 172 171 169 | 263 261 258 256 254 | 438 434 431 427 423 | 876 869 861 854 847 | 1 752 1 737 1 722 1 708 1 693 | 2 191 2 172 2 154 2 135 2 117 | 2 629 2 606 2 584 2 562 2 540 |
| 0,047 0 0,047 2 0,047 4 0,047 6 0,047 8 | 168 166 165 164 162 | 252 250 248 246 243 | 420 416 413 409 406 | 840 832 825 818 812 | 1 679 1 665 1 650 1 637 1 623 | 2 099 2 081 2 064 2 046 2 029 | 2 518 2 497 2 476 2 455 2 435 |
| 0,048 0 0,048 2 0,048 4 0,048 6 0,048 8 | 161 160 158 157 156 | 241 239 237 236 234 | 402 399 396 393 389 | 805 798 792 785 779 | 1 609 1 596 1 583 1 570 1 557 | 2 012 1 996 1 979 1 963 1 947 | 2 415 2 395 2 375 2 355 2 336 |
| 0,049 0 0,049 2 0,049 4 0,049 6 0,049 8 | 154 153 152 151 150 | 232 230 228 226 224 | 386 383 380 377 374 | 772 766 760 754 748 | 1 544 1 532 1 520 1 507 1 495 | 1 931 1 915 1 900 1 885 1 870 | 2 317 2 298 2 280 2 261 2 243 |
| 0,050 0 0,050 2 0,050 4 0,050 6 0,050 8 | 148 147 146 145 144 | 223 221 219 217 216 | 371 368 365 362 359 | 742 736 730 724 719 | 1 483 1 472 1 460 1 448 1 437 | 1 855 1 840 1 825 1 811 1 797 | 2 225 2 208 2 190 2 173 2 156 |
| 0,051 0 0,051 2 0,051 4 0,051 6 0,051 8 | 143 141 140 139 138 | 214 212 211 209 207 | 356 354 351 348 346 | 713 707 702 697 691 | 1 426 1 415 1 404 1 393 1 382 | 1 783 1 769 1 755 1 741 1 728 | 2 139 2 122 2 106 2 089 2 073 |
| 0,052 0 0,052 2 0,052 4 0,052 6 0,052 8 | 137 136 135 134 133 | 206 204 203 201 200 | 343 340 338 335 333 | 686 681 675 670 665 | 1 371 1 361 1 351 1 340 1 330 | 1 715 1 702 1 689 1 676 1 663 | 2 057 2 042 2 026 2 011 1 996 |
| 0,053 0 0,053 2 0,053 4 0,053 6 0,053 8 | 132 131 130 129 128 | 198 197 195 194 192 | 330 328 325 323 320 | 660 655 650 646 641 | 1 320 1 310 1 300 1 291 1 281 | 1 651 1 638 1 626 1 614 1 602 | 1 981 1 966 1 951 1 936 1 922 |
| 0,054 0 0,054 2 0,054 4 0,054 6 0,054 8 | 127 126 125 124 123 | 191 189 188 187 185 | 318 316 313 311 309 | 636 631 627 622 618 | 1 272 1 262 1 253 1 244 1 235 | 1 590 1 578 1 567 1 555 1 544 | 1 908 1 894 1 880 1 866 1 853 |
| 0,055 0 0,055 2 0,055 4 0,055 6 0,055 8 | 123 122 121 120 119 | 184 183 181 180 179 | 306 304 302 300 298 | 613 609 604 600 596 | 1 226 1 217 1 208 1 200 1 191 | 1 533 1 522 1 511 1 500 1 489 | 1 839 1 826 1 813 1 800 1 787 |
| 0,056 0 0,056 2 0,056 4 0,056 6 0,056 8 | 118 117 117 116 115 | 177 176 175 174 172 | 296 294 291 289 287 | 591 587 583 579 575 | 1 182 1 174 1 166 1 158 1 149 | 1 479 1 468 1 458 1 447 1 437 | 1 774 1 761 1 749 1 737 1 724 |
| 0,057 0 0,057 2 0,057 4 0,057 6 0,057 8 | 114 113 113 112 111 | 171 170 169 168 167 | 285 283 281 279 278 | 571 567 563 559 555 | 1 141 1 133 1 125 1 118 1 110 | 1 427 1 417 1 407 1 398 1 388 | 1 712 1 700 1 689 1 677 1 665 |
| 0,058 0 0,058 2 0,058 4 0,058 6 0,058 8 | 110 109 109 108 107 | 165 164 163 162 161 | 276 274 272 270 268 | 551 547 544 540 536 | 1 102 1 095 1 087 1 080 1 073 | 1 378 1 369 1 360 1 350 1 341 | 1 654 1 642 1 631 1 620 1 609 |
| 0,059 0 0,059 2 0,059 4 0,059 6 0,059 8 | 107 106 105 104 104 | 160 159 158 157 156 | 266 265 263 261 259 | 533 529 526 522 519 | 1 065 1 058 1 051 1 044 1 037 | 1 332 1 323 1 314 1 305 1 297 | 1 598 1 587 1 577 1 566 1 556 |
| 0,060 0 0,060 2 0,060 4 0,060 6 0,060 8 | 103 102 102 101 100 | 155 154 152 151 150 | 258 256 254 252 251 | 515 512 508 505 502 | 1 030 1 023 1 016 1 010 1 003 | 1 288 1 279 1 271 1 263 1 254 | 1 545 1 535 1 525 1 515 1 505 |
| 0,061 0 0,061 2 0,061 4 0,061 6 0,061 8 | 99,7 99,0 98,4 97,7 97,1 | 150 149 148 147 146 | 249 248 246 244 243 | 498 495 492 489 486 | 997 990 984 977 971 | 1 246 1 238 1 230 1 222 1 214 | 1 495 1 485 1 476 1 466 1 457 |
| 0,062 0 0,062 2 0,062 4 0,062 6 0,062 8 | 96,5 95,8 95,2 94,6 94,0 | 145 144 143 142 141 | 241 240 238 237 235 | 482 479 476 473 470 | 965 958 952 946 940 | 1 206 1 198 1 191 1 183 1 176 | 1 447 1 438 1 429 1 420 1 411 |
| 0,063 0 0,063 2 0,063 4 0,063 6 0,063 8 | 93,4 92,8 92,3 91,7 91,1 | 140 139 138 138 137 | 234 232 231 229 228 | 467 464 461 458 456 | 934 928 923 917 911 | 1 168 1 161 1 154 1 146 1 139 | 1 402 1 393 1 384 1 375 1 367 |
| 0,064 0 0,064 2 0,064 4 0,064 6 0,064 8 | 90,5 90,0 89,4 88,9 88,3 | 136 135 134 133 132 | 226 225 224 222 221 | 453 450 447 444 442 | 905 900 894 889 883 | 1 132 1 125 1 118 1 111 1 104 | 1 358 1 350 1 341 1 333 1 325 |
| 0,065 0 0,065 2 0,065 4 0,065 6 0,065 8 | 87,8 87,2 86,7 86,2 85,6 | 132 131 130 129 128 | 219 218 217 215 214 | 439 436 434 431 428 | 878 872 867 862 856 | 1 097 1 091 1 084 1 077 1 071 | 1 317 1 309 1 301 1 293 1 285 |
| 0,066 0 0,066 2 0,066 4 0,066 6 0,066 8 | 85,1 84,6 84,1 83,6 83,1 | 128 127 126 125 125 | 213 212 210 209 208 | 426 423 421 418 416 | 851 846 841 836 831 | 1 064 1 058 1 052 1 045 1 039 | 1 277 1 269 1 262 1 254 1 247 |
| 0,067 0 0,067 2 0,067 4 0,067 6 0,067 8 | 82,6 82,1 81,6 81,1 80,7 | 124 123 122 122 121 | 207 205 204 203 202 | 413 411 408 406 403 | 826 821 816 811 807 | 1 033 1 027 1 021 1 015 1 009 | 1 239 1 232 1 225 1 217 1 210 |
| 0,068 0 0,068 2 0,068 4 0,068 6 0,068 8 | 80,2 79,7 79,3 78,8 78,3 | 120 120 119 118 118 | 201 199 198 197 196 | 401 399 396 394 392 | 802 797 793 788 783 | 1 003 997 991 985 980 | 1 203 1 196 1 189 1 182 1 175 |
| 0,069 0 0,069 2 0,069 4 0,659 6 0,059 8 | 77,9 77,4 77,0 76,6 76,1 | 117 116 116 115 114 | 195 194 193 191 190 | 390 387 385 383 381 | 779 774 770 766 761 | 974 968 963 957 952 | 1 169 1 162 1 155 1 148 1 142 |
| 0,070 0 0,070 5 0,071 0 0,071 5 0,072 0 | 75,7 74,6 73,6 72,5 71,5 | 114 112 110 109 107 | 189 187 184 181 179 | 378 373 368 363 358 | 757 746 736 725 715 | 946 933 920 907 894 | 1 135 1 119 1 104 1 088 1 073 |
| 0,072 5 0,073 0 0,073 5 0,074 0 0,074 5 | 70,5 69,6 68,6 67,7 66,8 | 106 104 103 102 100 | 176 174 172 169 167 | 353 348 343 339 334 | 705 696 686 677 668 | 882 870 858 847 835 | 1 058 1 044 1 030 1 016 1 002 |
| 0,075 0 0,075 5 0,076 0 0,076 5 0,077 0 | 65,9 65,1 64,2 63,4 62,5 | 99 98 96 95 94 | 165 163 161 158 156 | 330 325 321 317 313 | 659 651 642 634 625 | 824 813 803 792 782 | 989 976 963 951 938 |
| 0,077 5 0,078 0 0,078 5 0,079 0 0,079 5 | 61,7 61,0 60,2 59,4 58,7 | 93 91 90 89 88 | 154 152 150 149 147 | 309 305 301 297 293 | 617 610 602 594 587 | 772 762 752 743 734 | 926 914 903 891 880 |
| 0,080 0 0,080 5 0,081 0 0,081 5 0,082 0 | 57,9 57,2 56,5 55,8 55,1 | 87 86 85 84 83 | 145 143 141 140 138 | 290 286 283 279 276 | 579 572 565 558 551 | 724 716 707 698 690 | 869 859 848 838 827 |
| 0,082 5 0,083 0 0,083 5 0,084 0 0,084 5 | 54,5 53,8 53,2 52,6 51,9 | 81,7 80,8 79,8 78,8 77,9 | 136 135 133 131 130 | 272 269 266 263 260 | 545 538 532 526 519 | 681 673 665 657 649 | 817 808 798 788 779 |
| 0,085 0 0,085 5 0,086 0 0,086 5 0,087 0 | 51,3 50,7 50,1 49,6 49,0 | 77,0 76,1 75,2 74,4 73,5 | 128 127 125 124 122 | 257 254 251 248 245 | 513 507 501 496 490 | 642 634 627 620 613 | 770 761 752 744 735 |
| 0,087 5 0,088 0 0,088 5 0,089 0 0,089 5 | 48,4 47,9 47,3 46,8 46,3 | 72,7 71,8 71,0 70,2 69,5 | 121 120 118 117 116 | 242 239 237 234 232 | 484 479 473 468 463 | 606 599 592 585 579 | 727 718 710 702 695 |
| 0,090 0 0,090 5 0,091 0 0,091 5 0,092 0 | 45,8 45,3 44,8 44,3 43,8 | 68,7 67,9 67,2 66,4 65,7 | 114 113 112 111 110 | 229 226 224 222 219 | 458 453 448 443 438 | 572 566 560 554 548 | 687 679 672 664 657 |
| 0,092 5 0,093 0 0,093 5 0,094 0 0,094 5 | 43,3 42,9 42,4 42,0 41,5 | 65,0 64,3 63,6 63,0 62,3 | 108 107 106 105 104 | 217 214 212 210 208 | 433 429 424 420 415 | 542 536 530 525 519 | 650 643 636 630 623 |
| 0,095 0 0,095 5 0,096 0 0,096 5 0,097 0 | 41,1 40,7 40,2 39,8 39,4 | 61,6 61,0 60,4 59,7 59,1 | 103 102 101 99,6 98,5 | 205 203 201 199 197 | 411 407 402 398 394 | 514 508 503 498 493 | 616 610 604 597 591 |
| 0,097 5 0,098 0 0,098 5 0,099 0 0,099 5 | 39,0 38,6 38,2 37,8 37,5 | 58,5 57,9 57,3 56,8 56,2 | 97,5 96,5 95,6 94,6 93,6 | 195 193 191 189 187 | 390 386 382 378 375 | 488 483 478 473 468 | 585 579 573 568 562 |
| 0,100 0,101 0,102 0,103 0,104 | 37,1 36,4 35,6 35,0 34,3 | 55,6 54,5 53,5 52,4 51,4 | 92,7 90,9 89,1 87,4 85,7 | 185 182 178 175 171 | 371 364 356 350 343 | 464 455 446 437 429 | 556 545 535 524 514 |
| 0,105 0,106 0,107 0,108 0,109 | 33,6 33,0 32,4 31,8 31,2 | 50,5 49,5 48,6 47,7 46,8 | 84,1 82,5 81,0 79,5 78,0 | 168 165 162 159 156 | 336 330 324 318 312 | 421 413 405 398 390 | 505 495 486 477 468 |
| 0,110 0,111 0,112 0,113 0,114 | 30,6 30,1 29,6 29,0 28,5 | 46,0 45,2 44,4 43,6 42,8 | 76,6 75,3 73,9 72,6 71,3 | 153 151 148 145 143 | 306 301 296 290 285 | 383 376 370 363 357 | 460 452 444 436 428 |
| 0,115 0,116 0,117 0,118 0,119 | 28,0 27,6 27,1 26,6 26,2 | 42,1 41,3 40,6 40,0 39,3 | 70,1 68,9 67,7 66,6 65,5 | 140 138 135 133 131 | 280 276 271 266 262 | 351 345 339 333 327 | 421 413 406 400 393 |
| 0,120 0,121 0,122 0,123 0,124 | 25,8 25,3 24,9 24,5 24,1 | 38,6 38,0 37,4 36,8 36,2 | 64,4 63,3 62,3 61,3 60,3 | 129 127 125 123 121 | 258 253 249 245 241 | 322 317 312 306 302 | 386 380 374 368 362 |
| 0,125 0,126 0,127 0,128 0,129 | 23,7 23,4 23,0 22,6 22,3 | 35,6 35,0 34,5 34,0 33,4 | 59,3 58,4 57,5 56,6 55,7 | 119 117 115 113 111 | 237 234 230 226 223 | 297 292 287 283 279 | 356 350 345 340 334 |
| 0,130 0,131 0,132 0,133 0,134 | 21,9 21,6 21,3 21,0 20,7 | 32,9 32,4 31,9 31,5 31,0 | 54,9 54,0 53,2 52,4 51,6 | 110 108 106 105 103 | 219 216 213 210 207 | 274 270 266 262 258 | 329 324 319 315 310 |
| 0,135 0,136 0,137 0,138 0,139 | 20,3 20,0 19,8 19,5 19,2 | 30,5 30,1 29,6 29,2 28,8 | 50,9 50,1 49,4 48,7 48,0 | 102 100 98,8 97,4 96,0 | 203 200 198 195 192 | 254 251 247 243 240 | 305 301 296 292 288 |
| 0,140 0,141 0,142 0,143 0,144 | 18,9 18,7 18,4 18,1 17,9 | 28,4 28,0 27,6 27,2 26,8 | 47,3 46,6 46,0 45,3 44,7 | 94,6 93,3 92,0 90,7 89,4 | 189 187 184 181 179 | 237 233 230 227 224 | 284 280 276 272 268 |
| 0,145 0,146 0,147 0,148 0,149 | 17,6 17,4 17,2 16,9 16,7 | 26,5 26,1 25,7 25,4 25,1 | 44,1 43,5 42,9 42,3 41,8 | 88,2 87,0 85,8 84,7 83,5 | 176 174 172 169 167 | 221 218 215 212 209 | 265 261 257 254 251 |
| 0,150 0,151 0,152 0,153 0,154 | 16,5 16,3 16,1 15,8 15,6 | 24,7 24,4 24,1 23,8 23,5 | 41,2 40,7 40,1 39,6 39,1 | 82,4 81,3 80,3 79,2 78,2 | 165 163 161 158 156 | 206 203 201 198 196 | 247 244 241 238 235 |
| 0,155 0,156 0,157 0,158 0,159 | 15,4 15,2 15,0 14,9 14,7 | 23,2 22,9 22,6 22,3 22,0 | 38,6 38,1 37,6 37,1 36,7 | 77,2 76,2 75,2 74,3 73,4 | 154 152 150 149 147 | 193 191 188 186 183 | 232 229 226 223 220 |
| 0,160 0,161 0,162 0,163 0,164 | 14,5 14,3 14,1 14,0 13,8 | 21,7 21,5 21,2 20,9 20,7 | 36,2 35,8 35,3 34,9 34,5 | 72,4 71,5 70,7 69,8 69,0 | 145 143 141 140 138 | 181 179 177 175 172 | 217 215 212 209 207 |
| 0,165 0,166 0,167 0,168 0,169 | 13,6 13,5 13,3 13,1 13,0 | 20,4 20,2 19,9 19,7 19,5 | 34,1 33,6 33,2 32,8 32,5 | 68,1 67,3 66,5 65,7 64,9 | 136 135 133 131 130 | 170 168 166 164 162 | 204 202 199 197 195 |
| 0,170 0,171 0,172 0,173 0,174 | 12,8 12,7 12,5 12,4 12,2 | 19,3 19,0 18,8 18,6 18,4 | 32,1 31,7 31,3 31,0 30,6 | 64,2 63,4 62,7 62,0 61,3 | 128 127 125 124 122 | 160 159 157 155 153 | 193 190 188 186 184 |
| 0,175 0,176 0,177 0,178 0,179 | 12,1 12,0 11,8 11,7 11,6 | 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 | 30,3 29,9 29,6 29,3 28,9 | 60,6 59,9 59,2 58,5 57,9 | 121 120 118 117 116 | 151 150 148 146 145 | 182 180 178 176 174 |
| 0,180 0,181 0,182 0,183 0,184 | 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 | 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 | 28,6 28,3 28,0 27,7 27,4 | 57,2 56,6 56,0 55,4 54,8 | 114 113 112 111 110 | 143 142 140 138 137 | 172 170 168 166 164 |
| 0,185 0,186 0,187 0,188 0,189 | 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 | 16,3 16,1 15,9 15,7 15,6 | 27,1 26,8 26,5 26,2 26,0 | 54,2 53,6 53,0 52,5 51,9 | 108 107 106 105 104 | 135 134 133 131 130 | 163 161 159 157 156 |
| 0,190 0,191 0,192 0,193 0,194 | 10,3 10,2 10,1 9,96 9,85 | 15,4 15,2 15,1 14,9 14,8 | 25,7 25,4 25,2 24,9 24,6 | 51,4 50,8 50,3 49,8 49,3 | 103 102 101 99,6 98,5 | 128 127 126 124 123 | 154 152 151 149 148 |
| 0,195 0,196 0,197 0,198 0,199 | 9,75 9,65 9,56 9,46 9,36 | 14,6 14,5 14,3 14,2 14,0 | 24,4 24,1 23,9 23,6 23,4 | 48,8 48,3 47,8 47,3 46,8 | 97,5 96,5 95,6 94,6 93,6 | 122 121 119 118 117 | 146 145 143 142 140 |
| 0,200 0,201 0,202 0,203 0,204 | 9,27 9,18 9,09 9,00 8,91 | 13,9 13,8 13,6 13,5 13,4 | 23,2 22,9 22,7 22,5 22,3 | 46,4 45,9 45,4 45,0 44,6 | 92,7 91,8 90,9 90,0 89,1 | 116 115 114 113 111 | 139 138 136 135 134 |
| 0,205 0,206 0,207 0,208 0,209 | 8,82 8,74 8,65 8,57 8,49 | 13,2 13,1 13,0 12,9 12,7 | 22,1 21,8 21,6 21,4 21,2 | 44,1 43,7 43,3 42,9 42,5 | 88,2 87,4 86,5 85,7 84,9 | 110 109 108 107 106 | 132 131 130 129 127 |
| 0,210 0,211 0,212 0,213 0,214 | 8,41 8,33 8,25 8,17 8,10 | 12,6 12,5 12,4 12,3 12,1 | 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 | 42,1 41,7 41,3 40,9 40,5 | 84,1 83,3 82,5 81,7 81,0 | 105 104 103 102 101 | 126 125 124 123 121 |
| 0,215 0,216 0,217 0,218 0,219 | 8,02 7,95 7,87 7,80 7,73 | 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 | 20,1 19,9 19,7 19,5 19,3 | 40,1 39,7 39,4 39,0 38,7 | 80,2 79,5 78,7 78,0 77,3 | 100 99,4 98,5 97,6 96,7 | 120 119 118 117 116 |
| 0,220 0,221 0,222 0,223 0,224 | 7,66 7,59 7,52 7,46 7,39 | 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 | 19,2 19,0 18,8 18,6 18,5 | 38,3 38,0 37,6 37,3 37,0 | 76,6 75,9 75,2 74,6 73,9 | 95,8 94,9 94,1 93,2 92,4 | 115 114 113 112 111 |
| 0,225 0,226 0,227 0,228 0,229 | 7,32 7,26 7,20 7,13 7,07 | 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 | 18,3 18,2 18,0 17,8 17,7 | 36,6 36,3 36,0 35,7 35,4 | 73,2 72,6 72,0 71,3 70,7 | 91,6 90,8 90,0 89,2 88,4 | 110 109 108 107 106 |
| 0,230 0,231 0,232 0,233 0,234 | 7,01 6,95 6,89 6,83 6,77 | 10,5 10,4 10,3 10,2 10,2 | 17,5 17,4 17,2 17,1 16,9 | 35,1 34,8 34,5 34,2 33,9 | 70,1 69,5 68,9 68,3 67,7 | 87,7 86,9 86,1 85,4 84,7 | 105 104 103 102 102 |
| 0,235 0,236 0,237 0,238 0,239 | 6,71 6,66 6,60 6,55 6,49 | 10,1 9,99 9,90 9,82 9,74 | 16,8 16,6 16,5 16,4 16,2 | 33,6 33,3 33,0 32,7 32,5 | 67,1 66,6 66,0 65,5 64,9 | 84,0 83,3 82,5 81,9 81,2 | 101 99,9 99,0 98,2 97,4 |
| 0,240 0,241 0,242 0,243 0,244 | 6,44 6,38 6,33 6,28 6,23 | 9,66 9,58 9,50 9,42 9,34 | 16,1 16,0 15,8 15,7 15,6 | 32,2 31,9 31,7 31,4 31,1 | 64,4 63,8 63,3 62,8 62,3 | 80,5 79,8 79,2 78,5 77,9 | 96,6 95,8 95,0 94,2 93,4 |
| 0,245 0,246 0,247 0,248 0,249 | 6,18 6,13 6,08 6,03 5,98 | 9,27 9,19 9,12 9,05 8,97 | 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 | 30,9 30,6 30,4 30,2 29,9 | 61,8 61,3 60,8 60,3 59,8 | 77,2 76,6 76,0 75,4 74,8 | 92,7 91,9 91,2 90,5 89,7 |
| 0,250 0,251 0,252 0,253 0,254 | 5,93 5,89 5,84 5,79 5,75 | 8,90 8,83 8,76 8,69 8,62 | 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 | 29,7 29,4 29,2 29,0 28,7 | 59,3 58,9 58,4 57,9 57,5 | 74,2 73,6 73,0 72,4 71,9 | 89,0 88,3 87,6 86,9 86,2 |
| 0,255 0,256 0,257 0,258 0,259 | 5,70 5,66 5,61 5,57 5,53 | 8,56 8,49 8,42 8,36 8,29 | 14,3 14,1 14,0 13,9 13,8 | 28,5 28,3 28,1 27,9 27,6 | 57,0 56,6 56,1 55,7 55,3 | 71,3 70,8 70,2 69,7 69,1 | 85,6 84,9 84,2 83,6 82,9 |
| 0,260 0,261 0,262 0,263 0,264 | 5,49 5,44 5,40 5,36 5,32 | 8,23 8,17 8,10 8,04 7,98 | 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 | 27,4 27,2 27,0 26,8 26,6 | 54,9 54,4 54,0 53,6 53,2 | 68,6 68,1 67,5 67,0 66,5 | 82,3 81,7 81,0 80,4 79,8 |
| 0,265 0,266 0,267 0,268 0,269 | 5,28 5,24 5,20 5,16 5,12 | 7,92 7,86 7,80 7,75 7,69 | 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 | 26,4 26,2 26,0 25,8 25,6 | 52,8 52,4 52,0 51,6 51,2 | 66,0 65,5 65,0 64,6 64,1 | 79,2 78,6 78,0 77,5 76,9 |
| 0,270 0,271 0,272 0,273 0,274 | 5,09 5,05 5,01 4,98 4,94 | 7,63 7,58 7,52 7,46 7,41 | 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 | 25,4 25,3 25,1 24,9 24,7 | 50,9 50,5 50,1 49,8 49,4 | 63,6 63,1 62,7 62,2 61,8 | 76,3 75,8 75,2 74,6 74,1 |
| 0,275 0,276 0,277 0,278 0,279 | 4,90 - - - - | 7,36 7,30 7,25 7,20 7,15 | 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 | 24,5 24,3 24,2 24,0 23,8 | 49,0 48,7 48,3 48,0 47,6 | 61,3 60,9 60,4 60,0 59,6 | 73,6 73,0 72,5 72,0 71,5 |
| 0,280 0,281 0,282 0,283 0,284 | - - - - - | 7,10 7,05 7,00 6,95 6,90 | 11,8 11,7 11,7 11,6 11,5 | 23,7 23,5 23,3 23,2 23,0 | 47,3 47,0 46,6 46,3 46,0 | 59,1 58,7 58,3 57,9 57,5 | 71,0 70,5 70,0 69,5 69,0 |
| 0,285 0,286 0,287 0,288 0,289 | - - - - - | 6,85 6,80 6,75 6,71 6,66 | 11,4 11,3 11,3 11,2 11,1 | 22,8 22,7 22,5 22,4 22,2 | 45,7 45,3 45,0 44,7 44,4 | 57,1 56,7 56,3 55,9 55,5 | 68,5 68,0 67,5 67,1 66,6 |
| 0,290 0,291 0,292 0,293 0,294 | - - - - - | 6,62 6,57 6,52 6,48 6,44 | 11,0 10,9 10,9 10,8 10,7 | 22,1 21,9 21,8 21,6 21,5 | 44,1 43,8 43,5 43,2 42,9 | 55,1 54,8 54,4 54,0 53,6 | 66,2 65,7 65,2 64,8 64,4 |
| 0,295 0,296 0,297 0,298 0,299 | - - - - - | 6,39 6,35 6,31 6,26 6,22 | 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 | 21,3 21,2 21,0 20,9 20,7 | 42,6 42,3 42,0 41,8 41,5 | 53,3 52,9 52,6 52,2 51,9 | 63,9 63,5 63,1 62,6 62,2 |
| 0,300 0,301 0,302 0,303 0,304 | - - - - - | 6,18 6,14 6,10 6,06 6,02 | 10,3 10,2 10,2 10,1 10,0 | 20,6 20,5 20,3 20,2 20,1 | 41,2 40,9 40,7 40,4 40,1 | 51,5 51,2 50,8 50,5 50,2 | 61,8 61,4 61,0 60,6 60,2 |
| 0,305 0,306 0,307 0,308 0,309 | - - - - - | 5,98 5,94 5,90 5,86 5,83 | 9,97 9,90 9,84 9,77 9,71 | 19,9 19,8 19,7 19,5 19,4 | 39,9 39,6 39,3 39,1 38,8 | 49,8 49,5 49,2 48,9 48,6 | 59,8 59,4 59,0 58,6 58,3 |
| 0,310 0,311 0,312 0,313 0,314 | - - - - - | 5,79 5,75 5,72 5,68 5,64 | 9,65 9,59 9,52 9,46 9,40 | 19,3 19,2 19,1 18,9 18,8 | 38,6 38,3 38,1 37,9 37,6 | 48,2 47,9 47,6 47,3 47,0 | 57,9 57,5 57,2 56,8 56,4 |
| 0,315 0,316 0,317 0,318 0,319 | - - - - - | 5,61 5,57 5,54 5,50 5,47 | 9,34 9,28 9,23 9,17 9,11 | 18,7 18,6 18,5 18,3 18,2 | 37,4 37,1 36,9 36,7 36,4 | 46,7 46,4 46,1 45,9 45,6 | 56,1 55,7 55,4 55,0 54,7 |
| 0,320 0,321 0,322 0,323 0,324 | - - - - - | 5,43 5,40 5,37 5,33 5,30 | 9,05 9,00 8,94 8,89 8,83 | 18,1 18,0 17,9 17,8 17,7 | 36,2 36,0 35,8 35,5 35,3 | 45,3 45,0 44,7 44,4 44,2 | 54,3 54,0 53,7 53,3 53,0 |
| 0,325 0,326 0,327 0,328 0,329 | - - - - - | 5,27 5,23 5,20 5,17 5,14 | 8,78 8,72 8,67 8,62 8,57 | 17,6 17,4 17,3 17,2 17,1 | 35,1 34,9 34,7 34,5 34,3 | 43,9 43,6 43,4 43,1 42,8 | 52,7 52,3 52,0 51,7 51,4 |
| 0,330 0,331 0,332 0,333 0,334 | - - - - - | 5,11 5,08 5,05 5,02 4,99 | 8,51 8,46 8,41 8,36 8,31 | 17,0 16,9 16,8 16,7 16,6 | 34,1 33,8 33,6 33,4 33,2 | 42,6 42,3 42,1 41,8 41,6 | 51,1 50,8 50,5 50,2 49,9 |
| 0,335 0,336 0,337 0,338 0,339 | - - - - - | 4,96 4,93 - - - | 8,26 8,21 8,16 8,12 8,07 | 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 | 33,0 32,8 32,7 32,5 32,3 | 41,3 41,1 40,8 40,6 40,3 | 49,6 49,3 49,0 48,7 48,4 |
| 0,340 0,341 0,342 0,343 0,344 | - - - - - | - - - - - | 8,02 7,97 7,93 7,88 7,83 | 16,0 15,9 15,9 15,8 15,7 | 32,1 31,9 31,7 31,5 31,3 | 40,1 39,9 39,6 39,4 39,2 | 48,1 47,8 47,6 47,3 47,0 |
| 0,345 0,346 0,347 0,348 0,349 | - - - - - | - - - - - | 7,79 7,74 7,70 7,66 7,61 | 15,6 15,5 15,4 15,3 15,2 | 31,2 31,0 30,8 30,6 30,4 | 39,0 38,7 38,5 38,3 38,1 | 46,7 46,5 46,2 45,9 45,7 |
| 0,350 0,351 0,352 0,353 0,354 | - - - - - | - - - - - | 7,57 7,53 7,48 7,44 7,40 | 15,1 15,1 15,0 14,9 14,8 | 30,3 30,1 29,9 29,8 29,6 | 37,9 37,6 37,4 37,2 37,0 | 45,4 45,2 44,9 44,6 44,4 |
| 0,355 0,356 0,357 0,358 0,359 | - - - - - | - - - - - | 7,36 7,32 7,27 7,23 7,19 | 14,7 14,6 14,6 14,5 14,4 | 29,4 29,3 29,1 28,9 28,8 | 36,8 36,6 36,4 36,2 36,0 | 44,1 43,9 43,7 43,4 43,2 |
| 0,360 0,361 0,362 0,363 0,364 | - - - - - | - - - - - | 7,15 7,11 7,08 7,04 7,00 | 14,3 14,2 14,2 14,1 14,0 | 28,6 28,5 28,3 28,1 28,0 | 35,8 35,6 35,4 35,2 35,0 | 42,9 42,7 42,5 42,2 42,0 |
| 0,365 0,366 0,367 0,368 0,369 | - - - - - | - - - - - | 6,96 6,92 6,88 6,85 6,81 | 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6 | 27,8 27,7 27,5 27,4 27,2 | 34,8 34,6 34,4 34,2 34,1 | 41,8 41,5 41,3 41,1 40,9 |
| 0,370 0,371 0,372 0,373 0,374 | - - - - - | - - - - - | 6,77 6,74 6,70 6,66 6,63 | 13,5 13,5 13,4 13,3 13,3 | 27,1 26,9 26,8 26,7 26,5 | 33,9 33,7 33,5 33,3 33,1 | 40,6 40,4 40,2 40,0 39,8 |
| 0,375 0,376 0,377 0,378 0,379 | - - - - - | - - - - - | 6,59 6,56 6,52 6,49 6,45 | 13,2 13,1 13,0 13,0 12,9 | 26,4 26,2 26,1 26,0 25,8 | 33,0 32,8 32,6 32,5 32,3 | 39,6 39,4 39,1 38,9 38,7 |
| 0,380 0,381 0,382 0,383 0,384 | - - - - - | - - - - - | 6,42 6,39 6,35 6,32 6,29 | 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 | 25,7 25,5 25,4 25,3 25,1 | 32,1 31,9 31,8 31,6 31,4 | 38,5 38,3 38,1 37,9 37,7 |
| 0,385 0,386 0,387 0,388 0,389 | - - - - - | - - - - - | 6,26 6,22 6,19 6,16 6,13 | 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3 | 25,0 24,9 24,8 24,6 24,5 | 31,3 31,1 31,0 30,8 30,6 | 37,5 37,3 37,1 37,0 36,8 |
| 0,390 0,391 0,392 0,393 0,394 | - - - - - | - - - - - | 6,10 6,06 6,03 6,00 5,97 | 12,2 12,1 12,1 12,0 11,9 | 24,4 24,3 24,1 24,0 23,9 | 30,5 30,3 30,2 30,0 29,9 | 36,6 36,4 36,2 36,0 35,8 |
| 0,395 0,396 0,397 0,398 0,399 | - - - - - | - - - - - | 5,94 5,91 5,88 5,85 5,82 | 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 | 23,8 23,6 23,5 23,4 23,3 | 29,7 29,6 29,4 29,3 29,1 | 35,7 35,5 35,3 35,1 34,9 |
| 0,400 0,401 0,402 0,403 0,404 | - - - - - | - - - - - | 5,79 5,77 5,74 5,71 5,68 | 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4 | 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 | 29,0 28,8 28,7 28,5 28,4 | 34,8 34,6 34,4 34,3 34,1 |
| 0,405 0,406 0,407 0,408 0,409 | - - - - - | - - - - - | 5,65 5,62 5,60 5,57 5,54 | 11,3 11,3 11,2 11,1 11,1 | 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 | 28,3 28,1 28,0 27,9 27,7 | 33,9 33,8 33,6 33,4 33,3 |
| 0,410 0,411 0,412 0,413 0,414 | - - - - - | - - - - - | 5,52 5,49 5,46 5,44 5,41 | 11,0 11,0 10,9 10,9 10,8 | 22,1 22,0 21,8 21,7 21,6 | 27,6 27,4 27,3 27,2 27,1 | 33,1 32,9 32,8 32,6 32,5 |
| 0,415 0,416 0,417 0,418 0,419 | - - - - - | - - - - - | 5,38 5,36 5,33 5,31 5,28 | 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 | 21,5 21,4 21,3 21,2 21,1 | 26,9 26,8 26,7 26,5 26,4 | 32,3 32,1 32,0 31,8 31,7 |
| 0,420 0,421 0,422 0,423 0,424 | - - - - - | - - - - - | 5,26 5,23 5,21 5,18 5,16 | 10,5 10,5 10,4 10,4 10,3 | 21,0 20,9 20,8 20,7 20,6 | 26,3 26,2 26,0 25,9 25,8 | 31,5 31,4 31,2 31,1 30,9 |
| 0,425 0,426 0,427 0,428 0,429 | - - - - - | - - - - - | 5,13 5,11 5,09 5,06 5,04 | 10,3 10,2 10,2 10,1 10,1 | 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 | 25,7 25,6 25,4 25,3 25,2 | 30,8 30,7 30,5 30,4 30,2 |
| 0,430 0,431 0,432 0,433 0,434 | - - - - - | - - - - - | 5,01 4,99 4,97 4,95 4,92 | 10,0 9,98 9,94 9,89 9,85 | 20,1 20,0 19,9 19,8 19,7 | 25,1 25,0 24,8 24,7 24,6 | 30,1 29,9 29,8 29,7 29,5 |
| 0,435 0,436 0,437 0,438 0,439 | - - - - - | - - - - - | 4,90 - - - - | 9,80 9,76 9,71 9,67 9,62 | 19,6 19,5 19,4 19,3 19,2 | 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 | 29,4 29,3 29,1 29,0 28,9 |
| 0,440 0,441 0,442 0,443 0,444 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,58 9,54 9,49 9,45 9,41 | 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 | 24,0 23,8 23,7 23,6 23,5 | 28,7 28,6 28,5 28,3 28,2 |
| 0,445 0,446 0,447 0,448 0,449 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,36 9,32 9,28 9,24 9,20 | 18,7 18,6 18,6 18,5 18,4 | 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 | 28,1 28,0 27,8 27,7 27,6 |
| 0,450 0,451 0,452 0,453 0,454 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,16 9,12 9,08 9,04 9,00 | 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 | 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 | 27,5 27,4 27,2 27,1 27,0 |
| 0,455 0,456 0,457 0,458 0,459 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,96 8,92 8,88 8,84 8,80 | 17,9 17,8 17,8 17,7 17,6 | 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 | 26,9 26,8 26,6 26,5 26,4 |
| 0,460 0,461 0,462 0,463 0,464 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,76 8,73 8,69 8,65 8,61 | 17,5 17,4 17,4 17,3 17,2 | 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 | 26,3 26,2 26,1 26,0 25,8 |
| 0,465 0,466 0,467 0,468 0,469 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,58 8,54 8,50 8,47 8,43 | 17,1 17,1 17,0 16,9 16,9 | 21,4 21,4 21,3 21,2 21,1 | 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 |
| 0,470 0,471 0,472 0,473 0,474 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,40 8,36 8,32 8,29 8,25 | 16,8 16,7 16,6 16,6 16,5 | 21,0 20,9 20,8 20,7 20,6 | 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8 |
| 0,475 0,476 0,477 0,478 0,479 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,22 8,18 8,15 8,12 8,08 | 16,4 16,4 16,3 16,2 16,2 | 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 | 24,7 24,6 24,5 24,3 24,2 |
| 0,480 0,481 0,482 0,483 0,484 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,05 8,02 7,98 7,95 7,92 | 16,1 16,0 16,0 15,9 15,8 | 20,1 20,0 20,0 19,9 19,8 | 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7 |
| 0,485 0,486 0,487 0,488 0,489 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,88 7,85 7,82 7,79 7,76 | 15,8 15,7 15,6 15,6 15,5 | 19,7 19,6 19,6 19,5 19,4 | 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 |
| 0,490 0,491 0,492 0,493 0,494 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,72 7,69 7,66 7,63 7,60 | 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 | 19,3 19,2 19,2 19,1 19,0 | 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 |
| 0,495 0,496 0,497 0,498 0,499 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,57 7,54 7,51 7,48 7,45 | 15,1 15,1 15,0 15,0 14,9 | 18,9 18,8 18,8 18,7 18,6 | 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 |
| 0,500 0,501 0,502 0,503 0,504 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,42 7,39 7,36 7,33 7,30 | 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 | 18,5 18,5 18,4 18,3 18,3 | 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9 |
| 0,505 0,506 0,507 0,508 0,509 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,27 7,24 7,21 7,19 7,16 | 14,5 14,5 14,4 14,4 14,3 | 18,2 18,1 18,0 18,0 17,9 | 21,8 21,7 21,6 21,6 21,5 |
| 0,510 0,511 0,512 0,513 0,514 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,13 7,10 7,07 7,05 7,02 | 14,3 14,2 14,1 14,1 14,0 | 17,8 17,8 17,7 17,6 17,6 | 21,4 21,3 21,2 21,1 21,1 |
| 0,515 0,516 0,517 0,518 0,519 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,99 6,97 6,94 6,91 6,88 | 14,0 13,9 13,9 13,8 13,8 | 17,5 17,4 17,3 17,3 17,2 | 21,0 21,0 20,9 20,8 20,7 |
| 0,520 0,521 0,522 0,523 0,524 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,86 6,83 6,81 6,78 6,75 | 13,7 13,7 13,6 13,6 13,5 | 17,1 17,1 17,0 17,0 16,9 | 20,6 20,5 20,4 20,3 20,3 |
| 0,525 0,526 0,527 0,528 0,529 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,73 6,70 6,68 6,65 6,63 | 13,5 13,4 13,4 13,3 13,3 | 16,8 16,8 16,7 16,6 16,6 | 20,2 20,1 20,0 20,0 19,9 |
| 0,530 0,531 0,532 0,533 0,534 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,60 6,58 6,55 6,53 6,50 | 13,2 13,2 13,1 13,1 13,0 | 16,5 16,4 16,4 16,3 16,3 | 19,8 19,7 19,7 19,6 19,5 |
| 0,535 0,536 0,537 0,538 0,539 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,48 6,46 6,43 6,41 6,38 | 13,0 12,9 12,9 12,8 12,8 | 16,2 16,1 16,1 16,0 16,0 | 19,4 19,4 19,3 19,2 19,1 |
| 0,540 0,541 0,542 0,543 0,544 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,36 6,34 6,31 6,29 6,27 | 12,7 12,7 12,6 12,6 12,5 | 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 | 19,1 19,0 18,9 18,9 18,8 |
| 0,545 0,546 0,547 0,548 0,549 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,24 6,22 6,20 6,18 6,15 | 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3 | 15,6 15,6 15,5 15,4 15,4 | 18,7 18,7 18,6 18,5 18,5 |
| 0,550 0,551 0,552 0,553 0,554 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,13 6,11 6,09 6,06 6,04 | 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 | 15,3 15,3 15,2 15,2 15,1 | 18,4 18,3 18,3 18,2 18,1 |
| 0,555 0,556 0,557 0,558 0,559 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,02 6,00 5,98 5,96 5,93 | 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 | 15,1 15,0 14,9 14,9 14,8 | 18,1 18,0 17,9 17,9 17,8 |
| 0,560 0,561 0,562 0,563 0,564 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,91 5,89 5,87 5,85 5,83 | 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 | 14,8 14,7 14,7 14,6 14,6 | 17,7 17,7 17,6 17,6 17,5 |
| 0,565 0,566 0,567 0,568 0,569 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,81 5,79 5,77 5,75 5,73 | 11,6 11,6 11,5 11,5 11,5 | 14,5 14,5 14,4 14,4 14,3 | 17,4 17,4 17,3 17,2 17,2 |
| 0,570 0,571 0,572 0,573 0,574 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,71 5,69 5,67 5,65 5,63 | 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 | 14,3 14,2 14,2 14,1 14,1 | 17,1 17,1 17,0 16,9 16,9 |
| 0,575 0,576 0,577 0,578 0,579 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,61 5,59 5,57 5,55 5,53 | 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 | 14,0 14,0 13,9 13,9 13,8 | 16,8 16,8 16,7 16,7 16,6 |
| 0,580 0,581 0,582 0,583 0,584 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,51 5,49 5,47 5,46 5,44 | 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 | 13,8 13,7 13,7 13,6 13,6 | 16,5 16,5 16,4 16,4 16,3 |
| 0,585 0,586 0,587 0,588 0,589 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,42 5,40 5,38 5,36 5,35 | 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 | 13,5 13,5 13,5 13,4 13,4 | 16,3 16,2 16,1 16,1 16,0 |
| 0,590 0,591 0,592 0,593 0,594 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,33 5,31 5,29 5,27 5,26 | 10,7 10,6 10,6 10,5 10,5 | 13,3 13,3 13,2 13,2 13,1 | 16,0 15,9 15,9 15,8 15,8 |
| 0,595 0,596 0,597 0,598 0,599 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,24 5,22 5,20 5,19 5,17 | 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 | 13,1 13,1 13,0 13,0 12,9 | 15,7 15,7 15,6 15,6 15,5 |
| 0,600 0,601 0,602 0,603 0,604 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,15 5,13 5,12 5,10 5,08 | 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 | 12,9 12,8 12,8 12,8 12,7 | 15,5 15,4 15,4 15,3 15,2 |
| 0,605 0,606 0,607 0,608 0,609 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,07 5,05 5,03 5,02 5,00 | 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 | 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 | 15,2 15,1 15,1 15,0 15,0 |
| 0,610 0,611 0,612 0,613 0,614 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 4,98 4,97 4,95 4,94 4,92 | 9,97 9,93 9,90 9,87 9,84 | 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3 | 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8 |
| 0,615 0,616 0,617 0,618 0,619 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 4,90 - - - - | 9,80 9,77 9,74 9,71 9,68 | 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 | 14,7 14,7 14,6 14,6 14,5 |
| 0,620 0,621 0,622 0,623 0,624 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,65 9,62 9,58 9,55 9,52 | 12,1 12,0 12,0 11,9 11,9 | 14,5 14,4 14,4 14,3 14,3 |
| 0,625 0,626 0,627 0,628 0,629 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,49 9,46 9,43 9,40 9,37 | 11,9 11,8 11,8 11,8 11,7 | 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 |
| 0,630 0,631 0,632 0,633 0,634 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,34 9,31 9,28 9,25 9,23 | 11,7 11,6 11,6 11,6 11,5 | 14,0 14,0 13,9 13,9 13,8 |
| 0,635 0,636 0,637 0,638 0,639 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,20 9,17 9,14 9,11 9,08 | 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 | 13,8 13,8 13,7 13,7 13,6 |
| 0,640 0,641 0,642 0,643 0,644 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 9,05 9,03 9,00 8,97 8,94 | 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 | 13,6 13,5 13,5 13,5 13,4 |
| 0,645 0,646 0,647 0,648 0,649 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,91 8,89 8,86 8,83 8,80 | 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 | 13,4 13,3 13,3 13,2 13,2 |
| 0,650 0,651 0,652 0,653 0,654 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,78 8,75 8,72 8,70 8,67 | 11,0 10,9 10,9 10,9 10,8 | 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 |
| 0,655 0,656 0,657 0,658 0,659 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,64 8,62 8,59 8,56 8,54 | 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 | 13,0 12,9 12,9 12,8 12,8 |
| 0,660 0,661 0,662 0,663 0,664 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,51 8,49 8,46 8,44 8,41 | 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 | 12,8 12,7 12,7 12,7 12,6 |
| 0,665 0,666 0,667 0,668 0,669 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,39 8,36 8,34 8,31 8,29 | 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 | 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4 |
| 0,670 0,671 0,672 0,673 0,674 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,26 8,24 8,21 8,19 8,16 | 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 | 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2 |
| 0,675 0,676 0,677 0,678 0,679 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,14 8,11 8,09 8,07 8,04 | 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 | 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 |
| 0,680 0,681 0,682 0,683 0,684 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 8,02 8,00 7,97 7,95 7,93 | 10,0 10,0 9,97 9,94 9,91 | 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 |
| 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,90 7,88 7,86 7,83 7,81 | 9,88 9,85 9,82 9,80 9,77 | 11,9 11,8 11,8 11,8 11,7 |
| 0,690 0,691 0,692 0,693 0,694 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,79 7,77 7,74 7,72 7,70 | 9,74 9,71 9,68 9,65 9,63 | 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 |
| 0,695 0,696 0,697 0,698 0,699 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,68 7,66 7,63 7,61 7,59 | 9,60 9,57 9,54 9,52 9,49 | 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 |
| 0,700 0,701 0,702 0,703 0,704 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,57 7,55 7,52 7,50 7,48 | 9,46 9,44 9,41 9,38 9,36 | 11,4 11,3 11,3 11,3 11,2 |
| 0,705 0,706 0,707 0,708 0,709 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,46 7,44 7,42 7,40 7,38 | 9,33 9,30 9,28 9,25 9,22 | 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 |
| 0,710 0,711 0,712 0,713 0,714 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,36 7,34 7,31 7,29 7,27 | 9,20 9,17 9,15 9,12 9,10 | 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 |
| 0,715 0,716 0,717 0,718 0,719 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,25 7,23 7,21 7,19 7,17 | 9,07 9,04 9,02 8,99 8,97 | 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 |
| 0,720 0,721 0,722 0,723 0,724 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,15 7,13 7,11 7,09 7,07 | 8,94 8,92 8,89 8,87 8,85 | 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6 |
| 0,725 0,726 0,727 0,728 0,729 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7,05 7,04 7,02 7,00 6,98 | 8,82 8,80 8,77 8,75 8,72 | 10,6 10,6 10,5 10,5 10,5 |
| 0,730 0,731 0,732 0,733 0,734 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,96 6,94 6,92 6,90 6,88 | 8,70 8,68 8,65 8,63 8,61 | 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 |
| 0,735 0,736 0,737 0,738 0,739 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,86 6,85 6,83 6,81 6,79 | 8,58 8,56 8,54 8,51 8,49 | 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 |
| 0,740 0,741 0,742 0,743 0,744 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,77 6,75 6,74 6,72 6,70 | 8,47 8,44 8,42 8,40 8,38 | 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 |
| 0,745 0,746 0,747 0,748 0,749 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,68 6,66 6,65 6,63 6,61 | 8,35 8,33 8,31 8,29 8,27 | 10,0 10,0 9,97 9,94 9,92 |
| 0,750 0,751 0,752 0,753 0,754 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,59 6,57 6,56 6,54 6,52 | 8,24 8,22 8,20 8,18 8,16 | 9,89 9,86 9,84 9,81 9,79 |
| 0,755 0,756 0,757 0,758 0,759 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,51 6,49 6,47 6,45 6,44 | 8,13 8,11 8,09 8,07 8,05 | 9,76 9,73 9,71 9,68 9,66 |
| 0,760 0,761 0,762 0,763 0,764 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,42 6,40 6,39 6,37 6,35 | 8,03 8,01 7,99 7,96 7,94 | 9,63 9,61 9,58 9,56 9,53 |
| 0,765 0,766 0,767 0,768 0,769 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,34 6,32 6,30 6,29 6,27 | 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 | 9,51 9,48 9,46 9,43 9,41 |
| 0,770 0,771 0,772 0,773 0,774 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,25 6,24 6,22 6,21 6,19 | 7,82 7,80 7,78 7,76 7,74 | 9,38 9,36 9,33 9,31 9,29 |
| 0,775 0,776 0,777 0,778 0,779 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,17 6,16 6,14 6,13 6,11 | 7,72 7,70 7,68 7,66 7,64 | 9,26 9,24 9,21 9,19 9,17 |
| 0,780 0,781 0,782 0,783 0,784 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,10 6,08 6,06 6,05 6,03 | 7,62 7,60 7,58 7,56 7,54 | 9,14 9,12 9,10 9,07 9,05 |
| 0,785 0,786 0,787 0,788 0,789 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6,02 6,00 5,99 5,97 5,96 | 7,52 7,51 7,49 7,47 7,45 | 9,03 9,01 8,98 8,96 8,94 |
| 0,790 0,791 0,792 0,793 0,794 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,94 5,93 5,91 5,90 5,88 | 7,43 7,41 7,39 7,37 7,35 | 8,91 8,89 8,87 8,85 8,82 |
| 0,795 0,796 0,797 0,798 0,799 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,87 5,85 5,84 5,82 5,81 | 7,34 7,32 7,30 7,28 7,26 | 8,80 8,78 8,76 8,74 8,71 |
| 0,800 0,801 0,802 0,803 0,804 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,79 5,78 5,77 5,75 5,74 | 7,24 7,23 7,21 7,19 7,17 | 8,69 8,67 8,65 8,63 8,61 |
| 0,805 0,806 0,807 0,808 0,809 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,72 5,71 5,69 5,68 5,67 | 7,16 7,14 7,12 7,10 7,08 | 8,59 8,56 8,54 8,52 8,50 |
| 0,810 0,811 0,812 0,813 0,814 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,65 5,64 5,62 5,61 5,60 | 7,07 7,05 7,03 7,02 7,00 | 8,48 8,46 8,44 8,42 8,40 |
| 0,815 0,816 0,817 0,818 0,819 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,58 5,57 5,56 5,54 5,53 | 6,98 6,96 6,95 6,93 6,91 | 8,38 8,36 8,33 8,31 8,29 |
| 0,820 0,821 0,822 0,823 0,824 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,51 5,50 5,49 5,47 5,46 | 6,90 6,88 6,86 6,85 6,83 | 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 |
| 0,825 0,826 0,827 0,828 0,829 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,45 5,44 5,42 5,41 5,40 | 6,81 6,80 6,78 6,76 6,75 | 8,17 8,15 8,13 8,11 8,10 |
| 0,830 0,831 0,832 0,833 0,834 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,38 5,37 5,36 5,34 5,33 | 6,73 6,71 6,70 6,68 6,67 | 8,08 8,06 8,04 8,02 8,00 |
| 0,835 0,836 0,837 0,838 0,839 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,32 5,31 5,29 5,28 5,27 | 6,65 6,63 6,62 6,60 6,59 | 7,98 7,96 7,94 7,92 7,90 |
| 0,840 0,841 0,842 0,843 0,844 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5,26 5,24 5,23 5,22 5,21 | 6,57 6,56 6,54 6,52 6,51 | 7,88 7,87 7,85 7,83 7,81 |
| 0,845 0,846 0,847 0,848 0,849 0,850 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5,19 5,18 5,17 5,16 5,14 5,13 | 6,49 6,48 6,46 6,45 6,43 6,42 | 7,79 7,77 7,75 7,74 7,72 7,70 |

Bảng 3 - Khoảng HV 5 đến HV 100

| Đường chéo trung bình của vết lõm d mm | Lực thử, F N |
| --- | --- |
|  | 49,03 | 98,07 | 196,1 | 294,2 | 490,3 | 980,7 |
|  | Độ cứng Vickers |
|  | HV 5 | HV 10 | HV 20 | HV 30 | HV 50 | HV 100 |
| 0,056 0,057 0,058 0,059 0,060 | 2 957 2 854 2 756 2 663 2 575 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 | 2 492 2 412 2 336 2 264 2 194 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,066 0,067 0,068 0,069 0,077 | 2 128 2 065 2 005 1 947 1 892 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,071 0,072 0,073 0,074 0,075 | 1 839 1 788 1 740 1 693 1 648 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,076 0,077 0,078 0,079 0,080 | 1 605 1 564 1 524 1 486 1 449 | - - - 2 971 2 898 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,081 0,082 0,083 0,084 0,085 | 1 413 1 379 1 346 1 314 1 283 | 2 827 2 758 2 692 2 628 2 567 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,086 0,087 0,088 0,089 0,090 | 1 254 1 225 1 197 1 171 1 145 | 2 507 2 450 2 395 2 341 2 290 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,091 0,092 0,093 0,094 0,095 | 1 120 1 095 1 072 1 049 1 027 | 2 239 2 191 2 144 2 099 2 055 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,096 0,097 0,098 0,099 0,100 | 1 006 985 965 946 927 | 2 012 1 971 1 931 1 892 1 855 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,101 0,102 0,103 0,104 0,105 | 909 891 874 857 841 | 1 818 1 782 1 748 1 715 1 682 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,106 0,107 0,108 0,109 0,110 | 825 810 795 780 766 | 1 651 1 620 1 590 1 561 1 533 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,111 0,112 0,113 0,114 0,115 | 753 739 726 713 701 | 1 505 1 478 1 452 1 427 1 402 | - 2 956 2 904 2 853 2 804 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,116 0,117 0,118 0,119 0,120 | 689 677 666 655 644 | 1 378 1 355 1 332 1 310 1 288 | 2 756 2 709 2 663 2 619 2 575 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,121 0,122 0,123 0,124 0,125 | 633 623 613 603 593 | 1 267 1 246 1 226 1 206 1 187 | 2 533 2 491 2 451 2 412 2 373 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,126 0,127 0,128 0,129 0,130 | 584 575 566 557 549 | 1 168 1 150 1 132 1 114 1 097 | 2 336 2 299 2 263 2 228 2 194 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,131 0,132 0,133 0,134 0,135 | 540 532 524 516 509 | 1 081 1 064 1 048 1 033 1 018 | 2 161 2 128 2 096 2 065 2 035 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 0,136 0,137 0,138 0,139 0,140 | 501 494 487 480 473 | 1 003 988 974 960 946 | 2 005 1 976 1 947 1 919 1 892 | - 2 964 2 921 2 879 2 838 | - - - - - | - - - - - |
| 0,141 0,142 0,143 0,144 0,145 | 466 460 453 447 441 | 933 920 907 894 882 | 1 865 1 839 1 813 1 788 1 764 | 2 798 2 759 2 721 2 683 2 646 | - - - - - | - - - - - |
| 0,146 0,147 0,148 0,149 0,150 | 435 429 423 418 412 | 870 858 847 835 824 | 1 740 1 716 1 693 1 670 1 648 | 2 610 2 575 2 540 2 506 2 473 | - - - - - | - - - - - |
| 0,151 0,152 0,153 0,154 0,155 | 407 401 396 391 386 | 813 803 792 782 772 | 1 626 1 605 1 584 1 564 1 543 | 2 440 2 408 2 377 2 346 2 316 | - - - - - | - - - - - |
| 0,156 0,157 0,158 0,159 0,160 | 381 376 371 367 362 | 762 752 743 734 724 | 1 524 1 504 1 485 1 467 1 449 | 2 286 2 257 2 229 2 201 2 173 | - - - - - | - - - - - |
| 0,161 0,162 0,163 0,164 0,165 | 358 353 349 345 341 | 715 707 698 690 681 | 1 431 1 413 1 396 1 379 1 362 | 2 146 2 120 2 094 2 068 2 043 | - - - - - | - - - - - |
| 0,166 0,167 0,168 0,169 0,170 | 336 332 328 325 321 | 673 665 657 649 642 | 1 346 1 330 1 314 1 298 1 283 | 2 019 1 995 1 971 1 948 1 925 | - - - - - | - - - - - |
| 0,171 0,172 0,173 0,174 0,175 | 317 313 310 306 303 | 634 627 620 613 606 | 1 268 1 253 1 239 1 225 1 211 | 1 903 1 881 1 859 1 838 1 817 | - - - - - | - - - - - |
| 0,176 0,177 0,178 0,179 0,180 | 299 296 293 289 286 | 599 592 585 579 572 | 1 197 1 184 1 170 1 157 1 145 | 1 796 1 776 1 756 1 736 1 717 | 2 993 2 959 2 926 2 894 2 862 | - - - - - |
| 0,181 0,182 0,183 0,184 0,185 | 283 280 277 274 271 | 566 560 554 548 542 | 1 132 1 120 1 107 1 095 1 083 | 1 698 1 680 1 661 1 643 1 626 | 2 830 2 799 2 769 2 739 2 709 | - - - - - |
| 0,186 0,187 0,188 0,189 0,190 | 268 265 262 260 257 | 536 530 525 519 514 | 1 072 1 060 1 049 1 038 1 027 | 1 608 1 591 1 574 1 557 1 541 | 2 680 2 651 2 623 2 596 2 568 | - - - - - |
| 0,191 0,192 0,193 0,194 0,195 | 254 252 249 246 244 | 508 503 498 493 488 | 1 016 1 006 996 985 975 | 1 525 1 509 1 494 1 478 1 463 | 2 541 2 515 2 489 2 463 2 438 | - - - - - |
| 0,196 0,197 0,198 0,199 0,200 | 241 239 236 234 232 | 483 478 473 468 464 | 965 956 946 936 927 | 1 448 1 434 1 419 1 405 1 391 | 2 413 2 389 2 365 2 341 2 318 | - - - - - |
| 0,201 0,202 0,203 0,204 0,205 | 229 227 225 223 221 | 459 454 450 446 441 | 918 909 900 891 882 | 1 377 1 363 1 350 1 337 1 324 | 2 295 2 272 2 250 2 228 2 206 | - - - - - |
| 0,206 0,207 0,208 0,209 0,210 | 218 216 214 212 210 | 437 433 429 425 421 | 874 865 857 849 841 | 1 311 1 298 1 286 1 274 1 262 | 2 185 2 164 2 143 2 123 2 102 | - - - - - |
| 0,211 0,212 0,213 0,214 0,215 | 208 206 204 202 201 | 417 413 409 405 401 | 833 825 817 810 802 | 1 250 1 238 1 226 1 215 1 204 | 2 083 2 063 2 044 2 025 2 006 | - - - - - |
| 0,216 0,217 0,218 0,219 0,220 | 199 197 195 193 192 | 397 394 390 387 383 | 795 787 780 773 766 | 1 192 1 181 1 171 1 160 1 149 | 1987 1969 1951 1933 1916 | - - - - - |
| 0,221 0,222 0,223 0,224 0,225 | 190 188 186 185 183 | 380 376 373 370 366 | 759 752 746 739 732 | 1 139 1 129 1 119 1 109 1 099 | 1 898 1 881 1 864 1 848 1 831 | - - - - - |
| 0,226 0,227 0,228 0,229 0,230 | 182 180 178 177 175 | 363 360 357 354 351 | 726 720 713 707 701 | 1 089 1 080 1 070 1 061 1 052 | 1 815 1 799 1784 1 768 1 753 | - - - - - |
| 0,231 0,232 0,233 0,234 0,235 | 174 172 171 169 168 | 348 345 342 339 336 | 695 689 683 677 671 | 1 043 1 034 1 025 1 016 1 007 | 1 738 1 723 1 708 1 693 1 679 | - - - - - |
| 0,236 0,237 0,238 0,239 0,240 | 166 165 164 162 161 | 333 330 327 325 322 | 666 660 655 649 644 | 999 990 982 974 966 | 1 665 1 651 1 637 1 623 1 610 | - - - - - |
| 0,241 0,242 0,243 0,244 0,245 | 160 158 157 156 154 | 319 317 314 311 309 | 638 633 628 623 618 | 958 950 942 934 927 | 1 596 1 583 1 570 1 557 1 545 | - - - - - |
| 0,246 0,247 0,248 0,249 0,250 | 153 152 151 150 148 | 306 304 302 299 297 | 613 608 603 598 593 | 919 912 905 897 890 | 1 532 1 520 1 507 1 495 1 483 | - - - - - |
| 0,251 0,252 0,253 0,254 0,255 | 147 146 145 144 143 | 294 292 290 287 285 | 589 584 579 575 570 | 883 876 869 862 856 | 1 472 1 460 1 448 1 437 1 426 | - - - - - |
| 0,256 0,257 0,258 0,259 0,260 | 141 140 139 138 137 | 283 281 279 276 274 | 566 561 557 553 549 | 849 842 836 829 823 | 1 415 1 404 1 393 1 382 1 372 | 2 830 2 808 2 786 2 765 2 743 |
| 0,261 0,262 0,263 0,264 0,265 | 136 135 134 133 132 | 272 270 268 266 264 | 544 540 536 532 528 | 817 810 804 798 792 | 1 361 1 351 1 340 1 330 1 320 | 2 722 2 702 2 681 2 661 2 641 |
| 0,266 0,267 0,268 0,269 0,270 | 131 130 129 128 127 | 262 260 258 256 254 | 524 520 516 512 509 | 786 780 775 769 763 | 1 310 1 301 1 291 1 281 1 272 | 2 621 2 601 2 582 2 563 2 544 |
| 0,271 0,272 0,273 0,274 0,275 | 126 125 124 123 123 | 253 251 249 247 245 | 505 501 498 494 490 | 758 752 746 741 736 | 1 262 1 253 1 244 1 235 1 226 | 2 525 2 507 2 488 2 470 2 452 |
| 0,276 0,277 0,278 0,279 0,280 | 122 121 120 119 118 | 243 242 240 238 237 | 487 483 480 476 473 | 730 725 720 715 710 | 1 217 1 208 1 200 1 191 1 183 | 2 434 2 417 2 400 2 382 2 365 |
| 0,281 0,282 0,283 0,284 0,285 | 117 117 116 115 114 | 235 233 232 230 228 | 470 466 463 460 457 | 705 700 695 690 685 | 1 174 1 166 1 158 1 150 1 141 | 2 349 2 332 2 316 2 299 2 283 |
| 0,286 0,287 0,288 0,289 0,290 | 113 113 112 111 110 | 227 225 224 222 221 | 453 450 447 444 441 | 680 675 671 666 662 | 1 133 1 126 1 118 1 110 1 102 | 2 267 2 251 2 236 2 220 2 205 |
| 0,291 0,292 0,293 0,294 0,295 | 109 109 108 107 107 | 219 218 216 215 213 | 438 435 432 429 426 | 657 652 648 644 639 | 1 095 1 087 1 080 1 073 1 065 | 2 190 2 175 2 160 2 146 2 131 |
| 0,296 0,297 0,298 0,299 0,300 | 106 105 104 104 103 | 212 210 209 207 206 | 423 420 418 415 412 | 635 631 626 622 618 | 1 058 1 051 1 044 1 037 1 030 | 2 117 2 102 2 088 2 074 2 061 |
| 0,301 0,302 0,303 0,304 0,305 | 102 102 101 100 99,7 | 205 203 202 201 199 | 409 407 404 401 399 | 614 610 606 602 598 | 1 023 1 017 1 010 1 003 997 | 2 047 2 033 2 020 2 007 1 994 |
| 0,306 0,307 0,308 0,309 0,310 | 99,0 98,4 97,7 97,1 96,5 | 198 197 195 194 193 | 396 393 391 388 386 | 594 590 586 583 579 | 990 984 977 971 965 | 1 981 1 968 1 955 1 942 1 930 |
| 0,311 0,312 0,313 0,314 0,315 | 95,9 95,2 94,6 94,0 93,4 | 192 191 189 188 187 | 383 381 379 376 374 | 575 572 568 564 561 | 959 952 946 940 934 | 1 917 1 905 1 893 1 881 1 869 |
| 0,316 0,317 0,318 0,319 0,320 | 92,8 92,3 91,7 91,1 90,5 | 186 185 183 182 181 | 371 369 367 364 362 | 557 554 550 547 543 | 928 923 917 911 905 | 1 857 1 845 1 834 1 822 1 811 |
| 0,321 0,322 0,323 0,324 0,325 | 90,0 89,4 88,9 88,3 87,8 | 180 179 178 177 176 | 360 358 355 353 351 | 540 537 533 530 527 | 900 894 889 883 878 | 1 800 1 789 1 778 1 767 1 756 |
| 0,326 0,327 0,328 0,329 0,330 | 87,2 86,7 86,2 85,7 85,1 | 174 173 172 171 170 | 349 347 345 343 341 | 523 520 517 514 511 | 872 867 862 857 851 | 1 745 1 734 1 724 1 713 1 703 |
| 0,331 0,332 0,333 0,334 0,335 | 84,6 84,1 83,6 83,1 82,6 | 169 168 167 166 165 | 338 336 334 332 330 | 508 505 502 499 496 | 846 841 836 831 826 | 1 693 1 682 1 672 1 662 1 652 |
| 0,336 0,337 0,338 0,339 0,340 | 82,1 81,6 81,2 80,7 80,2 | 164 163 162 161 160 | 328 327 325 323 321 | 493 490 487 484 481 | 821 816 812 807 802 | 1 643 1 633 1 623 1 614 1 604 |
| 0,341 0,342 0,343 0,344 0,345 | 79,7 79,3 78,8 78,3 77,9 | 159 159 158 157 156 | 319 317 315 313 312 | 478 476 473 470 467 | 797 793 788 783 779 | 1 595 1 586 1 576 1 567 1 558 |
| 0,346 0,347 0,348 0,349 0,350 | 77,4 77,0 76,6 76,1 75,7 | 155 154 153 152 151 | 310 308 306 304 303 | 465 462 459 457 454 | 774 770 766 761 757 | 1 549 1 540 1 531 1 523 1 514 |
| 0,351 0,352 0,353 0,354 0,355 | 75,3 74,8 74,4 74,0 73,6 | 151 150 149 148 147 | 301 299 298 296 294 | 452 449 446 444 441 | 753 748 744 740 736 | 1 505 1 497 1 488 1 480 1 472 |
| 0,356 0,357 0,358 0,359 0,360 | 73,2 72,7 72,3 71,9 71,5 | 146 146 145 144 143 | 293 291 289 288 286 | 439 437 434 432 429 | 732 727 723 719 715 | 1 463 1 455 1 447 1 439 1 431 |
| 0,361 0,362 0,363 0,364 0,365 | 71,1 70,8 70,4 70,0 69,6 | 142 142 141 140 139 | 285 283 281 280 278 | 427 425 422 420 418 | 711 708 704 700 696 | 1 423 1 415 1 407 1 400 1 392 |
| 0,366 0,367 0,368 0,369 0,370 | 69,2 68,8 68,5 68,1 67,7 | 138 138 137 136 135 | 277 275 274 272 271 | 415 413 411 409 406 | 692 688 685 681 677 | 1 384 1 377 1 369 1 362 1 355 |
| 0,371 0,372 0,373 0,374 0,375 | 67,4 67,0 66,6 66,3 65,9 | 135 134 133 133 132 | 269 268 267 265 264 | 404 402 400 398 396 | 674 670 666 663 659 | 1 347 1 340 1 333 1 326 1 319 |
| 0,376 0,377 0,378 0,379 0,380 | 65,6 65,2 64,9 64,5 64,2 | 131 130 130 129 128 | 262 261 260 258 257 | 394 391 389 387 385 | 656 652 649 645 642 | 1 312 1 305 1 298 1 291 1 284 |
| 0,381 0,382 0,383 0,384 0,385 | 63,9 63,5 63,2 62,9 62,9 | 128 127 126 126 125 | 255 254 253 251 250 | 383 381 379 377 375 | 639 635 632 629 626 | 1 278 1 271 1 264 1 258 1 251 |
| 0,386 0,387 0,388 0,389 0,390 | 62,2 61,9 61,6 61,3 61,0 | 124 124 123 123 122 | 249 248 246 245 244 | 373 371 370 368 366 | 622 619 616 613 610 | 1 245 1 238 1 232 1 226 1 219 |
| 0,391 0,392 0,393 0,394 0,395 | 60,6 60,3 60,0 59,7 59,4 | 121 121 120 119 119 | 243 241 240 239 238 | 364 362 360 358 357 | 606 603 600 597 594 | 1 213 1 207 1 201 1 195 1 189 |
| 0,396 0,397 0,398 0,399 0,400 | 59,1 58,8 58,5 58,2 57,9 | 118 118 117 116 116 | 236 235 234 233 232 | 355 353 351 349 348 | 591 588 585 582 579 | 1 183 1 177 1 171 1 165 1 159 |
| 0,401 0,402 0,403 0,404 0,405 | 57,7 57,4 57,1 56,8 56,5 | 115 115 114 114 113 | 231 229 228 227 226 | 346 344 343 341 339 | 577 574 571 568 565 | 1 153 1 148 1 142 1 136 1 131 |
| 0,406 0,407 0,408 0,409 0,410 | 56,2 56,0 55,7 55,4 55,2 | 113 112 111 111 110 | 225 224 223 222 221 | 338 336 334 333 331 | 562 560 557 554 552 | 1 125 1 120 1 114 1 109 1 103 |
| 0,411 0,412 0,413 0,414 0,415 | 54,9 54,6 54,4 54,1 53,8 | 110 109 109 108 108 | 220 218 217 216 215 | 329 328 326 325 323 | 549 546 544 541 538 | 1 098 1 093 1 087 1 082 1 077 |
| 0,416 0,417 0,418 0,419 0,420 | 53,6 53,3 53,1 52,8 52,6 | 107 107 106 106 105 | 214 213 212 211 210 | 321 320 318 317 315 | 536 533 531 528 526 | 1 072 1 066 1 061 1 056 1 051 |
| 0,421 0,422 0,423 0,424 0,425 | 52,3 52,1 51,8 51,6 51,3 | 105 104 104 103 103 | 209 208 207 206 205 | 314 312 311 309 308 | 523 521 518 516 513 | 1 046 1 041 1 036 1 032 1 027 |
| 0,426 0,427 0,428 0,429 0,430 | 51,1 50,9 50,6 50,4 50,1 | 102 102 101 101 100 | 204 203 202 201 201 | 307 305 304 302 301 | 511 509 506 504 501 | 1 022 1 017 1 012 1 008 1 003 |
| 0,431 0,432 0,433 0,434 0,435 | 49,9 49,7 49,5 49,2 49,0 | 99,8 99,4 98,9 98,5 98,0 | 200 199 198 197 196 | 299 298 297 295 294 | 499 497 495 492 490 | 998 994 989 985 980 |
| 0,436 0,437 0,438 0,439 0,440 | 48,8 48,6 48,3 48,1 47,9 | 97,6 97,1 96,7 96,2 95,8 | 195 194 193 192 192 | 293 291 290 289 287 | 488 486 483 481 479 | 976 971 967 962 958 |
| 0,441 0,442 0,443 0,444 0,445 | 47,7 47,5 47,2 47,0 46,8 | 95,4 94,9 94,5 94,1 93,6 | 191 190 189 188 187 | 286 285 283 282 281 | 477 475 472 470 468 | 954 949 945 941 936 |
| 0,446 0,447 0,448 0,449 0,450 | 46,6 46,4 46,2 46,0 45,8 | 93,2 92,8 92,4 92,0 91,6 | 186 186 185 184 183 | 280 278 277 276 275 | 466 464 462 460 458 | 932 928 924 920 916 |
| 0,451 0,452 0,453 0,454 0,455 | 45,6 45,4 45,2 45,0 44,8 | 91,2 90,8 90,4 90,0 89,6 | 182 182 181 180 179 | 274 272 271 270 269 | 456 454 452 450 448 | 912 908 904 900 896 |
| 0,456 0,457 0,458 0,459 0,460 | 44,6 44,4 44,2 44,0 43,8 | 89,2 88,8 88,4 88,0 87,6 | 178 178 177 176 175 | 268 266 265 264 263 | 446 444 442 440 438 | 892 888 884 880 876 |
| 0,461 0,462 0,463 0,464 0,465 | 43,6 43,4 43,3 43,1 42,9 | 87,3 86,9 86,5 86,1 85,8 | 174 174 173 172 171 | 262 261 260 258 257 | 436 434 433 431 429 | 873 869 865 861 858 |
| 0,466 0,467 0,468 0,469 0,470 | 42,7 42,5 42,3 42,2 42,0 | 85,4 85,0 84,7 84,3 84,0 | 171 170 169 169 168 | 256 255 254 253 252 | 427 425 423 422 420 | 854 850 847 843 840 |
| 0,471 0,472 0,473 0,474 0,475 | 41,8 41,6 41,4 41,3 41,1 | 83,6 83,2 82,9 82,5 82,2 | 167 166 166 165 164 | 251 250 249 248 247 | 418 416 414 413 411 | 836 832 829 825 822 |
| 0,476 0,477 0,478 0,479 0,480 | 40,9 40,7 40,6 40,4 40,2 | 81,8 81,5 81,2 80,8 80,5 | 164 163 162 162 161 | 246 245 243 242 241 | 409 407 406 404 402 | 818 815 812 808 805 |
| 0,481 0,482 0,483 0,484 0,485 | 40,1 39,9 39,7 39,6 39,4 | 80,2 79,8 79,5 79,2 78,8 | 160 160 159 158 158 | 240 239 238 237 237 | 401 399 397 396 394 | 802 798 795 792 788 |
| 0,486 0,487 0,488 0,489 0,490 | 39,3 39,1 38,9 38,8 38,6 | 78,5 78,2 77,9 77,6 77,2 | 157 156 156 155 154 | 236 235 234 233 232 | 393 391 389 388 386 | 785 782 779 776 772 |
| 0,491 0,492 0,493 0,494 0,495 | 38,5 38,3 38,1 38,0 37,8 | 76,9 76,6 76,3 76,0 75,7 | 154 153 153 152 151 | 231 230 229 228 227 | 385 383 381 380 378 | 769 766 763 760 757 |
| 0,496 0,497 0,498 0,499 0,500 | 37,7 37,5 37,4 37,2 37,1 | 75,4 75,1 74,8 74,5 74,2 | 151 150 150 149 148 | 226 225 224 223 223 | 377 375 374 372 371 | 754 751 748 745 742 |
| 0,501 0,502 0,503 0,504 0,505 | 36,9 36,8 36,6 36,5 36,4 | 73,9 73,6 73,3 73,0 72,7 | 148 147 147 146 145 | 222 221 220 219 218 | 369 368 366 365 364 | 739 736 733 730 727 |
| 0,506 0,507 0,508 0,509 0,510 | 36,2 36,1 35,9 35,8 35,6 | 72,4 72,1 71,9 71,6 71,3 | 145 144 144 143 143 | 217 216 216 215 214 | 362 361 359 358 356 | 724 721 719 716 713 |
| 0,511 0,512 0,513 0,514 0,515 | 35,5 35,4 35,2 35,1 35,0 | 71,0 70,7 70,5 70,2 69,9 | 142 141 141 140 140 | 213 212 211 211 210 | 355 354 352 351 350 | 710 707 705 702 699 |
| 0,516 0,517 0,518 0,519 0,520 | 34,8 34,7 34,6 34,4 34,3 | 69,7 69,4 69,1 68,8 68,6 | 139 139 138 138 137 | 209 208 207 207 206 | 348 347 346 344 343 | 697 694 691 688 686 |
| 0,521 0,522 0,523 0,524 0,525 | 34,2 34,0 33,9 33,8 33,6 | 68,3 68,1 67,8 67,5 67,3 | 137 136 136 135 135 | 205 204 203 203 202 | 342 340 339 338 336 | 683 681 678 675 673 |
| 0,526 0,527 0,528 0,529 0,530 | 33,5 33,4 33,3 33,1 33,0 | 67,0 66,8 66,5 66,3 66,0 | 134 134 133 133 132 | 201 200 200 199 198 | 335 334 333 331 330 | 670 668 665 663 660 |
| 0,531 0,532 0,533 0,534 0,535 | 32,9 32,8 32,6 32,5 32,4 | 65,8 65,5 65,3 65,0 64,8 | 132 131 131 130 130 | 197 197 196 195 194 | 329 328 326 325 324 | 658 655 653 650 648 |
| 0,536 0,537 0,538 0,539 0,540 | 32,3 32,2 32,0 31,9 31,8 | 64,6 64,3 64,1 63,8 63,6 | 129 129 128 128 127 | 194 193 192 191 191 | 323 322 320 319 318 | 646 643 641 638 636 |
| 0,541 0,542 0,543 0,544 0,545 | 31,7 31,6 31,4 31,3 31,2 | 63,4 63,1 62,9 62,7 62,4 | 127 126 126 125 125 | 190 189 189 188 187 | 317 316 314 313 312 | 634 631 629 627 624 |
| 0,546 0,547 0,548 0,549 0,550 | 31,1 31,0 30,9 30,8 30,6 | 62,2 62,0 61,8 61,5 61,3 | 124 124 123 123 123 | 187 186 185 185 184 | 311 310 309 308 306 | 622 620 618 615 613 |
| 0,551 0,552 0,553 0,554 0,555 | 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 | 61,1 60,9 60,6 60,4 60,2 | 122 122 121 121 120 | 183 183 182 181 181 | 305 304 303 302 301 | 611 609 606 604 602 |
| 0,556 0,557 0,558 0,559 0,560 | 30,0 29,9 29,8 29,7 29,6 | 60,0 59,8 59,6 59,3 59,1 | 120 120 119 119 118 | 180 179 179 178 177 | 300 299 298 297 296 | 600 598 596 593 591 |
| 0,561 0,562 0,563 0,564 0,565 | 29,5 29,4 29,3 29,1 29,0 | 58,9 58,7 58,5 58,3 58,1 | 118 117 117 117 116 | 177 176 176 175 174 | 295 294 293 291 290 | 589 587 585 583 581 |
| 0,566 0,567 0,568 0,569 0,570 | 28,9 28,8 28,7 28,6 28,5 | 57,9 57,7 57,5 57,3 57,1 | 116 115 115 115 114 | 174 173 172 172 171 | 289 288 287 286 285 | 579 577 575 573 571 |
| 0,571 0,572 0,573 0,574 0,575 | 28,4 28,3 28,2 28,1 28,0 | 56,9 56,7 56,5 56,3 56,1 | 114 113 113 113 112 | 171 170 169 169 168 | 284 283 282 281 280 | 569 567 565 563 561 |
| 0,576 0,577 0,578 0,579 0,580 | 27,9 27,8 27,8 27,7 27,6 | 55,9 55,7 55,5 55,3 55,1 | 112 111 111 111 110 | 168 167 167 166 165 | 279 278 278 277 276 | 559 557 555 553 551 |
| 0,581 0,582 0,583 0,584 0,585 | 27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 | 54,9 54,7 54,6 54,4 54,2 | 110 109 109 109 108 | 165 164 164 163 163 | 275 274 273 272 271 | 549 547 546 544 542 |
| 0,586 0,587 0,588 0,589 0,590 | 27,0 26,9 26,8 26,7 26,6 | 54,0 53,8 53,6 53,5 53,3 | 108 108 107 107 107 | 162 161 161 160 160 | 270 269 268 267 266 | 540 538 536 535 533 |
| 0,591 0,592 0,593 0,594 0,595 | 26,5 26,5 26,4 26,3 26,2 | 53,1 52,9 52,7 52,6 52,4 | 106 106 105 105 105 | 159 159 158 158 157 | 265 265 264 263 262 | 131 529 527 526 524 |
| 0,596 0,597 0,598 0,599 0,600 | 26,1 26,0 25,9 25,8 25,8 | 52,2 52,0 51,9 51,7 51,5 | 104 104 104 103 103 | 157 156 156 155 155 | 261 260 259 258 258 | 522 520 519 517 515 |
| 0,601 0,602 0,603 0,604 0,605 | 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 | 51,3 51,2 51,0 50,8 50,7 | 103 102 102 102 101 | 154 154 153 152 152 | 257 256 255 254 253 | 513 512 510 508 507 |
| 0,606 0,607 0,608 0,609 0,610 | 25,2 25,2 25,1 25,0 24,9 | 50,5 50,3 50,2 50,0 49,8 | 101 101 100 100 99,7 | 151 151 150 150 150 | 252 252 251 250 249 | 505 503 502 500 498 |
| 0,611 0,612 0,613 0,614 0,615 | 24,8 24,8 24,7 24,6 24,5 | 49,7 49,5 49,4 49,2 49,0 | 99,3 99,0 98,7 98,4 98,0 | 149 149 148 148 147 | 248 248 247 246 245 | 497 495 494 492 490 |
| 0,616 0,617 0,618 0,619 0,620 | 24,4 24,4 24,3 24,2 24,1 | 48,9 48,7 48,6 48,4 48,2 | 97,7 97,4 97,1 96,8 96,5 | 147 146 146 145 145 | 244 244 243 242 241 | 489 487 486 484 482 |
| 0,621 0,622 0,623 0,624 0,625 | 24,0 24,0 23,9 23,8 23,7 | 48,1 47,9 47,8 47,6 47,5 | 96,2 95,8 95,5 95,2 94,9 | 144 144 143 143 142 | 240 240 239 238 237 | 481 479 478 476 475 |
| 0,626 0,627 0,628 0,629 0,630 | 23,7 23,6 23,5 23,4 23,4 | 47,3 47,2 47,0 46,9 46,7 | 94,6 94,3 94,0 93,7 93,4 | 142 142 141 141 140 | 237 236 235 234 234 | 473 472 470 469 467 |
| 0,631 0,632 0,633 0,634 0,635 | 23,3 23,2 23,1 23,1 23,0 | 46,6 46,4 46,3 46,1 46,0 | 93,1 92,8 92,5 92,3 92,0 | 140 139 139 138 138 | 233 232 231 231 230 | 466 464 463 461 460 |
| 0,636 0,637 0,638 0,639 0,640 | 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 | 45,8 45,7 45,6 45,4 45,3 | 91,7 91,4 91,1 90,8 90,5 | 138 137 137 136 136 | 229 228 228 227 226 | 458 457 456 454 453 |
| 0,641 0,642 0,643 0,644 0,645 | 22,6 22,5 22,4 22,4 22,3 | 45,1 45,0 44,9 44,7 44,6 | 90,3 90,0 89,7 89,4 89,1 | 135 135 135 134 134 | 226 225 224 224 223 | 451 450 449 447 446 |
| 0,646 0,647 0,648 0,649 0,650 | 22,2 22,1 22,1 22,0 21,9 | 44,4 44,3 44,2 44,0 43,9 | 88,9 88,6 88,3 88,0 87,8 | 133 133 132 132 132 | 222 221 221 220 219 | 444 443 442 440 439 |
| 0,651 0,652 0,653 0,654 0,655 | 21,9 21,8 21,7 21,7 21,6 | 43,8 43,6 43,5 43,4 43,2 | 87,5 87,2 87,0 86,7 86,4 | 131 131 130 130 130 | 219 218 217 217 216 | 438 436 435 434 432 |
| 0,656 0,657 0,658 0,659 0,660 | 21,5 21,5 21,4 21,3 21,3 | 43,1 43,0 42,8 42,7 42,6 | 86,2 85,9 85,6 85,4 85,1 | 129 129 128 128 128 | 215 215 214 213 213 | 431 430 428 427 426 |
| 0,661 0,662 0,663 0,664 0,665 | 21,2 21,2 21,1 21,0 21,0 | 42,4 42,3 42,2 42,1 41,9 | 84,9 84,6 84,4 84,1 83,9 | 127 127 127 126 126 | 212 212 211 210 210 | 424 423 422 421 419 |
| 0,666 0,667 0,668 0,669 0,670 | 20,9 20,8 20,8 20,7 20,7 | 41,8 41,7 41,6 41,4 41,3 | 83,6 83,4 83,1 82,9 82,6 | 125 125 125 124 124 | 209 208 208 207 207 | 418 417 416 414 413 |
| 0,671 0,672 0,673 0,674 0,675 | 20,6 20,5 20,5 20,4 20,3 | 41,2 41,1 40,9 40,8 40,7 | 82,4 82,1 81,9 81,6 81,4 | 124 123 123 122 122 | 206 205 205 204 203 | 412 411 409 408 407 |
| 0,676 0,677 0,678 0,679 0,680 | 20,3 20,2 20,2 20,1 20,1 | 40,6 40,5 40,3 40,2 40,1 | 81,1 80,9 80,7 80,4 80,2 | 122 121 121 121 120 | 203 202 202 201 201 | 406 405 403 402 401 |
| 0,681 0,682 0,683 0,684 0,685 | 20,0 19,9 19,9 19,8 19,8 | 40,0 39,9 39,8 39,6 39,5 | 80,0 79,7 79,5 79,3 79,0 | 120 120 119 119 119 | 200 199 199 198 198 | 400 399 398 396 395 |
| 0,686 0,687 0,688 0,689 0,690 | 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 | 39,4 39,3 39,2 39,1 39,0 | 78,8 78,6 78,3 78,1 77,9 | 118 118 118 117 117 | 197 196 196 195 195 | 394 393 392 391 390 |
| 0,691 0,692 0,693 0,694 0,695 | 19,4 19,4 19,3 19,3 19,2 | 38,8 38,7 38,6 38,5 38,4 | 77,7 77,4 77,2 77,0 76,8 | 117 116 116 116 115 | 194 194 193 193 192 | 388 387 386 385 384 |
| 0,696 0,697 0,698 0,699 0,700 | 19,1 19,1 19,0 19,0 18,9 | 38,3 38,2 38,1 38,0 37,8 | 76,6 76,3 76,1 75,9 75,7 | 115 115 114 114 114 | 191 191 190 190 189 | 383 382 381 380 378 |
| 0,701 0,702 0,703 0,704 0,705 | 18,9 18,8 18,8 18,7 18,7 | 37,7 37,6 37,5 37,4 37,3 | 75,5 75,2 75,0 74,8 74,6 | 113 113 113 112 112 | 189 188 188 187 187 | 377 376 375 374 373 |
| 0,706 0,707 0,708 0,709 0,710 | 18,6 18,5 18,5 18,4 18,4 | 37,2 37,1 37,0 36,9 36,8 | 74,4 74,2 74,0 73,8 73,6 | 112 111 111 111 110 | 186 185 185 184 184 | 372 371 370 369 368 |
| 0,711 0,712 0,713 0,714 0,715 | 18,3 18,3 18,2 18,2 18,1 | 36,7 36,6 36,5 36,4 36,3 | 73,4 73,1 72,9 72,7 72,5 | 110 110 109 109 109 | 183 183 182 182 181 | 367 366 365 364 363 |
| 0,716 0,717 0,718 0,719 0,720 | 18,1 18,0 18,0 17,9 17,9 | 36,2 36,1 36,0 35,9 35,8 | 72,3 72,1 71,9 71,7 71,5 | 109 108 108 108 107 | 181 180 180 179 179 | 362 361 360 359 358 |
| 0,721 0,722 0,723 0,724 0,725 | 17,8 17,8 17,7 17,7 17,6 | 35,7 35,6 35,5 35,4 35,3 | 71,3 71,1 70,9 70,7 70,5 | 107 107 106 106 106 | 178 178 177 177 176 | 357 356 355 354 353 |
| 0,726 0,727 0,728 0,729 0,730 | 17,6 17,5 17,5 17,4 17,4 | 35,2 35,1 35,0 34,9 34,8 | 70,4 70,2 70,0 69,8 69,6 | 106 105 105 105 104 | 176 175 175 174 174 | 352 351 350 349 348 |
| 0,731 0,732 0,733 0,734 0,735 | 17,4 17,3 17,3 17,2 17,2 | 34,7 34,6 34,5 34,4 34,3 | 69,4 69,2 69,0 68,8 68,6 | 104 104 104 103 103 | 174 173 173 172 172 | 347 346 345 344 343 |
| 0,736 0,737 0,738 0,739 0,740 | 17,1 17,1 17,0 17,0 16,9 | 34,2 34,1 34,0 34,0 33,9 | 68,5 68,3 68,1 67,9 67,7 | 103 102 102 102 102 | 171 171 170 170 169 | 342 341 340 340 339 |
| 0,741 0,742 0,743 0,744 0,745 | 16,9 16,8 16,8 16,7 16,7 | 33,8 33,7 33,6 33,5 33,4 | 67,5 67,4 67,2 67,0 66,8 | 101 101 101 101 100 | 169 168 168 167 167 | 338 337 336 335 334 |
| 0,746 0,747 0,748 0,749 0,750 | 16,7 16,6 16,6 16,5 16,5 | 33,3 33,2 33,1 33,1 33,0 | 66,6 66,5 66,3 66,1 65,9 | 100 99,7 99,4 99,2 98,9 | 167 166 166 165 165 | 333 332 331 331 330 |
| 0,751 0,752 0,753 0,754 0,755 | 16,4 16,4 16,4 16,3 16,3 | 32,9 32,8 32,7 32,6 32,5 | 65,7 65,6 65,4 65,2 65,1 | 98,6 98,4 98,1 97,9 97,6 | 164 164 164 163 163 | 329 328 327 326 325 |
| 0,756 0,757 0,758 0,759 0,760 | 16,2 16,2 16,1 16,1 16,1 | 32,4 32,4 32,3 32,2 32,1 | 64,9 64,7 64,5 64,4 64,2 | 97,3 97,1 96,8 96,6 96,3 | 162 162 161 161 161 | 324 324 323 322 321 |
| 0,761 0,762 0,763 0,764 0,765 | 16,0 16,0 15,9 15,9 15,8 | 32,0 31,9 31,9 31,8 31,7 | 64,0 63,9 63,7 63,5 63,4 | 96,1 95,8 95,6 95,3 95,1 | 160 160 159 159 158 | 320 319 319 318 317 |
| 0,766 0,767 0,768 0,769 0,770 | 15,8 15,8 15,7 15,7 15,6 | 31,6 31,5 31,4 31,4 31,3 | 63,2 63,0 62,9 62,7 62,5 | 94,8 94,6 94,3 94,1 93,8 | 158 158 157 157 156 | 316 315 314 314 313 |
| 0,771 0,772 0,773 0,774 0,775 | 15,6 15,6 15,5 15,5 15,4 | 31,2 31,1 31,0 31,0 30,9 | 62,4 62,2 62,1 61,9 61,7 | 93,6 93,3 93,1 92,9 92,6 | 156 156 155 155 154 | 312 311 310 310 309 |
| 0,776 0,777 0,778 0,779 0,780 | 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 | 30,8 30,7 30,6 30,6 30,5 | 61,6 61,4 61,3 61,1 61,0 | 92,4 92,1 91,9 91,7 91,4 | 154 154 153 153 152 | 308 307 306 306 305 |
| 0,781 0,782 0,783 0,784 0,785 | 15,2 15,2 15,1 15,1 15,0 | 30,4 30,3 30,2 30,2 30,1 | 60,8 60,6 60,5 60,3 60,2 | 91,2 91,0 90,7 90,5 90,3 | 152 152 151 151 150 | 304 303 302 302 301 |
| 0,786 0,787 0,788 0,789 0,790 | 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 | 30,0 29,9 29,9 29,8 29,7 | 60,0 59,9 59,7 59,6 59,4 | 90,1 89,8 89,6 89,4 89,1 | 150 150 149 149 149 | 300 299 299 298 297 |
| 0,791 0,792 0,793 0,794 0,795 | 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 | 29,6 29,6 29,5 29,4 29,3 | 59,3 59,1 59,0 58,8 58,7 | 88,9 88,7 88,5 88,2 88,0 | 148 148 147 147 147 | 296 296 295 294 293 |
| 0,796 0,797 0,798 0,799 0,800 | 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 | 29,3 29,2 29,1 29,0 29,0 | 58,5 58,4 58,2 58,1 57,9 | 87,8 87,6 87,4 87,1 86,9 | 146 146 146 145 145 | 293 292 291 290 290 |
| 0,801 0,802 0,803 0,804 0,805 | 14,5 14,4 14,4 14,3 14,3 | 28,9 28,8 28,8 28,7 28,6 | 57,8 57,7 57,5 57,4 57,2 | 86,7 86,5 86,3 86,1 85,9 | 145 144 144 143 143 | 289 288 288 287 286 |
| 0,806 0,807 0,808 0,809 0,810 | 14,3 14,2 14,2 14,2 14,1 | 28,5 28,5 28,4 28,3 28,3 | 57,1 56,9 56,8 56,7 56,5 | 85,6 85,4 85,2 85,0 84,8 | 143 142 142 142 141 | 285 285 284 283 283 |
| 0,811 0,812 0,813 0,814 0,815 | 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 | 28,2 28,1 28,1 28,0 27,9 | 56,4 56,2 56,1 56,0 55,8 | 84,6 84,4 84,2 84,0 83,8 | 141 141 140 140 140 | 282 281 281 280 279 |
| 0,816 0,817 0,818 0,819 0,820 | 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 | 27,9 27,8 27,7 27,6 27,6 | 55,7 55,6 55,4 55,3 55,1 | 83,6 83,3 83,1 82,9 82,7 | 139 139 139 138 138 | 279 278 277 276 276 |
| 0,821 0,822 0,823 0,824 0,825 | 13,8 13,7 13,7 13,7 13,6 | 27,5 27,4 27,4 27,3 27,2 | 55,0 54,9 54,7 54,6 54,5 | 82,5 82,3 82,1 81,9 81,7 | 138 137 137 137 136 | 275 274 274 273 272 |
| 0,826 0,827 0,828 0,829 0,830 | 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 | 27,2 27,1 27,0 27,0 26,9 | 54,4 54,2 54,1 54,0 53,8 | 81,5 81,3 81,1 81,0 80,8 | 136 136 135 135 135 | 272 271 270 270 269 |
| 0,831 0,832 0,833 0,834 0,835 | 13,4 13,4 13,4 13,3 13,3 | 26,9 26,8 26,7 26,7 26,6 | 53,7 53,6 53,4 53,3 53,2 | 80,6 80,4 80,2 80,0 79,8 | 134 134 134 133 133 | 269 268 267 267 266 |
| 0,836 0,837 0,838 0,839 0,840 | 13,3 13,2 13,2 13,2 13,1 | 26,5 26,5 26,4 26,3 26,3 | 53,1 52,9 52,8 52,7 52,6 | 79,6 79,4 79,2 79,0 78,8 | 133 132 132 132 131 | 265 265 264 263 263 |
| 0,841 0,842 0,843 0,844 0,845 | 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 | 26,2 26,2 26,1 26,0 26,0 | 52,4 52,3 52,2 52,1 51,9 | 78,7 78,5 78,3 78,1 77,9 | 131 131 130 130 130 | 262 262 261 260 260 |
| 0,846 0,847 0,848 0,849 0,850 | 13,0 12,9 12,9 12,9 12,8 | 25,9 25,9 25,8 25,7 25,7 | 51,8 51,7 51,6 51,4 51,3 | 77,7 77,5 77,4 77,2 77,0 | 130 129 129 129 128 | 259 259 258 257 257 |
| 0,851 0,852 0,853 0,854 0,855 | 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 | 25,6 25,5 25,5 25,4 25,4 | 51,2 51,1 51,0 50,8 50,7 | 76,8 76,6 76,5 76,3 76,1 | 128 128 127 127 127 | 256 255 255 254 254 |
| 0,856 0,857 0,858 0,859 0,860 | 12,7 12,6 12,6 12,6 12,5 | 25,3 25,3 25,2 25,1 25,1 | 50,6 50,5 50,4 50,3 50,1 | 75,9 75,7 75,6 75,4 75,2 | 127 126 126 126 125 | 253 253 252 251 251 |
| 0,861 0,862 0,863 0,864 0,865 | 12,5 12,5 12,4 12,4 12,4 | 25,0 25,0 24,9 24,8 24,8 | 50,0 49,9 49,8 49,7 49,6 | 75,0 74,9 74,7 74,5 74,4 | 125 125 124 124 124 | 250 250 249 248 248 |
| 0,866 0,867 0,868 0,869 0,870 | 12,4 12,3 12,3 12,3 12,2 | 24,7 24,7 24,6 24,6 24,5 | 49,4 49,3 49,2 49,1 49,0 | 74,2 74,0 73,8 73,7 73,5 | 124 123 123 123 122 | 247 247 246 246 245 |
| 0,871 0,872 0,873 0,874 0,875 | 12,2 12,2 12,2 12,1 12,1 | 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 | 48,9 48,8 48,7 48,5 48,4 | 73,3 73,2 73,0 72,8 72,7 | 122 122 122 121 121 | 244 244 243 243 242 |
| 0,876 0,877 0,878 0,879 0,880 | 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 | 24,2 24,1 24,1 24,0 23,9 | 48,3 48,2 48,1 48,0 47,9 | 72,5 72,3 72,2 72,0 71,8 | 121 121 120 120 120 | 242 241 241 240 239 |
| 0,881 0,882 0,883 0,884 0,885 | 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 | 23,9 23,8 23,8 23,7 23,7 | 47,8 47,7 47,6 47,5 47,3 | 71,7 71,5 71,4 71,2 71,0 | 119 119 119 119 118 | 239 238 238 237 237 |
| 0,886 0,887 0,888 0,889 0,890 | 11,8 11,8 11,8 11,7 11,7 | 23,6 23,6 23,5 23,5 23,4 | 47,2 47,1 47,0 46,9 46,8 | 70,9 70,7 70,6 70,4 70,2 | 118 118 118 117 117 | 236 236 235 235 234 |
| 0,891 0,892 0,893 0,894 0,895 | 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 | 23,4 23,3 23,3 23,2 23,2 | 46,7 46,6 46,5 46,4 46,3 | 70,1 69,9 69,8 69,6 69,5 | 117 117 116 116 116 | 234 233 233 232 232 |
| 0,896 0,897 0,898 0,899 0,900 | 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 | 23,1 23,0 23,0 22,9 22,9 | 46,2 46,1 46,0 45,9 45,8 | 69,3 69,1 69,0 68,8 68,7 | 115 115 115 115 114 | 231 230 230 229 229 |
| 0,901 0,902 0,903 0,904 0,905 | 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 | 22,8 22,8 22,7 22,7 22,6 | 45,7 45,6 45,5 45,4 45,3 | 68,5 68,4 68,2 68,1 67,9 | 114 114 114 113 113 | 228 228 227 227 226 |
| 0,906 0,907 0,908 0,909 0,910 | 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 | 22,6 22,5 22,5 22,4 22,4 | 45,2 45,1 45,0 44,9 44,8 | 67,8 67,6 67,5 67,3 67,2 | 113 113 112 112 112 | 226 225 225 224 224 |
| 0,911 0,912 0,913 0,914 0,915 | 11,2 11,1 11,1 11,1 11,1 | 22,3 22,3 22,2 22,2 22,2 | 44,7 44,6 44,5 44,4 44,3 | 67,0 66,9 66,7 66,6 66,4 | 112 111 111 111 111 | 223 223 222 222 222 |
| 0,916 0,917 0,918 0,919 0,920 | 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 | 22,1 22,1 22,0 22,0 21,9 | 44,2 44,1 44,0 43,9 43,8 | 66,3 66,2 66,0 65,9 65,7 | 111 110 110 110 110 | 221 221 220 220 219 |
| 0,921 0,922 0,923 0,924 0,925 | 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 | 21,9 21,8 21,8 21,7 21,7 | 43,7 43,6 43,5 43,4 43,3 | 65,6 65,4 65,3 65,2 65,0 | 109 109 109 109 108 | 219 218 218 217 217 |
| 0,926 0,927 0,928 0,929 0,930 | 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 | 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 | 43,2 43,2 43,1 43,0 42,9 | 64,9 64,7 64,6 64,5 64,3 | 108 108 108 107 107 | 216 216 215 215 214 |
| 0,931 0,932 0,933 0,934 0,935 | 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6 | 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2 | 42,8 42,7 42,6 42,5 42,4 | 64,2 64,0 63,9 63,8 63,6 | 107 107 107 106 106 | 214 213 213 213 212 |
| 0,936 0,937 0,938 0,939 0,940 | 10,6 10,6 10,5 10,5 10,5 | 21,2 21,1 21,1 21,0 21,0 | 42,3 42,2 42,1 42,1 42,0 | 63,5 63,4 63,2 63,1 63,0 | 106 106 105 105 105 | 212 211 211 210 210 |
| 0,941 0,942 0,943 0,944 0,945 | 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 | 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8 | 41,9 41,8 41,7 41,6 41,5 | 62,8 62,7 62,6 62,4 62,3 | 105 104 104 104 104 | 209 209 209 208 208 |
| 0,946 0,947 0,948 0,949 0,950 | 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 | 20,7 20,7 20,6 20,6 20,5 | 41,4 41,3 41,3 41,2 41,1 | 62,2 62,0 61,9 61,8 61,6 | 104 103 103 103 103 | 207 207 206 206 205 |
| 0,951 0,952 0,953 0,954 0,955 | 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 | 20,5 20,5 20,4 20,4 20,3 | 41,0 40,9 40,8 40,7 40,7 | 61,5 61,4 61,3 61,1 61,0 | 103 102 102 102 102 | 205 205 204 204 203 |
| 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 | 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 | 20,3 20,2 20,2 20,2 20,1 | 40,6 40,5 40,4 40,3 40,2 | 60,9 60,7 60,6 60,5 60,4 | 101 101 101 101 101 | 203 202 202 202 201 |
| 0,961 0,962 0,963 0,964 0,965 | 10,0 10,0 10,0 9,98 9,96 | 20,1 20,0 20,0 20,0 19,9 | 40,2 40,1 40,0 39,9 39,8 | 60,2 60,1 60,0 59,9 59,7 | 100 100 100 99,8 99,6 | 201 200 200 200 199 |
| 0,966 0,967 0,968 0,969 0,970 | 9,94 9,92 9,89 9,87 9,85 | 19,9 19,8 19,8 19,8 19,7 | 39,7 39,7 39,6 39,5 39,4 | 59,6 59,5 59,4 59,2 59,1 | 99,4 99,2 98,9 98,7 98,5 | 199 198 198 198 197 |
| 0,971 0,972 0,973 0,974 0,975 | 9,83 9,81 9,79 9,77 9,75 | 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 | 39,3 39,2 39,2 39,1 39,0 | 59,0 58,9 58,8 58,6 58,5 | 98,3 98,1 97,9 97,7 97,5 | 197 196 196 195 195 |
| 0,976 0,977 0,978 0,979 0,980 | 9,73 9,71 9,69 9,67 9,65 | 19,5 19,4 19,4 19,3 19,3 | 38,9 38,8 38,8 38,7 38,6 | 58,4 58,3 58,2 58,0 57,9 | 97,3 97,1 96,9 96,7 96,5 | 195 194 194 193 193 |
| 0,981 0,982 0,983 0,984 0,985 | 9,63 9,61 9,60 9,58 9,56 | 19,3 19,2 19,2 19,2 19,1 | 38,5 38,5 38,4 38,3 38,2 | 57,8 57,7 57,6 57,5 57,3 | 96,3 96,1 96,0 95,8 95,6 | 193 192 192 192 191 |
| 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 | 9,54 9,52 9,50 9,48 9,46 | 19,1 19,0 19,0 19,0 18,9 | 38,1 38,1 38,0 37,9 37,8 | 57,2 57,1 57,0 56,9 56,8 | 95,4 95,2 95,0 94,8 94,6 | 191 190 190 190 189 |
| 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 | 9,44 9,42 9,40 9,38 9,36 | 18,9 18,8 18,8 18,8 18,7 | 37,8 37,7 37,6 37,5 37,5 | 56,6 56,5 56,4 56,3 56,2 | 94,4 94,2 94,0 93,8 93,6 | 189 188 188 188 187 |
| 0,996 0,997 0,998 0,999 1,000 | 9,35 9,33 9,31 9,29 9,27 | 18,7 18,7 18,6 18,6 18,5 | 37,4 37,3 37,2 37,2 37,1 | 56,1 56,0 55,9 55,7 55,6 | 93,5 93,3 93,1 92,9 92,7 | 187 187 186 186 185 |
| 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 | 9,25 9,23 9,22 9,20 9,18 | 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4 | 37,0 36,9 36,9 36,8 36,7 | 55,5 55,4 55,3 55,2 55,1 | 92,5 92,3 92,2 92,0 91,8 | 185 185 184 184 184 |
| 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 | 9,16 9,14 9,12 9,11 9,09 | 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 | 36,6 36,6 36,5 36,4 36,4 | 55,0 54,9 54,8 54,6 54,5 | 91,6 91,4 91,2 91,1 90,9 | 183 183 183 182 182 |
| 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 | 9,07 9,05 9,04 9,02 9,00 | 18,1 18,1 18,1 18,0 18,0 | 36,3 36,2 36,1 36,1 36,0 | 54,4 54,3 54,2 54,1 54,0 | 90,7 90,5 90,4 90,2 90,0 | 181 181 181 180 180 |
| 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 | 8,98 8,96 8,95 8,93 8,91 | 18,0 17,9 17,9 17,9 17,8 | 35,9 35,9 35,8 35,7 35,6 | 53,9 53,8 53,7 53,6 53,5 | 89,8 89,6 89,5 89,3 89,1 | 180 179 179 179 178 |
| 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 | 8,89 8,88 8,86 8,84 8,82 | 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 | 35,6 35,5 35,4 35,4 35,3 | 53,4 53,3 53,2 53,1 53,0 | 88,9 88,8 88,6 88,4 88,2 | 178 178 177 177 177 |
| 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 | 8,81 8,79 8,77 8,76 8,74 | 17,6 17,6 17,5 17,5 17,5 | 35,2 35,2 35,1 35,0 35,0 | 52,8 52,7 52,6 52,5 52,4 | 88,1 87,9 87,7 87,6 87,4 | 176 176 175 175 175 |
| 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 | 8,72 8,71 8,69 8,67 8,66 | 17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 | 34,9 34,8 34,8 34,7 34,6 | 52,3 52,2 52,1 52,0 51,9 | 87,2 87,1 86,9 86,7 86,6 | 174 174 174 173 173 |
| 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 | 8,64 8,62 8,61 8,59 8,57 | 17,3 17,2 17,2 17,2 17,1 | 34,6 34,5 34,4 34,4 34,3 | 51,8 51,7 51,6 51,5 51,4 | 86,4 86,2 86,1 85,9 85,7 | 173 172 172 172 171 |
| 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 | 8,56 8,54 8,52 8,51 8,49 | 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0 | 34,2 34,2 34,1 34,0 34,0 | 51,3 51,2 51,1 51,0 50,9 | 85,6 85,4 85,2 85,1 84,9 | 171 171 170 170 170 |
| 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 | 8,47 8,46 8,44 8,43 8,41 | 16,9 16,9 16,9 16,9 16,8 | 33,9 33,8 33,8 33,7 33,6 | 50,8 50,8 50,7 50,6 50,5 | 84,7 84,6 84,4 84,3 84,1 | 169 169 169 169 168 |
| 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 | 8,39 8,38 8,36 8,35 8,33 | 16,8 16,8 16,7 16,7 16,7 | 33,6 33,5 33,4 33,4 33,3 | 50,4 50,3 50,2 50,1 50,0 | 83,9 83,8 83,6 83,5 83,3 | 168 168 167 167 167 |
| 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 | 8,31 8,30 8,28 8,27 8,25 | 16,6 16,6 16,6 16,5 16,5 | 33,3 33,2 33,1 33,1 33,0 | 49,9 49,8 49,7 49,6 49,5 | 83,1 83,0 82,8 82,7 82,5 | 166 166 166 165 165 |
| 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 | 8,24 8,22 8,21 8,19 8,17 | 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4 | 32,9 32,9 32,8 32,8 32,7 | 49,4 49,3 49,2 49,1 49,0 | 82,4 82,2 82,1 81,9 81,7 | 165 164 164 164 164 |
| 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 | 8,16 8,14 8,13 8,11 8,10 | 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2 | 32,6 32,6 32,5 32,4 32,4 | 49,0 48,9 48,8 48,7 48,6 | 81,6 81,4 81,3 81,1 81,0 | 163 163 163 162 162 |
| 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 | 8,08 8,07 8,05 8,04 8,02 | 16,2 16,1 16,1 16,1 16,0 | 32,3 32,3 32,2 32,1 32,1 | 48,5 48,4 48,3 48,2 48,1 | 80,8 80,7 80,5 80,4 80,2 | 162 161 161 161 160 |
| 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 | 8,01 7,99 7,98 7,96 7,95 | 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 | 32,0 32,0 31,9 31,9 31,8 | 48,1 48,0 47,9 47,8 47,7 | 80,1 79,9 79,8 79,6 79,5 | 160 160 160 159 159 |
| 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 | 7,93 7,92 7,90 7,89 7,88 | 15,9 15,8 15,8 15,8 15,8 | 31,7 31,7 31,6 31,6 31,5 | 47,6 47,5 47,4 47,3 47,3 | 79,3 79,2 79,0 78,9 78,8 | 159 158 158 158 158 |
| 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 | 7,86 7,85 7,83 7,82 7,80 | 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 | 31,4 31,4 31,3 31,3 31,2 | 47,2 47,1 47,0 46,9 46,8 | 78,6 78,5 78,3 78,2 78,0 | 157 157 157 156 156 |
| 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 | 7,79 7,78 7,76 7,75 7,73 | 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5 | 31,2 31,1 31,0 31,0 30,9 | 46,7 46,7 46,6 46,5 46,4 | 77,9 77,8 77,6 77,5 77,3 | 156 156 155 155 155 |
| 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 | 7,72 7,70 7,69 7,68 7,66 | 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 | 30,9 30,8 30,8 30,7 30,6 | 46,3 46,2 46,1 46,1 46,0 | 77,2 77,0 76,9 76,8 76,6 | 154 154 154 154 153 |
| 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 | 7,65 7,63 7,62 7,61 7,59 | 15,3 15,3 15,2 15,2 15,2 | 30,6 30,5 30,5 30,4 30,4 | 45,9 45,8 45,7 45,6 45,6 | 76,5 76,3 76,2 76,1 75,9 | 153 153 152 152 152 |
| 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 | 7,58 7,57 7,55 7,54 7,53 | 15,2 15,1 15,1 15,1 15,1 | 30,3 30,3 30,2 30,2 30,1 | 45,5 45,4 45,3 45,2 45,2 | 75,8 75,7 75,5 75,4 75,3 | 152 151 151 151 151 |
| 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 | 7,51 7,50 7,48 7,47 7,46 | 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 | 30,0 30,0 29,9 29,9 29,8 | 45,1 45,0 44,9 44,8 44,7 | 75,1 75,0 74,8 74,7 74,6 | 150 150 150 149 149 |
| 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 | 7,44 7,43 7,42 7,40 7,39 | 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 | 29,8 29,7 29,7 29,6 29,6 | 44,7 44,6 44,5 44,4 44,4 | 74,4 74,3 74,2 74,0 73,9 | 149 149 148 148 148 |
| 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 | 7,38 7,36 7,35 7,34 7,33 | 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 | 29,5 29,5 29,4 29,4 29,3 | 44,3 44,2 44,1 44,0 44,0 | 73,8 73,6 73,5 73,4 73,3 | 148 147 147 147 147 |
| 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 | 7,31 7,30 7,29 7,27 7,26 | 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 | 29,2 29,2 29,1 29,1 29,0 | 43,9 43,8 43,7 43,6 43,6 | 73,1 73,0 72,9 72,7 72,6 | 146 146 146 145 145 |
| 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 | 7,25 7,24 7,22 7,21 7,20 | 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 | 29,0 28,9 28,9 28,8 28,8 | 43,5 43,4 43,3 43,3 43,2 | 72,5 72,4 72,2 72,1 72,0 | 145 145 144 144 144 |
| 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 | 7,18 7,17 7,16 7,15 7,13 | 14,4 14,3 14,3 14,3 14,3 | 28,7 28,7 28,6 28,6 28,5 | 43,1 43,0 43,0 42,9 42,8 | 71,8 71,7 71,6 71,5 71,3 | 144 143 143 143 143 |
| 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 | 7,12 7,11 7,10 7,08 7,07 | 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 | 28,5 28,4 28,4 28,3 28,3 | 42,7 42,7 42,6 42,5 42,4 | 71,2 71,1 71,0 70,8 70,7 | 142 142 142 142 141 |
| 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 | 7,06 7,05 7,04 7,02 7,01 | 14,1 14,1 14,1 14,0 14,0 | 28,2 28,2 28,1 28,1 28,0 | 42,4 42,3 42,2 42,1 42,1 | 70,6 70,5 70,4 70,2 70,1 | 141 141 141 140 140 |
| 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 | 7,00 6,99 6,97 6,96 6,95 | 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 | 28,0 27,9 27,9 27,8 27,8 | 42,0 41,9 41,8 41,8 41,7 | 70,0 69,9 69,7 69,6 69,5 | 140 140 139 139 139 |
| 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 | 6,94 6,93 6,91 6,90 6,89 | 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 | 27,7 27,7 27,7 27,6 27,6 | 41,6 41,6 41,5 41,4 41,3 | 69,4 69,3 69,1 69,0 68,9 | 139 139 138 138 138 |
| 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 | 6,88 6,87 6,85 6,84 6,83 | 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 | 27,5 27,5 27,4 27,4 27,3 | 41,3 41,2 41,1 41,1 41,0 | 68,8 68,7 68,5 68,4 68,3 | 138 137 137 137 137 |
| 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 | 6,82 6,81 6,80 6,78 6,77 | 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 | 27,3 27,2 27,2 27,1 27,1 | 40,9 40,9 40,8 40,7 40,6 | 68,2 68,1 68,0 67,8 67,7 | 136 136 136 136 135 |
| 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 | 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 | 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 | 27,0 27,0 27,0 26,9 26,9 | 40,6 40,5 40,4 40,4 40,3 | 67,6 67,5 67,4 67,3 67,2 | 135 135 135 135 134 |
| 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 | 6,70 6,69 6,68 6,67 6,66 | 13,4 13,4 13,4 13,3 13,3 | 26,8 26,8 26,7 26,7 26,6 | 40,2 40,2 40,1 40,0 40,0 | 67,0 66,9 66,8 66,7 66,6 | 134 134 134 133 133 |
| 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 | 6,65 6,64 6,62 6,61 6,60 | 13,3 13,3 13,3 13,2 13,2 | 26,6 26,5 26,5 26,5 26,4 | 39,9 39,8 39,8 39,7 39,6 | 66,5 66,4 66,2 66,1 66,0 | 133 133 133 132 132 |
| 1,186 1,187 1,188 1,189 1,190 | 6,59 6,58 6,57 6,56 6,55 | 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 | 26,4 26,3 26,3 26,2 26,2 | 39,6 39,5 39,4 39,4 39,3 | 65,9 65,8 65,7 65,6 65,5 | 132 132 131 131 131 |
| 1,191 1,192 1,193 1,194 1,195 | 6,54 6,53 6,51 6,50 6,49 | 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 | 26,1 26,1 26,1 26,0 26,0 | 39,2 39,2 39,1 39,0 39,0 | 65,4 65,3 65,1 65,0 64,9 | 131 131 130 130 130 |
| 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 | 6,48 6,47 6,46 6,45 6,44 | 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9 | 25,9 25,9 25,8 25,8 25,8 | 38,9 38,8 38,8 38,7 38,6 | 64,8 64,7 64,6 64,5 64,4 | 130 129 129 129 129 |
| 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 | 6,43 6,42 6,41 6,40 6,39 | 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 | 25,7 25,7 25,6 25,6 25,5 | 38,6 38,5 38,4 38,4 38,3 | 64,3 64,2 64,1 64,0 63,9 | 129 128 128 128 128 |
| 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 | 6,37 6,36 6,35 6,34 6,33 | 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 | 25,5 25,5 25,4 25,4 25,3 | 38,3 38,2 38,1 38,1 38,0 | 63,7 63,6 63,5 63,4 63,3 | 128 127 127 127 127 |
| 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 | 6,32 6,31 6,30 6,29 6,28 | 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 | 25,3 25,2 25,2 25,2 25,1 | 37,9 37,9 37,8 37,7 37,7 | 63,2 63,1 63,0 62,9 62,8 | 126 126 126 126 126 |
| 1,216 1,217 1,218 1,219 1,220 | 6,27 6,26 6,25 6,24 6,23 | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 25,1 25,0 25,0 25,0 24,9 | 37,6 37,6 37,5 37,4 37,4 | 62,7 62,6 62,5 62,4 62,3 | 125 125 125 125 125 |
| 1,221 1,222 1,223 1,224 1,225 | 6,22 6,21 6,20 6,19 6,18 | 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 | 24,9 24,8 24,8 24,8 24,7 | 37,3 37,3 37,2 37,1 37,1 | 62,2 62,1 62,0 61,9 61,8 | 124 124 124 124 124 |
| 1,226 1,227 1,228 1,229 1,230 | 6,17 6,16 6,15 6,14 6,13 | 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 | 24,7 24,6 24,6 24,6 24,5 | 37,0 37,0 36,9 36,8 36,8 | 61,7 61,6 61,5 61,4 61,3 | 123 123 123 123 123 |
| 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 | 6,12 6,11 6,10 6,09 6,08 | 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 | 24,5 24,4 24,4 24,4 24,3 | 36,7 36,7 36,6 36,5 36,5 | 61,2 61,1 61,0 60,9 60,8 | 122 122 122 122 122 |
| 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 | 6,07 6,06 6,05 6,04 6,03 | 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 | 24,3 24,2 24,2 24,2 24,1 | 36,4 36,4 36,3 36,2 36,2 | 60,7 60,6 60,5 60,4 60,3 | 121 121 121 121 121 |
| 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 | 6,02 6,01 6,00 5,99 5,98 | 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 | 24,1 24,0 24,0 24,0 23,9 | 36,1 36,1 36,0 35,9 35,9 | 60,2 60,1 60,0 59,9 59,8 | 120 120 120 120 120 |
| 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 | 5,97 5,96 5,95 5,94 5,93 | 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 | 23,9 23,8 23,8 23,8 23,7 | 35,8 35,8 35,7 35,7 35,6 | 59,7 59,6 59,5 59,4 59,3 | 119 119 119 119 119 |
| 1,251 1,252 1,253 1,254 1,255 | 5,92 5,91 5,91 5,90 5,89 | 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 | 23,7 23,7 23,6 23,6 23,5 | 35,5 35,5 35,4 35,4 35,3 | 59,2 59,1 59,1 59,0 58,9 | 118 118 118 118 118 |
| 1,256 1,257 1,258 1,259 1,260 | 5,88 5,87 5,86 5,85 5,84 | 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 | 23,5 23,5 23,4 23,4 23,4 | 35,3 35,2 35,2 35,1 35,0 | 58,8 58,7 58,6 58,5 58,4 | 118 117 117 117 117 |
| 1,261 1,262 1,263 1,264 1,265 | 5,83 5,82 5,81 5,80 5,79 | 11,7 11,6 11,6 11,6 11,6 | 23,3 23,3 23,2 23,2 23,2 | 35,0 34,9 34,9 34,8 34,8 | 58,3 58,2 58,1 58,0 57,9 | 117 116 116 116 116 |
| 1,266 1,267 1,268 1,269 1,270 | 5,78 5,78 5,77 5,76 5,75 | 11,6 11,6 11,5 11,5 11,5 | 23,1 23,1 23,1 23,0 23,0 | 34,7 34,7 34,6 34,5 34,5 | 57,8 57,8 57,7 57,6 57,5 | 116 116 115 115 115 |
| 1,271 1,272 1,273 1,274 1,275 | 5,74 5,73 5,72 5,71 5,70 | 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 | 23,0 22,9 22,9 22,8 22,8 | 34,4 34,4 34,3 34,3 34,2 | 57,4 57,3 57,2 57,1 57,0 | 115 115 114 114 114 |
| 1,276 1,277 1,278 1,279 1,280 | 5,69 5,69 5,68 5,67 5,66 | 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 | 22,8 22,7 22,7 22,7 22,6 | 34,2 34,1 34,1 34,0 34,0 | 56,9 56,9 56,8 56,7 56,6 | 114 114 114 113 113 |
| 1,281 1,282 1,283 1,284 1,285 | 5,65 5,64 5,63 5,62 5,61 | 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 | 22,6 22,6 22,5 22,5 22,5 | 33,9 33,8 33,8 33,7 33,7 | 56,5 56,4 56,3 56,2 56,1 | 113 113 113 112 112 |
| 1,286 1,287 1,288 1,289 1,290 | 5,61 5,60 5,59 5,58 5,57 | 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 | 22,4 22,4 22,4 22,3 22,3 | 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 | 56,1 56,0 55,9 55,8 55,7 | 112 112 112 112 111 |
| 1,291 1,292 1,293 1,294 1,295 | 5,56 5,55 5,55 5,54 5,53 | 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 | 22,2 22,2 22,2 22,1 22,1 | 33,4 33,3 33,3 33,2 33,2 | 55,6 55,5 55,5 55,4 55,3 | 111 111 111 111 111 |
| 1,296 1,297 1,298 1,299 1,300 | 5,52 5,51 5,50 5,49 5,49 | 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 22,1 22,0 22,0 22,0 21,9 | 33,1 33,1 33,0 33,0 32,9 | 55,2 55,1 55,0 54,9 54,9 | 110 110 110 110 110 |
| 1,301 1,302 1,303 1,304 1,305 | 5,48 5,47 5,46 5,45 5,44 | 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 | 21,9 21,9 21,8 21,8 21,8 | 32,9 32,8 32,8 32,7 32,7 | 54,8 54,7 54,6 54,5 54,4 | 110 109 109 109 109 |
| 1,306 1,307 1,308 1,309 1,310 | 5,44 5,43 5,42 5,41 5,40 | 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 | 21,7 21,7 21,7 21,6 21,6 | 32,6 32,6 32,5 32,5 32,4 | 54,4 54,3 54,2 54,1 54,0 | 109 109 108 108 108 |
| 1,311 1,312 1,313 1,314 1,315 | 5,39 5,39 5,38 5,37 5,36 | 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 | 21,6 21,5 21,5 21,5 21,4 | 32,4 32,3 32,3 32,2 32,2 | 53,9 53,9 53,8 53,7 53,6 | 108 108 108 107 107 |
| 1,316 1,317 1,318 1,319 1,320 | 5,35 5,35 5,34 5,33 5,32 | 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6 | 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 | 32,1 32,1 32,0 32,0 31,9 | 53,5 53,5 53,4 53,3 53,2 | 107 107 107 107 106 |
| 1,321 1,322 1,323 1,324 1,325 | 5,31 5,31 5,30 5,29 5,28 | 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 | 21,3 21,2 21,2 21,2 21,1 | 31,9 31,8 31,8 31,7 31,7 | 53,1 53,1 53,0 52,9 52,8 | 106 106 106 106 106 |
| 1,326 1,327 1,328 1,329 1,330 | 5,27 5,27 5,26 5,25 5,24 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0 | 31,6 31,6 31,5 31,5 31,5 | 52,7 52,7 52,6 52,5 52,4 | 105 105 105 105 105 |
| 1,331 1,332 1,333 1,334 1,335 | 5,23 5,23 5,22 5,21 5,20 | 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 | 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8 | 31,4 31,4 31,3 31,3 31,2 | 52,3 52,3 52,2 52,1 52,0 | 105 105 104 104 104 |
| 1,336 1,337 1,338 1,339 1,340 | 5,19 5,19 5,18 5,17 5,16 | 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 | 20,8 20,7 20,7 20,7 20,7 | 31,2 31,1 31,1 31,0 31,0 | 51,9 51,9 51,8 51,7 51,6 | 104 104 104 103 103 |
| 1,341 1,342 1,343 1,344 1,345 | 5,16 5,15 5,14 5,13 5,13 | 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 | 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 | 30,9 30,9 30,8 30,8 30,8 | 51,6 51,5 51,4 51,3 51,3 | 103 103 103 103 103 |
| 1,346 1,347 1,348 1,349 1,350 | 5,12 5,11 5,10 5,09 5,09 | 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 | 20,5 20,4 20,4 20,4 20,3 | 30,7 30,7 30,6 30,6 30,5 | 51,2 51,1 51,0 50,9 50,9 | 102 102 102 102 102 |
| 1,351 1,352 1,353 1,354 1,355 | 5,08 5,07 5,06 5,06 5,05 | 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 | 20,3 20,3 20,3 20,2 20,2 | 30,5 30,4 30,4 30,3 30,3 | 50,8 50,7 50,6 50,6 50,5 | 102 101 101 101 101 |
| 1,356 1,357 1,358 1,359 1,360 | 5,04 5,03 5,03 5,02 5,01 | 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 | 20,2 20,1 20,1 20,1 20,0 | 30,3 30,2 30,2 30,1 30,1 | 50,4 50,3 50,3 50,2 50,1 | 101 101 101 100 100 |
| 1,361 1,362 1,363 1,364 1,365 | 5,01 5,00 4,99 4,98 4,98 | 10,0 10,0 9,98 9,97 9,95 | 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 | 30,0 30,0 29,9 29,9 29,9 | 50,1 50,0 49,9 49,8 49,8 | 100 100 99,8 99,7 99,5 |
| 1,366 1,367 1,368 1,369 1,370 | 4,97 4,96 4,95 4,95 - | 9,94 9,92 9,91 9,90 9,88 | 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 | 29,8 29,8 29,7 29,7 29,6 | 49,7 49,6 49,5 49,5 49,4 | 99,4 99,2 99,1 99,0 98,8 |
| 1,371 1,372 1,373 1,374 1,375 | - - - - - | 9,87 9,85 9,84 9,82 9,81 | 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 | 29,6 29,6 29,5 29,5 29,4 | 49,3 49,3 49,2 49,1 49,0 | 98,7 98,5 98,4 98,2 98,1 |
| 1,376 1,377 1,378 1,379 1,380 | - - - - - | 9,79 9,78 9,77 9,75 9,74 | 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 | 29,4 29,3 29,3 29,3 29,2 | 49,0 48,9 48,8 48,8 48,7 | 97,9 97,8 97,7 97,5 97,4 |
| 1,381 1,382 1,383 1,384 1,385 | - - - - - | 9,72 9,71 9,70 9,68 9,67 | 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 | 29,2 29,1 29,1 29,0 29,0 | 48,6 48,5 48,5 48,4 48,3 | 97,2 97,1 97,0 96,8 96,7 |
| 1,386 1,387 1,388 1,389 1,390 | - - - - - | 9,65 9,64 9,63 9,61 9,60 | 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 | 29,0 28,9 28,9 28,8 28,8 | 48,3 48,2 48,1 48,1 48,0 | 96,5 96,4 96,3 96,1 96,0 |
| 1,391 1,392 1,393 1,394 1,395 | - - - - - | 9,58 9,57 9,56 9,54 9,53 | 19,2 19,1 19,1 19,1 19,1 | 28,8 28,7 28,7 28,6 28,6 | 47,9 47,8 47,8 47,7 47,6 | 95,8 95,7 95,6 95,4 95,3 |
| 1,396 1,397 1,398 1,399 1,400 | - - - - - | 9,52 9,50 9,49 9,48 9,46 | 19,0 19,0 19,0 18,9 18,9 | 28,5 28,5 28,5 28,4 28,4 | 47,6 47,5 47,4 47,4 47,3 | 95,2 95,0 94,9 94,8 94,6 |
| 1,401 1,402 1,403 1,404 1,405 | - - - - - | 9,45 9,43 9,42 9,41 9,39 | 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 | 28,3 28,3 28,3 28,2 28,2 | 47,2 47,2 47,1 47,0 47,0 | 94,5 94,3 94,2 94,1 93,9 |
| 1,406 1,407 1,408 1,409 1,410 | - - - - - | 9,38 9,37 9,35 9,34 9,33 | 18,8 18,7 18,7 18,7 18,7 | 28,1 28,1 28,1 28,0 28,0 | 46,9 46,8 46,8 46,7 46,6 | 93,8 93,7 93,5 93,4 93,3 |
| 1,411 1,412 1,413 1,414 1,415 | - - - - - | 9,31 9,30 9,29 9,28 9,26 | 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 | 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 | 46,6 46,5 46,4 46,4 46,3 | 93,1 93,0 92,9 92,8 92,6 |
| 1,416 1,417 1,418 1,419 1,420 | - - - - - | 9,25 9,24 9,22 9,21 9,20 | 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4 | 27,7 27,7 27,7 27,6 27,6 | 46,2 46,2 46,1 46,0 46,0 | 92,5 92,4 92,2 92,1 92,0 |
| 1,421 1,422 1,423 1,424 1,425 | - - - - - | 9,18 9,17 9,16 9,15 9,13 | 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 | 27,6 27,5 27,5 27,4 27,4 | 45,9 45,9 45,8 45,7 45,7 | 91,8 91,7 91,6 91,5 91,3 |
| 1,426 1,427 1,428 1,429 1,430 | - - - - - | 9,12 9,11 9,09 9,08 9,07 | 18,2 18,2 18,2 18,2 18,1 | 27,4 27,3 27,3 27,2 27,2 | 45,6 45,5 45,5 45,4 45,3 | 91,2 91,1 90,9 90,8 90,7 |
| 1,431 1,432 1,433 1,434 1,435 | - - - - - | 9,06 9,04 9,03 9,02 9,01 | 18,1 18,1 18,1 18,0 18,0 | 27,2 27,1 27,1 27,1 27,0 | 45,3 45,2 45,2 45,1 45,0 | 90,6 90,4 90,3 90,2 90,1 |
| 1,436 1,437 1,438 1,439 1,440 | - - - - - | 8,99 8,98 8,97 8,96 8,94 | 18,0 18,0 17,9 17,9 17,9 | 27,0 26,9 26,9 26,9 26,8 | 45,0 44,9 44,8 44,8 44,7 | 89,9 89,8 89,7 89,6 89,4 |
| 1,441 1,442 1,443 1,444 1,445 | - - - - - | 8,93 8,92 8,91 8,89 8,88 | 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8 | 26,8 26,8 26,7 26,7 26,6 | 44,7 44,6 44,5 44,5 44,4 | 89,3 89,2 89,1 88,9 88,8 |
| 1,446 1,447 1,448 1,449 1,450 | - - - - - | 8,87 8,86 8,84 8,83 8,82 | 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 | 26,6 26,6 26,5 26,5 26,5 | 44,3 44,3 44,2 44,2 44,1 | 88,7 88,6 88,4 88,3 88,2 |
| 1,451 1,452 1,453 1,454 1,455 | - - - - - | 8,81 8,80 8,78 8,77 8,76 | 17,6 17,6 17,6 17,5 17,5 | 26,4 26,4 26,4 26,3 26,3 | 44,0 44,0 43,9 43,9 43,8 | 88,1 88,0 87,8 87,7 87,6 |
| 1,456 1,457 1,458 1,459 1,460 | - - - - - | 8,75 8,74 8,72 8,71 8,70 | 17,5 17,5 17,4 17,4 17,4 | 26,2 26,2 26,2 26,1 26,1 | 43,7 43,7 43,6 43,6 43,5 | 87,5 87,4 87,2 87,1 87,0 |
| 1,461 1,462 1,463 1,464 1,465 | - - - - - | 8,69 8,68 8,66 8,65 8,64 | 17,4 17,3 17,3 17,3 17,3 | 26,1 26,0 26,0 26,0 25,9 | 43,4 43,4 43,3 43,3 43,2 | 86,9 86,8 86,6 86,5 86,4 |
| 1,466 1,467 1,468 1,469 1,470 | - - - - - | 8,63 8,62 8,61 8,59 8,58 | 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2 | 25,9 25,9 25,8 25,8 25,7 | 43,1 43,1 43,0 43,0 42,9 | 86,3 86,2 86,1 85,9 85,8 |
| 1,471 1,472 1,473 1,474 1,475 | - - - - - | 8,57 8,56 8,55 8,54 8,52 | 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 | 25,7 25,7 25,6 25,6 25,6 | 42,8 42,8 42,7 42,7 42,6 | 85,7 85,6 85,5 85,4 85,2 |
| 1,476 1,477 1,478 1,479 1,480 | - - - - - | 8,51 8,50 8,49 8,48 8,47 | 17,0 17,0 17,0 17,0 16,9 | 25,5 25,5 25,5 25,4 25,4 | 42,6 42,5 42,4 42,4 42,3 | 85,1 85,0 84,9 84,8 84,7 |
| 1,481 1,482 1,483 1,484 1,485 | - - - - - | 8,46 8,44 8,43 8,42 8,41 | 16,9 16,9 16,9 16,8 16,8 | 25,4 25,3 25,3 25,3 25,2 | 42,3 42,2 42,2 42,1 42,0 | 84,6 84,4 84,3 84,2 84,1 |
| 1,486 1,487 1,488 1,489 1,490 | - - - - - | 8,40 8,39 8,38 8,36 8,35 | 16,8 16,8 16,7 16,7 16,7 | 25,2 25,2 25,1 25,1 25,1 | 42,0 41,9 41,9 41,8 41,8 | 84,0 83,9 83,8 83,6 83,5 |
| 1,491 1,492 1,493 1,494 1,495 | - - - - - | 8,34 8,33 8,32 8,31 8,30 | 16,7 16,7 16,6 16,6 16,6 | 25,0 25,0 25,0 24,9 24,9 | 41,7 41,7 41,6 41,5 41,5 | 83,4 83,3 83,2 83,1 83,0 |
| 1,496 1,497 1,498 1,499 1,500 | - - - - - | 8,29 8,28 8,26 8,25 8,24 | 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 | 24,9 24,8 24,8 24,8 24,7 | 41,4 41,4 41,3 41,3 41,2 | 82,9 82,8 82,6 82,5 82,4 |
| 1,501 1,502 1,503 1,504 1,505 | - - - - - | 8,23 8,22 8,21 8,20 8,19 | 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4 | 24,7 24,7 24,6 24,6 24,6 | 41,2 41,1 41,0 41,0 40,9 | 82,3 82,2 82,1 82,0 81,9 |
| 1,506 1,507 1,508 1,509 1,510 | - - - - - | 8,18 8,17 8,16 8,14 8,13 | 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 | 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 | 40,9 40,8 40,8 40,7 40,7 | 81,8 81,7 81,6 81,4 81,3 |
| 1,511 1,512 1,513 1,514 1,515 | - - - - - | 8,12 8,11 8,10 8,09 8,08 | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 24,4 24,3 24,3 24,3 24,2 | 40,6 40,6 40,5 40,4 40,4 | 81,2 81,1 81,0 80,9 80,8 |
| 1,516 1,517 1,518 1,519 1,520 | - - - - - | 8,07 8,06 8,05 8,04 8,03 | 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 | 24,2 24,2 24,1 24,1 24,1 | 40,3 40,3 40,2 40,2 40,1 | 80,7 80,6 80,5 80,4 80,3 |
| 1,521 1,522 1,523 1,524 1,525 | - - - - - | 8,02 8,01 8,00 7,98 7,97 | 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 | 24,0 24,0 24,0 24,0 23,9 | 40,1 40,0 40,0 39,9 39,9 | 80,2 80,1 80,0 79,8 79,7 |
| 1,526 1,527 1,528 1,529 1,530 | - - - - - | 7,96 7,95 7,94 7,93 7,92 | 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 | 23,9 23,9 23,8 23,8 23,8 | 3918 39,8 39,7 39,7 39,6 | 79,6 79,5 79,4 79,3 79,2 |
| 1,531 1,532 1,533 1,534 1,535 | - - - - - | 7,91 7,90 7,89 7,88 7,87 | 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 | 23,7 23,7 23,7 23,6 23,6 | 39,6 39,5 39,5 39,4 39,3 | 79,1 79,0 78,9 78,8 78,7 |
| 1,536 1,537 1,538 1,539 1,540 | - - - - - | 7,86 7,85 7,84 7,83 7,82 | 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 | 23,6 23,5 23,5 23,5 23,5 | 39,3 39,2 39,2 39,1 39,1 | 78,6 78,5 78,4 78,3 78,2 |
| 1,541 1,542 1,543 1,544 1,545 | - - - - - | 7,81 7,80 7,79 7,78 7,77 | 15,6 15,6 15,6 15,6 15,5 | 23,4 23,4 23,4 23,3 23,3 | 39,0 39,0 38,9 38,9 38,8 | 78,1 78,0 77,9 77,8 77,7 |
| 1,546 1,547 1,548 1,549 1,550 | - - - - - | 7,76 7,75 7,74 7,73 7,72 | 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 | 23,3 23,2 23,2 23,2 23,2 | 38,8 38,7 38,7 38,6 38,6 | 77,6 77,5 77,4 77,3 77,2 |
| 1,551 1,552 1,553 1,554 1,555 | - - - - - | 7,71 7,70 7,69 7,68 7,67 | 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 | 23,1 23,1 23,1 23,0 23,0 | 38,5 38,5 38,4 38,4 38,3 | 77,1 77,0 76,9 76,8 76,7 |
| 1,556 1,557 1,558 1,559 1,560 | - - - - - | 7,66 7,65 7,64 7,63 7,62 | 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 | 23,0 22,9 22,9 22,9 22,9 | 38,3 38,2 38,2 38,1 38,1 | 76,6 76,5 76,4 76,3 76,2 |
| 1,561 1,562 1,563 1,564 1,565 | - - - - - | 7,61 7,60 7,59 7,58 7,57 | 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 | 22,8 22,8 22,8 22,7 22,7 | 38,0 38,0 38,0 37,9 37,9 | 76,1 76,0 75,9 75,8 75,7 |
| 1,566 1,567 1,568 1,569 1,570 | - - - - - | 7,56 7,55 7,54 7,53 7,52 | 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 | 22,7 22,7 22,6 22,6 22,6 | 37,8 37,8 37,7 37,7 37,6 | 75,6 75,5 75,4 75,3 75,2 |
| 1,571 1,572 1,573 1,574 1,575 | - - - - - | 7,51 7,50 7,49 7,49 7,48 | 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 | 22,5 22,5 22,5 22,5 22,4 | 37,6 37,5 37,5 37,4 37,4 | 75,1 75,0 74,9 74,9 74,8 |
| 1,576 1,577 1,578 1,579 1,580 | - - - - - | 7,47 7,46 7,45 7,44 7,43 | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 22,4 22,4 22,3 22,3 22,3 | 37,3 37,3 37,2 37,2 37,1 | 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3 |
| 1,581 1,582 1,583 1,584 1,585 | - - - - - | 7,42 7,41 7,40 7,39 7,38 | 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 | 22,3 22,2 22,2 22,2 22,1 | 37,1 37,0 37,0 37,0 36,9 | 74,2 74,1 74,0 73,9 73,8 |
| 1,586 1,587 1,588 1,589 1,590 | - - - - - | 7,37 7,36 7,35 7,34 7,34 | 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 | 22,1 22,1 22,1 22,0 22,0 | 36,9 36,8 36,8 36,7 36,7 | 73,7 73,6 73,5 73,4 73,4 |
| 1,591 1,592 1,593 1,594 1,595 | - - - - - | 7,33 7,32 7,31 7,30 7,29 | 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 | 22,0 22,0 21,9 21,9 21,9 | 36,6 36,6 36,5 36,5 36,4 | 73,3 73,2 73,1 73,0 72,9 |
| 1,596 1,597 1,598 1,599 1,600 | - - - - - | 7,28 7,27 7,26 7,25 7,24 | 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 | 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 | 36,4 36,4 36,3 36,3 36,2 | 72,8 72,7 72,6 72,5 72,4 |
| 1,601 1,602 1,603 1,604 1,605 | - - - - - | 7,24 7,23 7,22 7,21 7,20 | 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 | 21,7 21,7 21,7 21,6 21,6 | 36,2 36,1 36,1 36,0 36,0 | 72,4 72,3 72,2 72,1 72,0 |
| 1,606 1,607 1,608 1,609 1,610 | - - - - - | 7,19 7,18 7,17 7,16 7,15 | 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 | 21,6 21,5 21,5 21,5 21,5 | 35,9 35,9 35,9 35,8 35,8 | 71,9 71,8 71,7 71,6 71,5 |
| 1,611 1,612 1,613 1,614 1,615 | - - - - - | 7,15 7,14 7,13 7,12 7,11 | 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 | 21,4 21,4 21,4 21,4 21,3 | 35,7 35,7 35,6 35,6 35,5 | 71,5 71,4 71,3 71,2 71,1 |
| 1,616 1,617 1,618 1,619 1,620 | - - - - - | 7,10 7,09 7,08 7,08 7,07 | 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 | 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 | 35,5 35,5 35,4 35,4 35,3 | 71,0 70,9 70,8 70,8 70,7 |
| 1,621 1,622 1,623 1,624 1,625 | - - - - - | 7,06 7,05 7,04 7,03 7,02 | 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 | 21,2 21,1 21,1 21,1 21,1 | 35,3 35,2 35,2 35,2 35,1 | 70,6 70,5 70,4 70,3 70,2 |
| 1,626 1,627 1,628 1,629 1,630 | - - - - - | 7,01 7,01 7,00 6,99 6,98 | 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | 21,0 21,0 21,0 21,0 20,9 | 35,1 35,0 35,0 34,9 34,9 | 70,1 70,1 70,0 69,9 69,8 |
| 1,631 1,632 1,633 1,634 1,635 | - - - - - | 6,97 6,96 6,95 6,95 6,94 | 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 | 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8 | 34,9 34,8 34,8 34,7 34,7 | 69,7 69,6 69,5 69,5 69,4 |
| 1,636 1,637 1,638 1,639 1,640 | - - - - - | 6,93 6,92 6,91 6,90 6,90 | 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 | 20,8 20,8 20,7 20,7 20,7 | 34,6 34,6 34,6 34,5 34,5 | 69,3 69,2 69,1 69,0 69,0 |
| 1,641 1,642 1,643 1,644 1,645 | - - - - - | 6,89 6,88 6,87 6,86 6,85 | 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 | 20,7 20,6 20,6 20,6 20,6 | 34,4 34,4 34,3 34,3 34,3 | 68,9 68,8 68,7 68,6 68,5 |
| 1,646 1,647 1,648 1,649 1,650 | - - - - - | 6,84 6,84 6,83 6,82 6,81 | 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6 | 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 | 34,2 34,2 34,1 34,1 34,1 | 68,4 68,4 68,3 68,2 68,1 |
| 1,651 1,652 1,653 1,654 1,655 | - - - - - | 6,80 6,80 6,79 6,78 6,77 | 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 | 20,4 20,4 20,4 20,3 20,3 | 34,0 34,0 33,9 33,9 33,8 | 68,0 68,0 67,9 67,8 67,7 |
| 1,656 1,657 1,658 1,659 1,660 | - - - - - | 6,76 6,75 6,75 6,74 6,73 | 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 | 20,3 20,3 20,2 20,2 20,2 | 33,8 33,8 33,7 33,7 33,6 | 67,6 67,5 67,5 67,4 67,3 |
| 1,661 1,662 1,663 1,664 1,665 | - - - - - | 6,72 6,71 6,71 6,70 6,69 | 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 | 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 | 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 | 67,2 67,1 67,1 67,0 66,9 |
| 1,666 1,667 1,668 1,669 1,670 | - - - - - | 6,68 6,67 6,67 6,66 6,65 | 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 | 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 | 33,4 33,4 33,3 33,3 33,2 | 66,8 66,7 66,7 66,6 66,5 |
| 1,671 1,672 1,673 1,674 1,675 | - - - - - | 6,64 6,63 6,63 6,62 6,61 | 13,3 13,3 13,2 13,2 13,2 | 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8 | 33,2 33,2 33,1 33,1 33,0 | 66,4 66,3 66,3 66,2 66,1 |
| 1,676 1,677 1,678 1,679 1,680 | - - - - - | 6,60 6,59 6,59 6,58 6,57 | 13,2 13,2 13,2 13,2 13,1 | 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 | 33,0 33,0 32,9 32,9 32,8 | 66,0 65,9 65,9 65,8 65,7 |
| 1,681 1,682 1,683 1,684 1,685 | - - - - - | 6,56 6,56 6,55 6,54 6,53 | 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 | 19,7 19,7 19,6 19,6 19,6 | 32,8 32,8 32,7 32,7 32,7 | 65,6 65,6 65,5 65,4 65,3 |
| 1,686 1,687 1,688 1,689 1,690 | - - - - - | 6,52 6,52 6,51 6,50 6,49 | 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 | 32,6 32,6 32,5 32,5 32,5 | 65,2 65,2 65,1 65,0 64,9 |
| 1,691 1,692 1,693 1,694 1,695 | - - - - - | 6,49 6,48 6,47 6,46 6,45 | 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 | 19,5 19,4 19,4 19,4 19,4 | 32,4 32,4 32,3 32,3 32,3 | 64,9 64,8 64,7 64,6 64,5 |
| 1,696 1,697 1,698 1,699 1,700 | - - - - - | 6,45 6,44 6,43 6,42 6,42 | 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 | 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 | 32,2 32,2 32,2 32,1 32,1 | 64,5 64,4 64,3 64,2 64,2 |
| 1,701 1,702 1,703 1,704 1,705 | - - - - - | 6,41 6,40 6,39 6,39 6,38 | 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 | 19,2 19,2 19,2 19,2 19,1 | 32,0 32,0 32,0 31,9 31,9 | 64,1 64,0 63,9 63,9 63,8 |
| 1,706 1,707 1,708 1,709 1,710 | - - - - - | 6,37 6,36 6,36 6,35 6,34 | 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 | 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 | 31,9 31,8 31,8 31,7 31,7 | 63,7 63,6 63,6 63,5 63,4 |
| 1,711 1,712 1,713 1,714 1,715 | - - - - - | 6,33 6,33 6,32 6,31 6,31 | 12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 | 19,0 19,0 19,0 18,9 18,9 | 31,7 31,6 31,6 31,6 31,5 | 63,3 63,3 63,2 63,1 63,1 |
| 1,716 1,717 1,718 1,719 1,720 | - - - - - | 6,30 6,29 6,28 6,28 6,27 | 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 | 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 | 31,5 31,4 31,4 31,4 31,3 | 63,0 62,9 62,8 62,8 62,7 |
| 1,721 1,722 1,723 1,724 1,725 | - - - - - | 6,26 6,25 6,25 6,24 6,23 | 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 | 18,8 18,8 18,7 18,7 18,7 | 31,3 31,3 31,2 31,2 31,2 | 62,6 62,5 62,5 62,4 62,3 |
| 1,726 1,727 1,728 1,729 1,730 | - - - - - | 6,23 6,22 6,21 6,20 6,20 | 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 | 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 | 31,1 31,1 31,1 31,0 31,0 | 62,3 62,2 62,1 62,0 62,0 |
| 1,731 1,732 1,733 1,734 1,735 | - - - - - | 6,19 6,18 6,17 6,17 6,16 | 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 | 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 | 30,9 30,9 30,9 30,8 30,8 | 61,9 61,8 61,7 61,7 61,6 |
| 1,736 1,737 1,738 1,739 1,740 | - - - - - | 6,15 6,15 6,14 6,13 6,13 | 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2 | 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 | 30,8 30,7 30,7 30,7 30,6 | 61,5 61,5 61,4 61,3 61,3 |
| 1,741 1,742 1,743 1,744 1,745 | - - - - - | 6,12 6,11 6,10 6,10 6,09 | 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 | 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 | 30,6 30,6 30,5 30,5 30,4 | 61,2 61,1 61,0 61,0 60,9 |
| 1,746 1,747 1,748 1,749 1,750 | - - - - - | 6,08 6,08 6,07 6,06 6,06 | 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 | 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 | 30,4 30,4 30,3 30,3 30,3 | 60,8 60,8 60,7 60,6 60,6 |
| 1,751 1,752 1,753 1,754 1,755 | - - - - - | 6,05 6,04 6,03 6,03 6,02 | 12,1 12,1 12,1 12,1 12,0 | 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 | 30,2 30,2 30,2 30,1 30,1 | 60,5 60,4 60,3 60,3 60,2 |
| 1,756 1,757 1,758 1,759 1,760 | - - - - - | 6,01 6,01 6,00 5,99 5,99 | 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 | 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 | 30,1 30,0 30,0 30,0 29,9 | 60,1 60,1 60,0 59,9 59,9 |
| 1,761 1,762 1,763 1,764 1,765 | - - - - - | 5,98 5,97 5,97 5,96 5,95 | 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 | 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 | 29,9 29,9 29,8 29,8 29,8 | 59,8 59,7 59,7 59,6 59,5 |
| 1,766 1,767 1,768 1,769 1,770 | - - - - - | 5,95 5,94 5,93 5,93 5,92 | 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 | 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 | 29,7 29,7 29,7 29,6 29,6 | 59,5 59,4 59,3 59,3 59,2 |
| 1,771 1,772 1,773 1,774 1,775 | - - - - - | 5,91 5,91 5,90 5,89 5,89 | 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 | 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 | 29,6 29,5 29,5 29,5 29,4 | 59,1 59,1 59,0 58,9 58,9 |
| 1,776 1,777 1,778 1,779 1,780 | - - - - - | 5,88 5,87 5,87 5,86 5,85 | 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 | 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 | 29,4 29,4 29,3 29,3 29,3 | 58,8 58,7 58,7 58,6 58,5 |
| 1,781 1,782 1,783 1,784 1,785 | - - - - - | 5,85 5,84 5,83 5,83 5,82 | 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 | 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 | 29,2 29,2 29,2 29,1 29,1 | 58,5 58,4 58,3 58,3 58,2 |
| 1,786 1,787 1,788 1,789 1,790 | - - - - - | 5,81 5,81 5,80 5,79 5,79 | 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 | 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 | 29,1 29,0 29,0 29,0 28,9 | 58,1 58,1 58,0 57,9 57,9 |
| 1,791 1,792 1,793 1,794 1,795 | - - - - - | 5,78 5,77 5,77 5,76 5,76 | 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 | 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 | 28,9 28,9 28,8 28,8 28,8 | 57,8 57,7 57,7 57,6 57,6 |
| 1,796 1,797 1,798 1,799 1,800 | - - - - - | 5,75 5,74 5,74 5,73 5,72 | 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 | 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 | 28,7 28,7 28,7 28,6 28,6 | 57,5 57,4 57,4 57,3 57,2 |
| 1,801 1,802 1,803 1,804 1,805 | - - - - - | 5,72 5,71 5,70 5,70 5,69 | 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 | 17,2 17,1 17,1 17,1 17,1 | 28,6 28,6 28,5 28,5 28,5 | 57,2 57,1 57,0 57,0 56,9 |
| 1,806 1,807 1,808 1,809 1,810 | - - - - - | 5,69 5,68 5,67 5,67 5,66 | 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 | 17,1 17,0 17,0 17,0 17,0 | 28,4 28,4 28,4 28,3 28,3 | 56,9 56,8 56,7 56,7 56,6 |
| 1,811 1,812 1,813 1,814 1,815 | - - - - - | 5,65 5,65 5,64 5,64 5,63 | 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 | 17,0 16,9 16,9 16,9 16,9 | 28,3 28,2 28,2 28,2 28,1 | 56,5 56,5 56,4 56,4 56,3 |
| 1,816 1,817 1,818 1,819 1,820 | - - - - - | 5,62 5,62 5,61 5,60 5,60 | 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 | 16,9 16,9 16,8 16,8 16,8 | 28,1 28,1 28,1 28,0 28,0 | 56,2 56,2 56,1 56,0 56,0 |
| 1,821 1,822 1,823 1,824 1,825 | - - - - - | 5,59 5,59 5,58 5,57 5,57 | 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 | 16,8 16,8 16,7 16,7 16,7 | 28,0 27,9 27,9 27,9 27,8 | 55,9 55,9 55,8 55,7 55,7 |
| 1,826 1,827 1,828 1,829 1,830 | - - - - - | 5,56 5,56 5,55 5,54 5,54 | 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 | 16,7 16,7 16,6 16,6 16,6 | 27,8 27,8 27,7 27,7 27,7 | 55,6 55,6 55,5 55,4 55,4 |
| 1,831 1,832 1,833 1,834 1,835 | - - - - - | 5,53 5,53 5,52 5,51 5,51 | 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 | 16,6 16,6 16,6 16,5 16,5 | 27,7 27,6 27,6 27,6 27,5 | 55,3 55,3 55,2 55,1 55,1 |
| 1,836 1,837 1,838 1,839 1,840 | - - - - - | 5,50 5,50 5,49 5,48 5,48 | 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 | 27,5 27,5 27,4 27,4 27,4 | 55,0 55,0 54,9 54,8 54,8 |
| 1,841 1,842 1,843 1,844 1,845 | - - - - - | 5,47 5,47 5,46 5,45 5,45 | 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 | 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 | 27,4 27,3 27,3 27,3 27,2 | 54,7 54,7 54,6 54,5 54,5 |
| 1,846 1,847 1,848 1,849 1,850 | - - - - - | 5,44 5,44 5,43 5,42 5,42 | 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8 | 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 | 27,2 27,2 27,1 27,1 27,1 | 54,4 54,4 54,3 54,2 54,2 |
| 1,851 1,852 1,853 1,854 1,855 | - - - - - | 5,41 5,41 5,40 5,40 5,39 | 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 | 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 | 27,1 27,0 27,0 27,0 26,9 | 54,1 54,1 54,0 54,0 53,9 |
| 1,856 1,857 1,858 1,859 1,860 | - - - - - | 5,38 5,38 5,37 5,37 5,36 | 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 | 16,2 16,1 16,1 16,1 16,1 | 26,9 26,9 26,9 26,8 26,8 | 53,8 53,8 53,7 53,7 53,6 |
| 1,861 1,862 1,863 1,864 1,865 | - - - - - | 5,35 5,35 5,34 5,34 5,33 | 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 | 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 | 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 | 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 |
| 1,866 1,867 1,868 1,869 1,870 | - - - - - | 5,33 5,32 5,31 5,31 5,30 | 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 | 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 | 26,6 26,6 26,6 26,5 26,5 | 53,3 53,2 53,1 53,1 53,0 |
| 1,871 1,872 1,873 1,874 1,875 | - - - - - | 5,30 5,29 5,29 5,28 5,28 | 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 | 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 | 26,5 26,5 26,4 26,4 26,4 | 53,0 52,9 52,9 52,8 52,8 |
| 1,876 1,877 1,878 1,879 1,880 | - - - - - | 5,27 5,26 5,26 5,25 5,25 | 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 | 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 | 26,3 26,3 26,3 26,3 26,2 | 52,7 52,6 52,6 52,5 52,5 |
| 1,881 1,882 1,883 1,884 1,885 | - - - - - | 5,24 5,24 5,23 5,22 5,22 | 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 | 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 | 26,2 26,2 26,1 26,1 26,1 | 52,4 52,4 52,3 52,2 52,2 |
| 1,886 1,887 1,888 1,889 1,890 | - - - - - | 5,21 5,21 5,20 5,20 5,19 | 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 | 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 | 26,1 26,0 26,0 26,0 26,0 | 52,1 52,1 52,0 52,0 51,9 |
| 1,891 1,892 1,893 1,894 1,895 | - - - - - | 5,19 5,18 5,18 5,17 5,16 | 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 | 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 | 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 | 51,9 51,8 51,8 51,7 51,6 |
| 1,896 1,897 1,898 1,899 1,900 | - - - - - | 5,16 5,15 5,15 5,14 5,14 | 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 | 15,5 15,5 15,4 15,4 15,4 | 25,8 25,8 25,7 25,7 25,7 | 51,6 51,5 51,5 51,4 51,4 |
| 1,901 1,902 1,903 1,904 1,905 | - - - - - | 5,13 5,13 5,12 5,12 5,11 | 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 | 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 | 25,7 25,6 25,6 25,6 25,5 | 51,3 51,3 51,2 51,2 51,1 |
| 1,906 1,907 1,908 1,909 1,910 | - - - - - | 5,10 5,10 5,09 5,09 5,08 | 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 | 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 | 25,5 25,5 25,5 25,4 25,4 | 51,0 51,0 50,9 50,9 50,8 |
| 1,911 1,912 1,913 1,914 1,915 | - - - - - | 5,08 5,07 5,07 5,06 5,06 | 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 | 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 | 25,4 25,4 25,3 25,3 25,3 | 50,8 50,7 50,7 50,6 50,6 |
| 1,916 1,917 1,918 1,919 1,920 | - - - - - | 5,05 5,05 5,04 5,04 5,03 | 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 | 15,2 15,1 15,1 15,1 15,1 | 25,3 25,2 25,2 25,2 25,2 | 50,5 50,5 50,4 50,4 50,3 |
| 1,921 1,922 1,923 1,924 1,925 | - - - - - | 5,03 5,02 5,01 5,01 5,00 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0 | 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 | 50,3 50,2 50,1 50,1 50,0 |
| 1,926 1,927 1,928 1,929 1,930 | - - - - - | 5,00 4,99 4,99 4,98 - | 10,0 9,99 9,98 9,97 9,96 | 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 | 25,0 25,0 24,9 24,9 24,9 | 50,0 49,9 49,9 49,8 49,8 |
| 1,931 1,932 1,933 1,934 1,935 | - - - - - | - - - - - | 9,94 9,93 9,92 9,91 9,90 | 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 | 24,9 24,8 24,8 24,8 24,8 | 49,7 49,7 49,6 49,6 49,5 |
| 1,936 1,937 1,938 1,939 1,940 | - - - - - | - - - - - | 9,89 9,88 9,87 9,86 9,85 | 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 | 24,7 24,7 24,7 24,7 24,6 | 49,5 49,4 49,4 49,3 49,3 |
| 1,941 1,942 1,943 1,944 1,945 | - - - - - | - - - - - | 9,84 9,83 9,82 9,81 9,80 | 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 | 24,6 24,6 24,6 24,5 24,5 | 49,2 49,2 49,1 49,1 49,0 |
| 1,946 1,947 1,948 1,949 1,950 | - - - - - | - - - - - | 9,79 9,78 9,77 9,76 9,75 | 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 | 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 | 49,0 48,9 48,9 48,8 48,8 |
| 1,951 1,952 1,953 1,954 1,955 | - - - - - | - - - - - | 9,74 9,73 9,72 9,71 9,70 | 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 | 24,4 24,3 24,3 24,3 24,3 | 48,7 48,7 48,6 48,6 48,5 |
| 1,956 1,957 1,958 1,959 1,960 | - - - - - | - - - - - | 9,69 9,68 9,67 9,66 9,65 | 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 | 24,2 24,2 24,2 24,2 24,1 | 48,5 48,4 48,4 48,3 48,3 |
| 1,961 1,962 1,963 1,964 1,965 | - - - - - | - - - - - | 9,64 9,63 9,62 9,61 9,60 | 14,5 14,5 14,4 14,4 1414 | 24,1 24,1 24,1 24,0 24,0 | 48,2 48,2 48,1 48,1 48,0 |
| 1,966 1,967 1,968 1,969 1,970 | - - - - - | - - - - - | 9,59 9,58 9,57 9,56 9,56 | 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 | 24,0 24,0 23,9 23,9 23,9 | 48,0 47,9 47,9 47,8 47,8 |
| 1,971 1,972 1,973 1,974 1,975 | - - - - - | - - - - - | 9,55 9,54 9,53 9,52 9,51 | 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 | 23,9 23,8 23,8 23,8 23,8 | 47,7 47,7 47,6 47,6 47,5 |
| 1,976 1,977 1,978 1,979 1,980 | - - - - - | - - - - - | 9,50 9,49 9,48 9,47 9,46 | 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 | 23,7 23,7 23,7 23,7 23,6 | 47,5 47,4 47,4 47,4 47,3 |
| 1,981 1,982 1,983 1,984 1,985 | - - - - - | - - - - - | 9,45 9,44 9,43 9,42 9,41 | 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 | 23,6 23,6 23,6 23,6 23,5 | 47,3 47,2 47,2 47,1 47,1 |
| 1,986 1,987 1,988 1,989 1,990 | - - - - - | - - - - - | 9,40 9,39 9,38 9,37 9,36 | 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 | 23,5 23,5 23,5 23,4 23,4 | 47,0 47,0 46,9 46,9 46,8 |
| 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 | - - - - - | - - - - - | 9,35 9,35 9,34 9,33 9,32 | 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | 23,4 23,4 23,3 23,3 23,3 | 46,8 46,7 46,7 46,6 46,6 |
| 1,996 1,997 1,998 1,999 | - - - - | - - - - | 9,31 9,30 9,29 9,28 | 14,0 14,0 13,9 13,9 | 23,3 23,2 23,2 23,2 | 46,5 46,5 46,5 46,4 |

# Text boxes

4