TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 256-4 : 2007

ISO 6506-4 : 2005

VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG BRINELL - PHẦN 4: BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4: Tables of hardness values

Lời nói đầu

TCVN 256-4 : 2007 thay thế cho Phụ lục C của TCVN 256-1 : 2001 (ISO 6506-1 : 1999).

TCVN 256-4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6506-4 : 2005.

TCVN 256-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 256 (ISSO 6506) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell bao gồm 4 phần sau:

- TCVN 256-1 : 2006 (ISO 6506-1 : 2005) - Phần 1 : Phương pháp thử;

- TCVN 256-2 : 2006 (ISO 6506-2 : 2005) - Phần 2 : Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử;

- TCVN 256-3 : 2006 (ISO 6506-3 : 2005) - Phần 3 : Hiệu chuẩn tấm chuẩn;

- TCVN 256-4 : 2007 (ISO 6506-4 : 2005) - Phần 4 : Bảng các giá trị độ cứng.

VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG BRINELL - PHẦN 4 : BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4 : Table of hardness values

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các giá trị độ cứng Brinell để sử dụng khi thử trên bề mặt phẳng.

2. Xác định độ cứng Brinell đối với phép thử trên bề mặt phẳng

Xem Bảng 1:

Bảng 1

| Đường kính bi thử , D |  |  |  | Tỷ số lực thử / đường kính, 0,102 x F/D2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1 |
|  |  |  |  | Lực thử, F |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 29,42 kN | 14,71 kN | 9,807 kN | 4,903 kN | 2,452 kN | 980,7 N |
|  | 5 |  |  | 7,355 kN | — | 2,452 kN | 1,226 kN | 612,9 N | 245,2 N |
|  |  | 2,5 |  | 1,839 kN | — | 612,9 N | 306,5 N | 153,2 N | 61,29 N |
|  |  |  | 1 | 294,2 N | — | 98,07 N | 49,03 N | 24,52 N | 9,807 N |
| Đường kính trung bình vết lõm, d mm |  |  |  | Độ cứng Brinell, HBW |  |  |  |  |  |
| 2,40 | 1,200 | 0,600 0 | 0,240 | 653 | 327 | 218 | 109 | 54,5 | 21,8 |
| 2,41 | 1,205 | 0,602 4 | 0,241 | 648 | 324 | 216 | 108 | 54,0 | 21,6 |
| 2,42 | 1,210 | 0,605 0 | 0,242 | 643 | 321 | 214 | 107 | 53,5 | 21,4 |
| 2,43 | 1,215 | 0,607 5 | 0,243 | 637 | 319 | 212 | 106 | 53,1 | 21,2 |
| 2,44 | 1,220 | 0,610 0 | 0,244 | 632 | 316 | 211 | 105 | 52,7 | 21,1 |
| 2,45 | 1,225 | 0,612 5 | 0,245 | 627 | 313 | 209 | 104 | 52,2 | 20,9 |
| 2,46 | 1,230 | 0,615 0 | 0,246 | 621 | 311 | 207 | 104 | 51,8 | 20,7 |
| 2,47 | 1,235 | 0,617 5 | 0,247 | 616 | 308 | 205 | 103 | 51,4 | 20,5 |
| 2,48 | 1,240 | 0,620 0 | 0,248 | 611 | 306 | 204 | 102 | 50,9 | 20,4 |
| 2,49 | 1,245 | 0,622 5 | 0,249 | 606 | 303 | 202 | 101 | 50,5 | 20,2 |
| 2,50 | 1,250 | 0,625 0 | 0,250 | 601 | 301 | 200 | 100 | 50,1 | 20,0 |
| 2,51 | 1,255 | 0,627 5 | 0,251 | 597 | 298 | 199 | 99,4 | 49,7 | 19,9 |
| 2,52 | 1,260 | 0,630 0 | 0,252 | 592 | 296 | 197 | 98,6 | 49,3 | 19,7 |
| 2,53 | 1,265 | 0,632 5 | 0,253 | 587 | 294 | 196 | 97,8 | 48,9 | 19,6 |
| 2,54 | 1,270 | 0,635 0 | 0,254 | 582 | 291 | 194 | 97,1 | 48,5 | 19,4 |
| 2,55 | 1,275 | 0,637 5 | 0,255 | 578 | 289 | 193 | 96,3 | 48,1 | 19,3 |
| 2,56 | 1,280 | 0,640 0 | 0,256 | 573 | 287 | 191 | 95,5 | 47,8 | 19,1 |
| 2,57 | 1,285 | 0,642 5 | 0,257 | 569 | 284 | 190 | 94,8 | 47,4 | 19,0 |
| 2,58 | 1,290 | 0,645 0 | 0,258 | 564 | 282 | 188 | 94,0 | 47,0 | 18,8 |
| 2,59 | 1,295 | 0,647 5 | 0,259 | 560 | 280 | 187 | 93,3 | 46,6 | 18,7 |
| 2,60 | 1,300 | 0,650 0 | 0,260 | 555 | 278 | 185 | 92,6 | 46,3 | 18,5 |
| 2,61 | 1,305 | 0,652 5 | 0,261 | 551 | 276 | 184 | 91,8 | 45,9 | 18,4 |
| 2,62 | 1,310 | 0,655 0 | 0,262 | 547 | 273 | 182 | 91,1 | 45,6 | 18,2 |
| 2,63 | 1,315 | 0,657 5 | 0,263 | 543 | 271 | 181 | 90,4 | 45,2 | 18,1 |
| 2,64 | 1,320 | 0,660 0 | 0,264 | 538 | 269 | 179 | 89,7 | 44,9 | 17,9 |
| 2,65 | 1,325 | 0,662 5 | 0,265 | 534 | 267 | 178 | 89,0 | 44,5 | 17,8 |
| 2,66 | 1,330 | 0,665 0 | 0,266 | 530 | 265 | 177 | 88,4 | 44,2 | 17,7 |
| 2,67 | 1,335 | 0,667 5 | 0,267 | 526 | 263 | 175 | 87,7 | 43,8 | 17,5 |
| 2,68 | 1,340 | 0,670 0 | 0,268 | 522 | 261 | 174 | 87,0 | 43,5 | 17,4 |
| 2,69 | 1,345 | 0,672 5 | 0,269 | 518 | 259 | 173 | 86,4 | 43,2 | 17,3 |
| 2,70 | 1,350 | 0,675 0 | 0,270 | 514 | 257 | 171 | 85,7 | 42,9 | 17,1 |
| 2,71 | 1,355 | 0,677 5 | 0,271 | 510 | 255 | 170 | 85,1 | 42,5 | 17,0 |
| 2,72 | 1,360 | 0,680 0 | 0,272 | 507 | 253 | 169 | 84,4 | 42,2 | 16,9 |
| 2,73 | 1,365 | 0,682 5 | 0,273 | 503 | 251 | 168 | 83,8 | 41,9 | 16,8 |
| 2,74 | 1,370 | 0,685 0 | 0,274 | 499 | 250 | 166 | 83,2 | 41,6 | 16,6 |
| 2,75 | 1,375 | 0,687 5 | 0,275 | 495 | 248 | 165 | 82,6 | 41,3 | 16,5 |
| 2,76 | 1,380 | 0,690 0 | 0,276 | 492 | 246 | 164 | 81,9 | 41,0 | 16,4 |
| 2,77 | 1,385 | 0,692 5 | 0,277 | 488 | 244 | 163 | 81,3 | 40,7 | 16,3 |
| 2,78 | 1,390 | 0,695 0 | 0,278 | 485 | 242 | 162 | 80,8 | 40,4 | 16,2 |
| 2,79 | 1,395 | 0,697 5 | 0,279 | 481 | 240 | 160 | 80,2 | 40,1 | 16,0 |
| 2,80 | 1,400 | 0,700 0 | 0,280 | 477 | 239 | 159 | 79,6 | 39,8 | 15,9 |
| 2,81 | 1,405 | 0,702 5 | 0,281 | 474 | 237 | 158 | 79,0 | 39,5 | 15,8 |
| 2,82 | 1,410 | 0,705 0 | 0,282 | 471 | 235 | 157 | 78,4 | 39,2 | 15,7 |
| 2,83 | 1,415 | 0,707 5 | 0,283 | 467 | 234 | 156 | 77,9 | 38,9 | 15,6 |
| 2,84 | 1,420 | 0,710 0 | 0,284 | 464 | 232 | 155 | 77,3 | 38,7 | 15,5 |
| 2,85 | 1,425 | 0,712 5 | 0,285 | 461 | 230 | 154 | 76,8 | 38,4 | 15,4 |
| 2,86 | 1,430 | 0,715 0 | 0,286 | 457 | 229 | 152 | 76,2 | 38,1 | 15,2 |
| 2,87 | 1,435 | 0,717 5 | 0,287 | 454 | 227 | 151 | 75,7 | 37,8 | 15,1 |
| 2,88 | 1,440 | 0,720 0 | 0,288 | 451 | 225 | 150 | 75,1 | 37,6 | 15,0 |
| 2,89 | 1,445 | 0,722 5 | 0,289 | 448 | 224 | 149 | 74,6 | 37,3 | 14,9 |
| 2,90 | 1,450 | 0,725 0 | 0,290 | 444 | 222 | 148 | 74,1 | 37,0 | 14,8 |
| 2,91 | 1,455 | 0,727 5 | 0,291 | 441 | 221 | 147 | 73,6 | 36,8 | 14,7 |
| 2,92 | 1,460 | 0,730 0 | 0,292 | 438 | 219 | 146 | 73,0 | 36,5 | 14,6 |
| 2,93 | 1,465 | 0,732 5 | 0,293 | 435 | 218 | 145 | 72,5 | 36,3 | 14,5 |
| 2,94 | 1,470 | 0,735 0 | 0,294 | 432 | 216 | 144 | 72,0 | 36,0 | 14,4 |
| 2,95 | 1,475 | 0,737 5 | 0,295 | 429 | 215 | 143 | 71,5 | 35,8 | 14,3 |
| 2,96 | 1,480 | 0,740 0 | 0,296 | 426 | 213 | 142 | 71,0 | 35,5 | 14,2 |
| 2,97 | 1,485 | 0,742 5 | 0,297 | 423 | 212 | 141 | 70,5 | 35,3 | 14,1 |
| 2,98 | 1,490 | 0,745 0 | 0,298 | 420 | 210 | 140 | 70,1 | 35,0 | 14,0 |
| 2,99 | 1,495 | 0,747 5 | 0,299 | 417 | 209 | 139 | 69,6 | 34,8 | 13,9 |
| 3,00 | 1,500 | 0,750 0 | 0,300 | 415 | 207 | 138 | 69,1 | 34,6 | 13,8 |
| 3,01 | 1,505 | 0,752 5 | 0,301 | 412 | 206 | 137 | 68,6 | 34,3 | 13,7 |
| 3,02 | 1,510 | 0,755 0 | 0,302 | 409 | 205 | 136 | 68,2 | 34,1 | 13,6 |
| 3,03 | 1,515 | 0,757 5 | 0,303 | 406 | 203 | 135 | 67,7 | 33,9 | 13,5 |
| 3,04 | 1,520 | 0,760 0 | 0,304 | 404 | 202 | 135 | 67,3 | 33,6 | 13,5 |
| 3,05 | 1,525 | 0,762 5 | 0,305 | 401 | 200 | 134 | 66,8 | 33,4 | 13,4 |
| 3,06 | 1,530 | 0,765 0 | 0,306 | 398 | 199 | 133 | 66,4 | 33,2 | 13,3 |
| 3,07 | 1,535 | 0,767 5 | 0,307 | 395 | 198 | 132 | 65,9 | 33,0 | 13,2 |
| 3,08 | 1,540 | 0,770 0 | 0,308 | 393 | 196 | 131 | 65,5 | 32,7 | 13,1 |
| 3,09 | 1,545 | 0,772 5 | 0,309 | 390 | 195 | 130 | 65,0 | 32,5 | 13,0 |
| 3,10 | 1,550 | 0,775 0 | 0,310 | 388 | 194 | 129 | 64,6 | 32,3 | 12,9 |
| 3,11 | 1,555 | 0,777 5 | 0,311 | 385 | 193 | 128 | 64,2 | 32,1 | 12,8 |
| 3,12 | 1,560 | 0,780 0 | 0,312 | 383 | 191 | 128 | 63,8 | 31,9 | 12,8 |
| 3,13 | 1,565 | 0,782 5 | 0,313 | 380 | 190 | 127 | 63,3 | 31,7 | 12,7 |
| 3,14 | 1,570 | 0,787 0 | 0,314 | 378 | 189 | 126 | 62,9 | 31,5 | 12,6 |
| 3,15 | 1,575 | 0,787 5 | 0,315 | 375 | 188 | 125 | 62,5 | 31,3 | 12,5 |
| 3,16 | 1,580 | 0,790 0 | 0,316 | 373 | 186 | 124 | 62,1 | 31,1 | 12,4 |
| 3,17 | 1,585 | 0,792 5 | 0,317 | 370 | 185 | 123 | 61,7 | 30,9 | 12,3 |
| 3,18 | 1,590 | 0,795 0 | 0,318 | 368 | 184 | 123 | 61,3 | 30,7 | 12,3 |
| 3,19 | 1,595 | 0,797 5 | 0,319 | 366 | 183 | 122 | 60,9 | 30,5 | 12,2 |
| 3,20 | 1,600 | 0,800 0 | 0,320 | 363 | 182 | 121 | 60,5 | 30,3 | 12,1 |
| 3,21 | 1,605 | 0,802 5 | 0,321 | 361 | 180 | 120 | 60,1 | 30,1 | 12,0 |
| 3,22 | 1,610 | 0,805 0 | 0,322 | 359 | 179 | 120 | 59,8 | 29,9 | 12,0 |
| 3,23 | 1,615 | 0,807 5 | 0,323 | 356 | 178 | 119 | 59,4 | 29,7 | 11,9 |
| 3,24 | 1,620 | 0,810 0 | 0,324 | 354 | 177 | 118 | 59,0 | 29,5 | 11,8 |
| 3,25 | 1,625 | 0,812 5 | 0,325 | 352 | 176 | 117 | 58,6 | 29,3 | 11,7 |
| 3,26 | 1,630 | 0,815 0 | 0,326 | 350 | 175 | 117 | 58,3 | 29,1 | 11,7 |
| 3,27 | 1,635 | 0,817 5 | 0,327 | 347 | 174 | 116 | 57,9 | 29,0 | 11,6 |
| 3,28 | 1,640 | 0,820 0 | 0,328 | 345 | 173 | 115 | 57,5 | 28,8 | 11,5 |
| 3,29 | 1,645 | 0,822 5 | 0,329 | 343 | 172 | 114 | 57,2 | 28,6 | 11,4 |
| 3,30 | 1,650 | 0,825 0 | 0,330 | 341 | 170 | 114 | 56,8 | 28,4 | 11,4 |
| 3,31 | 1,655 | 0,827 5 | 0,331 | 339 | 169 | 113 | 56,5 | 28,2 | 11,3 |
| 3,32 | 1,660 | 0,830 0 | 0,332 | 337 | 168 | 112 | 56,1 | 28,1 | 11,2 |
| 3,33 | 1,665 | 0,832 5 | 0,333 | 335 | 167 | 112 | 55,8 | 27,9 | 11,2 |
| 3,34 | 1,670 | 0,835 0 | 0,334 | 333 | 166 | 111 | 55,4 | 27,7 | 11,1 |
| 3,35 | 1,675 | 0,837 5 | 0,335 | 331 | 165 | 110 | 55,1 | 27,5 | 11,0 |
| 3,36 | 1,680 | 0,840 0 | 0,336 | 329 | 164 | 110 | 54,8 | 27,4 | 11,0 |
| 3,37 | 1,685 | 0,842 5 | 0,337 | 326 | 163 | 109 | 54,4 | 27,2 | 10,9 |
| 3,38 | 1,690 | 0,845 0 | 0,338 | 325 | 162 | 108 | 54,1 | 27,0 | 10,8 |
| 3,39 | 1,695 | 0,847 5 | 0,339 | 323 | 161 | 108 | 53,8 | 26,9 | 10,8 |
| 3,40 | 1,700 | 0,850 0 | 0,340 | 321 | 160 | 107 | 53,4 | 26,7 | 10,7 |
| 3,41 | 1,705 | 0,852 5 | 0,341 | 319 | 159 | 106 | 53,1 | 26,6 | 10,6 |
| 3,42 | 1,710 | 0,855 0 | 0,342 | 317 | 158 | 106 | 52,8 | 26,4 | 10,6 |
| 3,43 | 1,715 | 0,857 5 | 0,343 | 315 | 157 | 105 | 52,5 | 26,2 | 10,5 |
| 3,44 | 1,720 | 0,860 0 | 0,344 | 313 | 156 | 104 | 52,2 | 26,1 | 10,4 |
| 3,45 | 1,725 | 0,862 5 | 0,345 | 311 | 156 | 104 | 51,8 | 25,9 | 10,4 |
| 3,46 | 1,730 | 0,865 0 | 0,346 | 309 | 155 | 103 | 51,5 | 25,8 | 10,3 |
| 3,47 | 1,735 | 0,867 5 | 0,347 | 307 | 154 | 102 | 51,2 | 25,6 | 10,2 |
| 3,48 | 1,740 | 0,870 0 | 0,348 | 306 | 153 | 102 | 50,9 | 25,5 | 10,2 |
| 3,49 | 1,745 | 0,872 5 | 0,349 | 304 | 152 | 101 | 50,6 | 25,3 | 10,1 |
| 3,50 | 1,750 | 0,875 0 | 0,350 | 302 | 151 | 101 | 50,3 | 25,2 | 10,1 |
| 3,51 | 1,755 | 0,877 5 | 0,351 | 300 | 150 | 100 | 50,0 | 25,0 | 10,0 |
| 3,52 | 1,760 | 0 880 0 | 0,352 | 298 | 149 | 99,5 | 49,7 | 24,9 | 9,95 |
| 3,53 | 1,765 | 0,882 5 | 0,353 | 297 | 148 | 98,9 | 49,4 | 24,7 | 9,89 |
| 3,54 | 1,770 | 0,885 0 | 0,354 | 295 | 147 | 98,3 | 49,2 | 24,6 | 9,83 |
| 3,55 | 1,775 | 0,887 5 | 0,355 | 293 | 147 | 97,7 | 48,9 | 24,4 | 9,77 |
| 3,56 | 1,780 | 0,890 0 | 0,356 | 292 | 146 | 97,2 | 48,6 | 24,3 | 9,72 |
| 3,57 | 1,785 | 0,892 5 | 0,357 | 290 | 145 | 96,6 | 48,3 | 24,2 | 9,66 |
| 3,58 | 1,790 | 0,895 0 | 0,358 | 288 | 144 | 96,1 | 48,0 | 24,0 | 9,61 |
| 3,59 | 1,795 | 0,897 5 | 0,359 | 286 | 143 | 95,5 | 47,7 | 23,9 | 9,55 |
| 3,60 | 1,800 | 0,900 0 | 0,360 | 285 | 142 | 95,0 | 47,5 | 23,7 | 9,50 |
| 3,61 | 1, 805 | 0,902 5 | 0,361 | 283 | 142 | 94,4 | 47,2 | 23,6 | 9,44 |
| 3,62 | 1,810 | 0,905 0 | 0,362 | 282 | 141 | 93,9 | 46,9 | 23,5 | 9,39 |
| 3,63 | 1,815 | 0,907 5 | 0,363 | 280 | 140 | 93,3 | 46,7 | 23,3 | 9,33 |
| 3,64 | 1,820 | 0,910 0 | 0,364 | 278 | 139 | 92,8 | 46,4 | 23,2 | 9,28 |
| 3,65 | 1,825 | 0,912 5 | 0,365 | 277 | 138 | 92,3 | 46,1 | 23,1 | 9,23 |
| 3,66 | 1,830 | 0,915 0 | 0,366 | 275 | 138 | 91,8 | 45,9 | 22,9 | 9,18 |
| 3,67 | 1,835 | 0,917 5 | 0,367 | 274 | 137 | 91,2 | 45,6 | 22,8 | 9,12 |
| 3,68 | 1,840 | 0,920 0 | 0,368 | 272 | 136 | 90,7 | 45,4 | 22,7 | 9,07 |
| 3,69 | 1,845 | 0,922 5 | 0,369 | 271 | 135 | 90,2 | 45,1 | 22,6 | 9,02 |
| 3,70 | 1,850 | 0,925 0 | 0,370 | 269 | 135 | 89,7 | 44,9 | 22,4 | 8,97 |
| 3,71 | 1,855 | 0,927 5 | 0,371 | 268 | 134 | 89,2 | 44,6 | 22,3 | 8,92 |
| 3,72 | 1,860 | 0,930 0 | 0,372 | 266 | 133 | 88,7 | 44,4 | 22,2 | 8,87 |
| 3,73 | 1,865 | 0,932 5 | 0,373 | 265 | 132 | 88,2 | 44,1 | 22,1 | 8,82 |
| 3,74 | 1,870 | 0,935 0 | 0,374 | 263 | 132 | 87,7 | 43,9 | 21,9 | 8,77 |
| 3,75 | 1,875 | 0,937 5 | 0,375 | 262 | 131 | 87,2 | 43,6 | 21,8 | 8,72 |
| 3,76 | 1,880 | 0,940,0 | 0,376 | 260 | 130 | 86,8 | 43,4 | 21,7 | 8,68 |
| 3,77 | 1,885 | 0,942 5 | 0,377 | 259 | 129 | 86,3 | 43,1 | 21,6 | 8,63 |
| 3,78 | 1,890 | 0,945 0 | 0,378 | 257 | 129 | 85,8 | 42,9 | 21,5 | 8,58 |
| 3,79 | 1,895 | 0,947 5 | 0,379 | 256 | 128 | 85,3 | 42,7 | 21,3 | 8,53 |
| 3,80 | 1,900 | 0,950 0 | 0,380 | 255 | 127 | 84,9 | 42,4 | 21,2 | 8,49 |
| 3,81 | 1,905 | 0,952 5 | 0,381 | 253 | 127 | 84,4 | 42,2 | 21,1 | 8,44 |
| 3,82 | 1,910 | 0,955 0 | 0,382 | 252 | 126 | 83,9 | 42,0 | 21,0 | 8,39 |
| 3,83 | 1,915 | 0,957 5 | 0,383 | 250 | 125 | 83,5 | 41,7 | 20,9 | 8,35 |
| 3,84 | 1,920 | 0,960 0 | 0,384 | 249 | 125 | 83,0 | 41,5 | 20,8 | 8,30 |
| 3,85 | 1,925 | 0,962 5 | 0,385 | 248 | 124 | 82,6 | 41,3 | 20,6 | 8,26 |
| 3,86 | 1,930 | 0,965 0 | 0,386 | 246 | 123 | 82,1 | 41,1 | 20,5 | 8,21 |
| 3,87 | 1,935 | 0,967 5 | 0,387 | 245 | 123 | 81,7 | 40,9 | 20,4 | 8,17 |
| 3,88 | 1,940 | 0,970 0 | 0,388 | 244 | 122 | 81,3 | 40,6 | 20,3 | 8,13 |
| 3,89 | 1,945 | 0,972 5 | 0,389 | 242 | 121 | 80,8 | 40,4 | 20,2 | 8,08 |
| 3,90 | 1,950 | 0,975 0 | 0,390 | 241 | 121 | 80,4 | 40,2 | 20,1 | 8,04 |
| 3,91 | 1,955 | 0,977 5 | 0,391 | 240 | 120 | 80,0 | 40,0 | 20,0 | 8,00 |
| 3,92 | 1,960 | 0,980 0 | 0,392 | 239 | 119 | 79,5 | 39,8 | 19,9 | 7,95 |
| 3,93 | 1,965 | 0,982 5 | 0,393 | 237 | 119 | 79,1 | 39,6 | 19,8 | 7,91 |
| 3,94 | 1, 970 | 0,985 0 | 0,394 | 236 | 118 | 78,7 | 39,4 | 19,7 | 7,87 |
| 3,95 | 1,975 | 0,987 5 | 0,395 | 235 | 117 | 78,3 | 39,1 | 19,6 | 7,83 |
| 3,96 | 1,980 | 0,990 0 | 0,396 | 234 | 117 | 77,9 | 38,9 | 19,5 | 7,79 |
| 3,97 | 1,985 | 0,992 5 | 0,397 | 232 | 116 | 77,5 | 38,7 | 19,4 | 7,75 |
| 3,98 | 1,990 | 0,995 0 | 0,398 | 231 | 116 | 77,1 | 38,5 | 19,3 | 7,71 |
| 3,99 | 1,995 | 0,997 5 | 0,399 | 230 | 115 | 76,7 | 38,3 | 19,2 | 7,67 |
| 4,00 | 2,000 | 1,000 0 | 0,400 | 229 | 114 | 76,3 | 38,1 | 19,1 | 7,63 |
| 4,01 | 2,005 | 1,002 5 | 0,401 | 228 | 114 | 75,9 | 37,9 | 19,0 | 7,59 |
| 4,02 | 2,010 | 1,005 0 | 0,402 | 226 | 113 | 75,5 | 37,7 | 18,9 | 7,55 |
| 4,03 | 2,015 | 1,007 5 | 0,403 | 225 | 113 | 75,1 | 37,5 | 18,8 | 7,51 |
| 4,04 | 2,020 | 1,010 0 | 0,404 | 224 | 112 | 74,7 | 37,3 | 18,7 | 7,47 |
| 4,05 | 2,025 | 1,012 5 | 0,405 | 223 | 111 | 74,3 | 37,1 | 18,6 | 7,43 |
| 4,06 | 2,030 | 1,015 0 | 0,406 | 222 | 111 | 73,9 | 37,0 | 18,5 | 7,39 |
| 4,07 | 2,035 | 1,017 5 | 0,407 | 221 | 110 | 73,5 | 36,8 | 18,4 | 7,35 |
| 4,08 | 2,040 | 1,020 0 | 0,408 | 219 | 110 | 73,2 | 36,6 | 18,3 | 7,32 |
| 4,09 | 2,045 | 1,022 5 | 0,409 | 218 | 109 | 72,8 | 36,4 | 18,2 | 7,28 |
| 4,10 | 2,050 | 1,025 0 | 0,410 | 217 | 109 | 72,4 | 36,2 | 18,1 | 7,24 |
| 4,11 | 2,055 | 1,027 5 | 0,411 | 216 | 108 | 72,0 | 36,0 | 18,0 | 7,20 |
| 4,12 | 2,060 | 1,030 0 | 0,412 | 215 | 108 | 71,7 | 35,8 | 17,9 | 7,17 |
| 4,13 | 2,065 | 1,032 5 | 0,413 | 214 | 107 | 71,3 | 35,7 | 17,8 | 7,13 |
| 4,14 | 2,070 | 1,035 0 | 0,414 | 213 | 106 | 71,0 | 35,5 | 17,7 | 7,10 |
| 4,15 | 2,075 | 1,037 5 | 0,415 | 212 | 106 | 70,6 | 35,3 | 17,6 | 7,06 |
| 4,16 | 2,080 | 1,040 0 | 0,416 | 211 | 105 | 70,2 | 35,1 | 17,6 | 7,02 |
| 4,17 | 2,085 | 1,042 5 | 0,417 | 210 | 105 | 69,9 | 34,9 | 17,5 | 6,99 |
| 4,18 | 2,090 | 1,045 0 | 0,418 | 209 | 104 | 69,5 | 34,8 | 17,4 | 6,95 |
| 4,19 | 2,095 | 1,047 5 | 0,419 | 208 | 104 | 69,2 | 34,6 | 17,3 | 6,92 |
| 4,20 | 2,100 | 1,050 0 | 0,420 | 207 | 103 | 68,8 | 34,4 | 17,2 | 6,88 |
| 4,21 | 2,105 | 1,052 5 | 0,421 | 205 | 103 | 68,5 | 34,2 | 17,1 | 6,85 |
| 4,22 | 2,110 | 1 055 0 | 0,422 | 204 | 102 | 68,2 | 34,1 | 17,0 | 6,82 |
| 4,23 | 2,115 | 1,057 5 | 0,423 | 203 | 102 | 67,8 | 33,9 | 17,0 | 6,78 |
| 4,24 | 2,120 | 1,060 0 | 0,424 | 202 | 101 | 67,5 | 33,7 | 16,9 | 6,75 |
| 4,25 | 2,125 | 1,062 5 | 0,425 | 201 | 101 | 67,1 | 33,6 | 16,8 | 6,71 |
| 4,26 | 2,130 | 1,065 0 | 0,426 | 200 | 100 | 66,8 | 33,4 | 16,7 | 6,68 |
| 4,27 | 2,135 | 1,067 5 | 0,427 | 199 | 99,7 | 66,5 | 33,2 | 16,6 | 6,65 |
| 4,28 | 2,140 | 1,070 0 | 0,428 | 198 | 99,2 | 66,2 | 33,1 | 16,5 | 6,62 |
| 4,29 | 2,145 | 1,072 5 | 0,429 | 198 | 98,8 | 65,8 | 32,9 | 16,5 | 6,58 |
| 4,30 | 2,150 | 1,075 0 | 0,430 | 197 | 98,3 | 65,5 | 32,8 | 16,4 | 6,55 |
| 4,31 | 2,155 | 1,077 5 | 0,431 | 196 | 97,8 | 65,2 | 32,6 | 16,3 | 6,52 |
| 4,32 | 2,160 | 1,080 0 | 0,432 | 195 | 97,3 | 64,9 | 32,4 | 16,2 | 6,49 |
| 4,33 | 2,165 | 1,082 5 | 0,433 | 194 | 96,8 | 64,6 | 32,3 | 16,1 | 6,46 |
| 4,34 | 2,170 | 1,085 0 | 0,434 | 193 | 96,4 | 64,2 | 32,1 | 16,1 | 6,42 |
| 4,35 | 2,175 | 1,087 5 | 0,435 | 192 | 95,9 | 63,9 | 32,0 | 16,0 | 6,39 |
| 4,36 | 2,180 | 1,090 0 | 0,436 | 191 | 95,4 | 63,6 | 31,8 | 15,9 | 6,36 |
| 4,37 | 2,185 | 1,092 5 | 0,437 | 190 | 95,0 | 63,3 | 31,7 | 15,8 | 6,33 |
| 4,38 | 2,190 | 1,095 0 | 0,438 | 189 | 94,5 | 63,0 | 31,5 | 15,8 | 6,30 |
| 4,39 | 2,195 | 1,097 5 | 0,439 | 188 | 94,1 | 62,7 | 31,4 | 15,7 | 6,27 |
| 4,40 | 2,200 | 1,100 0 | 0,440 | 187 | 93,6 | 62,4 | 31,2 | 15,6 | 6,24 |
| 4,41 | 2,205 | 1,102 5 | 0,441 | 186 | 93,2 | 62,1 | 31,1 | 15,5 | 6,21 |
| 4,42 | 2,210 | 1,105 0 | 0,442 | 185 | 92,7 | 61,8 | 30,9 | 15,5 | 6,18 |
| 4,43 | 2,215 | 1,107 5 | 0,443 | 185 | 92,3 | 61,5 | 30,8 | 15,4 | 6,15 |
| 4,44 | 2,220 | 1,110 0 | 0,444 | 184 | 91,8 | 61,2 | 30,6 | 15,3 | 6,12 |
| 4,45 | 2,225 | 1,112 5 | 0,445 | 183 | 91,4 | 60,9 | 30,5 | 15,2 | 6,09 |
| 4,46 | 2,230 | 1,115 0 | 0,446 | 182 | 91,0 | 60,6 | 30,3 | 15,2 | 6,06 |
| 4,47 | 2,235 | 1,117 5 | 0,447 | 181 | 90,5 | 60,4 | 30,2 | 15,1 | 6,04 |
| 4,48 | 2,240 | 1,120 0 | 0,448 | 180 | 90,1 | 60,1 | 30,0 | 15,0 | 6,01 |
| 4,49 | 2,245 | 1,122 5 | 0,449 | 179 | 89,7 | 59,8 | 29,9 | 14,9 | 5,98 |
| 4,50 | 2,250 | 1,125 0 | 0,450 | 179 | 89,3 | 59,5 | 29,8 | 14,9 | 5,95 |
| 4,51 | 2,255 | 1,127 5 | 0,451 | 178 | 88,9 | 59,2 | 29,6 | 14,8 | 5,92 |
| 4,52 | 2,260 | 1,130 0 | 0,452 | 177 | 88,4 | 59,0 | 29,5 | 14,7 | 5,90 |
| 4,53 | 2,265 | 1,132 5 | 0,453 | 176 | 88,0 | 58,7 | 29,3 | 14,7 | 5,87 |
| 4,54 | 2,270 | 1,135 0 | 0,454 | 175 | 87,6 | 58,4 | 29,2 | 14,6 | 5,84 |
| 4,55 | 2,275 | 1,137 5 | 0,455 | 174 | 87,2 | 58,1 | 29,1 | 14,5 | 5,81 |
| 4,56 | 2,280 | 1,140 0 | 0,456 | 174 | 86,8 | 57,9 | 28,9 | 14,5 | 5,79 |
| 4,57 | 2,285 | 1,142 5 | 0,457 | 173 | 86,4 | 57,6 | 28,8 | 14,4 | 5,76 |
| 4,58 | 2,290 | 1,145 0 | 0,458 | 172 | 86,0 | 57,3 | 28,7 | 14,3 | 5,73 |
| 4,59 | 2,295 | 1,147 5 | 0,459 | 171 | 85,6 | 57,1 | 28,5 | 14,3 | 5,71 |
| 4,60 | 2,300 | 1,150 0 | 0,460 | 170 | 85,2 | 56,8 | 28,4 | 14,2 | 5,68 |
| 4,61 | 2,305 | 1,152 5 | 0,461 | 170 | 84,8 | 56,5 | 28,3 | 14,1 | 5,65 |
| 4,62 | 2,310 | 1,155 0 | 0,462 | 169 | 84,4 | 56,3 | 28,1 | 14,1 | 5,63 |
| 4,63 | 2,315 | 1,157 5 | 0,463 | 168 | 84,0 | 56,0 | 28,0 | 14,0 | 5,60 |
| 4,64 | 2,320 | 1,160 0 | 0,464 | 167 | 83,6 | 55,8 | 27,9 | 13,9 | 5,58 |
| 4,65 | 2,325 | 1,162 5 | 0,465 | 167 | 83,3 | 55,5 | 27,8 | 13,9 | 5,55 |
| 4,66 | 2,330 | 1,165 0 | 0,466 | 166 | 82,9 | 55,3 | 27,6 | 13,8 | 5,53 |
| 4,67 | 2,335 | 1,167 5 | 0,467 | 165 | 82,5 | 55,0 | 27,5 | 13,8 | 5,50 |
| 4,68 | 2,340 | 1,170 0 | 0,468 | 164 | 82,1 | 54,8 | 27,4 | 13,7 | 5,48 |
| 4,69 | 2,345 | 1,172 5 | 0,469 | 164 | 81,8 | 54,5 | 27,3 | 13,6 | 5,45 |
| 4,70 | 2,350 | 1,175 0 | 0,470 | 163 | 81,4 | 54,3 | 27,1 | 13,6 | 5,43 |
| 4,71 | 2,355 | 1,177 5 | 0,471 | 162 | 81,0 | 54,0 | 27,0 | 13,5 | 5,40 |
| 4,72 | 2,360 | 1,180 0 | 0,472 | 161 | 80,7 | 53,8 | 26,9 | 13,4 | 5,38 |
| 4,73 | 2,365 | 1,182 5 | 0,473 | 161 | 80,3 | 53,5 | 26,8 | 13,4 | 5,35 |
| 4,74 | 2,370 | 1,185 0 | 0,474 | 160 | 79,9 | 53,3 | 26,6 | 13,3 | 5,33 |
| 4,75 | 2,375 | 1,187 5 | 0,475 | 159 | 79,6 | 53,0 | 26,5 | 13,3 | 5,30 |
| 4,76 | 2,380 | 1,190 0 | 0,476 | 158 | 79,2 | 52,8 | 26,4 | 13,2 | 5,28 |
| 4,77 | 2,385 | 1,192 5 | 0,477 | 158 | 78,9 | 52,6 | 26,3 | 13,1 | 5,26 |
| 4,78 | 2,390 | 1,195 0 | 0,478 | 157 | 78,5 | 52,3 | 26,2 | 13,1 | 5,23 |
| 4,79 | 2,395 | 1,197 5 | 0,479 | 156 | 78,2 | 52,1 | 26,1 | 13,0 | 5,21 |
| 4,80 | 2,400 | 1,200 0 | 0,480 | 156 | 77,8 | 51,9 | 25,9 | 13,0 | 5,19 |
| 4,81 | 2,405 | 1,202 5 | 0,481 | 155 | 77,5 | 51,6 | 25,8 | 12,9 | 5,16 |
| 4,82 | 2,410 | 1,205 0 | 0,482 | 154 | 77,1 | 51,4 | 25,7 | 12,9 | 5,14 |
| 4,83 | 2,415 | 1,207 5 | 0,483 | 154 | 76,8 | 51,2 | 25,6 | 12,8 | 5,12 |
| 4,84 | 2,420 | 1,210 0 | 0,484 | 153 | 76,4 | 51,0 | 25,5 | 12,7 | 5,10 |
| 4,85 | 2,425 | 1,212 5 | 0,485 | 152 | 76,1 | 50,7 | 25,4 | 12,7 | 5,07 |
| 4,86 | 2,430 | 1,215 0 | 0.486 | 152 | 75,8 | 50,5 | 25,3 | 12,6 | 5,05 |
| 4,87 | 2,435 | 1,217 5 | 0,487 | 151 | 75,4 | 50,3 | 25,1 | 12,6 | 5,03 |
| 4,88 | 2,440 | 1,220 0 | 0,488 | 150 | 75,1 | 50,1 | 25,0 | 12,5 | 5,01 |
| 4,89 | 2,445 | 1,222 5 | 0,489 | 150 | 74,8 | 49,8 | 24,9 | 12,5 | 4,98 |
| 4,90 | 2,450 | 1,225 0 | 0,490 | 149 | 74,4 | 49,6 | 24,8 | 12,4 | 4,96 |
| 4,91 | 2,455 | 1,227 5 | 0,491 | 148 | 74,1 | 49,4 | 24,7 | 12,4 | 4,94 |
| 4,92 | 2,460 | 1,230 0 | 0,492 | 148 | 73,8 | 49,2 | 24,6 | 12,3 | 4,92 |
| 4,93 | 2,465 | 1,232 5 | 0,493 | 147 | 73,5 | 49,0 | 24,5 | 12,2 | 4,90 |
| 4,94 | 2,470 | 1,235 0 | 0,494 | 146 | 73,2 | 48,8 | 24,4 | 12,2 | 4,88 |
| 4,95 | 2,475 | 1,237 5 | 0,495 | 146 | 72,8 | 48,6 | 24,3 | 12,1 | 4,86 |
| 4,96 | 2,480 | 1,240 0 | 0,496 | 145 | 72,5 | 48,3 | 24,2 | 12,1 | 4,83 |
| 4,97 | 2,485 | 1,242 5 | 0,497 | 144 | 72,2 | 48,1 | 24,1 | 12,0 | 4,81 |
| 4,98 | 2,490 | 1,245 0 | 0,498 | 144 | 71,9 | 47,9 | 24,0 | 12,0 | 4,79 |
| 4,99 | 2,495 | 1,247 5 | 0,499 | 143 | 71,6 | 47,7 | 23,9 | 11,9 | 4,77 |
| 5,00 | 2,500 | 1,250 0 | 0,500 | 143 | 71,3 | 47,5 | 23,8 | 11,9 | 4,75 |
| 5,01 | 2,505 | 1,252 5 | 0,501 | 142 | 71,0 | 47,3 | 23,7 | 11,8 | 4,73 |
| 5,02 | 2,510 | 1,255 0 | 0,502 | 141 | 70,7 | 47,1 | 23,6 | 11,8 | 4,71 |
| 5,03 | 2,515 | 1,257 5 | 0,503 | 141 | 70,4 | 46,9 | 23,5 | 11,7 | 4,69 |
| 5,04 | 2,520 | 1,260 0 | 0,504 | 140 | 70,1 | 46,7 | 23,4 | 11,7 | 4,67 |
| 5,05 | 2,525 | 1,262 5 | 0,505 | 140 | 69,8 | 46,5 | 23,3 | 11,6 | 4,65 |
| 5,06 | 2,530 | 1,265 0 | 0,506 | 139 | 69,5 | 46,3 | 23,2 | 11,6 | 4,63 |
| 5,07 | 2,535 | 1,267 5 | 0,507 | 138 | 69,2 | 46,1 | 23,1 | 11,5 | 4,61 |
| 5,08 | 2,540 | 1,270 0 | 0,508 | 138 | 68,9 | 45,9 | 23,0 | 11,5 | 4,59 |
| 5,09 | 2,545 | 1,272 5 | 0,509 | 137 | 68,6 | 45,7 | 22,9 | 11,4 | 4,57 |
| 5,10 | 2,550 | 1,275 0 | 0,510 | 137 | 68,3 | 45,5 | 22,8 | 11,4 | 4,55 |
| 5,11 | 2,555 | 1,277 5 | 0,511 | 136 | 68,0 | 45,3 | 22,7 | 11,3 | 4,53 |
| 5,12 | 2,560 | 1,280 0 | 0,512 | 135 | 67,7 | 45,1 | 22,6 | 11,3 | 4,51 |
| 5,13 | 2,565 | 1,282 5 | 0,513 | 135 | 67,4 | 45,0 | 22,5 | 11,2 | 4,50 |
| 5,14 | 2,570 | 1,285 0 | 0,514 | 134 | 67,1 | 44,8 | 22,4 | 11,2 | 4,48 |
| 5,15 | 2,575 | 1,287 5 | 0,515 | 134 | 66,9 | 44,6 | 22,3 | 11,1 | 4,46 |
| 5,16 | 2,580 | 1,290 0 | 0,516 | 133 | 66,6 | 44,4 | 22,2 | 11,1 | 4,44 |
| 5,17 | 2,585 | 1,292 5 | 0,517 | 133 | 66,3 | 44,2 | 22,1 | 11,1 | 4,42 |
| 5,18 | 2,590 | 1,295 0 | 0,518 | 132 | 66,0 | 44,0 | 22,0 | 11,0 | 4,40 |
| 5,19 | 2,595 | 1,297 5 | 0,519 | 132 | 65,8 | 43,8 | 21,9 | 11,0 | 4,38 |
| 5,20 | 2,600 | 1,300 0 | 0,520 | 131 | 65,5 | 43,7 | 21,8 | 10,9 | 4,37 |
| 5,21 | 2,605 | 1,302 5 | 0,521 | 130 | 65,2 | 43,5 | 21,7 | 10,9 | 4,35 |
| 5,22 | 2,610 | 1,305 0 | 0,522 | 130 | 64,9 | 43,3 | 21,6 | 10,8 | 4,33 |
| 5,23 | 2,615 | 1,307 5 | 0,523 | 129 | 64,7 | 43,1 | 21,6 | 10,8 | 4,31 |
| 5,24 | 2,620 | 1,310 0 | 0,524 | 129 | 64,4 | 42,9 | 21,5 | 10,7 | 4,29 |
| 5,25 | 2,625 | 1,312 5 | 0,525 | 128 | 64,1 | 42,8 | 21,4 | 10,7 | 4,28 |
| 5,26 | 2,630 | 1,315 0 | 0,526 | 128 | 63,9 | 42,6 | 21,3 | 10,6 | 4,26 |
| 5,27 | 2,635 | 1,317 5 | 0,527 | 127 | 63,6 | 42,4 | 21,2 | 10,6 | 4,24 |
| 5,28 | 2,640 | 1,320 0 | 0,528 | 127 | 63,3 | 42,2 | 21,1 | 10,6 | 4,22 |
| 5,29 | 2,645 | 1,322 5 | 0,529 | 126 | 63,1 | 42,1 | 21,0 | 10,5 | 4,21 |
| 5,30 | 2,650 | 1,325 0 | 0,530 | 126 | 62,8 | 41,9 | 20,9 | 10,5 | 4,19 |
| 5,31 | 2,655 | 1,327 5 | 0,531 | 125 | 62,6 | 41,7 | 20,9 | 10,4 | 4,17 |
| 5,32 | 2,660 | 1,330 0 | 0,532 | 125 | 62,3 | 41,5 | 20,8 | 10,4 | 4,15 |
| 5,33 | 2,665 | 1,332 5 | 0,533 | 124 | 62,1 | 41,4 | 20,7 | 10,3 | 4,14 |
| 5,34 | 2,670 | 1,335 0 | 0,534 | 124 | 61,8 | 41,2 | 20,6 | 10,3 | 4,12 |
| 5,35 | 2,675 | 1,337 5 | 0,535 | 123 | 61,5 | 41,0 | 20,5 | 10,3 | 4,10 |
| 5,36 | 2,680 | 1,340 0 | 0,536 | 123 | 61,3 | 40,9 | 20,4 | 10,2 | 4,09 |
| 5,37 | 2,685 | 1,342 5 | 0,537 | 122 | 61,0 | 40,7 | 20,3 | 10,2 | 4,07 |
| 5,38 | 2,690 | 1,345 0 | 0,538 | 122 | 60,8 | 40,5 | 20,3 | 10,1 | 4,05 |
| 5,39 | 2,695 | 1,347 5 | 0,539 | 121 | 60,6 | 40,4 | 20,2 | 10,1 | 4,04 |
| 5,40 | 2,700 | 1,350 0 | 0,540 | 121 | 60,3 | 40,2 | 20,1 | 10,1 | 4,02 |
| 5,41 | 2,705 | 1,352 5 | 0,541 | 120 | 60,1 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 4,00 |
| 5,42 | 2,710 | 1,355 0 | 0,542 | 120 | 59,8 | 39,9 | 19,9 | 9,97 | 3,99 |
| 5,43 | 2,715 | 1,357 5 | 0,543 | 119 | 59,6 | 39,7 | 19,9 | 9,93 | 3,97 |
| 5,44 | 2,720 | 1,360 0 | 0,544 | 119 | 59,3 | 39,6 | 19,8 | 9,89 | 3,96 |
| 5,45 | 2,725 | 1,362 5 | 0,545 | 118 | 59,1 | 39,4 | 19,7 | 9,85 | 3,94 |
| 5,46 | 2,730 | 1,365 0 | 0,546 | 118 | 58,9 | 39,2 | 19,6 | 9,81 | 3,92 |
| 5,47 | 2,735 | 1,367 5 | 0,547 | 117 | 58,6 | 39,1 | 19,5 | 9,77 | 3,91 |
| 5,48 | 2,740 | 1,370 0 | 0,548 | 117 | 58,4 | 38,9 | 19,5 | 9,73 | 3,89 |
| 5,49 | 2,745 | 1,372 5 | 0,549 | 116 | 58,2 | 38,8 | 19,4 | 9,69 | 3,88 |
| 5,50 | 2,750 | 1,375 0 | 0,550 | 116 | 57,9 | 38,6 | 19,3 | 9,66 | 3,86 |
| 5,51 | 2,755 | 1,377 5 | 0,551 | 115 | 57,7 | 38,5 | 19,2 | 9,62 | 3,85 |
| 5,52 | 2,760 | 1,380 0 | 0,552 | 115 | 57,5 | 38,3 | 19,2 | 9,58 | 3,83 |
| 5,53 | 2,765 | 1,382 5 | 0,553 | 114 | 57,2 | 38,2 | 19,1 | 9,54 | 3,82 |
| 5,54 | 2,770 | 1,385 0 | 0,554 | 114 | 57,0 | 38,0 | 19,0 | 9,50 | 3,80 |
| 5,55 | 2,775 | 1,387 5 | 0,555 | 114 | 56,8 | 37,9 | 18,9 | 9,47 | 3,79 |
| 5,56 | 2,780 | 1,390 0 | 0,556 | 113 | 56,6 | 37,7 | 18,9 | 9,43 | 3,77 |
| 5,57 | 2,785 | 1,392 5 | 0,557 | 113 | 56,3 | 37,6 | 18,8 | 9,39 | 3,76 |
| 5,58 | 2,790 | 1,395 0 | 0,558 | 112 | 56,1 | 37,4 | 18,7 | 9,35 | 3,74 |
| 5,59 | 2,795 | 1,397 5 | 0,559 | 112 | 55,9 | 37,3 | 18,6 | 9,32 | 3,73 |
| 5,60 | 2,800 | 1,400 0 | 0,560 | 111 | 55,7 | 37,1 | 18,6 | 9,28 | 3,71 |
| 5,61 | 2,805 | 1,402 5 | 0,561 | 111 | 55,5 | 37,0 | 18,5 | 9,24 | 3,70 |
| 5,62 | 2,810 | 1,405 0 | 0,562 | 110 | 55,2 | 36,8 | 18,4 | 9,21 | 3,68 |
| 5,63 | 2,815 | 1,407 5 | 0,563 | 110 | 55,0 | 36,7 | 18,3 | 9,17 | 3,67 |
| 5,64 | 2,820 | 1,410 0 | 0,564 | 110 | 54,8 | 36,5 | 18,3 | 9,14 | 3,65 |
| 5,65 | 2,825 | 1,412 5 | 0,565 | 109 | 54,6 | 36,4 | 18,2 | 9,10 | 3,64 |
| 5,66 | 2,830 | 1,415 0 | 0,566 | 109 | 54,4 | 36,3 | 18,1 | 9,06 | 3,63 |
| 5,67 | 2,835 | 1,417 5 | 0,567 | 108 | 54,2 | 36,1 | 18,1 | 9,03 | 3,61 |
| 5,68 | 2,840 | 1,420 0 | 0,568 | 108 | 54,0 | 36,0 | 18,0 | 8,99 | 3,60 |
| 5,69 | 2,845 | 1,422 5 | 0,569 | 107 | 53,7 | 35,8 | 17,9 | 8,96 | 3,58 |
| 5,70 | 2,850 | 1,425 0 | 0,570 | 107 | 53,5 | 35,7 | 17,8 | 8,92 | 3,57 |
| 5,71 | 2,855 | 1,427 5 | 0,571 | 107 | 53,3 | 35,6 | 17,8 | 8,89 | 3,56 |
| 5,72 | 2,860 | 1,430 0 | 0,572 | 106 | 53,1 | 35,4 | 17,7 | 8,85 | 3,54 |
| 5,73 | 2,865 | 1,432 5 | 0,573 | 106 | 52,9 | 35,3 | 17,6 | 8,82 | 3,53 |
| 5,74 | 2,870 | 1,435 0 | 0,574 | 105 | 52,7 | 35,1 | 17,6 | 8,79 | 3,51 |
| 5,75 | 2,875 | 1,437 5 | 0,575 | 105 | 52,5 | 35,0 | 17,5 | 8,75 | 3,50 |
| 5,76 | 2,880 | 1,440 0 | 0,576 | 105 | 52,3 | 34,9 | 17,4 | 8,72 | 3,49 |
| 5,77 | 2,885 | 1,442 5 | 0,577 | 104 | 52,1 | 34,7 | 17,4 | 8,68 | 3,47 |
| 5,78 | 2,890 | 1,445 0 | 0,578 | 104 | 51,9 | 34,6 | 17,3 | 8,65 | 3,46 |
| 5,79 | 2,895 | 1,447 5 | 0,579 | 103 | 51,7 | 34,5 | 17,2 | 8,62 | 3,45 |
| 5,80 | 2,900 | 1,450 0 | 0,580 | 103 | 51,5 | 34,3 | 17,2 | 8,59 | 3,43 |
| 5,81 | 2,905 | 1,452 5 | 0,581 | 103 | 51,3 | 34,2 | 17,1 | 8,55 | 3,42 |
| 5,82 | 2,910 | 1,455 0 | 0,582 | 102 | 51,1 | 34,1 | 17,0 | 8,52 | 3,41 |
| 5,83 | 2,915 | 1,457 5 | 0,583 | 102 | 50,9 | 33,9 | 17,0 | 8,49 | 3,39 |
| 5,84 | 2,920 | 1,460 0 | 0,584 | 101 | 50,7 | 33,8 | 16,9 | 8,45 | 3,38 |
| 5,85 | 2,925 | 1,462 5 | 0,585 | 101 | 50,5 | 33,7 | 16,8 | 8,42 | 3,37 |
| 5,86 | 2,930 | 1,465 0 | 0,586 | 101 | 50,3 | 33,6 | 16,8 | 8,39 | 3,36 |
| 5,87 | 2,935 | 1,467 5 | 0,587 | 100 | 50,2 | 33,4 | 16,7 | 8,36 | 3,34 |
| 5,88 | 2,940 | 1,470 0 | 0,588 | 99,9 | 50,0 | 33,3 | 16,7 | 8,33 | 3,33 |
| 5,89 | 2,945 | 1,472 5 | 0,589 | 99,5 | 49,8 | 33,2 | 16,6 | 8,30 | 3,32 |
| 5,90 | 2,950 | 1,475 0 | 0,590 | 99,2 | 49,6 | 33,1 | 16,5 | 8,26 | 3,31 |
| 5,91 | 2,955 | 1,477 5 | 0,591 | 98,8 | 49,4 | 32,9 | 16,5 | 8,23 | 3,29 |
| 5,92 | 2,960 | 1,480 0 | 0,592 | 98,4 | 49,2 | 32,8 | 16,4 | 8,20 | 3,28 |
| 5,93 | 2,965 | 1,482 5 | 0,593 | 98,0 | 49,0 | 32,7 | 16,3 | 8,17 | 3,27 |
| 5,94 | 2,970 | 1,485 0 | 0,594 | 97,7 | 48,8 | 32,6 | 16,3 | 8,14 | 3,26 |
| 5,95 | 2,975 | 1,487 5 | 0,595 | 97,3 | 48,7 | 32,4 | 16,2 | 8,11 | 3,24 |
| 5,96 | 2,980 | 1,490 0 | 0,596 | 96,9 | 48,5 | 32,3 | 16,2 | 8,08 | 3,23 |
| 5,97 | 2,985 | 1,492 5 | 0,597 | 96,6 | 48,3 | 32,2 | 16,1 | 8,05 | 3,22 |
| 5,98 | 2,990 | 1,495 0 | 0,598 | 96,2 | 48,1 | 32,1 | 16,0 | 8,02 | 3,21 |
| 5,99 | 2,995 | 1,497 5 | 0,599 | 95,9 | 47,9 | 32,0 | 16,0 | 7,99 | 3,20 |
| 6,00 | 3,000 | 1,500 0 | 0,600 | 95,5 | 47,7 | 31,8 | 15,9 | 7,96 | 3,18 |