TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7571-2:2006

THÉP HÌNH CÁN NÓNG –

PHẦN 2: THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU – KÍCH THƯỚC

Hot-rolled steel section

Part 2: Unequal-leg angles – Dimensions

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép góc cạnh không đều cán nóng

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 7571-5 : 2006 (ISO 657-5 : 1976). Thép hình cán nóng – Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và hệ insơ.

3. Kích thước

3.1. Kích thước của thép góc cạnh không đều cho trong Bảng 1. Các kích thước ưu tiên được in đậm.

3.2. Bán kính lượn trong cho trong Bảng 1 chỉ để tham khảo.

3.3. Bán kính lượn cạnh không được qui định, và khi cần thiết, do các bên thỏa thuận.

4. Đặc tính của mặt cắt

Khối lượng, diện tích mặt cắt ngang và diện tích của mặt cắt thép góc cạnh không đều cho trong Bảng 1. Các đại lượng này được tính toán với điều kiện bán kính lượn cạnh bằng nửa bán kính lượn chân

5. Dung sai kích thước

Dung sai kích thước cho trong Bảng 1 theo qui định của TCVN 7571-5.

Bảng 1 – Kích thước và mặt cắt của thép góc cạnh không đều

| Ký hiệu | Khối lượng 1m dài | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước |  |  |  | Khoảng cách từ trọng tâm |  |  |  | Đặc tính mặt cắt đối với các trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Góc lệch 2 so với trục V.V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X.X |  |  | Y.Y |  |  | U.U |  | V.V |  |  |
|  |  |  | A | B | t | R | Cx | Cy | Cu | Cv | lx | rx | Zx | ly | ry | Zy | lu | ru | lv | rv |  |
|  | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm4 | cm |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 30 x 20 x 3 | 1,12 | 1,43 | 30 | 20 | 3 | 4 | 0,990 | 0,502 | 2,05 | 1,04 | 1,25 | 0,935 | 0,621 | 0,437 | 0,553 | 0,292 | 1,43 | 1,00 | 0,256 | 0,424 | 0,427 |
| 30 x 20 x 4 | 1,46 | 1,86 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,03 | 0,541 | 2,02 | 1,04 | 1,59 | 0,925 | 0,807 | 0,553 | 0,546 | 0,379 | 1,81 | 0,988 | 0,330 | 0,421 | 0,421 |
| 40 x 20 x 4 | 1,77 | 2,26 | 40 | 20 | 4 | 4 | 1,47 | 0,48 | 2,58 | 1,17 | 3,59 | 1,26 | 1,42 | 0,600 | 0,514 | 0,393 | 3,80 | 1,30 | 0,393 | 0,417 | 0,252 |
| 40 x 25 x 4 | 1,93 | 2,46 | 40 | 25 | 4 | 4 | 1,36 | 0,623 | 2,69 | 1,35 | 3,89 | 1,26 | 1,47 | 1,16 | 0,687 | 0,619 | 4,35 | 1,33 | 0,700 | 0,534 | 0,380 |
| 45 x 30 x 5 | 2,76 | 3,52 | 45 | 30 | 5 | 4 | 1,52 | 0,779 | 3,04 | 1,58 | 6,98 | 1,41 | 2,35 | 2,47 | 0,837 | 1,11 | 8,00 | 1,51 | 1,45 | 0,641 | 0,429 |
| 50 x 30 x 4 | 2,41 | 3,07 | 50 | 30 | 4 | 5 | 1,68 | 0,701 | 3,36 | 1,67 | 7,71 | 1,59 | 2,33 | 2,09 | 0,825 | 0,907 | 8,53 | 1,67 | 1,27 | 0,644 | 0,356 |
| 50 x 30 x 5 | 2,98 | 3,78 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1,73 | 0,741 | 3,33 | 1,65 | 9,36 | 1,57 | 2,86 | 2,51 | 0,816 | 1,11 | 10,3 | 1,65 | 1,54 | 0,639 | 0,352 |
| 50 x 40 x 5 | 3,36 | 4,28 | 50 | 40 | 5 | 5 | 1,55 | 1,06 | 3,49 | 1,85 | 10,3 | 1,55 | 3,00 | 5,85 | 1,17 | 1,99 | 13,2 | 1,75 | 3,03 | 0,842 | 0,621 |
| 60 x 30 x 5 | 3,36 | 4,28 | 60 | 30 | 5 | 5 | 2,17 | 0,684 | 3,88 | 1,77 | 15,6 | 1,91 | 4,07 | 2,63 | 0,784 | 1,14 | 16,5 | 1,97 | 1,71 | 0,633 | 0,257 |
| 60 x 30 x 6 | 3,98 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 5 | 2,21 | 0,723 | 3,85 | 1,76 | 18,2 | 1,90 | 4,81 | 3,05 | 0,776 | 1,34 | 19,3 | 1,95 | 2,01 | 0,630 | 0,253 |
| 60 x 40 x 5 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 | 1,96 | 0,972 | 4,10 | 2,11 | 17,2 | 1,89 | 4,25 | 6,11 | 1,13 | 2,02 | 19,7 | 2,03 | 3,54 | 0,86 | 0,434 |
| 60 x 40 x 6 | 4,46 | 5,68 | 60 | 40 | 6 | 6 | 2,00 | 1,01 | 4,08 | 2,10 | 20,1 | 1,88 | 5,03 | 7,12 | 1,12 | 2,38 | 23,1 | 2,02 | 4,16 | 0,855 | 0,431 |
| 60 x 50 x 6 | 4,93 | 6,28 | 60 | 50 | 6 | 6 | 1,84 | 1,34 | 4,20 | 2,22 | 21,7 | 1,86 | 5,22 | 13,7 | 1,47 | 3,73 | 28,5 | 2,13 | 6,84 | 1,04 | 0,677 |
| 60 x 50 x 8 | 6,44 | 8,20 | 60 | 50 | 8 | 6 | 1,91 | 1,42 | 4,18 | 2,24 | 27,7 | 1,84 | 6,77 | 17,3 | 1,45 | 4,84 | 36,2 | 2,10 | 8,81 | 1,04 | 0,672 |
| 65 x 50 x 5 | 4,35 | 5,54 | 65 | 50 | 5 | 6 | 1,99 | 1,25 | 4,53 | 2,39 | 23,2 | 2,05 | 5,14 | 11,9 | 1,47 | 3,19 | 28,8 | 2,28 | 6,32 | 1,07 | 0,577 |
| 65 x 50 x 6 | 5,16 | 6,58 | 65 | 50 | 6 | 6 | 2,04 | 1,29 | 4,52 | 2,39 | 27,2 | 2,03 | 6,10 | 14,0 | 1,46 | 3,77 | 33,8 | 2,27 | 7,43 | 1,06 | 0,575 |
| 65 x 50 x 8 | 6,75 | 8,60 | 65 | 50 | 8 | 6 | 2,11 | 1,37 | 4,49 | 2,39 | 34,8 | 2,01 | 7,93 | 17,7 | 1,44 | 4,89 | 43,0 | 2,23 | 9,57 | 1,05 | 0,569 |
| 70 x 50 x 6 | 5,41 | 6,89 | 70 | 50 | 6 | 7 | 2,23 | 1,25 | 4,83 | 2,52 | 33,4 | 2,20 | 7,01 | 14,2 | 1,43 | 3,78 | 39,7 | 2,40 | 7,92 | 1,07 | 0,500 |
| 70 x 50 x 7 | 6,25 | 7,96 | 70 | 50 | 7 | 7 | 2,27 | 1,29 | 4,81 | 2,52 | 38,2 | 2,19 | 8,08 | 16,0 | 1,42 | 4,35 | 45,3 | 2,39 | 9,06 | 1,07 | 0,493 |
| 75 x 50 x 6 | 5,65 | 7,19 | 75 | 50 | 6 | 7 | 2,44 | 1,21 | 5,12 | 2,64 | 40,5 | 2,37 | 8,01 | 14,4 | 1,42 | 3,81 | 46,6 | 2,55 | 8,36 | 1,08 | 0,435 |
| 75 x 50 x 8 | 7,39 | 9,41 | 75 | 50 | 8 | 7 | 2,52 | 1,29 | 5,08 | 2,62 | 52,0 | 2,35 | 10,4 | 18,4 | 1,40 | 4,95 | 59,6 | 2,52 | 10,8 | 1,07 | 0,430 |
| 80 x 40 x 6 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 | 2,85 | 0,884 | 5,20 | 2,38 | 44,9 | 2,55 | 8,73 | 7,59 | 1,05 | 2,44 | 47,6 | 2,63 | 4,93 | 0,845 | 0,258 |
| 80 x 40 x 8 | 7,07 | 9,01 | 80 | 40 | 8 | 7 | 2,94 | 0,963 | 5,14 | 2,34 | 57,6 | 2,53 | 11,4 | 9,61 | 1,03 | 3,16 | 60,9 | 2,60 | 6,34 | 0,838 | 0,253 |
| 80 x 60 x 6 | 6,37 | 8,11 | 80 | 60 | 6 | 8 | 2,47 | 1,48 | 5,57 | 2,92 | 51,4 | 2,52 | 9,29 | 24,8 | 1,75 | 5,49 | 62,8 | 2,78 | 13,4 | 1,29 | 0,547 |
| 80 x 60 x 7 | 7,36 | 9,38 | 80 | 60 | 7 | 8 | 2,51 | 1,52 | 5,55 | 2,92 | 59,0 | 2,51 | 10,7 | 28,4 | 1,74 | 6,34 | 72,0 | 2,77 | 15,4 | 1,28 | 0,546 |
| 80 x 60 x 8 | 8,34 | 10,6 | 80 | 60 | 8 | 8 | 2,55 | 1,56 | 5,53 | 2,92 | 66,3 | 2,50 | 12,2 | 31,8 | 1,73 | 7,16 | 80,8 | 2,76 | 17,3 | 1,27 | 0,544 |
| 90 x 60 x 8 | 8,97 | 11,4 | 90 | 60 | 8 | 8 | 2,96 | 1,48 | 6,13 | 3,16 | 92,3 | 2,84 | 15,3 | 32,8 | 1,70 | 7,27 | 106 | 3,05 | 19,0 | 1,29 | 0,434 |
| 90 x 65 x 6 | 7,09 | 9,01 | 90 | 65 | 6 | 8 | 2,79 | 1,56 | 6,24 | 3,27 | 73,4 | 2,85 | 11,8 | 32,3 | 1,89 | 6,53 | 87,9 | 3,12 | 17,8 | 1,41 | 0,510 |
| 90 x 65 x 8 | 9,29 | 11,8 | 90 | 65 | 8 | 8 | 2,88 | 1,64 | 6,20 | 3,26 | 94,9 | 2,83 | 15,5 | 41,5 | 1,87 | 8,54 | 113 | 3,10 | 23,0 | 1,39 | 0,507 |
| 90 x 75 x 8 | 9,91 | 12,6 | 90 | 75 | 8 | 8 | 2,72 | 1,98 | 6,31 | 3,35 | 99,5 | 2,81 | 15,8 | 62,7 | 2,23 | 11,4 | 131 | 3,22 | 31,2 | 1,57 | 0,679 |
| 90 x 75 x 10 | 12,2 | 15,6 | 90 | 75 | 10 | 8 | 2,80 | 2,06 | 6,29 | 3,35 | 121 | 2,79 | 19,5 | 75,8 | 2,21 | 13,9 | 159 | 3,19 | 38,1 | 1,56 | 0,676 |
| 90 x 75 x 13 | 15,6 | 19,8 | 90 | 75 | 13 | 8 | 2,91 | 2,17 | 6,26 | 3,38 | 150 | 2,75 | 24,6 | 93,7 | 2,17 | 17,6 | 196 | 3,14 | 47,9 | 1,55 | 0,670 |
| 100 x 50 x 6 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 | 3,51 | 1,05 | 6,55 | 3,00 | 89,9 | 3,21 | 13,8 | 15,4 | 1,33 | 3,89 | 95,4 | 3,31 | 9,92 | 1,07 | 0,262 |
| 100 x 50 x 8 | 8,97 | 11,4 | 100 | 50 | 8 | 8 | 3,60 | 1,13 | 6,48 | 2,96 | 116 | 3,19 | 18,2 | 19,7 | 1,31 | 5,08 | 123 | 3,28 | 12,8 | 1,06 | 0,258 |
| 100 x 50 x 10 | 11,0 | 14,1 | 100 | 50 | 10 | 8 | 3,68 | 1,21 | 6,42 | 2,93 | 141 | 3,16 | 22,3 | 23,6 | 1,29 | 6,21 | 149 | 3,25 | 15,5 | 1,05 | 0,253 |
| 100 x 65 x 7 | 8,77 | 11,2 | 100 | 65 | 7 | 10 | 3,23 | 1,51 | 6,83 | 3,49 | 113 | 3,17 | 16,6 | 37,6 | 1,83 | 7,53 | 128 | 3,39 | 22,0 | 1,40 | 0,415 |
| 100 x 65 x 8 | 9,94 | 12,7 | 100 | 65 | 8 | 10 | 3,27 | 1,55 | 6,81 | 3,47 | 127 | 3,16 | 18,9 | 42,2 | 1,83 | 8,54 | 144 | 3,37 | 24,8 | 1,40 | 0,413 |
| 100 x 65 x 10 | 12,3 | 15,6 | 100 | 65 | 10 | 10 | 3,36 | 1,63 | 6,76 | 3,45 | 154 | 3,14 | 23,2 | 51,0 | 1,81 | 10,5 | 175 | 3,35 | 30,1 | 1,39 | 0,410 |
| 100 x 75 x 8 | 10,6 | 13,5 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3,10 | 1,87 | 6,95 | 3,65 | 133 | 3,14 | 19,3 | 64,1 | 2,18 | 11,4 | 162 | 3,47 | 34,6 | 1,60 | 0,547 |
| 100 x 75 x 10 | 13,0 | 16,6 | 100 | 75 | 10 | 10 | 3,19 | 1,95 | 6,92 | 3,65 | 162 | 3,12 | 23,8 | 77,6 | 2,16 | 14,0 | 197 | 3,45 | 42,2 | 1,59 | 0,544 |
| 100 x 75 x 12 | 15,4 | 19,7 | 100 | 75 | 12 | 10 | 3,27 | 2,03 | 6,89 | 3,65 | 189 | 3,10 | 28,0 | 90,2 | 2,14 | 16,5 | 230 | 3,42 | 49,5 | 1,59 | 0,540 |
| 100 x 90 x 10 | 14,2 | 18,1 | 100 | 90 | 10 | 10 | 2,96 | 2,47 | 7,04 | 3,68 | 172 | 3,08 | 24,4 | 132 | 2,69 | 20,1 | 242 | 3,66 | 61,2 | 1,84 | 0,797 |
| 100 x 90 x 13 | 18,1 | 23,1 | 100 | 90 | 13 | 10 | 3,08 | 2,59 | 7,03 | 3,71 | 215 | 3,05 | 31,0 | 164 | 2,66 | 25,5 | 301 | 3,61 | 77,1 | 1,83 | 0,794 |
| 120 x 80 x 6 | 12,2 | 15,5 | 120 | 80 | 8 | 11 | 3,83 | 1,87 | 8,23 | 4,23 | 226 | 3,82 | 27,6 | 80,8 | 2,28 | 13,2 | 260 | 4,10 | 46,6 | 1,74 | 0,437 |
| 120 x 80 x 10 | 15,0 | 19,1 | 120 | 80 | 10 | 11 | 3,92 | 1,95 | 8,19 | 4,21 | 276 | 3,80 | 34,1 | 98,1 | 2,26 | 16,2 | 317 | 4,07 | 56,8 | 1,72 | 0,435 |
| 120 x 80 x 12 | 17,8 | 22,7 | 120 | 80 | 12 | 11 | 4,00 | 2,03 | 8,15 | 4,20 | 323 | 3,77 | 40,4 | 114 | 2,24 | 19,1 | 371 | 4,04 | 66,7 | 1,71 | 0,431 |
| 125 x 75 x 8 | 12,2 | 15,5 | 125 | 75 | 8 | 11 | 4,14 | 1,68 | 8,44 | 4,20 | 247 | 4,00 | 29,6 | 67,6 | 2,09 | 11,6 | 274 | 4,21 | 40,9 | 1,63 | 0,360 |
| 125 x 75 x 10 | 15,0 | 19,1 | 125 | 75 | 10 | 11 | 4,23 | 1,76 | 8,39 | 4,17 | 302 | 3,97 | 36,5 | 82,1 | 2,07 | 14,3 | 334 | 4,18 | 49,9 | 1,61 | 0,357 |
| 125 x 75 x 12 | 17,8 | 22,7 | 125 | 75 | 12 | 11 | 4,31 | 1,84 | 8,33 | 4,15 | 354 | 3,95 | 43,2 | 95,5 | 2,05 | 16,9 | 391 | 4,15 | 58,5 | 1,61 | 0,354 |
| 125 x 90 x 10 | 16,2 | 20,6 | 125 | 90 | 10 | 11 | 3,95 | 2,23 | 8,63 | 4,52 | 321 | 3,95 | 37,7 | 140 | 2,60 | 20,6 | 384 | 4,31 | 77,4 | 1,94 | 0,506 |
| 125 x 90 x 13 | 20,7 | 26,4 | 125 | 90 | 13 | 11 | 4,08 | 2,34 | 8,58 | 4,52 | 404 | 3,91 | 48,0 | 175 | 2,57 | 26,2 | 481 | 4,27 | 97,4 | 1,92 | 0,501 |
| 135 x 65 x 8 | 12,2 | 15,5 | 135 | 65 | 8 | 11 | 4,78 | 1,34 | 8,79 | 3,95 | 291 | 4,34 | 33,4 | 45,2 | 1,71 | 8,75 | 307 | 4,45 | 29,4 | 1,38 | 0,245 |
| 135 x 65 x 10 | 15,0 | 19,1 | 135 | 65 | 10 | 11 | 4,88 | 1,42 | 8,72 | 3,91 | 356 | 4,31 | 41,3 | 54,7 | 1,69 | 10,8 | 375 | 4,43 | 35,9 | 1,37 | 0,243 |
| 150 x 75 x 9 | 15,4 | 19,6 | 150 | 75 | 9 | 12 | 5,26 | 1,57 | 9,82 | 4,50 | 455 | 4,82 | 46,7 | 77,9 | 1,99 | 13,1 | 483 | 4,96 | 50,2 | 1,60 | 0,261 |
| 150 x 75 x 10 | 17,0 | 21,7 | 150 | 75 | 10 | 12 | 5,31 | 1,61 | 9,79 | 4,48 | 501 | 4,81 | 51,6 | 85,6 | 1,99 | 14,5 | 531 | 4,95 | 56,1 | 1,60 | 0,261 |
| 150 x 75 x 12 | 20,2 | 25,7 | 150 | 75 | 12 | 12 | 5,40 | 1,69 | 9,72 | 4,44 | 588 | 4,78 | 61,3 | 99,6 | 1,97 | 17,1 | 623 | 4,92 | 64,7 | 1,59 | 0,258 |
| 150 x 75 x 15 | 24,8 | 31,7 | 150 | 75 | 15 | 12 | 5,52 | 1,81 | 9,63 | 4,40 | 713 | 4,75 | 75,2 | 119 | 1,94 | 21,0 | 753 | 4,88 | 78,6 | 1,58 | 0,253 |
| 150 x 90 x 10 | 18,2 | 23,2 | 150 | 90 | 10 | 12 | 5,00 | 2,04 | 10,1 | 5,03 | 533 | 4,80 | 53,3 | 146 | 2,51 | 21,0 | 591 | 5,05 | 88,3 | 1,95 | 0,360 |
| 150 x 90 x 12 | 21,6 | 27,5 | 150 | 90 | 12 | 12 | 5,08 | 2,12 | 10,1 | 5,00 | 627 | 4,77 | 63,3 | 171 | 2,49 | 24,8 | 694 | 5,02 | 104 | 1,94 | 0,358 |
| 150 x 90 x 15 | 26,6 | 33,9 | 150 | 90 | 15 | 12 | 5,21 | 2,23 | 9,98 | 4,98 | 761 | 4,74 | 77,7 | 205 | 2,48 | 30,4 | 841 | 4,98 | 126 | 1,93 | 0,354 |
| 150 x 100 x 10 | 19,0 | 24,2 | 150 | 100 | 10 | 12 | 4,81 | 2,34 | 10,3 | 5,29 | 553 | 4,79 | 54,2 | 199 | 2,87 | 25,9 | 637 | 5,13 | 114 | 2,17 | 0,438 |
| 150 x 100 x 12 | 22,5 | 28,7 | 150 | 100 | 12 | 12 | 4,89 | 2,42 | 10,2 | 5,28 | 651 | 4,76 | 64,4 | 233 | 2,85 | 30,7 | 749 | 5,11 | 134 | 2,16 | 0,436 |
| 150 x 100 x 16 | 29,5 | 37,6 | 150 | 100 | 16 | 12 | 5,06 | 2,58 | 10,2 | 5,26 | 834 | 4,71 | 83,9 | 296 | 2,80 | 39,8 | 957 | 5,05 | 173 | 2,14 | 0,431 |
| 180 x 90 x 10 | 20,5 | 26,2 | 180 | 90 | 10 | 12 | 6,31 | 1,86 | 11,8 | 5,42 | 882 | 5,81 | 75,4 | 153 | 2,42 | 21,4 | 937 | 5,99 | 97,9 | 1,94 | 0,264 |
| 200 x 100 x 10 | 23,0 | 29,2 | 200 | 100 | 10 | 15 | 6,93 | 2,01 | 13,2 | 6,05 | 1220 | 6,46 | 93,2 | 210 | 2,68 | 26,3 | 1290 | 6,65 | 135 | 2,15 | 0,263 |
| 200 x 100 x 12 | 27,3 | 34,8 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,03 | 2,10 | 13,1 | 6,00 | 1440 | 6,43 | 111 | 247 | 2,67 | 31,3 | 1530 | 6,63 | 159 | 2,14 | 0,262 |
| 200 x 100 x 14 | 31,6 | 40,3 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,12 | 2,18 | 13,0 | 5,96 | 1650 | 6,41 | 128 | 282 | 2,65 | 36,1 | 1750 | 6,60 | 182 | 2,13 | 0,261 |
| 200 x 100 x 16 | 35,9 | 45,7 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,20 | 2,26 | 13,0 | 5,93 | 1861 | 6,38 | 145 | 316 | 2,63 | 40,8 | 1972 | 6,57 | 205 | 2,12 | 0,259 |
| 200 x 150 x 12 | 32,0 | 40,8 | 200 | 150 | 12 | 15 | 6,08 | 3,61 | 13,9 | 7,34 | 1650 | 6,36 | 119 | 803 | 4,44 | 70,5 | 2030 | 7,04 | 430 | 3,25 | 0,552 |
| 200 x 150 x 15 | 39,6 | 50,5 | 200 | 150 | 15 | 15 | 6,21 | 3,73 | 13,9 | 7,33 | 2022 | 6,33 | 147 | 979 | 4,40 | 86,9 | 2476 | 7,00 | 526 | 3,23 | 0,551 |
| 200 x 150 x 20 | 52,0 | 66,2 | 200 | 150 | 20 | 15 | 6,41 | 3,93 | 13,8 | 7,34 | 2602 | 6,27 | 191 | 1252 | 4,35 | 113 | 3176 | 6,92 | 678 | 3,20 | 0,546 |
| 200 x 150 x 25 | 64,0 | 81,5 | 200 | 150 | 25 | 15 | 6,60 | 4,11 | 13,7 | 7,36 | 3139 | 6,21 | 234 | 1501 | 4,29 | 138 | 3816 | 6,84 | 825 | 3,18 | 0,541 |
| CHÚ THÍCH: 1. Có thể chọn các kích thước đáp ứng các yêu cầu: Đối với thép góc cạnh không đều được chọn như vậy, chỉ có chiều dầy được cán trên máy cán đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng được lựa chọn từ các chiều dầy tương ứng với thép góc cạnh đều cho trong Bảng 1. 2. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức: S = [t(A + B – t ) + 0,2146 (R2 – 2r2)] x 1100 Trong đó: S là diện tích mặt cắt ngang, tính bằng centimét vuông; t là chiều dầy, tính bằng milimét; R là bán kính lượn trong, tính bằng milimét; r là bán kính lượn cạnh, tính bằng milimét; A và B là chiều rộng cạnh, tính bằng milimét. 3. Khối lượng được tính với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 kg/dm3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |