TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5403 : 1991

MỐI HÀN - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Weld-Method of tractional test

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo xác định giới hạn bền tức thời của mối hàn kim loại và hợp kim được hàn bằng phương pháp bất kì.

1. Kí hiệu

Kí hiệu của các kích thước được quy định ở bảng 1.

Bảng 1

| Kích thước | Kí hiệu |
| --- | --- |
| Chiều dày chi tiết hàn Đường kính thỏi hàn hoặc đường kính ngoài ống hàn Đường kính vòng tròn nối tiếp với mặt cắt của thỏi đa diện Chiều dày mẫu thử Chiều rộng mẫu thử phần làm việc của mẫu thử Đường kính phần làm việc của mẫu thử Chiều rộng đầu mẫu thử Đường kính đầu mẫu thử Chiều dài phần làm việc của mẫu thử Chiều dài toàn bộ mẫu thử Bán kính chuyển tiếp từ phần làm việc đến đầu mẫu thử Chiều rộng lớn nhất của mối hàn | s D B ae be de b1 d1 le lt R Ls |

2. Mẫu thử

2.1. Lấy phôi mẫu để chế tạo mẫu thử theo TCVN 5400 : 1991

2.2. Khi trong tiêu chuẩn về sản phẩm hàn không có các yêu cầu khác, mẫu thử phẳng được chế tạo từ mối hàn của sản phẩm cán phẳng phải phù hợp với hình l và bảng 2.

Hình 1

2.3. Khi trong tiêu chuẩn về sản phẩm hàn không có các yêu cầu khác, mẫu thử hình trụ được chế tạo từ mối hàn của thỏi có mặt cắt tròn hoặc đa diện phải phù hợp hơn với hình 2 và bảng 3.

2.5. Phần lồi lên của mối hàn cần được cắt bỏ đến bề mặt kim loại cơ bản bằng gia công cơ đảm bảo nhám bề mặt Ra+ 1,6µm (R2=6,3 µm). Việc cắt mẫu bằng hàn cắt và việc cắt bỏ phần lồi lên của mối hàn ở mặt trong của mẫu thử ống không được thực hiện, nếu trong tiêu chuẩn sản phẩm hàn không có yêu cầu.

2.6 . Mặt mút của mẫu thử ống (hình 3) được chuẩn bị theo TCVN 314 : 1969

3. Thiết bị

Thiết bị thử theo TCVN 197 : 1985;

4. Tiến hành thử

4.1. Tiến hành thử theo TCVN 197 : 1985

4.2. Khi thử vị trí đứt mẫu được xác định : Trên mối hàn.

ở vùng ảnh hưởng nhiệt; Trên kim loại cơ bản.

5. Biên bản thử

Nội dung biên bản thử gồm các số liệu sau :

Kí hiệu mẫu thử;

Tên gọi và kích thước mẫu thử;

Vị trí đứt

Giới hạn bền tức thời;

Số hiệu của tiêu chuẩn này.