TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3136 – 79

BẢO QUẢN GỖ - PHƯƠNG PHÁP PHÒNG MỐC CHO VÁN SÀN SƠ CHẾ

Wood preservation - Preventive method against wood steining and Wood destroying fungi for priomary processing pareal

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chống mốc cho ván sàn sơ chế

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Ngay sau khi xẻ, ván sàn phải được bảo quản bằng hóa chất, chậm nhất không quá 24 giờ.

1.2. Loại bỏ trước những thanh ván sàn đã bị nấm gây mốc và biến màu.

1.3. Trước khi xử lý ván sàn phải được làm sạch mùn cưa bùn đất.

1.4. Sau khi xử lý, ván sàn được hong xếp dưới mái che.

2. ĐỐI TƯỢNG PHÒNG CHỦ YẾU

Nấm gây mốc:

- Một số loài trong giống ophysaloma.

Nấm gây biến màu:

- Penicillium glaucum Tref.

3. DỤNG CỤ

3.1. Thùng có gắn vòi nước, cách đáy 10 cm để pha, lắng thuốc.

3.2. Thùng để nhúng, sò để sách nước.

3.3. Cân xách tay (5 – 10 kg)

3.4. Quạt thông gió.

4. THUỐC BẢO QUẢN

4.1. Thành phần: Cl5C6ONa 60%

NaF	      80%

4.2. Nồng độ sử dụng: 3 %.

4.3. Cách pha: khuấy đều dung dịch trong 15 phút sau đó để dung dịch lắng cặn một giờ, rồi tháo dung dịch thuốc sang thùng tẩm.

4.4. Lượng thuốc cần pha tính toán theo công thức:

L1 = M

L1: Lượng thuốc khô tính bằng kg

M: Lượng dung dịch tính bằng lít

N/100: Nồng độ dung dịch, %.

4.5. Lượng thuốc bột quy định: 0,5 kg/lm3 ván sàn.

5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

5.1. Nhận chìm từng thanh hoặc cả bó ván sàn 30 ( 40 giây sao cho toàn bộ bề mặt thanh ván sàn ướt đều.

5.2. Với ván sàn đặt trên mặt nghiêng cho thuốc thừa chảy vào nơi thu hồi.

5.3. Sau khi nhúng ván sàn được xếp theo kỹ thuật hong khô trong lán.

7. Dây buộc ván sàn phải nhúng như đối với ván sàn.

6. KIỂM TRA GỖ ĐÃ XỬ LÝ THUỐC

Kiểm tra định tính.

Dùng 1 gr CuSO4 hòa vào 6 ml nước cất, phun hoặc quét trên gỗ đã được xử lý thuốc bảo quản, nếu mặt gỗ chuyển màu nâu là đã có xử lý thuốc bảo quản.

7. PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG

Phòng hộ lao động theo QPVN 16 – 79.