TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2023 – 77

LÒ XO XOẮN TRỤ NÉN LOẠI 1, CẤP 4 BẰNG THÉP MẶT CẮT TRÒN - THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cylindrical helical compression springs of 1 class and of 4 category made of round steel - Main parameters of coils

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho lò xo nén loại I, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 2800 đến 90000 N.

2. Thông số cơ bản của lò xo phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.

3. Vật liệu: thép cán nóng tròn* có đường kính từ 14 đến 50 mm.

4. Phân loại lò xo – theo TCVN 2018 – 77.

5. Phương pháp xác định các kích thước của lò xo – theo TCVN 2019 – 77.

| Số hiệu của lò xo | Lực lò xo khi biến dạng lớn nhất P3, N | Đường kính dây d, mm | Đường kính ngoài của lò xo D, mm | Độ cứng của một vòng Z1, N/mm | Biến dạng lớn nhất của một vòng f3, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2800 | 14 | 180 | 83,98 | 33,340 |
| 2 | 3000 |  | 170 | 101,30 | 29,620 |
| 3 | 3150 |  | 160 | 123,40 | 25,530 |
| 4 | 3350 |  | 150 | 152,90 | 21,910 |
| 5 | 3350 | 16 | 210 | 89,76 | 37,320 |
| 6 7 | 3550 | 14 16 | 140 200 | 192,00 105,20 | 18,490 33,740 |
| 8 9 | 3750 | 14 16 | 130 190 | 246,10 124,20 | 15,240 30,190 |
| 10 11 | 4000 | 14 16 | 125 180 | 280,70 148,69 | 14,250 26,920 |
| 12 13 | 4250 | 14 16 | 120 170 | 322,70 179,40 | 13,170 23,690 |
| 14 15 16 | 4500 | 14 16 18 | 110 160 240 | 433,70 219,50 95,95 | 10,380 20,500 46,900 |
| 17 18 19 | 4750 | 14 16 18 | 105 150 220 | 509,80 272,40 127,40 | 9,317 17,440 37,280 |
| 20 21 22 | 5000 | 14 16 18 | 100 140 210 | 604,00 343,70 148,20 | 8,279 14,550 33,740 |
| 23 24 25 26 | 5300 | 14 16 18 20 | 95 130 200 260 | 722,90 442,40 174,20 115,70 | 7,332 11,980 30,420 45,810 |
| 27 28 29 30 | 5600 | 14 16 18 20 | 90 125 190 250 | 875,10 506,10 206,00 131,50 | 6,399 11,070 27,180 42,580 |
| 31 32 33 34 | 6000 | 14 16 18 20 | 85 120 180 240 | 1074,00 582,70 246,90 150,30 | 5,586 10,300 24,300 39,920 |
| 35 36 37 38 | 6300 | 14 16 18 20 | 80 110 170 220 | 1340,00 709,10 299,40 200,00 | 4,701 7,985 21,040 31,500 |
| 39 40 41 42 43 | 6700 | 14 16 18 20 22 | 75 105 160 210 280 | 1689,00 929,60 366,60 233,30 136,30 | 3,967 7,207 18,270 28,720 49,160 |
| 44 45 46 47 48 | 7100 | 14 16 18 20 22 | 70 100 150 200 260 | 2188,00 1112,00 456,40 274,30 173,70 | 3,245 6,385 15,560 25,880 40,880 |
| 49 50 51 52 | 7500 | 16 18 20 22 | 95 140 190 250 | 1327,00 577,50 325,70 197,80 | 5,652 12,990 23,030 37,920 |
| 53 54 55 56 | 8000 | 16 18 20 22 | 90 130 180 240 | 1622,00 747,30 390,60 226,00 | 4,932 10,710 20,480 35,400 |
| 57 58 59 60 | 8500 | 16 18 20 22 | 85 125 170 220 | 1998,00 857,00 474,00 301,80 | 4,254 9,919 17,930 28,160 |
| 61 62 63 64 65 | 9000 | 16 18 20 22 25 | 80 120 160 210 320 | 2500,00 989,30 583,10 353,20 152,20 | 3,600 9,098 15,430 25,480 59,130 |
| 66 67 68 69 | 9500 | 18 20 22 25 | 110 150 200 300 | 1349,00 728,30 415,40 187,80 | 7,042 13,040 22,870 50,580 |
| 70 71 72 73 | 10000 | 18 20 22 25 | 105 140 190 280 | 1594,00 925,90 494,10 235,60 | 6,273 10,800 20,240 42,440 |
| 74 75 76 77 | 10600 | 18 20 22 25 | 100 130 180 260 | 1898,00 1202,00 594,40 301,00 | 5,585 8,819 17,830 35,220 |
| 78 79 80 81 82 | 11200 | 18 20 22 25 28 | 95 125 170 250 360 | 2296,00 1382,00 722,60 342,90 167,80 | 4,878 8,104 15,500 32,660 66,750 |
| 83 84 85 86 87 | 11800 | 18 20 22 25 28 | 90 120 160 240 340 | 2812,00 1600,00 891,40 393,00 202,40 | 4,196 7,375 13,240 30,020 58,300 |
| 88 89 90 91 | 12500 | 20 22 25 28 | 110 150 220 320 | 2195,0 1116,0 526,8 246,8 | 5,695 11,200 23,730 50,710 |
| 92 93 94 95 96 | 13200 | 20 22 25 28 32 | 105 140 210 300 420 | 2605,0 1429,0 617,0 305,4 179,7 | 5,067 9,237 21,390 43,220 73,460 |
| 97 98 99 100 101 | 14000 | 20 22 25 28 32 | 100 130 200 280 400 | 3125,0 1859,0 728,9 384,1 210,4 | 4,480 7,531 19,210 36,450 66,540 |
| 102 103 104 105 | 15000 | 22 25 28 32 | 125 190 260 380 | 2144,0 869,6 492,2 249,1 | 6,997 17,250 30,470 60,220 |
| 106 107 108 109 | 16000 | 22 25 28 32 | 120 180 250 360 | 2489,0 1049,0 561,8 297,1 | 6,428 15,250 25,480 53,850 |
| 110 111 112 113 114 | 17000 | 22 25 28 32 36 | 110 170 240 340 480 | 3438,0 1276,0 645,4 359,4 192,0 | 4,945 13,320 26,340 47,300 88,540 |
| 115 116 117 118 | 18000 | 25 28 32 36 | 160 220 320 450 | 1588,0 868,4 439,0 236,7 | 11,340 20,730 41,000 76,040 |
| 119 120 121 122 | 19000 | 25 28 32 36 | 150 210 300 420 | 2000,0 1020,0 544,8 296,6 | 9,500 18,630 34,880 64,050 |
| 123 124 125 126 | 20000 | 25 28 32 36 | 140 200 280 400 | 2568,0 1210,0 687,4 348,4 | 7,788 16,530 29,100 57,400 |
| 127 128 129 130 131 | 21200 | 25 28 32 36 40 | 130 190 260 380 530 | 3375,0 1445,0 884,8 412,6 217,6 | 6,282 14,670 23,960 51,380 97,430 |
| 132 133 134 135 136 | 22400 | 25 28 32 36 40 | 125 180 250 360 500 | 3906,0 1749,0 1013,0 493,8 263,0 | 5,735 12,810 22,110 45,360 85,170 |
| 137 138 139 140 | 23600 | 28 32 36 40 | 170 240 340 480 | 2149,0 1165,0 557,8 300,5 | 10,980 20,260 39,480 78,540 |
| 141 142 143 144 | 25000 | 28 32 36 40 | 160 220 320 450 | 2672,0 1582,0 732,8 371,4 | 9,355 15,800 34,120 67,310 |
| 145 146 147 148 | 26500 | 28 32 36 40 | 150 210 300 420 | 3385,0 1862,0 914,2 466,5 | 7,829 14,230 28,990 56,810 |
| 149 150 151 152 153 | 28000 | 28 32 36 40 45 | 140 200 280 400 600 | 4375,0 2211,0 1155,0 548,7 240,1 | 6,400 12,660 24,240 51,030 116,600 |
| 154 155 156 157 | 30000 | 32 36 40 45 | 190 260 380 560 | 2659,0 1494,0 651,4 300,2 | 11,280 20,080 46,050 99,930 |
| 158 159 160 161 | 31500 | 32 36 40 45 | 180 250 360 530 | 3235,0 1714,0 781,2 359,4 | 9,737 18,380 40,320 87,650 |
| 162 163 164 165 166 | 33500 | 32 36 40 45 50 | 170 240 340 500 670 | 3990,0 1978,0 948,1 435,4 262,2 | 8,396 16,930 35,330 76,940 127,800 |
| 167 168 169 170 171 | 35500 | 32 36 40 45 50 | 160 220 320 480 630 | 5000,0 2698,0 1166,0 497,7 320,3 | 7,100 13,160 30,440 71,330 110,800 |
| 172 173 174 175 | 37500 | 36 40 45 50 | 210 300 450 600 | 3188,0 1457,0 617,3 375,6 | 11,760 25,740 60,740 99,840 |
| 176 177 178 179 | 40000 | 36 40 45 50 | 200 280 420 560 | 3808,0 1852,0 777,6 471,2 | 10,500 21,600 51,440 84,890 |
| 180 181 182 183 | 42500 | 36 40 45 50 | 190 260 400 530 | 4592,0 2404,0 916,5 565,2 | 9,255 17,680 46,370 75,190 |
| 184 185 186 187 | 45000 | 36 40 45 50 | 180 250 380 500 | 5625,0 2764,0 1093,0 685,9 | 8,000 16,280 41,170 65,610 |
| 188 189 190 | 47500 | 40 45 50 | 240 360 480 | 320,00 1312,0 786,0 | 14,840 36,200 60,430 |
| 191 192 193 | 50000 | 40 45 50 | 220 340 450 | 4390,0 1598,0 976,6 | 11,390 31,300 51,200 |
| 194 195 196 | 53000 | 40 45 50 | 210 320 420 | 5210,0 1972,0 1234,0 | 10,170 26,880 42,950 |
| 197 198 199 | 56000 | 40 45 50 | 200 300 400 | 6250,0 2469,0 1458,0 | 8,960 22,680 38,410 |
| 200 201 | 60000 | 45 50 | 280 380 | 3164,0 1739,0 | 18,960 34,500 |
| 202 203 | 63000 | 45 50 | 260 360 | 4126,0 2098,0 | 15,270 30,030 |
| 204 205 | 67000 | 45 50 | 250 340 | 4760,0 2563,0 | 14,080 26,140 |
| 206 207 | 71000 | 45 50 | 240 320 | 5530,0 3175,0 | 12,840 22,360 |
| 208 | 75000 | 45 | 220 | 7645,0 | 9,810 |
| 209 |  | 50 | 300 | 4000,0 | 18,750 |
| 210 | 80000 |  | 280 | 5137,0 | 15,570 |
| 211 | 85000 |  | 260 | 6748,0 | 12,600 |
| 212 | 90000 |  | 250 | 7812,0 | 11,520 |

* Tạm thời theo ГOCT 2590 - 71 của Liên xô hay các tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho đến khi có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.