TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2024 – 77

LÒ XO XOẮN TRỤ NÉN VÀ KÉO LOẠI II CẤP 1 BẰNG THÉP MẶT CẮT TRÒN - THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cylindrical helical compression (tension) springs of II class and of 1 category made of round steel - Main parameters of coils

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,50 đến 1400 N.

2. Thông số cơ bản của lò xo phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.

3. Vật liệu: dây thép loại 1* có đường kính từ 0,2 đến 5 mm.

4. Phân loại lò xo – theo TCVN 2018 – 77.

5. Phương pháp xác định các kích thước của lò xo – theo TCVN 2019 – 77.

| Số hiệu của lò xo | Lực lò xo khi biến dạng lớn nhất P3, N | Đường kính dây d, mm | Đường kính ngoài của lò xo D, mm | Độ cứng của một vòng Z1, N/mm | Biến dạng lớn nhất của một vòng f3, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,50 | 0,20 | 2,6 | 1,16 | 1,293 |
| 2 | 1,60 |  | 2,5 | 1,32 | 1,212 |
| 3 | 1,70 |  | 2,4 | 1,50 | 1,133 |
| 4 | 1,80 |  | 2,2 | 2,00 | 0,900 |
| 5 | 1,90 |  | 2,1 | 2,33 | 0,815 |
| 6 |  | 0,22 | 2,8 | 1,36 | 1,397 |
| 7 8 | 2,00 | 0,20 0,22 | 2,0 2,6 | 2,74 1,74 | 0,730 1,149 |
| 9 10 | 2,12 | 0,20 0,22 | 1,9 2,5 | 3,26 1,98 | 0,650 1,071 |
| 11 12 | 2,24 | 0,20 0,22 | 1,8 2,4 | 3,91 2,26 | 0,573 0,991 |
| 13 14 | 2,36 | 0,20 0,22 | 1,7 2,2 | 4,74 3,02 | 0,498 0,781 |
| 15 16 17 | 2,50 | 0,20 0,22 0,25 | 1,6 2,1 3,2 | 5,83 3,53 1,52 | 0,429 0,708 1,645 |
| 18 19 20 | 2,65 | 0,20 0,22 0,25 | 1,5 2,0 3,0 | 7,28 4,15 1,88 | 0,364 0,638 1,410 |
| 21 22 23 | 2,80 | 0,20 0,22 0,25 | 1,4 1,9 2,8 | 9,26 4,93 2,36 | 0,302 0,568 1,186 |
| 24 25 26 27 | 3,00 | 0,20 0,22 0,25 0,28 | 1,3 1,8 2,6 3,6 | 12,02 5,94 3,01 1,68 | 0,250 0,505 0,997 1,786 |
| 28 29 30 31 | 3,15 | 0,20 0,22 0,25 0,28 | 1,2 1,7 2,5 3,4 | 16,00 7,22 3,43 2,02 | 0,197 0,436 0,918 1,559 |
| 32 33 34 35 36 | 3,35 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,15 1,6 2,4 3,2 3,8 | 18,66 8,92 3,93 2,47 1,89 | 0,180 0,376 0,852 1,356 1,772 |
| 37 38 39 40 41 | 3,55 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,1 1,5 2,2 3,0 3,6 | 21,95 11,16 5,27 3,06 2,25 | 0,162 0,318 0,674 1,160 1,578 |
| 42 43 44 45 46 | 3,75 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,05 1,4 2,1 2,8 3,4 | 26,05 14,29 6,11 3,84 2,72 | 0,144 0,262 0,608 0,976 1,379 |
| 47 48 49 50 51 | 4,00 | 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,0 1,3 2,0 2,6 3,2 | 31,25 18,58 7,29 4,93 3,32 | 0,128 0,215 0,549 0,811 1,205 |
| 52 53 54 55 | 4,25 | 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,2 1,9 2,5 3,0 | 24,89 8,70 5,61 4,12 | 0,171 0,488 0,758 1,032 |
| 56 57 58 59 | 4,50 | 0,22 0,25 0,28 0,30 | 1,15 1,8 2,4 2,8 | 29,06 10,49 6,45 5,19 | 0,155 0,429 0,698 0,867 |
| 60 61 62 63 64 | 4,75 | 0,22 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,1 1,7 2,2 2,6 4,8 | 34,38 12,81 8,67 6,65 1,92 | 0,138 0,371 0,548 0,714 2,474 |
| 65 66 67 68 | 5,00 | 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,6 2,1 2,5 4,5 | 15,88 10,20 7,62 2,37 | 0,315 0,490 0,656 2,110 |
| 69 70 71 72 | 5,30 | 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,5 2,0 2,4 4,2 | 20,00 12,10 8,75 2,96 | 0,265 0,438 0,606 1,790 |
| 73 74 75 76 | 5,60 | 0,25 0,28 0,30 0,36 | 1,4 1,9 2,2 4,0 | 25,68 14,45 11,83 3,48 | 0,218 0,388 0,473 1,609 |
| 77 78 79 80 81 | 6,00 | 0,25 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,5 1,8 2,1 3,8 5,2 | 33,75 17,49 13,89 4,12 2,31 | 0,178 0,343 0,432 1,456 2,597 |
| 82 83 84 85 | 6,30 | 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,7 2,0 3,6 5,0 | 21,48 16,46 4,94 2,63 | 0,293 0,383 1,275 2,395 |
| 86 87 88 89 | 6,70 | 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,6 1,9 3,4 4,8 | 26,72 19,86 5,99 3,00 | 0,251 0,339 1,118 2,233 |
| 90 91 92 93 | 7,10 | 0,28 0,30 0,36 0,40 | 1,5 1,8 3,2 4,5 | 33,85 24,00 7,33 3,71 | 0,210 0,296 0,969 1,914 |
| 94 95 96 97 98 | 7,50 | 0,28 0,30 0,36 0,40 0,45 | 1,4 1,7 3,0 4,2 6,0 | 43,75 29,46 9,14 4,66 2,40 | 0,171 0,254 0,820 1,609 3,125 |
| 99 100 101 102 | 8,00 | 0,30 0,36 0,40 0,45 | 1,6 2,8 4,0 5,5 | 36,87 11,55 5,49 3,18 | 0,217 0,693 1,457 2,516 |
| 103 104 105 106 | 8,50 | 0,30 0,36 0,40 0,45 | 1,5 2,6 3,8 5,2 | 46,88 14,94 6,51 3,82 | 0,181 0,569 1,306 2,225 |
| 107 108 109 | 9,00 | 0,36 0,40 0,45 | 2,5 3,6 5,0 | 17,14 7,81 4,35 | 0,525 1,152 2,069 |
| 110 111 112 113 | 9,50 | 0,36 0,40 0,45 0,50 | 2,4 3,4 4,8 6,5 | 19,75 9,48 4,98 2,89 | 0,481 1,002 1,908 3,287 |
| 114 115 116 117 | 10,00 | 0,36 0,40 0,45 0,50 | 2,2 3,2 4,5 6,3 | 26,98 11,66 6,17 3,20 | 0,371 0,858 1,621 3,125 |
| 118 119 120 121 | 10,60 | 0,36 0,40 0,45 0,50 | 2,1 3,0 4,2 6,0 | 31,88 14,57 7,78 3,76 | 0,332 0,728 1,362 2,819 |
| 122 123 124 125 126 | 11,20 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 | 2,0 2,8 4,0 5,5 7,5 | 38,08 18,52 9,16 5,00 2,94 | 0,294 0,605 1,223 2,240 3,810 |
| 127 128 129 130 131 | 11,80 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 | 1,9 2,6 3,8 5,2 7,0 | 45,99 24,04 10,93 6,02 3,68 | 0,257 0,491 1,080 1,960 3,206 |
| 132 133 134 135 136 | 12,50 | 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 | 1,8 2,5 3,6 5,0 6,5 | 56,25 27,64 13,12 6,86 4,69 | 0,222 0,452 0,953 1,822 2,665 |
| 137 138 139 140 141 | 13,20 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,4 3,4 4,8 6,3 8,0 | 32,00 15,97 7,86 5,20 3,20 | 0,412 0,826 1,679 2,538 4,125 |
| 142 143 144 145 146 | 14,00 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,2 3,2 4,5 6,0 7,5 | 43,90 19,73 9,76 6,12 3,95 | 0,319 0,710 1,434 2,288 3,544 |
| 147 148 149 150 151 | 15,00 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,1 3,0 4,2 5,5 7,0 | 52,10 24,69 12,34 8,16 4,94 | 0,288 0,608 1,216 1,838 3,036 |
| 152 153 154 155 156 | 16,00 | 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,0 2,8 4,0 5,2 6,5 | 62,50 31,64 14,58 9,84 6,32 | 0,256 0,506 1,097 1,625 2,532 |
| 157 158 159 160 | 17,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 | 2,6 3,8 5,0 6,3 | 41,26 17,39 11,23 7,00 | 0,412 0,978 1,514 2,428 |
| 161 162 163 164 165 | 18,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,5 3,6 4,8 6,0 9,0 | 47,60 20,98 12,91 8,23 4,20 | 0,378 0,858 1,394 2,187 4,286 |
| 166 167 168 169 170 | 19,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,4 3,4 4,5 5,5 8,5 | 55,30 25,63 16,05 11,00 5,06 | 0,344 0,741 1,182 1,727 3,755 |
| 171 172 173 174 175 | 20,00 | 0,45 0,50 0,56 0,60 0,70 | 2,2 3,2 4,2 5,2 8,0 | 76,45 31,75 20,39 13,30 6,17 | 0,262 0,630 0,981 1,504 3,241 |
| 176 177 178 179 | 21,20 | 0,50 0,56 0,60 0,70 | 3,0 4,0 5,0 7,5 | 40,00 24,19 15,24 7,64 | 0,530 0,876 1,391 2,776 |
| 180 181 182 183 184 | 22,40 | 0,50 0,56 0,60 0,70 0,80 | 2,8 3,8 4,8 7,0 10,5 | 51,37 28,91 17,49 9,60 4,49 | 0,436 0,775 1,281 2,333 4,989 |
| 185 186 187 188 189 | 23,60 | 0,50 0,56 0,60 0,70 0,80 | 2,6 3,6 4,5 6,5 10,0 | 67,48 34,98 21,85 12,33 5,26 | 0,350 0,675 1,080 1,914 4,487 |
| 190 191 192 193 194 | 25,00 | 0,50 0,56 0,60 0,70 0,80 | 2,5 3,4 4,2 6,3 9,5 | 78,12 42,94 27,78 13,67 6,21 | 0,320 0,582 0,900 1,829 4,026 |
| 195 196 197 198 | 26,50 | 0,56 0,60 0,70 0,80 | 3,2 4,0 6,0 9,0 | 53,45 32,97 16,14 7,43 | 0,496 0,804 1,642 3,567 |
| 199 200 201 202 203 | 28,00 | 0,56 0,60 0,70 0,80 0,90 | 3,0 3,8 5,5 8,5 11,5 | 67,70 39,62 21,68 8,98 5,50 | 0,414 0,707 1,292 3,118 5,091 |
| 204 205 206 207 208 | 30,00 | 0,56 0,60 0,70 0,80 0,90 | 2,8 3,6 5,2 8,0 11,0 | 87,50 48,00 26,35 10,97 6,37 | 0,343 0,625 1,139 2,735 4,709 |
| 209 210 211 212 | 31,50 | 0,60 0,70 0,80 0,90 | 3,4 5,0 7,5 10,5 | 59,04 30,24 13,59 7,41 | 0,534 1,042 2,318 4,251 |
| 213 214 215 216 | 33,50 | 0,60 0,70 0,80 0,90 | 3,2 4,8 7,0 10,0 | 73,74 34,79 17,18 8,71 | 0,454 0,963 1,950 3,846 |
| 217 218 219 220 221 | 35,50 | 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 | 3,0 4,5 6,5 9,5 13,0 | 93,75 43,76 22,12 10,30 5,79 | 0,379 0,811 1,605 3,447 6,131 |
| 222 223 224 225 | 37,50 | 0,70 0,80 0,90 1,00 | 4,2 6,3 9,0 12,0 | 56,00 24,56 12,35 7,51 | 0,670 1,527 3,037 4,993 |
| 226 227 228 229 | 40,00 | 0,70 0,80 0,90 1,00 | 4,0 6,0 8,5 11,5 | 66,81 29,13 14,97 8,64 | 0,599 1,373 2,672 4,630 |
| 230 231 232 233 234 | 42,50 | 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 | 3,8 5,5 8,0 11,0 14,0 | 80,59 39,45 18,32 10,00 6,82 | 0,527 1,077 2,320 4,250 6,232 |
| 235 236 237 238 239 | 45,00 | 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 | 3,6 5,2 7,5 10,5 13,0 | 98,45 48,08 22,82 11,66 8,68 | 0,457 0,936 1,972 3,859 5,184 |
| 240 241 242 243 244 | 47,50 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 5,0 7,0 10,0 12,0 16,0 | 55,29 28,87 13,72 11,30 6,40 | 0,859 1,645 3,462 4,204 7,422 |
| 245 246 247 248 249 | 50,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,8 6,5 9,5 11,5 15,0 | 64,00 37,41 16,28 13,03 7,89 | 0,781 1,336 3,071 3,837 6,337 |
| 250 251 252 253 254 | 53,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,5 6,3 9,0 11,0 14,0 | 80,86 41,67 19,53 15,09 9,88 | 0,655 1,272 2,713 3,512 5,364 |
| 255 256 257 258 259 | 56,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,2 6,0 8,5 10,5 13,0 | 104,20 49,46 23,70 17,63 12,63 | 0,337 1,132 2,363 3,177 4,434 |
| 260 261 262 263 264 | 60,00 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 | 4,0 5,5 8,0 10,0 12,0 | 125,00 67,41 29,15 20,77 16,46 | 0,480 0,890 2,058 2,889 3,645 |
| 265 266 267 268 269 | 63,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 5,2 7,5 9,5 11,5 18,0 | 82,52 36,42 24,67 19,00 8,39 | 0,763 1,730 2,554 3,316 7,509 |
| 270 271 272 273 274 | 67,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 5,0 7,0 9,0 11,0 17,0 | 95,19 46,30 29,72 22,01 10,13 | 0,704 1,447 2,254 3,044 6,614 |
| 275 276 277 278 279 | 71,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 4,8 6,5 8,5 10,5 16,0 | 110,90 60,11 36,09 25,78 12,34 | 0,640 1,181 1,967 2,754 5,754 |
| 280 281 282 283 284 | 75,00 | 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 | 4,5 6,3 8,0 10,0 15,0 | 140,60 67,17 44,62 30,43 15,29 | 0,533 1,116 1,681 2,465 4,905 |
| 285 286 287 288 289 | 80,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 6,0 7,5 9,5 14,0 21,0 | 80,00 55,85 36,27 19,20 8,99 | 1,000 1,432 2,206 4,167 8,899 |
| 290 291 292 293 294 | 85,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 5,5 7,0 9,0 13,0 20,0 | 109,70 71,29 43,70 24,61 10,52 | 0,775 1,192 1,945 3,454 8,080 |
| 295 296 297 298 299 | 90,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 | 5,2 6,5 8,5 12,0 19,0 | 135,00 92,98 53,30 32,27 12,42 | 0,667 0,968 1,688 2,789 7,246 |
| 300 301 302 303 304 305 | 95,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 | 5,0 6,3 8,0 11,5 18,0 24,0 | 156,20 104,00 65,95 37,29 14,86 9,60 | 0,608 0,913 1,441 2,548 6,393 9,896 |
| 306 307 308 309 310 | 100,00 | 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 | 6,0 7,5 11,0 17,0 22,0 | 124,80 82,93 43,37 17,94 12,74 | 0,801 1,206 2,306 5,573 7,852 |
| 311 312 313 314 315 | 106,00 | 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 | 5,5 7,0 10,5 16,0 21,0 | 171,90 106,30 50,98 21,95 14,82 | 0,617 0,997 2,079 4,829 7,152 |
| 316 317 318 319 320 | 112,00 | 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 | 6,5 10,0 15,0 20,0 26,0 | 139,00 60,40 27,24 17,42 11,57 | 0,806 1,854 4,112 6,429 9,680 |
| 321 322 323 324 325 | 118,00 | 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 | 6,3 9,5 14,0 19,0 25,0 | 156,30 72,29 34,37 20,60 13,15 | 0,755 1,632 3,433 5,728 8,973 |
| 326 327 328 329 330 | 125,00 | 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 | 6,0 9,0 13,0 18,0 24,0 | 187,50 87,51 44,24 24,69 15,03 | 0,667 1,428 2,826 5,063 8,317 |
| 331 332 333 334 335 | 132,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 8,5 12,0 17,0 22,0 28,0 | 107,40 58,27 29,94 20,00 13,63 | 1,229 2,265 4,409 6,600 9,684 |
| 336 337 338 339 340 | 140,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 8,0 11,5 16,0 21,0 26,0 | 134,00 67,45 36,66 23,33 17,37 | 1,045 2,076 3,819 6,001 8,060 |
| 341 342 343 344 345 | 150,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 7,5 11,0 15,0 20,0 25,0 | 168,90 78,90 45,64 27,43 19,78 | 0,888 1,901 3,286 5,468 7,583 |
| 346 347 348 349 350 | 160,00 | 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 | 7,0 10,5 14,0 19,0 24,0 | 218,80 92,96 57,75 32,57 22,60 | 0,731 1,721 2,770 4,912 7,080 |
| 351 352 353 354 355 | 170,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | 10,0 13,0 18,0 22,0 32,0 | 111,20 74,73 39,06 30,18 15,22 | 1,529 2,275 4,352 5,633 11,170 |
| 356 357 358 359 360 | 180,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | 9,5 12,0 17,0 21,0 30,0 | 132,70 98,93 47,40 35,32 18,78 | 1,356 1,820 3,797 5,096 9,585 |
| 361 362 363 364 365 | 190,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | 9,0 11,5 16,0 20,0 28,0 | 162,20 115,00 58,31 41,54 23,56 | 1,171 1,652 3,258 4,574 8,064 |
| 366 367 368 369 370 371 | 200,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 | 8,5 11,0 15,0 19,0 26,0 36,0 | 199,80 134,90 72,83 49,41 30,10 16,78 | 1,001 1,482 2,746 4,048 6,644 11,920 |
| 372 373 374 375 376 377 378 | 212,00 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 8,0 10,5 14,0 18,0 25,0 34,0 40,0 | 250,00 159,40 92,59 59,44 34,29 20,24 16,00 | 0,848 1,330 2,290 3,567 6,182 10,480 13,250 |
| 379 380 381 382 383 384 | 224,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 10,0 13,0 17,0 24,0 32,0 38,0 | 189,80 120,20 72,26 39,30 24,68 18,88 | 1,180 1,864 3,100 5,700 9,076 11,860 |
| 385 386 387 388 389 390 | 236,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 9,5 12,0 16,0 22,0 30,0 36,0 | 229,60 160,00 89,14 52,68 30,54 22,54 | 1,028 1,475 2,648 4,480 7,727 10,470 |
| 391 392 393 394 395 396 | 250,00 | 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 9,0 11,5 15,0 21,0 28,0 34,0 | 281,20 186,60 111,60 61,70 38,41 27,22 | 0,889 1,340 2,240 4,052 6,509 9,184 |
| 397 398 399 400 401 | 265,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 | 11,0 14,0 20,0 26,0 32,0 | 219,50 142,90 72,89 49,22 33,18 | 1,207 1,854 3,636 5,384 7,987 |
| 402 403 404 405 406 407 | 280,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 10,5 13,0 19,0 25,0 30,0 45,0 | 260,50 185,90 86,96 56,18 41,15 20,98 | 1,075 1,506 3,220 4,984 6,804 13,350 |
| 408 409 410 411 412 413 | 300,00 | 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 10,0 12,0 18,0 24,0 28,0 42,0 | 312,50 248,90 104,90 64,54 51,84 26,30 | 0,960 1,205 2,860 4,648 5,787 11,410 |
| 414 415 416 417 418 | 315,00 | 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 11,5 17,0 22,0 26,0 40,0 | 290,60 127,60 86,84 66,57 30,85 | 1,084 2,469 3,628 4,732 10,210 |
| 419 420 421 422 423 | 335,00 | 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 | 11,0 16,0 21,0 25,0 38,0 | 343,80 158,80 102,00 76,07 36,51 | 0,974 2,110 3,284 4,404 9,176 |
| 424 425 426 427 428 | 355,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 | 15,0 20,0 24,0 36,0 52,0 | 200,00 121,00 87,46 43,71 23,15 | 1,775 2,934 4,059 8,122 15,330 |
| 429 430 431 432 433 | 375,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 | 14,0 19,0 22,0 34,0 50,0 | 256,80 144,50 118,30 52,89 26,30 | 1,460 2,595 3,170 7,091 14,260 |
| 434 435 436 437 438 | 400,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 | 13,0 18,0 21,0 32,0 48,0 | 337,50 174,90 138,90 64,82 30,05 | 1,185 2,287 2,880 6,170 13,310 |
| 439 440 441 442 443 444 | 425,00 | 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 12,0 17,0 20,0 30,0 45,0 60,0 | 455,60 214,90 164,60 80,64 37,14 24,01 | 0,933 1,978 2,582 5,271 11,440 17,700 |
| 445 446 447 448 449 | 450,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 16,0 19,0 28,0 42,0 55,0 | 267,20 198,10 102,00 46,65 31,84 | 1,684 2,272 4,412 9,646 14,130 |
| 450 451 452 453 454 | 475,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 15,0 18,0 26,0 40,0 52,0 | 338,50 240,00 131,70 54,87 38,26 | 1,403 1,979 3,607 8,657 12,410 |
| 455 456 457 458 459 | 500,00 | 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 | 14,0 17,0 25,0 38,0 50,0 | 437,50 294,60 151,20 65,14 43,54 | 1,143 1,697 3,307 7,676 11,480 |
| 460 461 462 463 464 | 530,00 | 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 | 16,0 24,0 36,0 48,0 65,0 | 368,70 173,90 78,12 49,77 28,94 | 1,438 3,048 6,784 10,650 18,310 |
| 465 466 467 468 469 | 560,00 | 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 | 15,0 22,0 34,0 45,0 63,0 | 468,80 237,00 94,81 61,73 32,03 | 1,194 2,363 5,906 9,072 17,480 |
| 470 471 472 473 | 600,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 21,0 32,0 42,0 60,0 | 280,00 116,60 77,76 37,56 | 2,143 5,146 7,717 15,970 |
| 474 475 476 477 | 630,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 20,0 30,0 40,0 55,0 | 334,10 145,70 91,65 50,00 | 1,886 4,324 6,874 12,600 |
| 478 479 480 481 | 670,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 19,0 28,0 38,0 52,0 | 402,60 185,20 109,30 60,20 | 1,664 3,618 6,130 11,130 |
| 482 483 484 485 | 710,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 18,0 26,0 36,0 50,0 | 492,20 240,40 131,20 68,59 | 1,442 2,953 5,412 10,350 |
| 486 487 488 489 | 750,00 | 3,50 4,00 4,50 5,00 | 17,0 25,0 34,0 48,0 | 609,90 276,40 159,70 78,60 | 1,230 2,713 4,700 9,542 |
| 490 491 492 | 800,00 | 4,00 4,50 5,00 | 24,0 32,0 45,0 | 320,00 197,30 97,66 | 2,500 4,055 8,192 |
| 493 494 495 | 850,00 | 4,00 4,50 5,00 | 22,0 30,0 42,0 | 439,00 246,90 123,40 | 1,936 3,443 6,888 |
| 496 497 498 | 900,00 | 4,00 4,50 5,00 | 21,0 28,0 40,0 | 521,00 316,40 145,80 | 1,727 2,844 6,173 |
| 499 500 501 | 950,00 | 4,00 4,50 5,00 | 20,0 26,0 38,0 | 625,00 412,60 173,90 | 1,520 2,306 5,463 |
| 502 503 | 1000,00 | 4,50 5,00 | 25,0 36,0 | 476,00 209,80 | 2,101 4,767 |
| 504 505 | 1060,00 | 4,50 5,00 | 24,0 34,0 | 553,00 256,30 | 1,917 4,136 |
| 506 | 1120,0 | 4,50 | 22,0 | 765,10 | 1,465 |
| 507 |  | 5,00 | 32,0 | 317,50 | 3,528 |
| 508 | 1180,00 |  | 30,0 | 400,00 | 2,950 |
| 509 | 1250,00 |  | 28,0 | 513,70 | 2,433 |
| 510 | 1320,00 |  | 26,0 | 674,80 | 1,956 |
| 511 | 1400,00 |  | 25,0 | 781,20 | 1,792 |

* Tạm thời theo ГOCT 9389 – 75 của Liên Xô hay các tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho đến khi có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.