TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2027 – 77

LÒ XO XOẮN TRỤ NÉN LOẠI II, CẤP 4 BẰNG THÉP MẶT CẮT TRÒN - THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cylindrical helical compression springs of II class and of 4 category made of round steel - Main parameters of coils

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho lò xo nén loại II, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 4500 đến 100000N.

2. Thông số cơ bản của lò xo phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.

3. Vật liệu: thép cán nóng tròn* có đường kính từ 14 đến 50 mm.

4. Phân loại lò xo – theo TCVN 2018 – 77.

5. Phương pháp xác định các kích thước của lò xo – theo TCVN 2019 – 77.

| Số hiệu của lò xo | Lực lò xo khi biến dạng lớn nhất P3, N | Đường kính dây d, mm | Đường kính ngoài của lò xo D, mm | Độ cứng của một vòng Z1, N/mm | Biến dạng lớn nhất của một vòng f3, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4500 | 14 | 180 | 89,38 | 53,58 |
| 2 | 4750 |  | 170 | 101,30 | 46,89 |
| 3 | 5000 |  | 160 | 123,40 | 40,52 |
| 4 | 5300 | 14 | 150 | 152,90 | 34,66 |
| 5 6 | 5600 | 14 16 | 140 210 | 192,00 89,76 | 29,17 62,39 |
| 7 8 | 6000 | 14 16 | 130 200 | 246,10 105,20 | 24,38 57,03 |
| 9 10 | 6300 | 14 16 | 125 190 | 280,70 124,20 | 22,44 50,72 |
| 11 12 | 6700 | 14 16 | 120 180 | 322,70 148,60 | 20,76 45,09 |
| 13 14 15 | 7100 | 14 16 18 | 110 170 240 | 433,70 179,40 95,95 | 16,37 39,57 74,00 |
| 16 17 18 | 7500 | 14 16 18 | 105 160 220 | 509,80 219,50 127,40 | 14,71 34,17 58,89 |
| 19 20 21 | 8000 | 14 16 18 | 100 150 210 | 604,00 272,40 148,2 | 13,25 29,37 53,98 |
| 22 23 24 | 8500 | 14 16 18 | 95 140 200 | 722,9 343,7 174,2 | 11,76 24,73 48,79 |
| 25 26 27 28 | 9000 | 14 16 18 20 | 90 130 190 260 | 875,1 442,4 206,0 115,7 | 10,28 20,35 43,69 77,79 |
| 29 30 31 32 | 9500 | 14 16 18 20 | 85 125 180 250 | 1074,0 506,2 246,9 131,5 | 8,845 18,77 38,48 72,24 |
| 33 34 35 36 | 10000 | 14 16 18 20 | 80 120 170 240 | 1340,0 582,7 299,4 150,3 | 7,463 17,16 33,40 66,53 |
| 37 38 39 40 | 10600 | 14 16 18 20 | 75 110 160 220 | 1689,0 789,1 366,6 200,0 | 6,276 13,43 28,91 53,00 |
| 41 42 43 44 45 | 11200 | 14 16 18 20 22 | 70 105 150 210 280 | 2188,0 929,6 456,4 233,3 136,3 | 5,119 12,05 24,54 48,01 82,17 |
| 46 47 48 49 | 11800 | 16 18 20 22 | 100 140 200 260 | 1112,0 577,5 274,3 173,7 | 10,61 20,43 43,02 67,93 |
| 50 51 52 53 | 12500 | 16 18 20 22 | 95 130 190 250 | 1327,0 747,3 325,7 197,8 | 9,42 16,73 38,38 63,20 |
| 54 55 56 57 | 13200 | 16 18 20 22 | 90 125 180 240 | 1622,0 857,0 390,6 226,0 | 8,138 15,40 33,79 58,41 |
| 58 59 60 61 62 | 14000 | 16 18 20 22 25 | 85 120 170 220 320 | 1998,0 989,3 474,0 301,8 152,2 | 7,007 14,15 29,54 46,39 91,98 |
| 63 64 65 66 67 | 15000 | 16 18 20 22 25 | 80 110 160 210 300 | 2500,0 1349,0 583,1 353,2 187,8 | 6,00 11,12 25,72 42,47 79,87 |
| 68 69 70 71 | 16000 | 18 20 22 25 | 105 150 200 280 | 1594,0 728,3 415,4 235,6 | 10,04 21,97 38,52 67,91 |
| 72 73 74 75 | 17000 | 18 20 22 25 | 100 140 190 260 | 1898,0 925,9 494,1 301,0 | 8,957 18,36 34,41 56,48 |
| 76 77 78 79 80 | 18000 | 18 20 22 25 28 | 95 130 180 250 360 | 2296,0 1202,0 594,4 342,9 167,8 | 7,84 14,98 30,28 52,49 107,30 |
| 81 82 83 84 85 | 19000 | 18 20 22 25 28 | 90 125 170 240 340 | 2812,0 1382,0 722,6 393,0 202,4 | 6,757 13,75 26,29 48,35 93,88 |
| 86 87 88 89 | 20000 | 20 22 25 28 | 120 160 220 320 | 1600,0 891,4 526,8 246,8 | 12,50 22,44 37,96 81,04 |
| 90 91 92 93 | 21200 | 20 22 25 28 | 110 150 210 300 | 2195,0 1116,0 617,0 305,4 | 9,658 19,00 34,36 69,41 |
| 94 95 96 97 98 | 22400 | 20 22 25 28 32 | 105 140 200 280 420 | 2605,0 1429,0 728,9 384,1 179,7 | 8,599 15,68 30,73 58,32 124,60 |
| 99 100 101 102 103 | 23600 | 20 22 25 28 32 | 100 130 190 260 400 | 3125,0 1859,0 869,6 492,2 210,4 | 7,552 12,69 27,14 47,94 112,20 |
| 104 105 106 107 | 25000 | 22 25 28 32 | 125 180 250 380 | 2144,0 1049,0 561,8 249,1 | 11,66 23,83 44,50 100,40 |
| 108 109 110 111 | 26500 | 22 25 28 32 | 120 170 240 360 | 2489,0 1276,0 645,4 297,1 | 10,65 20,77 41,06 89,20 |
| 112 113 114 115 116 | 28000 | 22 25 28 32 36 | 110 160 220 340 480 | 3438,0 1588,0 868,4 359,4 192,0 | 8,144 17,63 32,25 77,91 145,80 |
| 117 118 119 120 | 30000 | 25 28 32 36 | 150 210 320 450 | 2000,0 1020,0 439,0 236,7 | 15,00 29,41 68,34 126,70 |
| 121 122 123 124 | 31500 | 25 28 32 36 | 140 200 300 420 | 2568,0 1210,0 544,8 296,6 | 12,27 26,03 57,83 106,20 |
| 125 126 127 128 | 33500 | 25 28 32 36 | 130 190 280 400 | 3375,0 1445,0 687,5 348,4 | 9,927 23,18 48,73 96,15 |
| 129 130 131 132 133 | 35500 | 25 28 32 36 40 | 125 180 260 380 530 | 3906,0 1749,0 884,8 412,6 217,6 | 9,088 20,30 40,13 86,04 163,10 |
| 134 135 136 137 | 37500 | 28 32 36 40 | 170 250 360 500 | 2149,0 1013,0 493,8 263,0 | 17,45 37,02 75,94 142,60 |
| 138 139 140 141 | 40000 | 28 32 36 40 | 160 240 340 480 | 2672,0 1165,0 597,8 300,5 | 14,97 34,33 66,91 133,10 |
| 142 143 144 145 | 42500 | 28 32 36 40 | 150 220 320 450 | 3385,0 1582,0 732,8 371,4 | 12,56 26,86 58,00 114,40 |
| 146 147 148 149 | 45000 | 28 32 36 40 | 140 210 300 420 | 4375,0 1862,0 912,8 466,5 | 10,28 24,17 49,30 96,46 |
| 150 151 152 153 | 47500 | 32 36 40 45 | 200 280 400 600 | 2211,0 1155,0 548,7 240,1 | 21,48 41,12 86,57 197,80 |
| 154 155 156 157 | 50000 | 32 36 40 45 | 190 260 380 560 | 2659,0 1494,0 651,4 300,2 | 18,81 33,46 76,76 166,60 |
| 158 159 160 161 | 53000 | 32 36 40 45 | 180 250 360 530 | 3235,0 1714,0 781,2 359,4 | 16,39 30,92 67,84 147,50 |
| 162 163 164 165 166 | 56000 | 32 36 40 45 50 | 170 240 340 500 670 | 3990,0 1975,0 948,1 435,4 262,2 | 14,04 28,35 59,06 128,60 213,60 |
| 167 168 169 170 171 | 60000 | 32 36 40 45 50 | 160 220 320 480 630 | 5000,0 2698,0 1166,0 497,7 320,3 | 12,00 22,24 51,46 120,60 187,30 |
| 172 173 174 175 | 63000 | 36 40 45 50 | 210 300 450 600 | 3188,0 1457,0 617,3 375,6 | 19,76 43,24 102,00 167,70 |
| 176 177 178 179 | 67000 | 36 40 45 50 | 200 280 420 560 | 3808,0 1852,0 777,6 471,2 | 17,60 36,18 86,17 142,20 |
| 180 181 182 183 | 71000 | 36 40 45 50 | 190 260 400 530 | 4599,0 2404,0 916,5 565,2 | 15,44 29,53 77,47 125,60 |
| 184 185 186 187 | 75000 | 36 40 45 50 | 180 250 380 500 | 5625,0 2764,0 1093,0 685,9 | 13,33 27,13 68,62 109,30 |
| 188 189 190 | 80000 | 40 45 50 | 240 360 480 | 3200,0 1312,0 786,0 | 25,00 60,98 101,80 |
| 191 192 193 | 85000 | 40 45 50 | 220 340 450 | 4390,0 1597,0 976,6 | 19,36 53,22 87,04 |
| 194 195 196 | 90000 | 40 45 50 | 210 320 420 | 5210,0 1973,0 1234,0 | 17,27 45,62 72,93 |
| 197 198 199 | 95000 | 40 45 50 | 200 300 400 | 6250,0 2469,0 1458,0 | 15,20 38,48 65,16 |
| 200 201 | 100000 | 45 50 | 280 380 | 3164,0 1739,0 | 31,60 57,50 |

* Tạm thời theo ГOCT 2590 - 71 của Liên xô hay các tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho đến khi có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.