### TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2367:1987

##### TƠ TẰM DÂU

##### PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU

Raw silk

Method of Sampling

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2367-78 quy định phương pháp lấy mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng của tơ nguyên liệu.

1. Mẫu để kiểm tra chia thành 2 nhóm

- Nhóm I : Xác định các chỉ tiêu chất lượng

- Nhóm II : Xác định độ ẩm tuyệt đối của lô tơ

Số mẫu được chuẩn bị theo quy định trong bảng 1.

Bảng 1

| Số kiện trong 1 lô kiểm tra | Số con tơ lấy ra trong 1 kiện |  | Tổng số con tơ của nhóm I | Tổng số con tơ của nhóm II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Của nhóm I | Của nhóm II |  |  |
| 1 | 25 | 4 | 25 | 4 |
| 2 - 5 | 13 – 5 | 5 - 2 | 25 | 10 |

2. Quy định vị trí lấy mẫu

2.1. Mẫu nhóm I lấy bất kỳ ở vị trí nào trong kiện.

2.2. Mẫu nhóm II lấy ở các gói nằm ở giữa và ở phía ngoài của kiện. Mỗi gói tơ chỉ được phép lấy 1 con tơ.

3. Số lượng mẫu thử

Số lượng mẫu thử của lô tơ (25 con tơ) được tiến hành theo quy định trong bảng 2.

Bảng 2

| Chỉ tiêu | Số lượng mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Số lượng mẫu thử lấy ở 1 con tơ | Tổng số lượng thử của mẫu T.B |
| Thử độ mảnh và độ không đều của độ mảnh | 4 | 100 |
| Thử độ đều và độ sạch, độ gai gút lớn | 2 | 50 |
| Thử độ bền và độ giãn | 1 | 10 |
|  | 4 (sợi đơn) | 100 (sợi đơn) |