TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1749-75

VẢI DỆT THOI

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU

1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng của vải dệt thoi sản xuất từ các dạng xơ, sợi thiên nhiên, hóa học. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho một số sản phẩm hạng dệt như khăn mặt, khăn trải bàn …

2. Chất lượng lô hàng được xác định trên cơ sở kết quả kiểm tra mẫu trung bình lấy ở mỗi lô hàng.

3. Lô hàng là lượng vải hoặc hàng dệt có cùng tên gọi, cùng số hiệu, cung cấp chất lượng, cùng nơi sản xuất hoặc bảo quản, đóng trong cùng một loại bao bì, giao nhận cùng một lúc và có cùng một giấy chứng nhận chất lượng.

4. Lấy mẫu ban đầu của vải ở cuộn hoặc tấm có chiều rộng là chiều rộng khổ vải và chiều dài lấy sao cho đủ để thử.

5. Lượng mẫu ban đầu của vải hoặc hàng dệt lấy như quy định trong bảng.

| Lượng vải trong một lô hàng (m) | Lượng sản phẩm trong một lô hàng (chiếc) | Số mẫu ban đầu cần lấy |
| --- | --- | --- |
| Tới 5000 Trên 5000 | Tới 1000 Trên 1000 | 3 3 và thêm 1 cho 5000 m hay 1000 chiếc có thêm |

6. Trường hợp lô hàng dưới dạng tấm hoặc cuộn, cho phép lấy mẫu ở 0,3 đến 0,5% số tấm hoặc cuộn, nhưng không được dưới ba và không quá 20 cuộn hoặc tấm. Khi lô hàng dưới dạng kiện, cho phép lấy mẫu ở 5% số kiện, nhưng không dưới ba và không quá 10 kiện.

7. Lấy mẫu vải ở bất kỳ vị trí nào trên cuộn hoặc tấm, nhưng không được cách hai lần cuộn tấm hoặc tấm dưới 2m.

Đối với hàng dệt, tiến hành lấy mẫu ở bất kỳ bó sản phẩm nào

Không được lấy mẫu ở những chỗ khuyết tật bên ngoài khác với quy định cấp chất lượng cho lô hàng đó. Mẫu đã lấy trên đây không dùng để xác định các chỉ tiêu ngoại quan.

Lúc cắt mẫu không được để mẫu rách, xước hoặc biến dạng.

8. Mẫu phải được bao gói cẩn thận và kèm theo mẫu phải có nhãn ghi:

tên xí nghiệp sản xuất;

nơi lấy mẫu;

tên sản phẩm;

ký hiệu lô hàng;

lượng mẫu;

thời gian lấy mẫu;

người lấy mẫu.