TIÊU CHUẨN NGÀNH

3TCN 179 - 72

DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ

DAO TIỆN PHÁ NGOÀI ĐẦU THẲNG ( = 450, VÀ 600 PHẢI VÀ TRÁI

Ví dụ kí hiệu quy ước dao tiện phá ngoài đầu thẳng ( = 450 và 600, phải có mặt cắt thân dao 25x16 gắn thép gió P18

Dao tiện 25x16-P18-3TCN 179-72.

Tương tự đối với dao trái:

Dao tiện T25x16-P18-3TCN 179-72.

Chú thích:

1) Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát. Trị số vật f = (0,8f ÷ 1) S: trong đó S - lượng chạy dao mm/vòng. Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm (v = 50.

2) Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có trị số góc độ và độ nhẵn khác qui định trong hình vẽ trên.

KÍCH THƯỚC mm

| Kích thước mặt cắt thân dao | L | m | h | r | Mảnh thép gió theo 3TCN 229-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Khi ( = 450 | Khi ( = 600 |
| H | B |  |  |  |  | Số hiệu của mảnh | b | c | Số hiệu của mảnh | b | c |
| 16 | 10 | 100 | 5 | 16 | 1 | D01 | 10 | 5 | E01 | 10 | 5 |
| 20 | 12 | 120 | 7 | 20 | 1,5 | D02 | 10 | 5 | E02 | 10 | 5 |
| 25 | 16 | 140 | 9 | 25 | 1,5 | D03 | 12 | 6 | E03 | 12 | 6 |
| 32 | 20 | 170 | 12 | 32 | 2 | D04 | 16 | 8 | E04 | 16 | 8 |
| 40 | 25 | 200 | 14 | 40 | 2 | D05 | 20 | 10 | E05 | 20 | 10 |
| 16 | 16 | 120 | 7 | 16 | 1,5 | D02 | 10 | 5 | E02 | 10 | 5 |
| 20 | 20 | 140 | 9 | 20 | 1,5 | D03 | 12 | 6 | E03 | 12 | 6 |
| 25 | 25 | 170 | 12 | 25 | 2 | D04 | 16 | 8 | E04 | 16 | 8 |
| 32 | 32 | 200 | 14 | 32 | 2 | D05 | 20 | 10 | E05 | 20 | 10 |
| 40 | 40 | 240 | 16 | 40 | 3 | D06 | 24 | 12 | E06 | 24 | 12 |

1. Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hay P9 theo (0CT9373-60. Hình dạng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN207-72.

Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC 62.

2. Vật liệu thân dao: Thép 45, 50 (theo (0CT1050-60) hoặc thép CT6 (theo (0CT 380-71)

Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.

3. Sai lệch cho phép:

a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN42-63

b) Kích thước H và B: Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng) thì sai lệch của H như sau:

- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm.

- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2mm.

- Nếu H = 40 mm, sai lệch cho phép là -3mm.

Đối với dao được gia công tất cả các mặt thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L16 của TCVN 40-63.

c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10 với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

4. Yêu cầu của phần cắt: Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa. Trên lưỡi cắt không được sứt mẻ.

5. Yêu cầu của mối hàn: Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững. Chiều dày lớp kim loại hàn không được lớn quá 0,2 mm; chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dày hàn.

6. Ghi nhãn: Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:

a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;

b) Nhãn hiệu thép gió

c) Kích thước mặt cắt thân dao HxB.

7. Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 208-72.