TIÊU CHUẨN NGÀNH

3TCN 185 - 72

DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ

DAO XÉN MẶT MÚT, PHẢI VÀ TRÁI

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao xén mặt mút, phải, có mặt cắt thân dao 25 x 16 mm, gắn thép gió P18 của Liên Xô;

Dao tiện 25 x 16 - P18 - 3TCN 185 - 72.

Tương tự, đối với dao trái:

Dao tiện T25 x 16 - P18 - 3TCN 185 - 72.

Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát; trị số vát f = (0,8 ÷ 15) S, trong đó S - lượng chạy dao mm/vòng.

Trong sản xuất tập trung lấy f = 1mm, v = 50.

2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có góc độ và độ nhẵn khác với qui định trong hình vẽ trên.

KÍCH THƯỚC mm

| Kích thước mặt cắt thân dao |  | L | m | r  | Mảnh thép gió theo 3TCN 227 - 72 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | B |  |  |  | Số hiệu của mảnh | L | b | S |
| 16 | 10 | 100 | 4 | 1 | C01 | 10 | 10 | 5 |
| 20 | 12 | 120 | 5 | 1,5 | C02 | 12 | 10 | 5 |
| 25 | 16 | 140 | 6 | 1,5 | C03 | 16 | 12 | 6 |
| 32 | 20 | 170 | 8 | 2 | C04 | 20 | 16 | 8 |
| 40 | 25 | 200 | 10 | 2 | C05 | 25 | 20 | 10 |

1. Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo 0CT 9373 - 60). Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207 - 72.

Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC62.

2. Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60), hoặc thép CT6 (theo 0CT 388 - 71).

Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.

3. Sai lệch cho phép:

a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng hai lần B10 theo TCVN 42-63.

b) Kích thước H và B:

Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:

- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;

- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;

- Nếu H = 40 sai lệch cho phép là - 3 mm;

Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L16 của TCVN 40 - 63.

c) Kích thước h: sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

d) Các kích thước còn lại: sai lệch cho phép lấy bằng cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

4. Yêu cầu của phần cắt:

Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa. Trên lưỡi cắt không được xứt mẻ, gồ ghề.

5. Yêu cầu của mối hàn:

Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không được lớn quá 0,2 mm; chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.

6. Ghi nhãn

Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:

a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;

b) Nhãn hiệu thép gió;

c) Kích thước mặt cắt thân dao HxB.

7. Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 208-72.