TIÊU CHUẨN NGÀNH

3TCN 200-72

DAO BÀO GẮN THÉP GIÓ - DAO BÀO CẠNH ĐẦU CONG, PHẢI VÀ TRÁI

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao bào cạnh đầu cong, phải, có mặt cắt thân dao 25X16mm, gắn thép gió P18:

Dao bào 25 X 16 ( P18 3TCN 200 (72.

Tương tự, đối với dao trái :

Dao bào T25X16 (P18(3TCN200(72.

Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép, thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát ; trị số vát f = (0,8 ( 1) S, trong đó S(lượng chạy dao mm/vòng.

Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm, (v = 5o.

2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao bào có trị số các góc độ và độ nhẵn khác quy định ở các hình vẽ trên.

KÍCH THƯỚC, mm

| Kích thước mặt cắt thân dao | L | l1 | m | r ( | R1 ( | R2 ( | Mảnh thép gió theo 3TCN 207(72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | B |  |  |  |  |  |  | Số hiệu của mảnh | I | b | S |
| 20 | 12 | 190 | 40 | 6 | 1,5 | 24 | 4 | C02 | 12 | 10 | 5 |
| 25 | 16 | 220 | 50 | 8 | 1,5 | 29 | 4 | C03 | 16 | 12 | 6 |
| 32 | 20 | 280 | 63 | 10 | 2 | 36 | 4 | C04 | 20 | 16 | 8 |
| 40 | 25 | 340 | 80 | 12,5 | 2 | 45 | 5 | C05 | 25 | 20 | 10 |
| 50 | 32 | 400 | 100 | 15 | 3 | 55 | 5 | C06 | 32 | 25 | 12 |
| 63 | 40 | 500 | 125 | 20 | 3 | 68 | 5 | C07 | 40 | 32 | 16 |

1 ( Vật liệu phần cắt : Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo (0CT 9373 ( 60).

Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207(72

Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC 62.

2( Vật liệu thân dao : Thép 45 hoặc 50 (theo (0CT 1050 ( 60); hoặc thép CT6 (theo (0CT 380(71);

Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.

3( Sai lệch cho phép :

a) Kích thước L : Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42(63.

b) Kích thước H và B :

Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:

- Nếu H = 20mm, sai lệch cho phép là (1,5mm ;

- Nếu H = 25 và 32mm, sai lệch cho phép là (2mm ;

- Nếu H = 40 ; 50 và 63mm, sai lệch cho phép là (3mm ;

Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L16 của TCVN 40 ( 63.

c) Các kích thước còn lại : Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

4( Yêu cầu của phần cắt : Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa.

Trên lưỡi cắt không được xứt mẻ hoặc gồ ghề.

5( Yêu cầu của mối hàn : Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững ; chiều dầy lớp kim loại hàn không được lớn quá 0,2mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.

6( Ghi nhãn :

Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ :

a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao ;

b) Nhãn hiệu thép gió ;

c) Kích thước mặt cắt thân dao

7( Các yêu cầu kỹ thuật khác : Theo 3TCN 208(72