TIÊU CHUẨN NGÀNH

3TCN 195 - 72

DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ

DAO BÀO PHÁ ĐẦU CONG 450 PHẢI VÀ TRÁI

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao bào phá đầu cong,  = 450 phải có mặt cắt thân dao 25x16 mm, gắn thép gió P18:

Dao -25x16-P18-3TCN 195-72.

Tương tự, đối với dao trái:

Dao bào T25x16-P18-3TCN 195-72

Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát trị số vát f = (0,8 ÷ 1)S, trong đó S, - lượng chạy dao mm/vòng.

Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm; v = 50.

2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao bào có các trị số góc độ và độ nhẵn khác quy định ở các hình vẽ trên.

KÍCH THƯỚC mm

| Kích thước mặt cắt thân dao |  | L | l1 | m | r | R1 | R2 | Mảnh thép gió theo 3TCN 374-72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | B |  |  |  |  |  |  | Số hiệu của mảnh | b | S |
| 20 | 12 | 190 | 40 | 7 | 1,5 | 24 | 4 | D02 | 10 | 5 |
| 25 | 16 | 220 | 50 | 9 | 1,5 | 29 | 4 | D03 | 12 | 6 |
| 32 | 20 | 280 | 63 | 12 | 2 | 36 | 4 | D04 | 16 | 8 |
| 40 | 25 | 340 | 80 | 14 | 2 | 45 | 5 | D05 | 20 | 10 |
| 50 | 32 | 400 | 100 | 16 | 3 | 55 | 5 | D06 | 24 | 12 |
| 63 | 40 | 500 | 125 | 22 | 3 | 68 | 5 | D07 | 32 | 16 |

1 - Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo 0CT 9373-60).

Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207-72.

Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC62.

2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60); hoặc thép CT6 (theo 0CT 380-71);

Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.

3 - Sai lệch cho phép:

a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.

b) Kích thước H và B:

Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:

- Nếu H = 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;

- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;

- Nếu H = 40; 50 và 63 mm, sai lệch cho phép là - 3 mm;

Đối với dao được gia công tất cả các mặt thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L16 của TCVN 40 - 63.

c) Các kích thước còn lại: sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

4 - Yêu cầu của phần cắt: Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước, rìa thừa. Trên lưỡi cắt không được sứt mẻ, gồ ghề.

5 - Yêu cầu của mối hàn: Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dày hàn.

6 - Ghi nhãn

Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:

a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;

b) Nhãn hiệu thép gió;

c) Kích thước mặt cắt thân dao HxB;

7. Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 208-72.