TIÊU CHUẨN NGÀNH

3TCN 198-72

DAO BÀO GẮN THÉP GIÓ - DAO BÀO CẠNH ĐẦU THẲNG, PHẢI VÀ TRÁI

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao bào cạnh đầu phẳng, phải có mặt cắt thân dao bào 25 X 16mm, gắn thép gió P18:

Dao bào 25 X 16  P18 3TCN 198 72.

Tương tự, đối với dao trái :

Dao bào T25 X 16  P18 3TCN 198 72.

Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép, thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát ; trị số vát f = (0,8  1,0) S, trong đó Slượng chạy dao mm/vòng.

Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm, v = 5o.

2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao bào có trị số các góc độ và độ nhẵn khác quy định ở các hình vẽ trên.

| KÍCH THƯỚC, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kích thước mặt cắt thân dao |  | L | m | r  | Mảnh thép gió theo 3TCN 20772 |  |  |  |
| H | B |  |  |  | Số hiệu của mảnh | b | I | S |
| 20 | 12 | 170 | 6 | 1,5 | B01 | 8 | 10 | 5 |
| 25 | 16 | 200 | 8 | 1,5 | B01 | 8 | 10 | 5 |
| 32 | 20 | 250 | 10 | 2 | B02 | 12 | 16 | 6 |
| 40 | 25 | 300 | 12,5 | 2 | B03 | 16 | 20 | 8 |
| 50 | 32 | 350 | 15 | 3 | B04 | 18 | 25 | 10 |
| 63 | 40 | 450 | 20 | 3 | B05 | 20 | 32 | 12 |

1  Vật liệu phần cắt : Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo 0CT 9373  60).

Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 20772

Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC 62.

2 Vật liệu thân dao : Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050  60); hoặc thép CT6 (theo 0CT 38071);

Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.

3 Sai lệch cho phép :

a) Kích thước L : Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 4263.

b) Kích thước H và B :

Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:

- Nếu H = 20mm, sai lệch cho phép là 1,5mm ;

- Nếu H = 25 và 32mm, sai lệch cho phép là 2mm ;

- Nếu H = 40 ; 50 và 63mm, sai lệch cho phép là 3mm ;

Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L16 của TCVN 40  63.

c) Kích thước h : Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

d) Các kích thước còn lại : Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

4 Yêu cầu của phần cắt : Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa.

Trên lưỡi cắt không được xứt mẻ hoặc gồ ghề.

5 Yêu cầu của mối hàn : Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững ; chiều dầy lớp kim loại hàn không được lớn quá 0,2mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.

6 Ghi nhãn :

Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ :

a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao ;

b) Nhãn hiệu thép gió ;

c) Kích thước mặt cắt thân dao

7 Các yêu cầu kỹ thuật khác : Theo 3TCN 20872