TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1069 – 71

CHAI ĐỰNG RƯỢU

LÚA MỚI

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Chai đựng rượu Lúa mới được sản xuất từ thủy tinh không màu, dung tích 750 và 500 ml. Hình dạng và kích thước cơ bản phải theo đúng hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này.

Chú thích: Cho phép chai có màu nhạt.

| Dung tích ml | Danh nghĩa | 750 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toàn phần | 770 ( 10 | 520 ( 10 |
| Chiều cao toàn chai mm | H | 296 ( 2 | 259 ( 2 |
| Phần thân chai, mm | Chiều cao phần hình trụ | h1 | 173 ( 1,5 | 153 ( 1,5 |
|  | Chiều cao vai | h2 | 55 | 48 |
|  | Đường kính ngoài phần hình trụ | D | 79 ( 1,4 | 69 ( 1,0 |
|  | Đường kính đáy lõm | D1 | 54 ( 2 | 46 ( 2 |
|  | Bán kính lõm của đáy | R | 55 | 59 |
| Đường kính phần chuyển từ cổ đến vai, mm | d | 31 ( 1 | 31 ( 1 |
| Đường kính trong của miệng chai, mm | d1 | 17 ( 3 | 17 ( 3 |
| Bán kính chỗ lượn, mm | r1 | 31,5 | 34,5 |
|  | r2 | 38 | 34,5 |
|  | r3 | 8 | 8 |
| Khối lượng 10 chai (khuyến khích) kg |  | 66 | 47 |
| Chú thích: Những kích thước h1, h2, R, D1 và bán kính chỗ lượn chỉ dùng cho sản xuất, không tiến hành kiểm tra các kích thước này. |