TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 341 : 1986

CÁT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
Sand for construction works - Method for determination of moisture.

Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 341 : 1970.

1. Thiết bị

Cân kĩ thuật; Tủ sấy.

2. Tiến hành thử

2.1. Lấy mẫu theo TCVN 337 : 1986, khối lượng mỗi mẫu không nhỏ hơn 0,5 kg

2.2. Đổ mẫu thử vào một bình đem cân bằng cân kĩ thuật chính xác đến 0,l%.

2.3. Sấy mẫu thử đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 y 1100C theo TCVN 337 : 1986 rồi cân mẫu thử sau khi sấy theo 2.2.

3. Tính kết quả

3.1. Độ ẩm của mỗi mẫu thử (W) tính bằng %, chính xác đến 0,l% theo công thức :

Trong đó :

m1 - Khối lượng mẫu thử trước khi sấy khô, tính bằng g;

m2 - Khối lượng mẫu thử sau khi sấy khô, tính bằng g.

3.2. Độ ẩm của cát là trung bình cộng kết quả của hai lần thử.