TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCXD 157 : 1986

CÁT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
Sand used in glass industry - Method for determination of moisture content

2.1.6. Xác định độ ẩm

2.1.6.1. Nguyên tắc: Xác định sự hao hụt khối lượng sau khi sấy khô mẫu thử ở nhiệt độ l05 - 1l00C cho tới khi đạt khối lượng không đổi.

2.1.6.2. Hoá chất và dụng cụ

- Tủ sấy đảm bảo nhiệt độ sấy 105 - 1100C có bộ điều chỉnh nhiệt,

- Cân phân tích.

- Bình hút ẩm.

2.1.6.3. Cách tiến hành

Lấy từ mẫu cần xác định độ ẩm ra một mẫu có khối lượng 40- 50g vào mọt chén sứ đã được sấy khô từ trước đến khối lượng không đổi (sai số ± 0,01g) rồi đặt vào tủ sấy, sấy ở nhiệt độ 105 - l l00C thời gian 1 giờ sau đó lấy chén ra, để nguội đến nhiệt độ trong phòng trong bình hút ẩm và đem cân quá trình sấy khô được nhắc lại đến khi đạt khối lượng không đổi thời gian sấy kiểm tra là 30 phút.

2.1.6.4. Tính kết quả

- Phần khối lượng độ ẩm tính bằng phần trăm theo công thức:

Trong đó: .

m1: Khối lượng chén đựng mẫu trước khi sấy tính bằng gam

m2: Khối lượng chén đựng mẫu sau khi sấy, tính bằng gam

m: Khối lượng mẫu thử, tính hằng gam.

- Chênh lệch kết quả giữa hai xác định song song không vượt quá 0,2%